УДК 541.64:539.2

ФРАКТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА УСИЛЕНИЯ ДИСПЕРСНО-НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ

Яновский Ю.Г., Козлов Г.В., Карнет Ю.Н.

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН,
г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В рамках фрактального описания, оценок молекулярных характеристик и кинетической гибкости макромолекулярных цепей матричного полимера, прямых экспериментальных оценок параметров межфазных слоев эластомерных дисперсно-наполненных композитов (на примере эластомерного композита – бутадиенстирольный каучук/наношунгит) дано обоснование корректности учета физико-механических параметров межфазных слоев при расчете эффекта усиления полимерных композитов наноразмерными дисперсными наполнителями.

Ключевые слова: дисперсно-наполненные полимерные композиты; усиление; фрактальные параметры структуры; межфазные области; механические характеристики компонентов гетерогенной среды

FRACTAL DESCRIPTION OF REINFORCEMENT MECHANISM
OF DISPERSE-FILLED POLYMER COMPOSITES

Yanovsky Yu.G., Kozlov G.V., Karnet Yu.N.

Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

SUMMARY

In frame of fractal description, the estimations of molecular characteristics and kinetic flexibility of macromolecular chains of matrix polymer together with the direct experimental evaluations of interphase parameters for disperse-filled rubber composites (in particular butadiene-styrene rubber filled with nanosize shungite particles) the necessity of validation the physico-mechanical properties of interphase layers for correct calculations and prognosis of reinforcement effect of polymer composites filled with nanosize disperse particles is discussed.

Key words: disperse-filled polymer composites; reinforcement; fractal parameters of structure; interphase layers; mechanical characteristics of heterogeneous medium components

ВВЕДЕНИЕ

В [1] было предложено следующее перколяционное соотношение для описания эффекта усиления Ек/Ем полимерных композитов:

,										(1)

где Ек и Ем – модуль упругости композита и матричного полимерного материала, соответственно, φн – объёмное содержание наполнителя.

Однако, как было показано в работе [2], величина модуля упругости Ен для дисперсно-наполненного эластомерного композита на основе натурального каучука изменялась примерно на десятичный порядок как функция размера частиц наполнителя при неизменном массовом содержании последнего 37.5%. Очевидно, что для приведенного случая использование уравнения (1) для расчёта Ек рассматриваемого класса композитов (резины) некорректно. Тем не менее, в [3] авторы предположили, что это выражение может быть модифицировано, если считать, что изменения Ек обусловлены не только введением наполнителя, но и изменением структуры матричного полимера на границе “полимер-наполнитель” (последнее связано с формированием межфазных областей). Если принять гипотезу о том, что молекулярная подвижность сегментов макромолекул матричного полимера в межфазных областях может быть “заморожена” из-за сильных физических взаимодействий на межфазной границе, то в уравнении (1) величину φн следует заменить на сумму относительных объёмных долей наполнителя и межфазных областей (φн+φмф). В этом случае уравнение (1) примет вид

,								(2)

где Ем – модуль упругости матричного полимера.

Итак, выражение (2) базируется на гипотезе о “замораживании” (подавлении) молекулярной подвижности полимерных макромолекул в межфазных областях в силу взаимодействий поверхность наполнителя-полимерная матрица [4]. Корректность использования данного выражения может быть проверена соответствием расчетных характеристик и натурных экспериментальных данных при условии, что величина φмф будет оценена независимым способом. До настоящего времени однозначного экспериментального подтверждения прогностической способности уравнения (2) получено не было. Развитие современных наноскопических методов оценки структуры и свойств гетерогенных полимерных сред сегодня позволяет получить прямое доказательство справедливости указанного выше постулата о важности совместных оценок роли наполнителя и межфазных областей в процессе усиления дисперсно-наполненных композитов, что и явилось одной из задач настоящей работы.

1. ОЦЕНКА УПРУГИХ И СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕЖФАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Для проверки гипотезы [3] воспользуемся данными авторов, опубликованными в [5], и, в частности, результатами расчёта модулей упругости компонентов композита (полимерной матрицы, межфазных слоёв, частицы нанонаполнителя). Одним из объектов исследования в [5] был выбран эластомерный композит на основе бутадиен-стирольного каучука (БСК), наполненный наночастицами минерала шунгит со средним размером частиц 40 нм. Данный композит и его компоненты были хорошо аттестованы. Анализ размера и полидисперсности используемых наночастиц шунгита (получены авторами по оригинальной технологии размола, разработанной в ИПРИМ РАН) контролировался с помощью аналитической дисковой центрифуги (CPS Instruments, Inc., США), позволяющей определять с высокой точностью их размер и распределение по размерам в диапазоне от 2 нм до 50 мкм. Наноструктуру исследовали на атомно-силовых микроскопах Nano-DST (Pacific Nanotechnology, США) и Easy Scan DFM (Nanosurf, Швейцария) полуконтактным методом в режиме модуляции силы. Прецизионные исследования наномеханических свойств композита бутадиен-стирольный каучук-наношунгит были проведены в [5] методом наноиндентирования на приборе NanoTest 600 (Micro Materials, Великобритания) в широком диапазоне изменения нагрузок от 0.01 мН до 2 мН. Было установлено, что модуль упругости межфазных слоёв Емф композита БСК/наношунгит составляет величину от 810 до 1147 МПа, что примерно в 7.3 раза превышает значение модуля упругости эластомерной БСК матрицы
(Ем=135 МПа). Судя по этим данным можно сделать вывод о том, что в композите бутадиен-стирольный каучук/наношунгит межфазные области также играют роль армирующих элементов структуры, как и собственно нанонаполнитель (отношения Еш/Ем=11, Емф/Ем=7.3 достаточно велики).

Проанализируем далее параметры, характеризующие структуру и механические свойства межфазных областей в исследуемом композите в рамках фрактальных оценок. В [6] была получена следующая зависимость модуля упругости от размерности областей локализации избыточной энергии Df

,								(3)

Расчёт согласно (3) при среднем значении Емф=0.987 ГПа даёт величину Df=3.58. Как известно [7], оценка величины Df позволяет рассчитать характеристический параметр С∞, отражающий статистическую гибкость полимерной цепи [8], в силу следующего приближенного соотношения

.											(4)

Известно [9], что средняя фрактальная размерность структуры межфазных слоёв df связана с Df следующим выражением

,										(5)

где d – размерность евклидова пространства, в котором рассматривается фрактал (очевидно, в нашем случае d=3).

Из выражения (5) можно вычислить df для межфазных областей рассматриваемого композита: df=2.612.

Для дальнейших оценок молекулярной и фрактальной структуры композита необходимо оценить площадь поперечного сечения макромолекулы матричного полимера (бутадиен-стирольного каучука) S. Воспользуемся следующими соображениями. Согласно [10] величины квадрата диаметра макромолекулы равны: для полибутадиена – 20.7Ǻ2 и для полистирола – 69.8Ǻ2. Площади поперечного сечения указанных макромолекул, S как сечение  цилиндра, будут равны 16.2Ǻ2 и 54Ǻ2, соответственно. Далее, принимая в качестве S среднее значение приведенных выше оценок, получим для бутадиен-стирольного каучука S=35.5Ǻ2. Относительную долю областей локального порядка (нанокластеров) в структуре межфазных областей φкл можно оценить согласно [8] из выражения

,									(6)

Для рассматриваемого случая получим, что φкл равна 0.531.

2. ОЦЕНКА УРОВНЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПОДВИЖНОСТИ
В МЕЖФАЗНЫХ СЛОЯХ

Уровень молекулярной подвижности в полимерных материалах в рамках фрагментарного подхода можно охарактеризовать с помощью фрактальной размерности Dy участка полимерной цепи между точками её фиксации (в рассматриваемом случае – нанокластерами), которая варьируется в пределах 1÷2 [8]. Величина Dy=1.0 означает, что указанный участок цепи полностью вытянут между нанокластерами и его молекулярная подвижность подавлена («заморожена»). Величина Dy=2.0 характеризует максимально возможную молекулярную подвижность, типичную для каучукоподобного состояния.

Величину фрактальной размерности Dy можно оценить из соотношения [8]

.											(7)

Использование полученных выше расчетных значений φкл и С∞ в рамках уравнения (7) даёт значение Dy=1.04.

Существует альтернативный метод оценки Dy, где эта фрактальная размерность может быть вычислена согласно [8] как

,							(8)

где nст – число статистических сегментов на участке полимерной цепи между нанокластерами, определяемое как

.											(9)

Расчёт Dy по (8) и (9) даёт величину 1.04, т.е. ту же, что и вычисленную согласно (7).

Таким образом, приведенные выше оценки свидетельствуют о наличии практически “замороженной” в межфазных областях (в пределах погрешности расчёта) структуры полимерной среды. Отметим, что данный результат получен впервые для реального объекта – композита БСК/шунгит.

3. ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕКЛОВАНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ СРЕДЫ
В МЕЖФАЗНОЙ ОБЛАСТИ

Проведем оценку температуры стеклования полимера Тсмф в межфазной области. Для этой цели воспользуемся моделью термического кластера [11]:

,										(10)

где ε – параметр порядка, Т – температура испытаний, β – перколяционный индекс параметра порядка.

Для полимеров ε=φкл [12], β=0.4 [13] и Т=293К. Расчёт согласно уравнению (10) даёт значение Тсмф=369К. Таким образом можно утверждать, что при температуре испытаний Т=293К в отличие от объёмной полимерной матрицы, которая находится в высокоэластическом (каучукоподобном) состоянии, в межфазных областях макромолекулы полимера находятся в “замороженном” (стеклообразном) состоянии.

ВЫВОДЫ

Изложенные в настоящей работе результаты продемонстрировали, что характер молекулярной подвижности и высокий уровень упругих характеристик (сопоставимый с характеристиками наполнителя) межфазных областей дисперсно-наполненных композитов (на примере композита бутадиен-стирольный каучук/наношунгит) позволяют рассматривать эти области как армирующий элемент композита наряду с собственно нанонаполнителем, что подтверждает выдвинутую ранее гипотезу (см., в частности, [3]). В работе приводится экспериментальное подтверждение целесообразности оценки эффекта усиления эластомерного композита наночастицами наполнителя согласно уравнению (2). Расчеты, проведенные с использованием прямых экспериментальных данных, показали, что молекулярная подвижность в межфазных областях эластомерного композита практически “заморожена”, что приводит к высоким абсолютным значениям их температуры стеклования (типичным для стеклообразного состояния полимеров) и высоким упругим механическим характеристикам.

ЛИТЕРАТУРА

- Бобрышев А.Н., Козомазов В.Н., Бабин Л.О., Соломатов В.И. Синергетика композиционных материалов. – Липецк: НПО ОРИУС, 1994. 154 с.

- Яновский Ю.Г., Никитина Е.А., Теплухин А.В., Басистов Ю.А.,
Филипенков П.А., Карнет Ю.Н. Новые компьютерные технологии для моделирования структуры и микромеханических свойств гетерогенных вязкоупругих полимерных сред // Физическая мезомеханика. – 2003. – Т.6. – №4. – C.129-142.

- Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Липатов Ю.С. Фрактальный анализ структуры и свойств межфазных слоев в дисперсно-наполненных полимерных композитах // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2002. – Т.8. – №1. – С.111-149.

- Лазоренко М.В., Баглюк С.В., Рокочий Н.В., Шут Н.И. Структурные и теплофизическиехарактеристики межфазного слоя наполненных эластомеров // Каучук и резина. – 1988. – №11. – C.11-19.

- Яновский Ю.Г., Валиев Х.Х., Корнев Ю.В., Карнет Ю.Н., Бойко О.В., Косичкина К.П., Юмашев О.Б. Роль масштабного фактора при изучении механических свойств композиционных материалов с нанонаполнителями // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2010. – Т.16. – №2. – С.291-304.

- Шогенов В.Н., Козлов Г.В., Микитаев А.К. Прогнозирование механического поведения, структуры и свойств плёночных полимерных образцов при квазистатическом растяжении / В кн.: Поликонденсационные реакции и полимеры. – Избранные труды. – Нальчик: КБГУ, 2007. – C.252-270.

- Козлов Г.В., Овчаренко Е.Н., Микитаев А.К. Структура аморфного состояния полимеров. – М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009. – 392 с.

- Будтов В.П. Физическая химия растворов полимеров. – СПб.: Химия, 1992. – 384 с.

- Баланкин А.С. Синергетика деформируемого тела. – М.: Изд-во Министерства обороны СССР, 1991. – 404 с.

- Aharoni S.M. Correlations between chain parameters and failure characteristics of polymers below their glass transition temperature // Macromolecules. – 1985. – Vol.18. – N12. – P.2624-2630.

- Family F. Fractal dimension and grand universality of critical phenomena // J.State. Phys. – 1984. – Vol.36. – N5/6. – P.881-896.

- Козлов Г.В., Гузаев М.А., Новиков В.У., Микитаев А.К. Моделирование структуры аморфных полимеров как перколяционного кластера // Письма в ЖТФ. – 1996. – Т.22. – №16. – С.31-38.

- Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Теория протекания и проводимость сильно неоднородных сред // Успехи физических наук. – 1975. – Т.117. – №3. – С.401-436.

Поступила в редакцию 25 февраля 2011 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (грант 10-01-00932а).

Сведения об авторах:

Яновский Юрий Григорьевич, д.т.н., проф., директор Учреждения Российской академии наук Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: iam@ipsun.ras.ru

Козлов Георгий Владимирович, н.с. Учреждения Российской академии наук Института прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: i_dolbin@mail.ru

Карнет Юлия Николаевна, к.ф.-м.н., с.н.с. Учреждения Российской академии наук Института прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: iam@ipsun.ras.ru