УДК: 539.4

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕОНОМНЫХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ
С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

Мовчан А.А., Климов К.Ю.*

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики РАН,
г. Москва, Россия

*Московский государственный университет, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Причиной уникальных термомеханических свойств сплавов с памятью формы (СПФ) являются термоупругие фазовые и структурные превращения, являющиеся бездиффузионными процессами, поэтому свойства СПФ трактуются и моделируются обычно как склерономные. Полученные недавно экспериментальные данные свидетельствуют, однако, о том, что свойства СПФ нельзя считать полностью склерономными. В данной работе предложена простейшая модель для описания реономных свойств СПФ. Получено описание зависящего от времени поведения СПФ при жестком и мягком нагружении, релаксации напряжений, ступенчатом нагружении в режиме мартенситной неупругости и сверхупругости. Установлено качественное соответствие результатов моделирования экспериментальным данным.

Ключевые слова: сплавы с памятью формы; реономные свойства; мартенситная неупругость; сверхупругость; релаксация напряжений; модель

SIMULATION OF RHEONOMIC PROPERTIES OF SHAPE MEMORY ALLOYS

Movchan A.A., Klimov K.Yu.

Institute of applied mechanics of Russian Academy of Science, Moscow, Russia

Moscow state university, Moscow, Russia

SUMMARY

The reasons of unique thermomechanical properties of shape memory alloys (SMA) are thermoelastic phase and structure transformations. These processes are diffusion-less. This is a way the properties of SMA are considered usually as scleronomous. Following the result of recently experimental investigation the properties of SMA are not complete scleronomic. In this article the simplest model of rheonomous properties of SMA is proposed. The time-dependent behavior of SMA in strain-controlled and stress-controlled loading, in the case of step-wise loading in the regime of martensite inelasticity and super-elasticity so as the phenomena of stress relaxation are simulated. Theoretical results do not contradict the experimental data.

Key words: shape memory alloys; rheonomous properties; martensite inelasticity; super-elasticity; stress relaxation; model

ВВЕДЕНИЕ

В [1,2] экспериментально установлено, что сплавы с памятью формы (СПФ) типа никелида титана (TiNi) обладает реономными свойствами. При жестком изотермическом нагружении растяжением образцов из TiNi в мартенситном фазовом состоянии форма диаграммы напряжение – деформация меняется при изменении скорости движения активного захвата (с ростом этой скорости деформация, соответствующая тем же значениям напряжения убывает). При мягком изотермическом ступенчатом нагружении в мартенситном состоянии наблюдается рост деформаций при постоянном напряжении после его скачкообразного увеличения. Сразу после скачка напряжений скорость роста деформаций достаточно велика, однако с течением времени, прошедшего с момента скачка напряжений, скорость деформаций монотонно уменьшается и стремится к нулю для времен порядка 1 часа. График зависимости деформации от температуры выходит на асимптоту, параллельную оси времени, что характерно для явления ограниченной ползучести. Аналогичное явление наблюдается для мягкого изотермического ступенчатого нагружения при температуре начально-аустенитного состояния, когда имеет место вызванное ростом напряжений прямое мартенситное превращение и соответствующий структурный переход. При последующей изотермической ступенчатой разгрузке, приводящей к вызванному разгрузкой обратному превращению, наблюдается падение деформации со временем при постоянном напряжении после его скачкообразного уменьшения. Данная работа посвящена формулировке простейшей модели реономного поведения СПФ, позволяющей получить качественно правильное описание наблюдаемых явлений.

1. ФОРМУЛИРОВКА МОДЕЛИ

Предполагается наличие класса предельно-медленных процессов в СПФ, которые от масштаба времени не зависят и являются склерономными. Для таких процессов фазово-структурные деформации являются, вообще говоря, некоторыми функционалами истории изменения напряжений и параметра фазового состава, которые далее обозначается в виде

εij=ψij(σkl,q)										(1.1)

или в одномерном варианте как

ε=ψ(σ,q)										(1.2)

Здесь εij, ε - фазово-стуктурные деформации СПФ, σij,σ- напряжения, q- объемная доля мартенситной фазы. Важно, что время в соотношения (1.1) или (1.2) не входит.

Можно предположить, что предложенные ранее линейная [3-5] или нелинейная [6-11] склерономные модели деформирования СПФ как раз и описывают, при соответствующем выборе постоянных материала предельно медленные процессы деформирования СПФ. В [8,11] в рамках системы [6,7,9] установлено положение об активных процессах пропорционального изменения компонент девиатора напряжений. Рассматривается класс процессов, начинающихся из полностью аустенитного состояния и состоящих из конечного числа фрагментов прямого или обратного термоупругого фазового превращения, сопровождающихся или нет структурными переходами. Предполагается, что разгрузка отсутствует, а компоненты девиатора напряжений меняются пропорционально одному параметру. Считается, что функции распределения микронапряжений в аустенитном и мартенситном состояниях СПФ совпадают. В этих условиях величины ψij и ψ не зависят от истории термомеханического нагружения, а являются функциями мгновенных значений параметров состояния вида

ψ=ρDqϕ(σ),		ψij=32ρDσij'σiqϕ(σi)					(1.3)

Здесь σi, σij'- интенсивность и девиатор напряжений, ρD- предельное значение интенсивности деформаций прямого превращения СПФ, ϕ(σi)- интегральная функция распределения интенсивности микронапряжений в представительном объеме поликристаллического СПФ. В данной работе, для упрощения анализа, соотношения (1.3) считаются выполненными. Для конкретных расчетов в качестве ϕ(σ) будет рассматриваться функция Вейбулла ϕ(σ)=1−exp−σσ0α, хорошо зарекомендовавшая себя при описании медленных процессов в СПФ типа никелида титана.

Предполагается, что процессы, происходящие с конечной скоростью, подчиняются соотношениям

ε=kψ−ε,		εij=kψij−εij						(1.4)

Здесь в простейшем случае величину k можно считать постоянной, но этот параметр, вообще говоря, может зависеть от q,σ,ε.

Соотношение (1.4) можно рассматривать как частный случай уравнения ползучести в форме теории упрочнения [12] Φε,ε,σ=0, где Φ=ε−kψ(σ,q)−ε. В [13] предложено разделять общую деформацию ползучести на деформацию установившейся ползучести и деформацию ограниченной ползучести, для последней из которых предлагается уравнение вида [14] ε=ϕ1(ε)ϕ2(σ)ψ(σ)−ε, сводящееся к (1.6) при ϕ1(ε)ϕ2(σ)=k. В рамках вязкопластических теорий [15] предел текучести считается функцией деформации и скорости деформации:

σ=φ(ε,ε)										(1.5)

Соотношение (1.4) можно трактовать как частный случай (1.5) при φ=ψ−1ε+εk.

Уравнение (1.4) является нелинейным аналогом вязкоупругой модели Кельвина–Фойгхта [12]. Для получения (1.4) в уравнении этой модели σ=ηε+Eε достаточно положить ψ(σ)=σE, k=Eη. Если же записать соотношение (1.4) относительно суммарной фазово-структурной и упругой деформации εtot=ε+σE, то получается нелинейный аналог более общей модели Кельвина [12]

εtot=kψ+σE−εtot+σE							(1.6)

При выводе соотношения (1.6) для упрощения не учитывалась переменность упругих модулей СПФ при фазовых превращениях. В случае, если речь идет о нагружении СПФ, находящемся в мартенситном состоянии, уравнение (1.6) является точным, если под величиной E понимать значение модуля Юнга в мартенситном фазовом состоянии.

2. ЖЕСТКОЕ НАГРУЖЕНИЕ С ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ ДЕФОРМАЦИЙ

Пусть осуществляется жесткое нагружение СПФ, находящегося в полностью мартенситном состоянии (q=1) с заданной скоростью изменения фазово-структурной деформации ε=λ. Тогда из (1.4) получается следующее уравнение диаграммы деформирования

ε=ρDϕ(σ)−λk									(2.1)

В результате оказывается, что чем больше скорость деформации λ, тем меньшая деформация будет соответствовать на диаграмме деформирования тому же значению напряжений, что не противоречит экспериментальным данным [1,2]. С увеличением параметра k этот эффект падает.

Исходя из того, что функция распределения ϕ(σ)→1 при σ→+∞, следует, что для предельно медленного процесса ε→ρD при σ→+∞. Согласно (2.1) с ростом скорости деформации это максимальное значение деформации уменьшается на величину λk.

Необходимо отметить, что в рамках уравнения (1.4) в случае, если диаграмма предельно медленного процесса начинается из нулевой точки (ϕ(0)=0), при σ=ε=0 должно быть ε=0, т.е. процесс, начинающийся из недеформированного и ненапряженного состояния и происходящий с постоянной ненулевой скоростью деформирования в рамках уравнения (1.4) не описывается.

Корректно рассмотреть процесс жесткого деформирования, контролируемый по фазово-структурным деформациям можно, если предположить, что скорость фазово-структурной деформации меняется по закону

ε=λ1−exp−tt									(2.2)

Согласно (2.2) скорость деформации равна нулю в начальный момент при t=0, и стремится к величине λ при t→∞, t- характерное время, за которое разница между ε и λ уменьшается в e раз. Интегрируя (2.2) при нулевом начальном условии получаем

ε=λt+texp−tt−1								(2.3)

Подставляя (2.2) и (2.3) в определяющее соотношение для неупругих деформаций (1.4), и разрешая полученное уравнение относительно σ находим

σ=ϕ−1λρD1k−t1−exp−tt+t					(2.4)

Здесь ϕ−1- функция, обратная ϕ(σ), и существующая в силу монотонности и непрерывности ϕ(σ).

Совокупность двух соотношений (2.3), (2.4) представляют собой параметрическое уравнение диаграммы деформирования со скоростью деформаций, изменяющейся по закону (2.2).

При малых t, разлагая экспоненты в ряд и ограничиваясь двумя первыми членами можно получить

ε≈0, σ≈ϕ−1λtρDkt								(2.5)

Согласно (2.5), начальные участки диаграммы характеризуются резким ростом напряжений при почти неизменных деформациях (если в качестве функции ϕ берется функция распределения Вейбулла с показателем α>1, то график функции ϕ−1 имеет в нуле вертикальную касательную).

Для больших значений t→∞, полагая в (2.3), (2.4) exp−tt≈0 получаем

ε≈λt−t										(2.6)

σ=ϕ−1λρD1k+t−t=ϕ−11ρDλk+ε				(2.7)

Функция ϕ−1 имеет особенность при значении аргумента, равном 1. Согласно (2.6), (2.7), диаграмма деформирования в координатах σ÷ε будет иметь вертикальную асимптоту (параллельную оси напряжений) при ε=ρD−λk. Таким образом, в случае, если задается скорость фазово-структурной деформации, в рамках модели (2.3), (2.4) получен тот же вывод, что и в рамках упрощенного соотношения (2.1) - с ростом скорости изменения фазово-структурной деформации предельное значение деформаций на диаграмме жесткого нагружения будет уменьшаться. То есть, в рамках рассматриваемой модели фазово-структурная деформативность СПФ при жестком нагружении падает с ростом скорости нагружения. Этот эффект уменьшается с ростом значения параметра модели k. Существует критическая скорость λ=kρD, превышение которой ведет к хрупкому разрушению СПФ в отсутствии фазово-структурной деформации. Столь резкое уменьшение деформативности СПФ с ростом скорости фазово-структурной деформации в экспериментах по жесткому нагружению [1,2] не наблюдается.

Далее рассматривается процесс с постоянной скоростью изменения суммарной, а не фазово-структурной деформации: εtot=λ=const. В этом случае следует воспользоваться соотношением (1.6) из которого получается дифференциальное уравнение для зависимости σ от t:

σ+kσ+EρDϕ(σ)=Eλ(1+kt)							(2.8)

которое, будучи решенным при начальном условии σ(0)=0, вместе с соотношением

ε=λt−σE										(2.9)

даст параметрическое представление диаграммы жесткого деформирования СПФ в координатах напряжение – фазово-структурная деформация.

Полагая в (2.8) t=σ=0, с учетом того, что ϕ(0)=0 получаем σ=Eλ=Eεtot, т.е. в начальный момент времени скорость роста напряжений связана со скоростью деформаций упругим законом, а величина λ совпадает со скоростью упругой деформации, (скорость изменения фазово-структурной деформации в начальный момент равна нулю). В результате получается, что для не слишком малых значений скорости полной деформации λ начальная скорость роста напряжений чрезвычайно велика, так что соответствующий процесс имеет смысл рассматривать как динамический. Напряжение быстро нарастает до достаточно больших значений σ таких, что σσ0>>1. В результате величина ϕ(σ) мало отличается от своего асимптотического значения, равного 1. Этот факт позволяет исследовать поведение решения (2.8) при больших временах путем замены в (2.8) величины ϕ(σ) на единицу. В результате получается уравнение σ+kσ=Eλ−kρD−λkt, решение которого, удовлетворяющее нулевым начальным условиям, имеет вид

σ=Eλt−EρD1−exp(−kt)							        (2.10)

Подставляя (2.10) в (2.9) получаем зависимость от времени фазово-структурной деформации

ε=ρD1−exp(−kt)								        (2.11)

Согласно (2.11), в данной постановке задачи о жестком нагружении предельная деформация не зависит от скорости изменения полной деформации и равна ρD.

Таким образом, обнаружено принципиальное отличие между диаграммами жесткого деформирования, контролируемого по фазово-структурным и по полным деформациям. Если фиксируется (хотя бы асимптотически для t→+∞) скорость фазово-структурной деформации, то предельная фазово-структурная деформативность падает с ростом этой скорости. Если же фиксируется скорость полной деформации, то предельная деформативность от скорости деформации не зависит, хотя промежуточные значения деформации для тех же значений напряжения падают с ростом этой скорости.

На рис.1 приведены диаграммы σ÷ε, полученные путем решения (2.8) с учетом (2.9). Параметры материала приняты равными k=0.003, α=2, σ0=100 МПа, E=28000 МПа, что соответствует никелиду титана, находящемуся в мартенситном состоянии. Кривая 1 построена для λ=10−4 сек−1, кривая 2 - λ=5×10−5 сек−1, кривая 3 - λ=2.5×10−5 сек−1. Расчеты проведены для весьма малых скоростей деформации. При больших значениях λ приближение к асимптотическому значению ρD происходит при чрезвычайно высоких значениях напряжений, не наблюдаемых в соответствующих экспериментах [1,2]. Связано это несоответствие, по-видимому, с тем, что в опытах не реализуется столь высокая скорость нарастания напряжений, которая получается при решении (2.8).

На деле даже на испытательных машинах с весьма жестким нагружением условие εtot=λ=const с самого начала нагружения никогда не выполняется. Процессу деформирования с постоянной скоростью всегда предшествует небольшой период возрастания этой скорости от нуля до стационарного значения. Чтобы учесть это обстоятельство, ниже рассматривается процесс изменения полной деформации, задаваемый формулами типа (2.2), (2.3).

Подстановка этих формул в уравнение (1.6) дает для описания диаграммы деформирования следующую систему уравнений

σ+kσ+Ekψ(σ)=Eλ1−kt1−exp−tt+kt			        (2.12)

ε=λt+texp−tt−1−σE					        (2.13)

На рис.2 приведены диаграммы σ÷ε, полученные путем решения уравнения (2.12) с учетом (2.13). Решения получены для t=5 сек., k=0.2, σ0=200 МПа, α=2. Кривая 1 соответствует λ=2×10−3 сек−1, кривая 2 - λ=6×10−4 сек−1, кривая 3 - λ=6×10−5 сек−1. Приведенные на рис.2 кривые неплохо соответствуют экспериментальным данным [1,2].

| Рис.1. | Рис.2. |
| --- | --- |

3. МЯГКОЕ НАГРУЖЕНИЕ С ФИКСИРОВАННОЙ СКОРОСТЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ

Пусть осуществляется мягкое нагружение σ=γ=const

σ=γ t											(3.1)

Уравнение (1.4) принимает вид

ε=kρDϕ(γ t)−ε									(3.2)

Решение уравнения (3.2), удовлетворяющее нулевому начальному условию с функцией Вейбулла ϕ(σ) имеет вид

ε=ρD1−exp(−kt)−k0texp−k(t−τ)−γτσ0α dτ			(3.3)

Зависимость (3.3) вместе с выражением (3.1) представляют собой параметрическое выражение диаграммы деформирования при мягком нагружении с заданной скоростью γ изменения напряжений.

Явное выражение для ε через элементарные функции удается получить в случае, если α=1, т.е. для экспоненциального распределения микронапряжений:

ε=εD1+γexp−ktkσ0−γ−kσ0exp−γtσ0kσ0−γ					(3.4)

Решение (3.4) справедливо при kσ0≠γ. Если же kσ0=γ то получается

ε=εD1−1+ktexp−kt								(3.5)

В случае α=2, качественно соответствующем описанию явления мартенситной неупругости, зависимость деформации от времени выражается через интеграл вероятности erfx=2π0xexp(−x2)dx:

ε=εD1−exp−kt−k1πexp−kt+k12erfγtσ0−k1+erfk1	(3.6)

где k1=kσ0(2γ).

Согласно (3.4) или (3.5) при t→+∞ (что эквивалентно σ→+∞) независимо от величины γ выполняется ε→ρD. Для решения (3.6) аналогичный вывод следует из ограниченности интеграла вероятности на бесконечности. Вычисления в соответствии с (3.3) показывают, что аналогичное поведение наблюдается при любом α≥1. Таким образом, при мягком нагружении с заданной скоростью, предельная деформация от скорости нагружения не зависит.

| Рис.3. | Рис.4. |
| --- | --- |

На рис.3,4 приведены диаграммы мягкого нагружения СПФ в мартенситном состоянии. Расчеты проведены для k=0.003, σ0=100 МПа. Рис.3 соответствует скорости нагружения λ=0.05 а значение параметра α равно номеру кривой. Для рис.4 α=3, а варьируется скорость нагружения. Для кривой 1 λ=0.05, для кривой 2 - λ=0.025, для кривой 3 - λ=0.001.

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ

Пусть образец из СПФ, находящийся в мартенситном состоянии, нагружен до напряжения σ00 и приобрел полную деформацию ε0tot. Поскольку процесс происходил с конечной скоростью, то приобретенная деформация должна быть меньше, чем получаемая по диаграмме бесконечно медленного нагружения:

ε0tot<ρDϕ(σ00)+σ00E								(4.1)

Далее достигнутая полная деформация образца фиксируется εtot=ε0=const, εtot=0. Следует определить, как будут после этого с течением времени меняться напряжения (опыт на релаксацию напряжений). Для этого случая из (1.6) получается

σE=−kρDϕ(σ)+σE−ε0								(4.2)

Данное уравнение следует решать при начальном условии

σ(0)=σ00										(4.3)

Решение задачи (4.2), (4.3) имеет вид

σ00σdsEρDϕ(s)+s−Eε0=kt								(4.4)

Правая часть (4.2) в начальный момент в силу неравенства (4.1) отрицательна. Следовательно, напряжения будут убывать с течением времени. При этом точка, изображающая напряженно-деформированное состояние, находясь левее диаграммы деформирования бесконечно медленного процесса, будет с течением времени приближаться к этой диаграмме по прямой, параллельной оси напряжений. При t→+∞ напряжения будут стремиться сверху к величине σ, удовлетворяющей соотношению ε0tot=ρDϕ(σ)+σE.

В случае если начальная точка лежит на диаграмме бесконечно медленного деформирования, т.е. вместо неравенства (4.1) выполняется равенство, то формула (4.4) не дает решения, т.к. содержит расходящийся несобственный интеграл. В этом случае уравнению (4.2) удовлетворяет тривиальное решение σ=σ00, σ=0, т.е. напряжения, как и деформации не меняются.

На рис.5,6 изображены посчитанные с помощью (4.4) графики зависимости напряжений от времени в процессе релаксации напряжений. Расчеты проведены для k=0.001 и начального напряжения σ00=200 МПа. Начальное значение деформаций ε0 выбиралось таким образом, чтобы этому значению на диаграмме бесконечно медленного нагружения соответствовало в два раза меньшее значение напряжения: ε0=ρDϕσ002+σ00(2E). Все графики на рис.5 получены для α=2. При этом для первой кривой σ0=100 МПа, для кривой 2 - σ0=200 МПа, для кривой 3 - σ0=300 МПа. Графики рис.6 посчитаны для значения параметра функции распределения Вейбулла σ0=100 МПа и значений параметра α, равных номеру соответствующей кривой. Как видно, скорость релаксации напряжений растет с ростом α и уменьшением σ0.

5. МЯГКОЕ СТУПЕНЧАТОЕ НАГРУЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ МАРТЕНСИТНОЙ НЕУПРУГОСТИ

Далее рассматривается мягкое ступенчатое нагружение СПФ в полностью мартенситном состоянии. Исследуется развитие фазово-структурной деформаций на каждой ступени такого нагружения при постоянном напряжении после его скачкообразного изменения. Правая часть уравнения (1.4) ограничена при любом конечном значении напряжений и деформаций. Следовательно, в рамках рассматриваемой модели величина ε всегда ограничена. Поэтому даже при мгновенных скачках напряжений в рамках этой модели мгновенные скачки фазово-структурных деформаций не возможны. Следовательно, в качестве начального условия для решения уравнения (1.4) на очередной ступени процесса нагружения следует использовать значение фазово-структурной деформации, достигнутой в последней точке предшествующей ступени.

| Рис.5. | Рис.6. |
| --- | --- |

Решение (1.4) для q=1, σ=const, удовлетворяющее начальному условию ε(0)=0 имеет вид

ε=ρDϕ(σ)−ρDϕ(σ)−ε0exp−kt						(5.1)

Для первого этапа процесса после увеличения напряжения с нулевого значения до σ=σ1 из (5.1) следует в силу ε0=0

ε=ρDϕ(σ1)1−exp(−kt)								(5.2)

Согласно (5.2) деформация на первом этапе нагружения будет меньше значения деформации ρDϕ(σ1), соответствующей напряжению σ1 на диаграмме бесконечно медленных процессов, но будет стремиться снизу к этому значению с течением времени.

Далее рассматривается этап процесса ступенчатого нагружения, связанный с развитием деформации при постоянном напряжении σ=σn после быстрого увеличения напряжения от значения σn−1 до величины σn. Докажем по индукции, что деформация на этом этапе всегда будет ниже, чем величина деформации εn=ρDϕ(σn), соответствующая тому же напряжению на диаграмме бесконечно медленного нагружения. Исходя из решения (5.1) получаем

ρDϕ(σn)−ε=ρDϕ(σn)−ε0exp(−kt)					(5.3)

Начальное значение деформации ε0, согласно предположению индукции не превосходит величину ρDϕ(σn−1), соответствующую напряжению σn−1 на диаграмме медленного нагружения: ρDϕ(σn−1)−ε0>0. Функция ϕ1(σ,q) монотонно возрастает по первому аргументу и σn>σn−1. Поэтому

ρDϕ(σn)−ε0=ρDϕ(σn)−ϕ(σn−1)+ρDϕ(σn−1)−ε0>0		(5.4)

Из (5.3) и (5.4) получается ρDϕ(σn)>ε что и требовалось доказать. При этом согласно (5.3) с течением времени на каждом этапе ступенчатого нагружения деформация будет приближаться к значению, соответствующему на диаграмме медленного нагружения значению напряжения σn.

Учитывая, что произвольную диаграмму монотонного нагружения СПФ в мартенситном состоянии можно с любой степенью точности приблизить ступенчатой диаграммой с увеличивающимся количеством ступеней при уменьшении скачка напряжений на каждой ступени, можно утверждать, что для любой диаграммы монотонного нагружения СПФ в мартенситном состоянии фазово-структурная деформация должна быть не больше значения, соответствующего тому же напряжения на диаграмме предельно медленного нагружения.

Пусть продолжительность предшествующей ступени процесса нагружения была достаточно велика, так что начальную деформацию для рассматриваемого этапа, соответствующего σ=σn можно считать равной ε0=ρDϕ(σn−1). Тогда из (5.3) для приращения со временем деформации в течение рассматриваемого этапа процесса Δε=ε−ε0 можно записать

Δε=ρDϕ(σn)−ϕ(σn−1)1−exp(−kt)					(5.5)

Согласно (5.5) приращение деформации за фиксированное время, прошедшее с момента скачкообразного увеличения напряжения при неизменном значении σn−1 растет с ростом скачка напряжений Δσ=σn−σn−1, поскольку ϕ(σ) является возрастающей функцией σ. Если же фиксированы величины t и Δσ, то приращение деформации со временем будет тем больше, чем более пологой является диаграмма нагружения в координатах σ÷ε на участке σ∈σn−1,σn, т.е. чем ниже касательный модуль диаграммы предельно медленного нагружения. Эти выводы соответствуют экспериментальным данным [1,2].

Для малых значений t разлагая в ряд показательную функцию в (5.5) и ограничиваясь двумя членами разложения получаем Δε≈ρDktϕ(σn)−ϕ(σn−1),

т.е. для малых значений t асимптотика роста Δε с t является линейной.

6. МЯГКОЕ СТУПЕНЧАТОЕ НАГРУЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ СВЕРХУПРУГОСТИ

Пусть образец из СПФ, находящийся в отсутствии напряжений в аустенитном фазовом состоянии, изотермически при температуре T0 нагружается монотонно возрастающим одноосным растягивающим напряжением. В результате после достижения возрастающим напряжением значения фазового предела текучести σ1ph, будет осуществляться вызванное ростом напряжений прямое мартенситное превращение и одновременно – структурный переход, ведущий к увеличению степени ориентированности ранее образовавшегося мартенсита и росту структурной деформации. В [1,2] экспериментально установлено, что этот процесс сопровождается реономными явлениями, которые можно описать в рамках развиваемой модели.

Далее рассматривается для простоты случай, когда функции распределения микронапряжений в аустенитном и мартенситном состоянии материала одинаковы. Тогда справедливо положение об активных процессах пропорционального нагружения [8], в рамках которого уравнение бесконечно медленной диаграммы деформирования имеет вид

ε=ρDϕ(σ)q,	q=121−cosπ t, t=Msσ−T0Ms0−Mf0, Msσ=Ms0+ρDσϕ(σ)ΔS

В последней формуле для упрощения пренебрегается влиянием на температуру начала прямого мартенситного превращения изменения упругих модулей и объемным эффектом реакции фазового превращения. В результате для процесса, происходящего с конечной скоростью справедливо уравнение (1.4), в котором функцию ψследует заменить на ψ1, где

ψ1=ρDϕ1(σ)=12ρDϕ(σ)1−cosπMs0−Mf0Ms0+σρDϕ(σ)ΔS−T0	(6.1)

Зависимость (6.1) справедлива для σ≥σ1ph, где величина σ1ph является корнем уравнения Ms0+ρDσ1phϕ(σ1ph)ΔS=T0. Фазовый переход продолжается до значения напряжения σ2ph, являющегося корнем уравнения Mf0+ρDσ2phϕ(σ2ph)ΔS=T0. Полученные ранее решения для нагружения в режиме мартенситной неупругости могут быть переделаны на случай нагружения  режиме сверхупругости путем замены функций ϕ(σ) на ϕ1(σ). В результате модель качественно правильно описывает рост деформаций со временем на каждом этапе мягкого ступенчатого нагружения в режиме сверхупругости [1,2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена простейшая модель, качественно правильно описывающая реономные свойства СПФ и основанная на гипотезе о наличие класса предельно медленных процессов, имеющих склерономный характер. В рамках модели при жестком нагружении с фиксированной скоростью фазово-структурных деформаций, предельная деформативность падает с ростом этой скорости, тогда как в случае нагружения с фиксированной скоростью полных деформаций предельная деформативность от этой скорости не зависит. Диаграмма монотонного мягкого нагружения СПФ в мартенситном состоянии всегда дает меньшие значения деформации, чем характерные для соответствующего предельно медленного процесса. Модель описывает явление релаксации напряжений, причем для фиксированного значения полных деформаций точка, изображающая состояние материала с течением времени стремится к диаграмме предельно медленного процесса.

ЛИТЕРАТУРА

- Мовчан А.А., Тант Зин Аунг Экспериментальное исследование и феноменологическое моделирование реономных свойств сплавов с памятью формы // Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и технические науки. – 2010. – Т.15. – Вып.3. – С.860-861.

- Мовчан А.А., Казарина С.А., Тант Зин Аунг Реономные свойства сплавов с памятью формы, проявляемые в опытах на мартенситную неупругость и сверхупругость // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2010. – Т.16. – №3. – С.305-311.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 1994. – №6. – С.47-53.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы // Известия РАН. Механика твердого тела. – 1995. – №1. – С.197-205.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации диаграммы перехода и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы // Журнал прикладной механики и технической физики. – 1995. – Т.36. – №2. – С.173-181.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А. Одномерная микромеханическая модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при прямом и обратном термоупругих превращениях // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2007. – Т.13. – №3. – С.297-322.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А. Модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы в активных процессах прямого превращения и структурного перехода // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2008. – Т.14. – №1. – С.75-87.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А., Сильченко Л.Г. Микромеханическая модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при фазовых и структурных превращениях // Известия РАН. Механика твердого тела. – 2010. – №3. – С.118-130.

- Мовчан А.А., Казарина С.А., Мишустин И.В., Мовчан И.А. Термодинамическое обоснование модели нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при фазовых и структурных превращениях // Деформации и разрушение материалов. – 2009. – №8. – С.2-9.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А., Сильченко Л.Г. Влияние структурного превращения и нелинейности процесса деформирования на устойчивость стержня из сплава с памятью формы // Известия РАН. Механика твердого тела. – 2010. – №6. – С.137-147.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г., Сильченко Т.Л. Учет явления мартенситной неупругости при обратном фазовом превращении в сплавах с памятью формы // Известия РАН. Механика твердого тела. – 2011. – №2. – С. 44-56.

- Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. – М.: Наука, 1966. –
752 с.

- Шестериков С.А., Юмашева М.А. Конкретизация уравнений состояния в теории ползучести // Известия РАН. Механика твердого тела. – 1984. – №1. – С.86-91.

- Локощенко А.М. Моделирование процесса ползучести и длительной прочности металлов. – М.: МГИУ, 2007. – 264 с.

- Кукуджанов В.Н. Компьютерное моделирование деформирования, поврежденности и разрушения неупругих материалов и конструкций. / Учебное пособие. – М.: МФТИ, 2008. 215 с.

Поступила в редакцию 5 апреля 2011 года.

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проект № 11-01-00503 и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», проект ГК №16.740.11.0132.

Сведения об авторах:

Мовчан Андрей Александрович, д.ф.-м.н., проф., г.н.с. Учреждения российской академии наук Института прикладной механики РАН, г. Москва, Россия, e-mail: movchan47@mail.ru

Климов Кирилл Юрьевич, студент механико-математического факультета МГУ, г. Москва, Россия