УДК 678.684.82.04

Физико-химические и динамические свойства олигодиенуретанов с различной структурой сетки

- Нистратов А.В., Медведев В.П., Пыльнов Д.В., Киреев А.В., Лукасик В.А.,
Титова Е.Н., Гугина С.Ю.

- Волгоградский Государственный технический университет, г. Волгоград, Россия

РЕЗЮМЕ

Установлена взаимосвязь между физико-механическими, динамическими упруго-гистерезисными и релаксационными свойствами диенуретанов на основе олигодиендиола марки ПДИ-1К и структурой вулканизационной сетки, степенью сшивания. Показано, что определяющее влияние на свойства олигодиенуретанов оказывает степень сшивания и структура вулканизационной сетки, которые регулируются выбором соотношения между реакционноспособными группами олигодиендиола и отверждающей системы NCO/Σ(ОН).

Ключевые слова: полидиенуретан; олигодиендиол; олигомерные композиции

THE PHYSICAL-mechanical and dynamic properties of olyGODIurethanes WITH DIFFERENT STRUCTURE OF NETWORKS

Nistratov A.V., Medvedev V.P., Pylnov D.V., Kireev A.V., Lukasik V.A., Titova E.N., Gugina S.J.

Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia

SUMMARY

The main features of the influence of hardener on the structure, physico-mechanical, dynamic elastic-hysteresis and relaxation properties of materials based on oligodiendiola brand PDI-1K have been investigated. It is shown that the optimal level of the complex properties have polidienuretany, cured with a ratio of reacting groups, NCO/Σ (OH) ≈ 1,25-1,5 (mol / mol).

Key words: polyurethane; oligodiendiol; oligomeric composition

ВВЕДЕНИЕ

Олигомерные диеновые каучуки используются в качестве связующей основы литьевых композиций, применяемых для устройства синтетических эластомерных покрытий различного назначения. Наибольшее распространение такие композиции получили при строительстве спортивных сооружений [1-5]. Важнейшими характеристиками эластомерных связующих для спортивных покрытий помимо физико-механических свойств являются динамические упруго-гистерезисные и релаксационные свойства эластомеров, которые определяются структурой используемых связующих, химической природой функциональных групп связующего и отверждающей системы. В работах [6,7] исследовано влияние химической структуры поперечных связей и степени сшивания эластомеров на основе олигодиенуретанэпоксидного каучука ПДИ-3АК на динамические и механические свойства. Это позволило сформулировать научные принципы построения рецептур композиций для покрытий с заданными свойствами. Однако эти закономерности не могут быть использованы при разработке рецептур композиций на основе олигодиендиолов ввиду того, что механизмы отверждения олигодиенов с функциональными группами различной химической природы кардинально отличаются. В литературе практически отсутствует информация о закономерностях влияния рецептурных факторов на свойства эластомеров на основе олигодиендиолов. Вместе с тем, в связи с широким практическим применением олигодиендиолов в производстве полимерных композиций [8-9] такие данные необходимы для разработки подходов к регулированию свойств эластомеров на их основе, разработки научно-обоснованных принципов построения рецептур композиций для практических целей.

В связи с этим актуальной задачей является исследование взаимосвязи между структурой вулканизационной сетки олигодиенуретанов и свойствами вулканизатов.

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Базовым объектом исследований являлся низкомолекулярный сополимер бутадиена и изопрена, марки ПДИ-1К (ТУ 3-81-03-342-88) (получают анионной сополимеризацией изопрена и бутадиена, молекулярная масса 3000-3500, содержание гидроксильных групп 0,7-1,1%, среднемассовая функциональность 1,65-1,75). Отверждение проводилось полиметиленполифенилизоцианатом, выпускаемым промышленностью под маркой полиизоцианат (ПИЦ) (ТУ 113-03-375-75). В качестве агента разветвления цепи использовали глицерин (ТУ 6-09-05-816-78).

Структура вулканизационной сетки полиуретанов изменялась путем варьирования соотношения NCO/Σ(ОН) полиизоцианатных и гидроксильных групп связующего и глицерина от 0,75 до 2 (моль/моль). При этом происходит изменение химической структуры поперечных связей за счет образования химических ковалентных связей (уретановых, аллофанатных связей) и физических межмолекулярных взаимодействий. Изменение соотношения функциональных групп приводит к значительному изменению химической и физической структуры полиуретанов.

Оценку физико-механических свойств отвержденных материалов проводили по стандартным методикам: условную прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, относительную остаточную деформацию после разрыва – по ГОСТ 21751-76 на образцах типа I толщиной 2 мм. Твердость материалов определялась по ГОСТ 263-75. Эластичность по отскоку регистрировалась на маятниковом эластометре (прибор типа Шоба). Динамические свойства резин исследовали методом ударного сжатия. Этот метод позволяет определить динамический модуль упругости (G’) и тангенс угла механических потерь tg(φ) во время торцевого удара маятникового ударника, подвешенного на V – образной связи по цилиндрическому образцу покрытия, причем маятник и образец на время удара образуют единую колебательную систему [10]. Для оценки временных характеристик проявления усилий ответных реакций эластомера использовали соотношение времен релаксации (τр) и нагружения (τн) при ударе τр/τн, которое служит оценкой степени своевременности проявления опорной реакции покрытия при нагружении. Динамические и релаксационные показатели вычисляли по описанной методике [10,11]. Энергия активации релаксационного процесса рассчитывалась по уравнению:

τр=AeU/RT											(1)

где U – энергия активации релаксационного процесса; Т – температура эксперимента (23±20С); A – константа; R – универсальная газовая постоянная. Параметры пространственной сетки полиуретанов определяли по уравнению Клаффа-Глединга [12]:

γе/γ=h0S/3A0RT=ρ/Mc									(2)

где A0 – площадь поперечного сечения образца, R – газовая постоянная; h0 – высота недеформированного ненабухшего образца; S – наклон прямой, описывающей зависимость деформации от нагрузки; Мс – молекулярная масса отрезка цепи между узлами сетки; ρ – плотность полимера; γе/γ – концентрация эффективно сшитых цепей в единице объема. Для набухания был выбран толуол, обладающий достаточно степенью сродства для преодоления сил межмолекулярного взаимодействия и устранения физических связей при инертности по отношению к реакционным центрам и химическим поперечным связям в полиуретане. Отсутствие химического взаимодействие толуола с эластомером подтверждает ИК-спектроскопия. ИК - спектры материалов снимали на ИК-Фурье-спектрометре «Nicolet-6700» (Thermo Electron, США). Структуру материалов изучали методом просвечивающей электронной микроскопии. Все эксперименты за исключением случаев, указанных особо, проводились при температуре 23±20С.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В таблице 1 представлено соотношение ингредиентов в исследуемых композициях.

Табл.1.

Рецептуры композиций на основе олигомера ПДИ-1К.

| Соотношение NCO/Σ(ОН), (моль/моль) Ингредиенты композиций | 0.75 | 0.9 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание ингредиентов, масс.ч. |  |  |  |  |  |  |
| ПДИ-1К | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ПИЦ | 12,1 | 14,6 | 16,2 | 20,3 | 24,3 | 28.4 | 32.4 |
| Глицерин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ДБДЛО | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Оценка влияния количества полиизоцианата на параметры пространственной сетки материалов показывает, что при соотношении реакционноспособных групп (NCO/Σ(ОН))=0,75 и 0,9 не удается получить образцы, пригодные для дальнейших испытаний.

При возрастании содержания полиизоцианата (при фиксированном содержании глицерина) в объеме композиции наблюдается увеличение концентрации общих и химических связей (рис.1).

Рис.1.	Зависимость концентрации эффективно сшитых цепей (т.е. сумма физ. и хим. связей) в полиуретанах от соотношения NCO/Σ(ОН).

Особенностью вулканизационных сеток олигодиенуретанов является структурная неоднородность, обусловленная наличием химических поперечных связей, возникающих при взаимодействии гидроксильных и изоцианатных групп и сетки физических взаимодействий. Происходит это в результате ассоциации уретановых группировок, как между собой, так и с протонодонорными сегментами цепи. О наличии сетки физических связей в исследуемых эластомерах свидетельствует тот факт, что концентрация химических связей значительно ниже концентрации общих узлов сетки. Рост количества химических и физических узлов сетки с увеличением соотношения реагирующих функциональных групп вызван увеличением доли полифункциональных молекул, средней функциональности реагирующей системы с увеличением концентрации полиизоцианата. При этом происходит снижение величины Мс – средней молекулярной массы отрезка цепи между узлами сетки, что также подтверждает возрастание плотности сшивания (рис.2). При этом с увеличением числа физических узлов сетки растет степень микрогетерогенности системы.

Анализ образцов с помощью методов просвечивающей электронной микроскопии выявил наличие глобулярной структуры. С повышением содержания полиизоцианата наблюдается укрупнение образований. Изменение плотности сшивания, химической и физической структуры эластомеров вызывает изменение комплекса механических и упруго-гистерезисных свойств.

Как видно из рис.1 и 4, с увеличением плотности сшивания эластомеров наблюдается закономерный рост твердости и эластичности по отскоку.

Подобный характер влияния соотношения NCO/Σ(ОН) объясняется увеличением содержания «жестких» ароматических блоков, образованных полиизоцианатом и увеличением интенсивности межмолекулярного взаимодействия. С возрастанием концентрации полиизоцианата происходит увеличение прочности при разрыве и снижение относительного удлинения материалов (рис.5). При этом наиболее интенсивное изменение прочностных показателей наблюдается до соотношения NCO/Σ(ОН)=1,5.

Рис.2.	Зависимость молекулярной массы отрезка цепи, заключенного между узлами пространственной сетки (Мс) в полиуретанах от соотношения NCO/Σ(ОН).

Рис.3. Надмолекулярная структура полидиенуретанов.

Рис.4.	Зависимость твердости и эластичности по отскоку полиуретанов от соотношения NCO/Σ(ОН).

Рис.5.	Зависимость условной прочности и относительного удлинения полиуретанов от соотношения NCO/Σ(ОН).

Недостаточный уровень относительного удлинения определяет необходимость введения в состав композиций пластификаторов или других функциональных добавок.

При анализе данных по влиянию содержания полиизоцианата на динамические свойства полиуретанов обнаружено, что с увеличением концентрации поперечных связей происходит снижение величины тангенса угла механических потерь (tgφ) (см. рис.1 и рис.6).

Рис.6.	Зависимость тангенса угла механических потерь (tgφ) полиуретанов от соотношения NCO/Σ(ОН).

Учитывая, что угол сдвига фаз φ характеризует соотношение диссипированной и потенциальной энергии упруго деформированного образца, можно сделать вывод об увеличении внутреннего трения в полимере с уменьшением величины Мс. Эластомеры, полученные при соотношении NCO/Σ(ОН) менее 1,25 характеризуются завышенным значением tgφ. Рост доли жесткий ароматических фрагментов и физических связей, снижающих кинетическую подвижность в макромолекулах полидиенуретанов, структурированных при NCO/Σ(ОН) более 1,25 приводит к снижению механических потерь.

Структурные изменения, связанные с ростом числа узлов вулканизационной сетки при увеличении количества содержания полиизоцианата приводит к повышению внутренней вязкости полимера (см. рис.7) вследствие возрастания концентрации сшитых макромолекул в процессе синтеза полиуретана.

Рис.7.	Зависимость динамического модуля упругости и внутренней вязкости от соотношения NCO/Σ(ОН).

Аналогично, с ростом соотношения NCO/Σ(ОН) происходит увеличение динамического модуля упругости эластомеров.

Рост значений динамического модуля упругости (см. рис.1,2 и 7), являющегося удельной величиной опорной реакции покрытия, связан с увеличением плотности сшивания полиуретанов.

Как видно из рис.7 и 8 для зависимостей внутренней вязкости, динамического модуля упругости и соотношения τр/τн характерна общая закономерность, заключающаяся в увеличении значений этих показателей с ростом соотношения NCO / Σ(ОН).

Рис.8.	Зависимость отношения времени релаксации к времени динамического нагружения от соотношения NCO/Σ(ОН).

Показатель τр/τн характеризует своевременность проявления опорной реакции покрытия. Так, при τр/τн>1 высокоэластическая деформация не успевает развиться, т.е. опорная реакция покрытия под воздействием ноги спортсмена будет проявляться преждевременно, что вызовет возникновение травм, т.е. покрытия, сформированные при соотношении NCO/Σ(ОН)>1,25, не отвечают предъявляемым к спортивным покрытиям требованиям. При τр/τн =1 достигается оптимальное соотношение между энергией деформации при нагружении и энергией релаксационного процесса, способствующее достижению высоких спортивных результатов, что соответствует соотношению NCO/Σ(ОН)=1,25. В случае τр/τн <1 высокоэластическая деформация успевает развиться при любом времени воздействия нагрузки. Это приводит к необратимой затрате и поглощению значительной доли внешней энергии нагружения и запаздыванию проявления упругой отдачи эластомерного покрытия. Отсутствие преждевременной упругой реакции эластомера позволяет снизить или полностью устранить травмоопасность покрытия, способность поглощать энергию позволяет использовать для повышения динамических нагрузок для специальных тренировочных и разминочных покрытий.

Как известно [10,11,13,14], к травмоопасным покрытиям, провоцирующим так называемый «тартановый синдром», относятся покрытия, для которых
τр/τн  >1,05 при G’≥4,5 МПа и tgφ≤0,15. Сопоставляя данные, представленные на рис.5-8 можно сделать вывод о том, что для получения безопасных покрытий соотношения NCO / Σ(ОН) должно быть в пределах 1,25 (моль/моль).

Наблюдаемый характер зависимости показателя τр/τн от соотношения NCO/Σ(ОН) и структурных параметров сшитых эластомеров совпадает с аналогичной зависимостью энергии активации релаксационных процессов (рис.9).

Как видно из рисунка 9 наиболее интенсивное увеличение значений энергии активации релаксационного процесса происходит также до соотношения NCO/Σ(ОН)=1,25-1,5 (моль/моль), т.е. при Мс ~(1100-1200) (г/моль).

Рис.9.	Зависимость энергии активации релаксационных процессов от соотношения NCO/Σ(ОН).

Энергия при релаксации затрачивается, главным образом, на преодоление межмолекулярного взаимодействия, связанного с наличием физических узлов сетки, так как химические узлы сетки, энергия которых на порядок выше в условиях эксперимента не могут претерпевать изменений. Поэтому с увеличением до определенных пределов содержания сшитых макромолекул в результате увеличения концентрации полиизоцианата, происходит рост энергии, необходимой для деформирования и восстановления исходных размеров деформированного материала.

ВЫВОДЫ

Таким образом, показано, что изменение соотношения между функциональными группами при синтезе олигодиенуретанов позволяет регулировать химическую и физическую структуру эластомерного связующего, получать эластомеры различной степени сшивания с набором химических и физических узлов сетки.

Физико-механические, динамические и релаксационные свойства определяются концентрацией как химических, так и физических узлов сшивания, что позволяет влиять на уровень свойств эластомеров изменением соотношения  между реакционными группами в отверждаемой системе.

Выявленные закономерности позволяют прогнозировать уровень основных характеристик эластомера и имеют важное значение для практического рецептуростроения олигомерных композиций на основе олигодиендиолов, аналогичных исследуемому по молекулярной массе, характеру распределения гидроксильных групп и отверждаемых по общей схеме уретанообразования.

ЛИТЕРАТУРА

- Огрель А.М., Медведев В.П., Медведев В.П. Эластомерные покрытия спортивного назначения и методы оценки их свойств // Каучук и резина. – 1991. – №3. – С.22-26.

- Лукьяничев В.В., Медведев В.П. Композиция для покрытия спортивных площадок /А.с. РФ №1819277, МПК 5 С 09 Д 115/00. – 1993.

- Нистратов А.В., Резникова О.А., Новаков И.А., Лукасик В.А., Посух Ю.В., Фролова В.И., Лымарева П.Н. Композиция для покрытий / Патент РФ №2332435, МПК С 09 D 175/08.; опубл. 27.08.2008.

- Лукьяничев В.В., Медведев В.П., Огрель А.М. Композиция для покрытия спортивных площадок / А.с. РФ №1919278, МПК 5 С 09 Д 115/00. – 1993.

- Новаков И.А., Лукьяничев В.В., Нистратов А.В., Лукасик В.А., Медведев Д.В., Резникова О.А., Посух Ю.В., Медведев В.П. The effect of modified PL-105 plasticizer on the properties of polydieneurethane-based materials // Polymer Science. Series D. – 2008. – Vol.1. – №2. – P.135-137.

- Медведев В.П., Огрель А.М., Медведев Д.В., Тесленок Л.Е. Влияние некоторых рецептурных факторов на динамические свойства эластомеров из литьевых олигомерных композиций // Каучук и резина. – 1988. – №12. – C.16-19.

- Огрель А.М., Медведев В.П., Лукьяничев В.В. Модификация литьевых композиций на основе олигодиенунретанэпоксида ПДИ-3АК олигопипериленовым каучуком // Каучук и резина. – 1991. – №11. – C.5-7.

- Патент РФ 2268279: МКИ С09D 175/14 (2006).

- Патент РФ 2285026: МКИ С09D 175/14 (2006).

- Ремнев В.Д. Теоретическое и экспериментальное исследование техники бега по синтетическим покрытиям дорожек стадионов и манежей / Дисс. кан. тех. наук. Л.: ГЛОИФК, 1974.

- Медведев В.П. Разработка эластомерных покрытий для спортивных сооружений на основе анализа взаимодействия элементов в системе «опорно-двигательный аппарат спортсмена - покрытие» / Дисс… канд. техн. наук. Волгоград, 1989.

- Gluff F.S., Gladding B.K., Pariser R. A new method for measuring the degree of crosslinking in elastomers // Polymer Science. Series C. – 1960. – Vol.45, – №6. – P.351-345.

- Медведев В.П., Огрель А.М. Некоторые особенности взаимодействия опорно-двигательного аппарата человека с упругоэластичным основанием // Механика композитных материалов. – 1990. – №1. – С.132-138.

- Огрель А.М., Медведев В.П. Эластомерные покрытия спортивного назначения и критерии оценки их свойств // Каучук и резина. – 1988. – №12. – C. 16-19.

Поступила в редакцию 29 апреля 2010 года.

Сведения об авторах:

Нистратов Андриан Викторович, к.т.н., доцент кафедры ХТПЭ, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия e-mail: nistratov@vstu.ru

Медведев Василий Прокофьевич, к.т.н., доцент кафедры ХТПЭ, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия, e-mail: vpmedv@yandex.ru

Пыльнов Дмитрий Валерьевич, аспирант кафедры ФАХП, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия, e-mail: pylnov34@yandex.ru

Киреев Александр Викторович, специалист кафедры ХТПЭ, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия, e-mail: 88_fess_88@mail.ru

Лукасик Владислав Антонович, к.т.н., доцент кафедры ХТПЭ, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия, e-mail: rubber@vstu.ru

Титова Екатерина Николаевна, аспирант кафедры ФАХП, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия, e-mail: katyatnx@inbox.ru

Гугина Светлана Юрьевна, магистрант кафедры ХТПЭ, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия, e-mail: svetlana-gugina@mail.ru