УДК 539.3

Термопластический изгиб круговых металлополимерных пластин на основании Винклера

Плескачевский Ю.М., Старовойтов Э.И.*, Леоненко Д.В.*, Панин С.В.**

Гомельский филиал НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь

*Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель, Республика Беларусь

**Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассмотрен термосиловой изгиб упругопластической круговой трехслойной пластины с легким заполнителем, покоящейся на основании Винклера. Для описания кинематики несимметричного по толщине пакета пластины приняты гипотезы ломаной нормали. Реакция основания описывается моделью Винклера. Получена система уравнений равновесия и ее точное решение в перемещениях. Приведены численные результаты для трехслойных круговых металлополимерных пластин.

Ключевые слова: термосиловой изгиб; слоистый композит; упругий прогиб; жесткость основания

thermoplastic Bending of metal-polymeric circular plate on the Wincklers foundation

Pleskatshevsky Y.M., Starovoitov E.I.*, Leonenko D.V.*, Panin S.V.**

Gomel Branch of Belarus National Academy of Sciences, Gomel, Belarus

*Belarusian State University of Transport, Gomel, Belarus

**Institute of strength physics and materials sciences SB RAS, Tomsk, Russia

SUMMARY

Thermo-force bending of elastoplastic sandwich circular plate with light filler lying on elastic foundation is considered. For the description of kinematics of package with asymmetrical thickness the broken normal hypothesis was accepted. Reaction of foundation was described on the base of Winkler’s model. Combined equations of equilibrium and recurrent solutions via displacement were received. Numerical results for sandwich circular metal-polymeric plate were adduced.

Key words: thermal-force bending; layered composite; elastic deflection; substrate rigidity

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время значительное распространение получили трехслойные металлополимерные конструкции, состоящие из двух несущих слоев и заполнителя, обеспечивающего их совместную работу. В условиях деформации изгиба они оказываются наиболее рациональными, то есть близкими оптимальным с точки зрения обеспечения минимума весовых показателей при заданных ограничениях на прочность и жесткость. Статическое и динамическое деформирование в термосиловых полях трехслойных элементов конструкций, не связанных с упругим основанием, исследовано в работах [1-4]. Краевая изотермическая задача для однослойной круговой пластины, покоящейся на упругом основании, решена в [5]. Здесь рассмотрен симметричный термосиловой изгиб упругопластических круговых металлополимерных пластин с легким заполнителем, покоящихся на деформируемом основании.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Постановка задачи и ее решение проводятся в цилиндрической системе координат r, φ, z (рис.1). Для изотропных несущих слоев, толщиной h1, h2, приняты гипотезы Кирхгофа. Несжимаемый по толщине заполнитель (h3=2с) легкий, т.е. в нем пренебрегается работой касательных напряжений σrz. Деформированная нормаль заполнителя остается прямолинейной, но поворачивается на некоторый дополнительный угол ψ. На границах слоев перемещения непрерывны. На контуре пластины предполагается наличие жесткой диафрагмы, препятствующих относительному сдвигу слоев. В силу симметрии нагрузки тангенциальные перемещения в слоях отсутствуют: uφ(k)=0 (k – номер слоя), а прогиб пластины w(r), относительный сдвиг в заполнителе ψ(r) и радиальное перемещение координатной плоскости u(r)не зависят от координаты φ. В дальнейшем эти функции считаются искомыми.

Рис.1.

Пусть в начальный момент времени на плоскую внешнюю поверхность z=c+h1 трехслойной круговой пластины общей относительной толщиной H=h1+h2+2с, находящейся на упругом основании Винклера, начинают действовать симметричная вертикальная нагрузка q0(r) и тепловой поток интенсивности qt, направленные перпендикулярно несущему слою 1. Плоскость z= –c–h2 предполагается теплоизолированной. Тогда нестационарное одномерное температурное поле в слоях описывается уравнением

,											(1)

при начальном  (t=0), и граничных условиях

, при ,  , при,

где  – температуропроводность k-го слоя, λk, Ck, k – теплопроводность, теплоемкость и плотность материала, точка вверху – производная по времени.

При точной постановке задачи теплопроводности уравнение (1) необходимо решать внутри каждой однородной области (слоя) самостоятельно, задавая на поверхностях склейки слоев дополнительные условия теплообмена и равенства температур. Приближенное решение указанной задачи получено в [1,2] с помощью усреднения теплофизических параметров материалов по толщине пакета, в случае теплоизолированных нижней поверхности и контура пластины:

,	(2)

где ,  ,  ,  ,  .

Выражение (2) при h1=h2=0 совпадает с формулой для температуры в однослойной пластине, приведенной у Коваленко [6].

Используя гипотезу прямолинейности нормали заполнителя, после интегрирования получим выражения для радиальных перемещений в слоях ur(k) через искомые функции:

,     ,

,							(3)

где z – координата рассматриваемого волокна, (u + cψ) – величина смещения внешнего несущего слоя за счет деформации заполнителя, (u – cψ) – смещение второго несущего слоя, запятая в нижнем индексе обозначает операцию дифференцирования по следующей за ней координате.

Малые деформации в слоях следуют из выражений (3) и соотношений Коши. Предположим, что материалы несущих слоев пластины в процессе деформирования проявляют упругопластические, а полимерного заполнителя – физически нелинейные свойства. Напряжения и деформации в них связаны неизотермическими соотношениями теории малых упругопластических деформаций [7]:

,  .

,  ,

, .	(4)

Здесь – девиаторы, а  – шаровые части тензоров напряжений и деформаций; Gk(Tk), Kk(Tk) – температурно-зависимые модули упругости материалов слоев; α0k – коэффициент линейного температурного расширения; ωk(εu(k), Тk) – функции пластичности материалов несущих слоев и физической нелинейности заполнителя, зависящие от интенсивности деформаций εu(k) и температуры Тk; в заполнителе функции нелинейности φ1(σ(3), Т3), φ2(σ(3)) дополнительно учитывают влияние гидростатического напряжения σ(3); k – номер слоя.

Используя соотношения (4), выделим линейную и температурно-нелинейную составляющие в нормальных компонентах тензора напряжений :

,   ,   ,   ,

,  ,    (γ = 1, 2),

,  ,

,  ,  .				(5)

Введем внутренние усилия и моменты в слоях пластины, также выделяя в них линейные и нелинейные части:

,

,

,  ,  .		(6)

Уравнения равновесия пластины выводятся из вариационного принципа Лагранжа:

А–W=0,											(7)

где А=А1+А2 – вариация суммарной работы внешней нагрузки q0(r), реакции основания – qR и контурных усилий (r = r1) ,

δA1,  .

Вариация работы внутренних сил упругости будет

δW.					(8)

Двойной интеграл распространен по всей срединной поверхности заполнителя S.

Подставив выражения (5) в соотношения (8), (7) и проведя соответствующие преобразования, получим систему уравнений равновесия в усилиях, описывающую физически нелинейное деформирование в температурном поле круговой трехслойной пластины с легким заполнителем, покоящейся на упругом основании (индекс «e» внизу опустим):

,   ,

.						(9)

Нелинейные добавки в правых частях уравнений следующие:

,   ,

.							(10)

Граничные условия в усилиях имеют вид (r=r1):

,

.				(11)

Предполагается, что связь между реакциями основания описывается моделью Винклера:

,											(12)

где 0 – коэффициент жесткости упругого основания (коэффициент постели).

Линейные обобщенные внутренние усилия в уравнениях (9) и граничных условиях (11) можно выразить через искомые перемещения с помощью закона Гука и соотношений (6). В результате система уравнений равновесия (9) с учетом (12) в перемещениях принимает вид

,   ,

.						(13)

где L2, L3 – линейные дифференциальные операторы второго и третьего порядков

,     .

Коэффициенты аi определяются в (13) интегральными соотношениями, следующими из вывода зависимостей внутренних усилий от перемещений, так как модули упругости материалов в слоях изменяются по толщине вместе с температурой:

,  ,  ,  ,

,  ,

,   (m = 0, 1, 2).					(14)

Задача отыскания функций u(r), ψ(r), w(r) замыкается присоединением к уравнениям (13) силовых (11) или кинематических граничных условий. В последнем случае при жесткой заделке контура пластины на нем должны выполняться требования

.										(15)

При шарнирном опирании

.										(16)

В случае свободного контура пластины

ψ=0, Tr=Mr=Mr,r=0.									(17)

Сформулированная краевая задача является нелинейной, поэтому говорить о ее точном решении не приходится. Рассмотрим процедуру применения метода упругих решений Ильюшина [7] к рассматриваемой задаче. Для этого перепишем систему (13) в итерационном виде:

,   ,

.					(18)

Здесь n – номер приближения, величины , ,  называют «дополнительными» внешними нагрузками и на первом шаге полагают равными нулю, а в дальнейшем вычисляют по результатам предыдущего приближения. При этом используют формулы типа (10), в которых все слагаемые имеют индекс «n –1» вверху:

,  ,

.							(19)

Здесь

,

,

.					(20)

Таким образом, на каждом шаге приближения мы имеем линейную задачу теории упругости с известными дополнительными «внешними» нагрузками, которые вычисляются по результатам предыдущего приближения в соответствии с формулами (19), (20).

С помощью первых двух в третьем уравнении системы (18) обнуляем коэффициенты перед искомыми функциями un и ψn. После двукратного интегрирования этих уравнений система приводится к виду

,

,

,								(21)

где  – константы интегрирования на n-ом шаге,

,  ,  ,  ,

,  ,

,  .

Третье уравнение в (21) в развернутом виде следующее:

.				(22)

Его общее решение можно записать в  виде [8]

,		(23)

где , , , – функции Кельвина нулевого порядка; – частное решение уравнения (22).

Для рассматриваемых круговых пластин частное решение в (23) на n-ом шаге итерации можно принять с использованием ядра Коши [9]:

,							(24)

где

,

, , , .

Функции Cn(s) определяются отношениями

,  ,  ,  ,

где

,  ,

,  ,

.

Частное решение (24) и ядро Коши удовлетворяют условиям [9]:

,

,					(25)

штрихи вверху обозначает производные по r.

Рекуррентное решение задачи о термосиловом изгибе круговой физически нелинейной трехслойной пластины на упругом основании принимает вид

,

,

,		(26)

где константы интегрирования  на каждом шаге итерации определяются из граничных условий.

Для сплошных круговых пластин следует положить , т. к. функция ker(r) и ее первая производная в нуле не ограничены (, ), а прогиб и его первая производная в центре пластины должны быть конечными. Константы  и  определяются из условия непрерывности решения в центре пластины:

,

.					(27)

При жесткой заделке внешнего контура сплошной пластины с учетом (25) имеем:

,

,

,

,							(28)

где

,  .

Если контур пластины шарнирно оперт, то решение (26) необходимо подставить в соотношения (16), при свободном контуре пластины – в (17).

Таким образом, решение (26) с константами интегрирования (27), (28) описывает термоупругопластические перемещения в круговых трехслойных пластинах с легким заполнителем и заделанными граничными контурами, изгибаемых на упругом основании Винклера произвольной симметричной нагрузкой q(r) и тепловым потоком qt.

2. ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Численные исследования проводились для защемленных по контурам пластин, слои которых набраны из материалов Д16Т–фторопласт–Д16Т. Толщины слоев h1=h2=0,04, h3=0,4, отнесены к радиусу пластины r1=1. Интенсивность тепловой нагрузки qt=5000 Дж/(м2 с), время ее действия t0=60 мин. Температура во внешнем слое достигает значения T1=597К.

Для рассматриваемых пластин теплотой, ушедшей на нагревание тонкого внешнего металлического слоя, пренебрегаем (в силу малой теплоемкости). Его температура принимается равной температуре заполнителя в месте склейки: T(1)=T(3)(c,t). Во втором слое, контактирующем с основанием, температура неизменна.

Для описания зависимости модулей упругости материалов несущих слоев от температуры, входящих в соотношения (14), используется формула Белла [10]. Функции пластичности материалов несущих слоев и физической нелинейности заполнителя, зависящие от интенсивности деформаций εu(k), температуры Тk и напряжения σ(3), принимаются в виде, предложенном в [1,2]. Соответствующие константы материалов для Д16Т и фторопласта получены по известным экспериментальным данным (Наместников В.С., Работнов Ю.Н., Гольдман А.Я.).

Численное исследование итерационного решения для сплошной круговой пластины при основании средней жесткости (0=100 МПа/м) продемонстрировало быструю сходимость метода упругих решений. Графики на рис.2 (а – прогиб, б – сдвиг, номер кривой соответствует номеру итерации) подтверждают это. Максимальное отличие перемещений в 4-м приближении, принятых за искомые решения, от предыдущих – менее 1%. Кривая 1 соответствует изотермическому изгибу упругой пластины; 2 – термоупругие перемещения; 4 – термосиловой изгиб упругопластической пластины. Интенсивность поверхностной равномерно распределенной нагрузки принималась q0= –20 МПа.

Рис.2.

Рис.3 иллюстрирует зависимость упругого прогиба в центре рассматриваемой сплошной пластины от коэффициента постели 0 (МПа/м). Для очень слабых оснований (0≤10) влияние их жесткости несущественно. В области 0=50…500 происходит резкое уменьшение прогиба.

Рис.3.

При весьма жестких основаниях (0>5000) величина прогиба мала и стабильна. Кривые получены при различных значениях интенсивности распределенной нагрузки (МПа): 1 – q0= –1, 2 – q0= –0,8, 3 – q0= –0,6.

Рис.4.

Упругий прогиб сплошной пластины при различных условиях закрепления ее контура показан на рис.4: 1 – жесткая заделка, 2 – шарнирное опирание. Жесткость основания – средняя. Максимальное различие между прогибами не более 1,5%, что говорит о значительной жесткости системы.

ВЫВОДЫ

Приведенное в работе общее решение (24), (26) можно использовать для исследования напряженно-деформированного состояния при изгибе симметричной термосиловой нагрузкой трехслойной упругопластической круговой пластины с легким заполнителем на основании Винклера.

Список обозначений

w(r) – прогиб пластины

u(r) продольное перемещения срединной поверхности заполнителя

ψ(r) – относительный сдвиг в заполнителе

hk – толщина k-го слоя, h3 = 2с (k = 1, 2, 3 – номер слоя)

r1 – радиус пластины

u(k)(r) – продольные перемещения в слоях стержня

σij, εij – компоненты тензора напряжений и деформаций

sij – девиатор тензора напряжений σij

эij – девиатор тензора деформаций εij

σ = σkk/3 – среднее (гидростатическое) напряжение

θ = εkk – объемная деформация

δij – символы Кронекера

Аe – вариация работы внешних сил

Аi – вариация работы внутренних сил упругости

q0(r) – внешняя распределенная нагрузка

qt – интенсивность теплового потока

qR – реакция основания

0 – коэффициент жесткости основания

εu – интенсивность деформаций

T – приращение температуры

t – время

Kk, Gk – объемный и сдвиговой модули упругости материалов слоев

– функции Кельвина нулевого порядка

– функции Кельвина n-го порядка

Gk, Kk – модули сдвига и объемной деформации

литература

- Старовойтов Э.И., Яровая А.В., Леоненко Д.В. Локальные и импульсные нагружения трехслойных элементов конструкций. – Гомель: БелГУТ, 2003. –367 с.

- Плескачевский Ю.М., Старовойтов Э.И., Яровая А.В. Деформирование металлополимерных систем. – Минск: Бел. навука, 2004. – 386 с.

- Плескачевский Ю.М., Старовойтов Э.И., Яровая А.В. Динамика металлополимерных систем. – Минск: Бел. навука, 2004. – 342 с.

- Горшков А.Г., Старовойтов Э.И., Яровая А.В. Механика слоистых вязкоупругопластических элементов конструкций. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 576 с.

- Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. – М.: Наука, 1966. – 635 с.

- Коваленко А.Д. Термоупругость. – Киев: Вища школа, 1975. – 216 с.

- Ильюшин А.А. Пластичность. Ч.1. Упругопластические деформации. – М.: Гостехиздат, 1948. –376 с.

- Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. – М.: Наука, 1976. – 576 с.

- Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Курс высшей математики и математической физики. Дифференциальные уравнения. – М.: Наука, 1980. – 231 с.

- Белл Дж.Ф. Экспериментальные основы механики деформируемых тел. – М.: Наука, 1984. – 1027 с.

Поступила в редакцию 24 декабря 2010 года.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.

Сведения об авторах:

Плескачевский Юрий Михайлович д.т.н., проф., чл.-корр. НАН Беларуси, Гомельский филиал Национальной академии наук Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь, e-mail: pleskym@mail.ru

Старовойтов Эдуард Иванович, д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой «Строительная механика» Белорусского государственного университета транспорта, г. Гомель, Республика Беларусь, e-mail: edstar@mail.by

Леоненко Денис Владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Строительная механика» Белорусского государственного университета транспорта, г. Гомель, Республика Беларусь, e-mail: leoden@tut.by

Панин Сергей Викторович, д.т.н., зав.лаб., Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, Россия, e-mail: svp@ispms.tsc.ru