УДК 678:541.64

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛМАЗОНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТОВ, СФОРМИРОВАННЫХ В ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Шут Н.И., Малежик П.М.

Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова, г. Киев, Украина

РЕЗЮМЕ

На основе изучения термомеханических свойств нанокомпозитов на основе эпоксидного олигомера ЭД-20, наполненных ультрадисперсным алмазом и аминоалмазом на его основе, сформированных в постоянном магнитном поле, выявлено, что использование модифицированного алмаза как наполнителя эпоксидного полимера с аминогруппами в поверхностном слое, улучшает свойства наполненных композитов. Показано, что влияние постоянного магнитного поля проявляется в уменьшении относительной деформации при тех же степенях наполнения для всех изученных композиций.

Ключевые слова: термомеханические свойства; эпоксидные композиты; химическая модификация; магнитное поле

THERMOMECHANICAL PROPERTIES OF DIAMOND-FILLED COMPOSITES FORMED IN CONSTANT MAGNETIC FIELD

Shut N.I., Malezhyk P.M.

National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov, Kyiv, Ukraine

SUMMARY

On the base of investigation of the thermomechanical properties of epoxy composites filled with nano-dispersed diamond and amine-diamonds on its base, it has been ascertained, that usage of modificated diamond with amine-groups in its surface layer, as filler of epoxy polymer, improves the properties of filled composites. It has been indicated that the influence of constant magnetic field is displayed in the decreasing of relative deformation on the same degrees of filling for the all examined compositions.

Key words: thermomechanical properties; epoxy composites; chemical modification; magnetic field

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В наше время наноматериалы привлекают особое внимание [1]. В качестве матрицы для нанокомпозитов часто используются эпоксидные полимеры, хорошо изученные ранее [2-4].

В ряде работ показано, что магнитное поле влияет на структуру и физико-механические свойства термоактивных полимеров во время их полимеризации
[5-8]. При исследовании влияния постоянного магнитного поля (ПМП) на структуру и свойства полимеров наибольшее внимание привлекают такие объекты, как жидкие кристаллы и расплавы [5]. Механизм взаимодействия ПМП с диамагнетиками изучался теоретически и экспериментально с помощью ИК-спектроскопии, рентгеновской дифрактометрии и механической релаксометрии в работах [7,8]. Показано, что действие ПМП на молекулы приводит к их ориентации, что обусловлено высокими значениями анизотропии диамагнитной восприимчивости длинных полимерных цепей. В последнее время также подтверждено влияние ПМП на физико-механические свойства твердых полимеров [10], однако в данном случае эффекты проявляются не всегда, а при определенных условиях, и от этого действие ПМП на структуру твердых диамагнетиков часто вызывает сомнения. С другой стороны, вызывает значительный интерес исследовать действие ПМП на термомеханические свойства алмазосодержащих композитов, матрицей в которых служат отвержденные эпоксидные полимеры.

Цель работы состояла в изучении термомеханических свойств эпоксиаминных композитов, наполненных немодифицированным и модифицированным аминопропильными группами ультрадисперсным алмазом и отвержденных в постоянном магнитном поле.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Наполненные композиты получали полимеризацией эпоксидианового олигомера ЭД-20 с содержанием эпоксидных групп 22,5%. Как наполнители использовались углеродные ультрадисперсные алмазы (УДА) с удельной поверхностью 250–350 м2/г, определенной по методу БЭТ и размером первичных частиц около 40 нм [12]. Частицы наполнителя были химически модифицированы путем прививки аминогрупп в поверхностном слое. Аминосодержащий наполнитель получен способом жидкостнофазной модификации наполнителя
3-аминопропилтриэтоксисиланом в среде толуола при 400С на протяжении
5 часов с последующим удалением растворителя термообработкой при 500С. Содержание аминогрупп на поверхности химически модифицированного наполнителя определено по статически обменной емкости образца [13]. Содержание наполнителя в композите изменяли в пределах 020% мас. Эпоксидный олигомер ЭД-20 и отвердитель полиэтиленполиамин (ПЕПА) в оптимальном к эпоксидным группам соотношении (10 ч. ПЕПА на 100 ч. эпоксидного олигомера) нагревали до температуры 400С и тщательно перемешивали. Наполнитель вводили в компаунд путем перемешивания на протяжении 20-30 мин. до однородного состояния, что контролировалось по изображениям в микроскопе при 80-кратном увеличении. Полимеризация при условиях комнатной температуры (200С) продолжалась 48 часов, при этом рабочие образцы находились 6 часов в постоянном магнитном поле с напряженностью магнитного поля Н=5105 А/м. Контрольные образцы полимеризировались при отсутствии магнитного поля. Исследования термомеханических свойств композитов проводили в режиме одноосного сжатия (1 МПа) при скорости нагревания 2,5.10-2 К.с-1. Образцы для измерений имели форму цилиндра диаметром d=8 мм и высотой h=10 мм. Деформацию образца (h) измеряли при помощи микрометрического индикатора с точностью 0,01 мм. [11]. Значения равновесного модуля высокоэластичности E∞ рассчитано по формуле

E=PεS											(1)

где P – нагрузка, которая действует на образец (Н), S – площадь поперечного сечения образца (м2), ε – величина высокоэластической деформации.

Температура стеклования определена как точка пересечения продолжения прямолинейной области термомеханической кривой, которая отвечает стеклообразному состоянию и продолжения линии в высокоэластической области [9]. Температура, при которой полимер теряет механическую прочность Tr, определена как точка пересечения прямой области термомеханической кривой в области высокоэластичности с продолжением вертикальной линии деформации в области термомеханической деструкции.

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Следует отметить, что еще на этапе приготовления наполненных полимерных образцов, в частности при получении высоконаполненных (15-20% мас.) композиций было зафиксировано, что модифицированный наполнитель значительно легче диспергируется в жидкой эпоксидной смоле. Очевидно, прикрепленные (аминопропильные) группы придают поверхности органофильные свойства, что способствует лучшей совместимости наполнителя и полимера. Введение немодифицированого наполнителя в том же количестве является чрезвычайно сложным из-за низкой совместимости компонентов и высокой агрегации частиц наполнителя, что приводит к формованию композита с неоднородной структурой. Изменения физического состояния и теплостойкость полученных композитов охарактеризованы по зависимости деформации образца под нагрузкой от температуры.

На термомеханических кривых (Т) (рис.1) отмечаются три температурные области, характерные для сшитых полимеров: область стеклообразного состояния, область высокоэластичности и область термомеханической деструкции. Для исследованных композитов на термомеханической кривой в области высокоэластичной деформации отмечается нисходящая область, протяженность которой по температурной шкале составляет 150-200o С.

Уменьшение деформации при возрастании температуры является характерным для многих сетчатых полимеров и объясняется возрастанием энтропийной составляющей высокоэластичности в процессе дополнительного сшивания макромолекул. Возрастание деформации в интервале температур 220-3500С отвечает термодеструкции полимерной матрицы. Введения наполнителей приводит к существенным изменениям термомеханических параметров эпоксидного композита. В первую очередь, следует отметить уменьшение деформации образца и соответствующее возрастание равновесного модуля высокоэластичности. Изменяются также температуры стеклования и термомеханической деструкции (табл.1, табл.2).

Рис.1.	Термомеханические кривые эпоксидных композитов наполненных немодифицированным (    - 5%,    - 15%,     - 20% ) и модифицированным
(   - 5%,    - 15%,    - 20%) наполнителями и ненаполненного эпоксидного полимера (    ).

Рис.2.	Термомеханические кривые эпоксидных композитов отвержденных в ПМП и наполненных УДА – немодифицированным (   5%,   15%,   20% ) и модифицированным  (    5%,    15%,     20%) и ненаполненного эпоксидного полимера (    ).

Таблица 1.

Значения Е, Tc, Tr композиций.

| Содержание УДА, % | УДА немодифицированный |  |  | УДА модифицированный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E, МПа | Tc, oC | Tr, oC | E, Мпа | Tc, oC | Tr, oC |
| 0 | 15 | 83 | 235 | 14,8 | 85 | 235 |
| 5 | 17,2 | 85 | 250 | 17,1 | 87 | 245 |
| 10 | 22,3 | 87 | 275 | 30,4 | 90 | 320 |
| 15 | 45,2 | 94 | 310 | 18,0 | 80 | 310 |
| 20 | 42,5 | 89 | 310 | 53,0 | 78 | 325 |

Таблица 2.

Значения Е, Tc, Tr композиций в постоянном магнитном поле.

| Содержание УДА, % | УДА немодифицированный |  |  |  |  | УДА модифицированный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E, МПа |  | Tc, oC |  | Tr, oC | E, Мпа |  | Tc, oC |  | Tr, oC |
| 0 | 25 | 90 |  | 240 |  |  | 25 |  | 90 | 240 |
| 5 | 35 | 85 |  | 260 |  |  | 35 |  | 92 | 273 |
| 10 | 38 | 87 |  | 280 |  |  | 45 |  | 95 | 320 |
| 15 | 50 | 95 |  | 315 |  |  | 35 |  | 95 | 315 |
| 20 | 45 | 90 |  | 315 |  |  | 55 |  | 90 | 330 |

Отмеченные изменения, в целом, пропорциональны содержанию наполнителя. При увеличении содержания наполнителя до 15%, лучшие характеристики имеет композит с немодифицированным наполнителем, что указывает, на наш взгляд, на формирование в системе каркаса из частиц наполнителя. Для химически модифицированных композитов наблюдается уменьшение значений Тс с увеличением содержания наполнителя (выше 10%). Снижение величины Тс указывает на уменьшение степени сшивания материала.

Не исключено, что при этих условиях введение модифицированного наполнителя не способствует формированию каркасной структуры с частиц наполнителя. Вместе с этим, наблюдается возрастание гибкости полимерных цепей в объеме. Возможно, это происходит за счет экранирования поверхности наполнителя плотно сшитым слоем полимера. Уплотнения приповерхностного слоя обеспечивается, на наш взгляд, как подавляющей адсорбцией отвердителя, так и химической активностью функциональных групп в процессе полимеризации.

При сравнении количественных характеристик, следует отметить, что величины равновесного модуля высокоэластичности и температуры термической деструкции для композитов на основе модифицированного УДА имеют несколько более высокие значения в сравнении с аналогичными показателями для композитов на основе немодифицированного наполнителя (см.табл.). Среди исследованных образцов лучшие показатели имеет композит, модифицированный УДА в количестве 20% мас., по сравнению с ненаполненным эпоксидным полимером. Его модуль высокоэластичности возрастает почти в 4 раза, а теплостойкость увеличивается на 850С. Для этого образца на термомеханической кривой отмечается прямолинейный участок в области высокоэластичности, что может свидетельствовать о формировании менее дефектной структурной сетки при дополнительном сшивании. Можно предположить, что часть аминогрупп не участвует в реакции при синтезе композита. Однако с увеличением степени наполнения вклад этих групп в процесс сшивания возрастает, что приводит к более высоким значениям величины E. Привлекает внимание уменьшение Тс при высоких значениях E и Тr, и это дает основания предполагать, что композит с 20% модифицированного УДА состоит из частичек наполнителя, окруженных плотно сшитым полимером, которые связаны в сетку лабильными связями через гибкие полимерные цепи. При нагревании рекомбинация этих связей обеспечивает стойкость материала к деформации, а плотно сшитый приповерхностный слой способствует увеличению температуры деструкции.

Остановимся на признаках влияния постоянного магнитного поля на термомеханические свойства исследованных композитов. Сравнительный анализ кривых (сравни рис.1 и рис.2) показал, что подобное влияние проявляется в изменении характера кривых, как для немодифицированного УДА, так и для модифицированного. Максимальным уменьшением деформации (до 30%) при температуре стеклования отмечаются образцы с 5% наполнением. Для композитов с другой концентрацией (10%, 15%, 20%) также наблюдается снижение величины деформации при температуре стеклования, которое составляет 5-7%.

4. ВЫВОДЫ

Композиции, наполненные модифицированным УДА, величины деформаций имеют значительно меньшие значения сравнительно с полимерами, наполненными исходным УДА. Это можно объяснить, в частности, участием аминогрупп в процессах сшивания эпоксидной матрицы на поверхности наполнителя. Прививание полимерных цепей к поверхности частичек наполнителя происходит через химическое взаимодействие аминогрупп с эпоксидными группами полимера, вследствие чего, композит преобретает повышенную твердость.

Из полученных данных следует, что прививание аминогрупп к поверхности УДА позволяет заметно улучшить его свойства как наполнителя для эпоксидних полимерных материалов. Следствием образования ковалентных связей между поверхностью наполнителя и макромолекулой полимера есть существенное возрастание термостойкости и деформационной твердости композита.

ЛИТЕРАТУРА

- Яновский Ю.Г. Наномеханика и прочность гетерогенных и композиционных материалов. – М.:ИПРИМ РАН, 2008. – 180 с.

- Шут Н.И., Сичкарь Т.Г., Сташкевич А.Н., Касперский А.В. Теплоперенос и молекулярная подвижность композитов на основе эпоксидных полимеров // Пластические массы. – 1993. – №5. – С.47-49.

- Шут Н.И., Даниленко Г.Д., Касперский А.В., Сташкевич А.Н., Кулешов И.В. Влияние природы отвердителя на теплофизические свойства эпоксидных полимеров // Пластические массы. – 1993. – №1. – С.21-26.

- Шут М.І., Сташкевич О.М., Касперський А.В., Свєчніков С.Г. Процеси релаксації та молекулярна рухливість в епоксидному полімері УП-632 // Вісник Київського Університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 1997. – Вип.2. – С.378-387.

- Молчанов Ю.М., Кисис Э.Р., Родин Ю.П. Структурные изменения полимерных материалов в магнитном поле // Механика полимеров. – 1973. – №4. – С.737-761.

- Intwong N., Kimura T., Tamura M., Xiaojun L., Sombatsompop N. Magnetic effects on extrudate swell of a Polystyrene melt in capillary extrusin dies // Polymer Journal. – 2005. – Vol.37. – N7. – P.541-544.

- Малежик М.П., Січкар Т.Г. Модифікація фізико-механічних властивостей в епоксидних полімерах на стадії їх формування в магнітному полі. //Фізика конденсованих високомолекулярних систем / Наукові записки Рівненського педінституту, Рівне. – 1999. – Вип.3. – С.68-71.

- Зазимко Н.М., Шут М.І., Січкар Т.Г., Малежик П.М. Вплив постійного магнітного поля на особливості тверднення епоксидних полімерів // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, Рівне: РДГУ. – 2007. – Вип.12. – С.86-88.

- Строганов В.Ф., Шут М.І., Січкар Т.Г., Привалко В.П. Вплив об’ємних каркасних фрагментів на релаксаційні процеси при деформуванні епоксидних полімерів // Механика композиционных материалов и конструкций. – 1995. – Т.1. – №2. – С.114-120.

- Песчанская Н.Н., Якушев П.Н. Деформация твердых полимеров в постоянном магнитном поле // Физика твердого тела. – 2003. – Т.45. – Вып.6. – С.1130-1134.

- Зазимко Н.М. Релаксаційні переходи і міцність поліметилметакрилату // Вісник Полтавського державного педагогічного університету імені
В.Г.Короленка. Зб. Наукових праць: Серія Фізико-математичні науки, Полтава 2003. – Т.33. – Вип.6. – С.19-27.

- Чухаева С.И., Детков П.Я., Ткаченко А.П., Торопов А.Д..Физико-химические свойства фракций, выделенных из ультрадисперсных алмазов // Сверхтвердые материалы. – 1998. – №4. – С.29-36.

- Гайворонская И.В., Хоботова Э.Б., Даценко В.В., Юрченко О.И., Баумер В.Н. Повышение эффективности собрционной активности ферроникелевых шлаков // Вісник Харківського національного університету. Серія Хімія. – 2010. – №895. – Вип. 18(41).

Поступила в редакцию 12 декабря 2010 года.

Работа выполнена при поддержке УНТЦ.

Сведения об авторах:

Шут Николай Иванович, д.ф.-м.н., проф., акад. Национальной академии педагогических наук Украины, зав. кафедрой общей и прикладной физики, Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова, г. Киев, Украина

Малежик Петр Михайлович, аспирант кафедры общей и прикладной физики, Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова, г. Киев, Украина, e-mail: petko@i.ua