УДК 539.3; 539.4

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПРОСЛОЕК КОБАЛЬТА В ТВЕРДЫХ СПЛАВАХ WC/Co

Заводинский В.Г.

Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН, г. Хабаровск, Россия

РЕЗЮМЕ

С помощью квантово-механического компьютерного моделирования (теория функционала плотности и метод псевдопотенциала) исследованы механические характеристики наноразмерных прослоек кобальта между кристаллитами карбида вольфрама. Показано, что с уменьшением толщины прослойки кобальта до наномасштабных размеров прочность ее на поперечный разрыв увеличивается вдвое, но с другой стороны, модуль сдвига уменьшается в шесть раз. При этом твердость прослоек может существенно превосходить твердость массивного кобальта.

Ключевые слова: моделирование из первых принципов; кобальт; карбид вольфрама; наноразмерные прослойки; прочность; модуль сдвига

MECHANICAL PROPERTIES OF NANOSCALE COBALT BINDER LAYERS IN HARD WC/Co ALLOYS

Zavodinsky V.G.

Institute of Materials, Khabarovsk Scientific Center, Far-Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Khabarovsk, Russia

SUMMARY

The density functional theory and pseudopotential method are used to study mechanical properties of nanoscale cobalt binder layers epitaxially crystallized between WC(100) surfaces. It has been shown that the tensile strength of an epitaxial cobalt binder layer is twice larger than that of single crystal, but the shear module is six times less. The hardness of an epitaxial cobalt binder layer can significantly exceed the hardness of bulk cobalt.

Key words: first principles simulation; cobalt; tungsten carbide; nanoscale binder layers; tensile strength; shear module

1. ВВЕДЕНИЕ

Твердые сплавы на основе карбида вольфрама (кристаллиты WC внутри матрицы Co) широко используются как материал для режущего инструмента. Недавние исследования показывают, что рабочие характеристики твердых сплавов (твердость и прочность) существенно улучшаются при уменьшении размеров кристаллитов до 300-500 нм [1-4]. Однако природа этого эффекта неясна. В том числе неясно, обусловлен ли он одними лишь изменениями свойств кристаллитов карбида вольфрама или в него дает вклад и кобальт, толщина прослоек которого уменьшается даже быстрее, чем размер самих кристаллитов, поскольку соотношение между количеством кобальта и карбида вольфрама технологи обычно сохраняют неизменным. И если размерные эффекты, связанные с переходом от микрокристаллитов WC к нанокристаллитов, изучаются уже достаточно интенсивно, то исследованию свойств слоев кобальта наноразмерных толщин пока еще уделяется недостаточно внимания. В недавней работе [5] показано, что наночастицы карбида вольфрама на субнаноуровне могут обладать как тригональной, так и кубической структурой с чередующимся расположением атомов вольфрама и углерода наподобие кристалла NaCl. При этом обнаружено, что прочность наночастиц в несколько раз превышает прочность массивного материала, а атомы кобальта могут залечивать дефекты наночастиц карбида вольфрама и повышать их твердость. Однако свойства кобальтовых прослоек, заключенных между кристаллитами WC, изучены не были. Данная работа посвящена моделированию наноразмерных слоев кобальта, расположенных между кристаллическими поверхностями кубического WC, и изучению их реакции на различные деформации: растяжение и сдвиг.

2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Поскольку малые наночастицы карбида вольфрама обладают структурой типа NaCl (практически в равной степени кубической, либо тригональной [5]) мы для простоты ограничимся рассмотрением границы кобальта с поверхностью (100) кубических кристаллитов WC. В работе [6] исследована энергетика формирования слоев кобальта на поверхности WC(100) и показано, что наиболее выгодным является формирование эпитаксиальных структур, в которых атомы первого слоя кобальта располагаются прямо над атомами углерода, а последующие слои выстроены аналогично слоям гранецентрированной решетки кобальта, однако сжаты в направлении, нормальном к поверхности карбида вольфрама, и растянуты в латеральных направлениях. Из последнего результата можно заключить, что тонкие слои кобальта находятся в напряженном состоянии, происходящем из большого несоответствия геометрических характеристик решеток кубического карбида вольфрама (0.439 нм) и кубического кобальта (0.362 нм). При увеличении толщины кобальтовых слоев напряжения неизбежно возрастают, что должно, при некоторой критической толщине, приводить к возникновению дислокаций несоответствия. Нахождение этой критической толщины представляется довольно сложной задачей, однако, в любом случае, представляется интересным изучить не только механические характеристики эпитаксиальных (бездефектных) прослоек кобальта, но и прослоек, содержащих дислокации.

Все расчеты, описанные в данной статье, проведены с помощью программного пакета FHI96spin, который является модификацией пакета FHI96md [7], и был ранее успешно использован для многих систем, включая систему WC/Co [5,6] и исследование упругих свойств наночастиц с различными типами межатомных связей [8]. Этот пакет основан на спин-поляризованной версии теории функционала плотности [9,10], методе псевдопотенциала [11] и наборе плоских волн. В данной работе использовались псевдопотенциалы углерода и кобальта, построенные с помощью пакета FHI98PP [12] по схеме Труллера-Мартинса [13], однако для вольфрама была применена схема Хаманна [14]. Все эти потенциалы являются сепарабельными, трансферабельными и нормо-сохраняющими. Они проверены на отсутствие так называемых "ложных" состояний (ghost states) и использованы для тестового определения равновесных параметров решетки и объемного модуля упругости. Во всех случаях для учета обменно-корреляционного взаимодействия применялась аппроксимация обобщенных градиентов (generalized gradient approximation) [15] и выполнялась оптимизация атомной геометрии. Равновесные параметры решетки и модули упругости рассчитывались с использованием уравнения состояния Мурнагама [16].

Поскольку несоответствие между параметрами кубических решеток кобальта и карбида вольфрама составляет примерно 20 процентов, для моделирования использовалась суперячейка с периодом по оси X, равным пяти постоянным решетки карбида вольфрама (5×0.438 нм =2.190 нм), с тем, чтобы в этот же период могли с хорошей точностью уложиться шесть постоянных решетки кобальта (6×0.362 нм =2.172 нм). Такой выбор суперячейки обеспечивал возможность моделирования дислокации несоответствия. Размер суперячейки по оси Y равнялся одной постоянной решетки карбида вольфрама (в этом направлении дислокация для простоты не моделировалась). В отсутствие деформаций размер системы WC/Co по оси Z определялся равновесной геометрией системы в этом направлении. В качестве поверхности WC, контактирующей с кобальтом, была взята поверхность (100). Кристаллит WC моделировался пластиной толщиной в четыре атомных слоя. Прослойка кобальта состояла из шести атомных слоев. Дислокация несоответствия (а точнее, ядро дислокации) моделировалась введением дополнительных атомов в два центральных слоя кобальта. Для идеальной эпитаксиальной системы величина толщина прослойки h (расстояние между граничными слоями карбида вольфрама) составила 0.998 нм, а для системы с дислокацией – 1.065 нм. Атомные схемы изучаемых систем изображены на рис.1.

Рис.1.	Прослойки кобальта между кристаллитами кубического WC c гранями (100). Большие белые кружки – атомы вольфрама, большие черные кружки – атомы углерода. Сплошные малые кружки – атомы кобальта ближнего слоя, пунктирные малые кружки – атомы кобальта дальнего слоя. Серым цветом на правой панели изображены атомы кобальта двух внутренних слоев, в которых латеральная постоянная решетки соответствует ГЦК решетке кобальта. Идеальная эпитаксиальная система (левая панель), система с дислокацией (правая панель). Расстояния между плоскостями и постоянные решеток приведены в нанометрах.

Во всех расчетах использовались энергия обрезания набора плоских волн величиной 680 эВ и 12 точек зоны Бриллюэна, а именно, специальные точки (0.25, 0.25, 0.75) и (0.25, 0.25, 0.25), предложенные для гранецентрированных решеток [17] со схемой Монкхорста (2×2×2) [18]. Самосогласование по энергии происходило с точностью 0.005 эВ/атом.

Моделирование деформирования (растяжения) системы вдоль оси Z осуществлялось взаимным смещением крайних (первого и четвертого) атомных слоев кристаллита WC с постоянным шагом. Величина шага (одна атомная единица, что равно 0.0529 нм) была выбрана из удобства вычислений, так как используемая программа FHI96spin использует атомные единицы длины. На каждом шагу проводилась полная оптимизация пространственного строения внутренних (второго и третьего) слоев кристаллита WC и прослойки кобальта. Атомы первого и четвертого слоев кристаллита WC были исключены из процесса оптимизации. При этом на каждом шагу находилась равновесная геометрия системы и соответствующая ей равновесная полная энергия.

Величина нормального напряжения T вычислялась через производную полной энергии E как функции z:

T=dEdz⋅1SXY,

где SXY – площадь поперечного сечения системы в плоскости XY, равная в нашем случае 0.959 нм2. Предел прочности определялся как величина напряжения, после которой начинается разрушение материала, что соответствовало максимуму на кривой зависимости напряжения от относительного растяжения.

Для изучения прочности прослойки на сдвиг использовалась суперячейка, удлиненная по оси Z до величины 50 атомных единиц (2.645 нм), что давало возможность рассмотреть систему типа «сэндвич», состоящую из слоя кобальта
(6 монослоев), находящихся между двух кристаллитов карбида вольфрама (по два монослоя в каждом). Расстояние между «сэндвичами» (около 1 нм как для идеального случая, так и для случая с дислокацией) обеспечивало отсутствие заметного взаимодействия между ними, что контролировалось встроенной в пакет FHI96spin подпрограммой вычисления дипольного момента. Внешний монослой одного из кристаллитов карбида вольфрама фиксировался всегда на одном и том же месте, а внешний слой второго кристаллита смещался по оси X с шагом
0.0529 нм. Атомы внутренних слоев (контактирующие с атомами кобальта) могли изменять свои позиции под действием возникающих в системе сил. Тангенциальное напряжение F вычислялось по формуле

F=dEdx⋅1SXY,

а модуль сдвига G находился на начальном (линейном) участке кривой по формуле

G=Ftgθ,	tgθ=Δxh,

где  - угол сдвига, x – полная величина сдвига, h – толщина слоя кобальта.

Для сравнения были исследованы на растяжение и на сдвиг прослойки кобальта, также состоящие из шести атомных слоев, но со структурой полностью отвечающей равновесной структуре ГЦК решетки кристалла кобальта. Роль граничных кристаллитов при этом играли также кристаллиты кобальта.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Расчеты показали, что в деформации (т.е. смещения атомов) в слоях кобальта в несколько раз превышают аналогичные атомные смещения атомов вольфрама и углерода. Поэтому в дальнейшем, при описании результатов, мы будем говорить именно о деформации кобальта. Зависимость напряжения от относительного растяжения прослойки кобальта вдоль оси Z (т.е. вдоль нормали к границе с карбидом вольфрама) представлена на рис.2 в сравнении с аналогичной зависимостью для монокристаллического слоя кобальта.

Кривая 1 на рис.2 соответствует растяжению прослойки со структурой, соответствующей монокристаллическому кобальту. Прочность на разрыв у такой прослойки составляет 18 ГПа, что во много раз превосходит максимально известные экспериментальные величины для массивного кобальта (0.800-0.875 ГПа) [19].

Рис.2.	Зависимость напряжения от растяжения прослойки кобальта.
1) монокристаллический кобальт со структурой ГЦК, 2) бездефектный кобальт, эпитаксиальный по отношении к карбиду вольфрама, 3) кобальт, эпитаксиальный по отношении к карбиду вольфрама, но содержащий дислокации несоответствия.

Такое большое отличие прочности идеального монокристалла и реального материала – факт общеизвестный и объясняется влиянием дислокаций, границ зерен и иных дефектов. Разрывная прочность прослойки кобальта, эпитаксиальной по отношении к карбиду вольфрама, оказывается еще больше и составляет 40 ГПа. Если же в эпитаксиальной прослойке имеются дислокации, которые моделируются введением в центральную часть кобальтовой прослойки двух дополнительных атомных плоскостей, это, как и следует ожидать, приводит к снижению предела прочности - почти в два раза (кривая 3). Можно полагать, что с уменьшением средней толщины прослоек кобальта до наномасштабных размеров, в твердом сплаве возрастает доля областей, в которых кобальт упорядочивается эпитаксиально по отношении к поверхностям кристаллитов карбида вольфрама и не образует при этом ни дислокаций, ни зерен, что должно приводить к возрастанию прочности.

Мы исследовали также реакцию прослойки кобальта на сдвиговые нагрузки (рис.3). Модуль сдвига G находился из наклона прямой, которой апроксимировался начальный участок кривой зависимости напряжения от тангенса угла сдвига.

Рис.3.	Зависимость сдвигового напряжения в прослойках кобальта от тангенса угла сдвига. 1 – монокристаллическая прослойка, 2 – бездефектная прослойка со структурой, эпитаксиальной по отношении к карбиду вольфрама, 3 - прослойка со структурой, эпитаксиальной по отношении
к карбиду вольфрама, но содержащая дислокацию несоответствия.

Из рис.3 следует, что монокристаллическая нанопрослойка кобальта характеризуется расчетной величиной модуля сдвига равной 136 ГПа, что существенно превышает известную величину для массивного кобальта
(47-90 ГПа) [20]. Предельное напряжение сдвига равно при этом 30-32 ГПа (кривая 1). В то же время эпитаксиальная прослойка, в которой решетка кобальта растянута в латеральных направлениях на 20 процентов (кривая 2), обладает пониженной сопротивляемость сдвигу: модуль сдвига равен 30 ГПа, а предельное напряжение – 10 ГПа. Введение в такую прослойку дислокации еще более ухудшает сдвиговые характеристики (кривая 3): вначале модуль сдвига возрастает до 43 ГПа, но очень быстро (при угле сдвига равном 7.5 град и напряжении около 6 ГПа) прослойка перестает сопротивляться, т.е. происходит ее сдвиговое разрушение. В отсутствии дислокаций критический угол разрушения примерно втрое выше.

Следует отметить, что проведенное моделирование имеет определенную погрешность, и кривые, представленные на рис. 3, не демонстрируют гладких линейных зависимостей напряжения от тангенса угла сдвига на начальных участках, как это предписывается теорией. Поэтому имеется определенный произвол в нахождении величин модулей сдвига и предельных напряжений. Однако это не меняет качественно наших результатов.

Что касается такой важной характеристики как твердость, то прямое ее вычисление, сопоставимое с техническими экспериментами, в рамках данной работы невозможно. Общеизвестно, что твердость коррелирует с модулем упругости Юнга, который может быть найден из зависимости односторонних малых деформаций от давления. При этом величина модуля, как правило, не зависит от вида деформации – сжатие или растяжение. В данной работе мы не проводили специально таких исследований, однако из сопоставления наклонов начальных участков кривых 1 и 2, приведенных на рис. 2, можно заключить, что твердость прослоек с эпитаксиальной бездефектной структурой может в несколько раз превосходить твердость обычного кристаллического кобальта.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Квантово-механические расчеты показывают, что возникновение эпитаксиальной упорядоченности кобальта по отношении к кристаллитам карбида вольфрама неоднозначно влияет на механические свойства кобальтовых прослоек. С одной стороны, вдвое увеличивается прочность на разрыв, но с другой стороны, в шесть раз уменьшается модуль сдвига. Качественный анализ результатов исследования деформации прослоек при их растяжении, позволяет заключить, что твердость прослоек с эпитаксиальной бездефектной структурой может существенно превосходить твердость обычного кристаллического кобальта.

ЛИТЕРАТУРА

- Schubert W.D., Bock A., Lux B. // Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials. – 1995. – Vol.13. – P.281-286.

- Jia K., Fischer T.E., Gallois B. // Nanostruct. Mater. – 1998. – Vol.10. – P.875-891.

- Kim B.K., Ha G.H., Lee D.W., Lee G.G., Ahn I.S. // Advanced Performance Materials. – 1998. – Vol.5. – P.341-352.

- Ferreira J.A.M., Pina Amaral M.A., Antunes F.V., Costa J.D.M. // Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials. – 2009. – Vol.27. – P.1-8.

- Заводинский В.Г. // Российские нанотехнологии. – 2010. – Т.5. – №11-12. – С.87-91.

- Zavodinsky V.G. // Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials. – 2011. – Vol.29. – P.184-187.

- Beckstedte M., Kley A., Neugebauer J., Scheffler M. // Comp. Phys. Commun. – 1997. – Vol.107. – P.187-205.

- Заводинский В.Г, Чибисов А.Н., Гниденко А. А., Алейникова М.А. // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2005. – Т.11. №3. – С.337-346.

- Hohenberg H., Kohn W. // Phys. Rev. – 1964. – Vol.136. – P.B864-B871.

- Kohn W., Sham J. L. Phys. Rev. 1965. V. 140. P. A1133-A1138.

- Cohen M.L., Heine V. Pseudopotential theory of cohesion and structure. / In “Solid State Physics”. – Vol.24. – P.250. – New York: Academic Press, 1970.

- Fuchs M., Scheffler M. // Comp. Phys. Commun. – 1999. – Vol.119. – P.67-165.

- Troullier N., Martins J.L. // Phys. Rev. B. – 1991. – Vol.43. – P.1993-2006.

- Hamann D.R. // Phys. Rev. B. – 1989. – Vol.40. – P.2980-2991.

- Perdew J.P., Wang Y. // Phys. Rev. B. – 1986. – Vol.33. – P.8800-8802.

- Murnagham F.D. / Proc. Nattl. Acad. Sci USA. – 1944. – Vol.30. – P.244-247.

- Chadi D. J., Cohen M. L. // Phys. Rev. B. – 1973. – Vol.8. – P.5747-5753.

- Monkhorst H.J., Pack J.D. // Phys. Rev. B. – 1975. – Vol.13. – P.5188-5192.

- Betteridge W. // Progress in Materials Science. – 1980. – Vol.24. – P.51-142.

- Свойства элементов. / Справочник. Дриц М.Е. (ред). – М.: Изд-во “Металлургия”, 1985.

Поступила в редакцию 14 декабря 2010 года.

Работа поддержана грантами ДВО РАН 2010-2011 гг.

Сведения об авторах:

Заводинский Виктор Григорьевич, д.ф.-м.н., проф., директор Института материаловедения Хабаровского научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Хабаровск, Россия, e-mail: vzavod@mail.ru