УДК 539.3

УПРУГИЕ СВОЙСТВА КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ

С УЧЕТОМ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ СТРУКТУРЫ

Паньков А.А.

Пермский государственный технический университет, г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Проведен анализ двухточечных корреляционных функций для квазипериодической структуры и полидисперсной статистической смеси. Сделан вывод, что нормированные корреляционные функции полидисперсной статистической смеси близки к виду используемых в методе периодических составляющих специальных смешанных корреляционных функций при решении стохастической краевой задачи теории упругости особенно при высоких величинах наполнения композита включениями. Благодаря этому удалось уточнить полученное ранее [1] аналитическое решение для тензора эффективных упругих свойств квазипериодического композита в сингулярном приближении метода периодических составляющих. Результаты численного расчета и сравнение их с известными экспериментальными данными для модуля Юнга в трансверсальной плоскости однонаправленного волокнистого стеклопластика подтвердили возможность такого уточнения по отношению к известному решению [1].

Ключевые слова: композит; квазипериодическая структура; краевая задача; теория упругости; метод периодических составляющих; метод функций Грина; эффективные свойства композита; схема самосогласования

ELASTIC PROPERTIES OF QUASIPERIODIC COMPOSITES TAKING INTO ACCOUNT CORRELATION FUNCTIONS OF STRUCTURE

Pan’kov A.A.

Perm State Technical University, Perm, Russia

SUMMARY

The analysis of two point correlation functions for quasiperiodic structure and polydisperse statistical mix is considered. The conclusion is drawn that correlation functions of polydisperse statistical mix are close to special correlation functions used in method of periodic components especially at high value of filling of composite inclusions. The method is applied at the decision of stochastic boundary-volume problem of the theory of elasticity for composite materials. Thanks to it it was possible to specify received earlier analytical decision for a tensor of effective elastic properties of quasiperiodic composite in the singular approach of method of periodic components. Results of numerical calculation and their comparison with known experimental data for the module of elasticity in transversal planes of unidirectional fibrous composite have confirmed the new approach.

Key words: a composite; quasiperiodic structure; boundary-volume problem; elasticity theory; method of periodic components; method of Green’s functions; effective properties of composite; self-consistent scheme

Введение

Ранее в [1] в сингулярном приближении метода периодических составляющих [2] получено решение для тензора эффективных упругих свойств квазипериодического композита в виде

C=pCp∗+1−pCs∗								(1)

через тензор Cp∗ эффективных упругих свойств композита с идеальной периодической структурой и сингулярное приближение для тензора Cs∗ эффективных упругих свойств [3-5], p∈0;1 - коэффициент периодичности [1]

p≡v11−v12/v1(1−v1)								(2)

рассчитывается через одноточечные смешанные моменты

v11=<ω1p(r)ω1(r)>									(3)

индикаторных функций включений в квазипериодической ω1(r) и периодической ω1p(r) средах. Отметим, что геометрический смысл величины v11 – это относительное объемное содержание области пересечения включений при мысленном наложении квазипериодической структуры на идеальную периодическую структуру. Выполняются равенства

ω1>=<ω1p>=v1,

где v1 - величина относительного объемного содержания включений в периодической и квазипериодической структурах.

Оператор усреднения по представительной области V

...=1VV...dV										(4)

Сингулярное приближение [4] при решении стохастической краевой задачи теории упругости для микронеоднородной области основано на учете у второй производной функции Грина лишь сингулярной составляющей, пропорциональной обобщенной дельта-функции Дирака. Тензор Cs∗ в (1) соответствует микронеоднородной среде, у которой полностью отсутствует корреляция упругих свойств в различных ее точках.

1. Квазипериодические структуры

Для двухфазных матричных квазипериодических структур с индикаторной функцией ω1(r) однородных включений рассмотрим вычисление нормированной корреляционной функции

kωω(1)(ρ)=1Dω<ω1(r)ω1(r1)>,							(5)

где , пульсация

ω1(r)=ω1(r)−v1,

дисперсия

Dω=v11−v1										(6)

расстояние между точками r и r1

ρ=r−r1.										(7)

Таким образом, нормированная корреляционная функция (4) может быть представлена в виде

kωω(1)(ρ)≡v11(ρ)−v12/v1(1−v1),

где двухточечный момент

v11(ρ)=<ω1(r)ω1(r−ρ)>

есть относительное объемное содержание области пересечения включений при мысленном наложении представительной области композита V на ее копию, смещенную относительно области V на вектор ρ [6].

На рис.1 изображены фрагменты представительных реализаций случайных структур со статистически независимым (рис.1,а) и с коррелированным по оси r1 (рис.1,б) расположением центров круговых сечений однородных волокон в узлах идеальной гексагональной решетки в трансверсальной плоскости r1r2, например с минимальной гарантированной прослойкой δ матрицы между волокнами в 2% от радиуса волокна rυ, однонаправленного волокнистого композита.

r1

r2

а                                                                    б

Рис.1.	Фрагменты представительных реализаций случайных структур со статистически независимым (а) и с коррелированным по оси r1 (б) расположением включений.

kωω(1)

/r

/r

kωω(1)

а                                                                   б

Рис.2.	Нормированные корреляционные функции kωω(ρ) волокнистого композита для v1=0,2 (), 0,4 (), 0,6 (), угол между ρ и r1 0∘(а) и 30∘ (б).

Для квазипериодической структуры со статистически независимым расположением волокон в узлах гексагональной решетки (рис.1,а) на рис.2 построены нормированные корреляционные функции kωω(1)(ρ) композита для различных значений величины относительного объемного содержания волокон v1 и для двух различных ориентационных углов: 0∘ (рис.2,а) и 30∘ (рис.2,б) вектора ρ от оси r1.

r1

r1

r2

r2

ρ

ρ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

s1

s3

s3

s2

s4

s1

s2

а                                                                    б

Рис.3.	Расчетные схемы для вычисления корреляционных функций; ориентационные углы вектора ρ: 0∘ (а) и 30∘ (б).

Для построения нормированных корреляционных функций в нашем случае достаточно было рассмотреть фрагменты структуры из семи кругов (рис.3) с радиусом rυ, в каждом из которых вероятность появления волокна p∘=v1vmax, где vmax=2π32+g2 - максимально возможное наполнение для гексагональной укладки, g≡δrυ=0,02 - относительная минимальная гарантированная прослойка матрицы между волокнами, v1∈0;vmax - заданное значение объемной доли волокон. Для ориентационного угла вектора ρ равного 0∘ расчетная схема представлена на рис.3, а и для угла 30∘ - на рис.3,б. По заданному значению ρ рассчитывали: si - площади пересечения смещенного на ρ (из положения 1-го) круга с i-м кругом, s> - осредненное значение площади пересечения поперечных сечений волокон

s>=p∘i=17pi|1si,									(8)

приходящейся на одну гексагональную ячейку рассматриваемой квазипериодической структуры, где pi|1 - вероятность появления волокна в i-м круге при условии, что в 1-м круге – волокно, p1|1=1; в (8) учитывается, что в смещенном на ρ круге вероятность наличия волокна равна p∘ и реализация, т.е. наличие или отсутствие в нем волокна, совпадает с реализацией в 1-м круге. Графики на рис.2 построены для структуры (рис.1,а) со значением условной вероятности pi|1=p∘ для всех i≠1.

В результате, искомое значение нормированной корреляционной функции

kωω(1)(ρ)=v11−v12v11−v1,									(9)

где относительное значение v11=s>S определяется через площадь S=33b22 гексагональной ячейки со стороной b=rυ32+g. Аналогично (8), (9) могут быть построены нормированные корреляционные функции для других произвольных ориентаций вектора ρ.

Отметим наличие анизотропии и периодичности у нормированных корреляционных функций квазипериодических структур (рис.2); например, для рассмотренного случая (рис.2,а), когда вектор ρ лежит на координатной оси r1 и pi|1=p∘ для всех i≠1 периодичность наблюдается при ρ≥a=2,02rυ (для g=0,02) с периодом T=a для всех v1∈0;vmax, где a=3b - расстояние между центрами соседних кругов.

Область допустимых значений для условных вероятностей pi|1 при всех i≠1 определяется с учетом pi|1∈0;1 и дополнительного условия qi|1∈0;1, которое может быть представлено в виде двойного неравенства

2−1p∘<pi|1<1

с учетом связи pi|1 и qi|1

p∘pi|1+1−p∘qi|1=p∘,

так как полная вероятность появления волокна в каждом i-м круге равна p∘, где qi|1 - вероятность появления волокна в i-м круге при условии, что в 1-м круге волокна нет, q1|1=0. В результате получим, что pi|1∈0;1 для p∘∈0;1/2 и pi|1∈2−1p∘;1 для p∘∈1/2;1. Варьированием значениями условных вероятностей pi|1 для i≠1 в (8) можно моделировать различные случайные структуры, например: если задать pi|1=p∘, тогда появление волокна в ячейке не зависит от наличия волокна в соседних ячейках (рис.1,а, рис.2); если для ячеек, расположенных правее 1-й ячейки по оси r1, задать отличные от p∘ значения условных вероятностей pi|1: для p3|1>p∘ с учетом (10), для следующих

p6|1=p3|1p3|1+1−p3|1p∘, …

(остальные pi|1=p∘, p1|1=1) или в виде рекуррентной последовательности

pi+1|1=pi|1pi|1+1−pi|1p∘,								(11)

в (11) через i+1 обозначена ячейка, следующая за i-й ячейкой по направлению оси r1, тогда в случайной структуре возникнут линейные кластеры из поперечных сечений волокон с преобладающей ориентацией вдоль оси r1 (рис.1,б).

На рис.4 приведены нормированные корреляционные функции волокнистого композита с такой структурой для различных значений условной вероятностиp3|1 при относительном объемном содержании волокон v1=0,2.

kωω(1)

/r

Рис.4.	Нормированные корреляционные функции волокнистого композита для значений условной вероятностиp3|1: p∘≈0,225 (), 0,4 (), 0,6 ().

Отметим, что в методе периодических составляющих [1] используются различные смешанные многоточечные моментные функции случайной структуры композита и на рис.5 приведены результаты вычисления нормированной смешанной двухточечной корреляционной функции в трансверсальной плоскости r1r2 квазипериодической однонаправленной волокнистой структуры (рис.1,а):

kωω(2)(ρ)≡K11(2)(ρ)Dω=1Dω<ω1(r)ω1∘(r1)>,					(12)

для различных значений относительного объемного содержания волокон v1 и ориентационного угла между ρ и r1, отклонения

ω1∘(r)=ω1(r)−ω1p(r).

kωω(2)

kωω(2)

/r

/r

а                                                                б

Рис.5.	Нормированные корреляционные функции kωω(2)(ρ) волокнистого композита для объемной доли волокон v1=0,2 (), 0,4 (), 0,6 (); ориентационный угол между ρ и r1 0∘(а) и 30∘ (б).

Значение функции kωω(2)(0) на рис.5 равны 1−p (табл.1) для рассматриваемого случая g=0,02. В идеальной периодической структуре волокна расположены в каждой ячейке, радиус поперечного сечения волокон в периодической структуре rp, в общем, rυ для выполнения равенства объемных долей волокон в квазипериодической и периодической структурах и рассчитывается rp=v1S/π через объемную долю волокон v1 и площадь S гексагональной ячейки периодичности структуры в плоскости r1r2.

Табл.1.

Коэффициент периодичности p волокнистого композита.

| g=0,02 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,889 |
| p | 0,031 | 0,083 | 0,187 | 0,291 | 0,499 | 1 |
| g=0,05 |  |  |  |  |  |  |
| v1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,863 |
| p | 0,048 | 0,115 | 0,255 | 0,370 | 0,650 | 1 |
| g=0,10 |  |  |  |  |  |  |
| v1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,823 |
| p | 0,054 | 0,144 | 0,324 | 0,503 | 0,863 | 1 |
| g=0,30 |  |  |  |  |  |  |
| v1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,686 |  |  |
| p | 0,115 | 0,306 | 0,687 | 1 |  |  |

2. Полидисперсная статистическая смесь

Статистическую смесь представим как полидисперсную структуру [7], полностью заполненную, например, ориентированными эллипсоидальными зернами неоднородности с неограниченной вариацией их размеров, вероятность появления в зерне какой-либо фазы равна величине относительного объемного содержания этой фазы в композите.

Например, для двухфазного композита двухточечная корреляционная функция для расчетной схемы - одиночное зерно неоднородности (включение) в статистической смеси имеет вид

K11(0)(ρ)=<ω1(r)ω1(r1)> 								(13)

или

K11(0)(ρ)=M11(ρ)−v12,								(14)

в (14) статистический момент

M11(ρ)=v1v11+1−v11v1=v12+v11Dω,					(15)

где Dω - дисперсия (6), v11=V11V∘ с учетом принятых обозначений: V∘ - объем области V∘ одиночного включения; V11 - объем пересечения области V∘ и ее смещенной на ρ копии. После подстановки (15) в (14) получим решение

K11(0)(ρ)=v11Dω;

отметим, что нормированная корреляционная функция

kωω(0)(ρ)≡K11(0)(ρ)/Dω=v11,								(16)

при любых значениях объемной доли v1∈0;1 совпадает с видом нормированной корреляционной функции kωω(1)(ρ)→v11 для композита с предельно малой объемной долей включений v1→0 [6] и для этих корреляционных функций могут быть получены точные аналитические решения, например (рис.6): для композита с однородными сферическими включениями

kωω(0)(x)=12(1−x)2(2+x),0≤x<10,x≥1						(17)

и для композита с однонаправленными волокнами круглого сечения в плоскости изотропии

kωω(0)(x)=2πarccos(x)−x1−x2,0≤x<10,x≥1,				(18)

где параметр x связан с величиной ρ (7) зависимостью x≡ρ2rυ, rυ - радиус сферического включения или круглого поперечного сечения волокон соответственно.

kωω(0)

/r

Рис.6.	Нормированные корреляционные функции композитов с предельно малым содержанием сферических включений () или волокон () в трансверсальной плоскости.

Отметим, что геометрическая интерпретация решения (17) – это отношение величины объема области пересечения двух шаров одинакового радиуса rυ с расстоянием между центрами ρ к объему шара 43πrυ3, решение (18) – отношение величины площади области пересечения двух кругов одинакового радиуса rυ с расстоянием между центрами ρ к площади круга πrυ2.

Аналогично (13)-(16) трехточечная корреляционная функция для одиночного включения в статистической смеси

K111(0)(ρ1,ρ2)=<ω1(r)ω1(r1)ω1(r2)>						(19)

или

K111(0)(ρ1,ρ2)=M111(ρ1,ρ2)−v1M11(ρ1)−v1M11(ρ2)−v1M11(ρ3)+2v13,	(20)

где трехточечный момент

M111(ρ1,ρ2)=v1p111⋅1⋅1+p11s⋅1⋅v1+p1s1⋅v1⋅1+ps11⋅v1⋅1+p1ssv12	(21)

или

M111(ρ1,ρ2)=v1v111+v12v11(1)−v111+v12v11(2)−v111+v12v11(3)−v111+

+v131+2v111−v11(1)−v11(2)−v11(3)							(22)

с учетом обозначений в (21) условных вероятностей

p111=v111,

p11s=v11(1)−v111,   p1s1=v11(2)−v111,   ps11=v11(3)−v111,

p1ss=1−p111−p11s−p1s1−ps11,

где три нижних индекса у вероятностей обозначают соответствующее ей событие – попадание 1-й, 2-й и 3-й точками в одиночное включение V∘ (индекс 1) и в статистическую смесь (индекс s), отдельно обозначена величина p1ss - вероятность того, что любые две точки попадут в статистическую смесь при условии, что оставшаяся точка лежит в области 1-й фазы в V∘ или в 1-й фазе статистической смеси. В (20) вошли двухточечные моменты:

M11(ρ1)=v1v11(1)+1−v11(1)v1,

M11(ρ2)=v1v11(2)+1−v11(2)v1, 							(23)

M11(ρ3)=v1v11(3)+1−v11(3)v1,

где

v111=V111V∘,       v11(1)=V11(1)V∘,   v11(2)=V11(2)V∘,   v11(3)=V11(3)V∘

с учетом принятых обозначений: V111 - объем пересечения области V∘ и двух ее копий, смещенных от нее на векторы ρ1 и ρ2; V11(1), V11(2) и V11(3) - объемы пересечений областей: V∘ и 1-й копии, V∘ и 2-й копии, 1-й и 2-й копий соответственно. После подстановки (22), (23) в (20) получим решение

K111(0)(ρ1,ρ2)=v11−v11−2v1v111.						(24)

Таким образом, полученное ранее решение (16) для нормированной двухточечной корреляционной функции kωω(0)(ρ) может быть обобщено на нормированную трехточечную корреляционную функцию

kωωω(6)(ρ1,ρ2)≡K111(6)(ρ1,ρ2)/K111(6)(0,0)=v111,					(25)

где центральный момент третьего порядка

K111(6)(0,0)≡ω13>=v11−v11−2v1;

т.е. функция kωωω(0)(ρ1,ρ2) (25) при любых значениях объемной доли v1∈0;1 совпадает с видом нормированной трехточечной корреляционной функции kωωω(1)(ρ1,ρ2)=v111 для одиночного включения в матрице при v1→0.

На рис.7 приведены графики нормированных двухточечных корреляционных функций kωω(1)(ρ) и kωω(2)(ρ) в трансверсальной плоскости r1r2 однонаправленного волокнистого композита в сравнении с их аппроксимациями kωω(0)(ρ) (16) для различных значений величины относительного объемного содержания волокон v1; ориентационный угол между ρ и r1 0∘. На рис.7,в,г графики аппроксимаций kωω(0)(ρ) приведены с множителем 1−p, где p - коэффициент периодичности (табл.1) для рассматриваемой квазипериодической структуры (рис.1,а).

/r

/r

kωω(0)

kωω(1)

kωω(0)

kωω(1)

а                                                               б

/r

kωω(2)

kωω(2)

kωω(0)

kωω(0)

/r

в                                                             г

Рис.7.	Нормированные корреляционные функции kωω(1)(ρ) (а,б) и kωω(2)(ρ) (в,г) () и их аппроксимации kωω(0)(ρ) () для v1=0,7 (а,в) и 0,8 (б,г) волокнистого композита.

Графики на рис.7 подтверждают то, что нормированные корелляционные функции полидисперсной статистической смеси значительно более близки к виду используемых в методе периодических составляющих смешанных корреляционных функций kωω(2)(ρ), чем к виду корреляционных функций kωω(1)(ρ) в традиционном подходе [3-5] особенно при высоких величинах v1 наполнения композита волокнами. Благодаря этому стало возможно уточнить, например, расчет тензора эффективных упругих свойств C квазипериодического композита методом периодических составляющих [1].

3. Прогнозирование эффективных упругих свойств композита

# Постановка задачи. Стохастическая краевая задача теории упругости для микронеоднородной представительной области V относительно искомого поля перемещений u(r) имеет вид [1-5]

Cijmn(r)um,n(r),j=0,     ui|Γ=εijrj						(26)

C(r)=f=12ωf(r)Cf

где коэффициенты C(r) дифференциального оператора – это быстро осциллирующие функции координат r; индикаторная функция ωf(r)=1,r∈Vf; ωf(r)=0,r∉Vf; Cf - тензор упругих свойств f-й фазы и Vf - область f-й фазы в V=2f=1Vf (считаем, что f=1 для включений и f=2 для матрицы композита); ωf>=vf - относительное объемное содержание фазы f в композите, ε - заданный тензор однородной малой упругой деформации (макродеформации) композита. На межфазных поверхностях выполняются условия идеального контакта. Решение для поля перемещений

ui(r)=εijrj+Fimn(r)εmn								(27)

и для тензора эффективных упругих свойств C композита

Cijmn=<Cijmn>+<CijdbFdmn,b> 							(28)

сводится к поиску решения для поля F(r).

Метод функций Грина. Для наглядности ограничимся в традиционном решении [3-5] для пульсаций перемещений

ui(r)≡ui(r)−εijrj=Fimn(r)εmn

лишь «корреляционным приближением» или первым членом ряда

ui(r)=VGik(r,r1)Cksmn(r1),sdr1εmn+...,

Fimn(r)=VGik(r,r1)Cksmn(r1),sdr1+...;

пульсации деформаций

εij(r)≡u(i,j)(r)=VG(i|k|,j)(r,r1)Cksmn(r1),sdr1εmn+..., 			(29)

индексы в круглых скобках i,j обозначают операцию выделения симметричной составляющей [4].

Аналогичное (29) решение может быть получено для соответствующей периодической структуры

εijp(r)=VG(i|k|,j)(r,r1)					(30)

и для отклонений ε∘(r)≡ε(r)−εp(r) поля деформаций ε(r) в квазипериодической структуре от соответствующего решения εp(r) для периодической структуры

εij∘(r)=VG(i|k|,j)(r,r1)Cksmn∘(r1),sdr1εmn+..., 					(31)

где отклонения C∘(r)≡C(r)−Cp(r).

Свернем по индексам i и j левую и правую части уравнения (31) c тензором пульсаций C(r) и полученное выражение усредним

Cabijεij∘>=VG(i|k|,j)(r,r1)<Cabij(r)Cksmn∘(r1)>,sdr1εmn+..., 		(32)

выражение в левой части (32) можно представить в виде

Cabijεij∘>=<Cabijεij>−Cabijεijp>=	(33)

через тензор Cp∗ композита с периодической структурой и коэффициент периодичности p (2).

Таким образом, из (32), (33) получим

=VG(i|k|,j)(r,r1)<Cabij(r)Cksmn∘(r1)>,sdr1εmn+...

или

=CabijCksmnVG(i|k|,j)(r,r1)<ω(r)ω∘(r1)>,sdr1εmn+...=			(34)

=v11−vCabijCksmnVG(i|k|,j)(r,r1)∂∂r(1)sk(2)(ρ)dr1εmn+...

или с учетом возможной аппроксимации (рис.7,в,г) нормированной корреляционной функции

k(2)(ρ)≈1−pk(0)(ρ)								(35)

имеем

=1−pv11−vCabijCksmnVG(i|k|,j)(r,r1)∂∂r(1)sk(0)(ρ)dr1εmn+...		(36)

где C≡C(1)−C(2), ρ=r−r1.

Правую часть равенства (36) преобразуем с учетом вспомогательного соотношения

v11−v1CabijCksmnVG(i|k|,j)(r,r1)∂∂r(1)sk(0)(ρ)dr1εmn+...=

=									(37)

для полидисперсной статистической смеси с тензором эффективных упругих свойств Cs∗ и в результате из (36), (37) получим

или

C−pCp∗−C>1−p=1−p 				(38)

с учетом выполнения предыдущего равенства для произвольных малых макродеформаций ε композита. После очевидных сокращений в (38) получим искомое решение

C=pCp∗+1−pCsc∗ 								(39)

для тензора C эффективных упругих свойств композита с квазипериодической структурой.

Отметим, что точное решение для тензора Csc∗ эффективных упругих свойств полидисперсной статистической смеси может быть получено, например, методами самосогласования (расчетная схема – это одиночное включение в эффективной среде [8]) или в традиционном обобщенном сингулярном приближении [4] если свойства «среды сравнения» приравнять к эффективным свойствам Csc∗.

Например, для однонаправленного волокнистого трансверсально-изотропного композита с изотропными матрицей и волокнами, ориентированными вдоль оси r3, обобщенное сингулярное приближение [2,4] для эффективных технических модулей: объемного модуля плоской деформации и модуля сдвига в плоскости r1r2

k12=k1v1+k2v2−v1v2k1−k22k2v1+k1v2+s							(40)

G12=G1v1+G2v2−v1v2G1−G22G2v1+G1v2+s3t+s3t+7s					(41)

модуля Юнга вдоль оси r3

E3=E1v1+E2v2+4v1v2ν1−ν22v1k2+v2k1+1s						(42)

коэффициента Пуассона, характеризующего поперечную деформацию по оси r1 при растяжении вдоль оси r3,

ν13=ν1v1+ν2v2+v1v2ν1−ν21/k1−1/k2v1k2+v2k1+1s					(43)

модуля сдвига в плоскости r1r3

G13=G1v1+G2v2−v1v2G1−G22G2v1+G1v2+s						(44)

где Ef, Gf - модули Юнга и сдвига, kf - объемный модуль плоской деформации, νf - коэффициент Пуассона, vf - объемная доля f-й изотропной фазы (f=1,2), v2=1−v1. В формулы (40)-(44) входят параметры: s - модуль сдвига в трансверсальной плоскости для (40)-(43) или модуль сдвига в продольной плоскости для (44), t - объемный модуль плоской деформации трансверсально-изотропной среды сравнения обобщенного сингулярного приближения, в котором были получены [4] эти решения.

Выражения (40)-(44) обладают наибольшей степенью общности, так как из них вытекают и оценки Фойгта и Рейсса, и вариационные границы, и результаты самосогласованной модели. Так, если s=t=∞, то имеем оценку Фойгта, при этом получим C=<C>. Если s=t=0, то имеем оценку Рейсса, при этом C−1=<C−1>. Принимая соответственно s=G1, t=k1 и s=G2, t=k2, будем иметь верхнюю и нижнюю вариационные границы Хашина-Штрикмана. Считая, что s=G1v1+G2v2, t=k1v1+k2v2, приходим к сингулярному приближению по схеме Фойгта (k1>k2,G1>G2). Если же s=G1G2/G1v2+G2v1, t=k1k2/k1v2+k2v1, то приходим к сингулярному приближению по схеме Рейсса. Наконец, принимая в (40)-(43) s=G12, t=k12, а в (44) s=G13, получим известное решение самосогласованной модели с расчетной схемой - одиночное волокно в эффективной среде [7,8].

На рис.8 представлены результаты расчета эффективного модуля Юнга E1 в плоскости изотропии r1r2 однонаправленного трансверсально-изотропного волокнистого стеклопластика для различных значений величины минимальной гарантированной прослойки матрицы между волокнами на основе решения (39) для тензора C квазипериодического композита со структурой в плоскости r1r2 вида (рис.1,а); модули Юнга и коэффициенты Пуассона изотропных матрицы и волокон: E2=3,45 ГПа, ν2=0,35 и E1=73,10 ГПа, ν1=0,22, соответственно. При этом тензоры Cp∗ и Csc∗ в решении (39) рассчитывались в обобщенном сингулярном приближении через технические модули (40)-(44) для среды сравнения соответственно: матрица () и эффективная среда (); коэффициент периодичности p взят из табл.1. Для сравнения на рис.8 (-) даны результаты расчета модуля E1 на основе решения (1) для тензора C композита с минимальной гарантированной прослойкой матрицы между волокнами 2% от радиуса волокна для случая, когда тензор Cp∗ в решении (1) рассчитывался в обобщенном сингулярном приближении (40)-(44), по-прежнему, для среды сравнения - матрица (), а тензор Cs∗ для среды сравнения - среднее по 
Фойгту (+).

Таким образом, из анализа численных результатов на рис.8 может быть сделан вывод о том, что расчет тензора Csc∗ в решении (39) в обобщенном сингулярном приближении по схеме самосогласования вместо использованного ранее, например, в [1] (1) для Cs∗ традиционного сингулярного приближения со средой сравнения - среднее по Фойгту C [4] позволяет значительно уточнить результаты расчета искомого тензора C (39) эффективных упругих свойств квазипериодического композита, в частности, модуля Юнга в трансверсальной плоскости однонаправленного волокнистого стеклопластика.

E1/E2

v1

Рис.8.	Эффективный модуль Юнга E1 волокнистого стеклопластика с минимальными гарантированными прослойками матрицы между волокнами 2% (), 5% (), 10% () и 30% () от радиуса волокна,  – экспериментальные данные [9].

Заключение

Проведен анализ различных двухточечных корреляционных функций для квазипериодической структуры и полидисперсной статистической смеси методом корреляционных пересечений. Сделан вывод, что нормированные корреляционные функции полидисперсной статистической смеси близки к виду используемых в методе периодических составляющих специальных смешанных корреляционных функций при решении стохастической краевой задачи теории упругости особенно при высоких величинах наполнения композита включениями. Благодаря этому удалось уточнить полученное ранее аналитическое решение (1) [1] для тензора эффективных упругих свойств C квазипериодического композита методом периодических составляющих [2]. Ранее в решении (1) [1] тензор Cs∗ рассчитывали в сингулярном приближении с упругими свойствами среды сравнения (среда, для которой строится функция Грина) - среднее по Фойгту C, а в уточненном варианте (39) тензор Csc∗ в обобщенном сингулярном приближении со средой сравнения - эффективная среда с искомым тензором Csc∗ (самосогласованная модель [7,8]). Результаты численного расчета и сравнение их с известными экспериментальными данными для модуля Юнга в трансверсальной плоскости однонаправленного волокнистого стеклопластика подтвердили возможность такого уточнения по отношению к известному первоночальному решению [1].

ЛИТЕРАТУРА

- Паньков А.А., Ташкинов А.А. Сингуляpное пpиближение метода пеpиодических составляющих для квазипеpиодических композитных матеpиалов // Дефоpмиpование и pазpушение стpуктуpно-неодноpодных матеpиалов. – Свеpдловск: УpО АН СССP, 1992. – C. 93-101.

- Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Механика деформирования и разрушения структурно неоднородных тел. – М.: Наука, 1984. – 115 с.

- Ломакин В.А. Статистические задачи механики твердых деформируемых тел. – М.: Наука, 1970. – 139 с.

- Шеpмеpгоp Т.Д. Теоpия упpугости микpонеодноpодных сpед. – М.: Наука, 1977. – 399 с.

- Волков С.Д., Ставров В.П. Статистическая механика композитных материалов. – Минск: Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1978. – 208 с.

- Иванов С.Г., Иванов Д.С. Влияние объемной доли волокон на статистические характеристики композитов случайной структуры // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2002. – Т.8. – №3. – С.344-350.

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов. – М.: Мир, 1982. – 334 с.

- Паньков А.А. Методы самосогласования механики композитов. – Пермь:
Изд-во ПГТУ, 2008. – 253 с.

- Современные композиционные материалы / Под ред. Л. Браутмана и Р.Крока. – М.: Мир, 1970. – 672 c.

Поступила в редакцию 7 апреля 2011 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал №10-01-96047-р_урал_а.

Сведения об авторе:

Паньков Андрей Анатольевич, д.ф.-м.н., проф., Кафедра механики композиционных материалов и конструкций Пермского государственного технического университета,
г. Пермь, Россия, e-mail: mkmk@pstu.ru