УДК 539.376

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕРЕКРЕСТНО АРМИРОВАННЫХ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТОВ
В УСЛОВИЯХ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ

Янковский А.П.

Институт теоретической и прикладной механики

им. С.А.Христиановича СО РАН, г. Новосибирск, Россия

РЕЗЮМЕ

Предложены итерационные модели, описывающие механическое поведение металлокомпозитных сред, перекрестно армированных в плоскости и в пространстве, материалы компонентов которых работают в условиях установившейся ползучести. Рассматриваются случаи несжимаемых при ползучести и сжимаемых материалов. Проведен сравнительный анализ расчетов, выполненных по разным структурным моделям механического поведения перекрестно армированных металлокомпозитов в условиях ползучести.

Ключевые слова: металлокомпозиты; армирование пространственное; армирование перекрестное; установившаяся ползучесть; теория структурная; тонкостенные элементы

MODELLING OF MECHANICAL BEHAVIOUR IS CROSS REINFORCED METAL-COMPOSITES IN CONDITIONS
OF THE STEADY CREEPING

Yankovskii A.P.

Khristianovich Institute of theoretical and applied mechanics the Siberian Branch
of the Russian Academy of Science, Novosibirsk, Russia

SUMMARY

The iterative models presenting mechanical behaviour of metal-composite medium are offered, is cross reinforced in a plane and in space which materials of components work in conditions of the steady creep. Cases incompressible are observed at creeping and compressible materials. The comparative analysis of the calculations executed on different structural models of mechanical behavior is lead is cross reinforced metal-composites in conditions of creeping.

Key words: metal-composites; reinforcement the space; reinforcement cross; steady creep; theory structural; thin-walled elements

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия в инженерной практике все более активное применение находят металлокомпозиты. Известно, что при длительном термосиловом нагружении металлоконструкции большую часть времени эксплуатации работают в условиях установившейся ползучести [1,2], поэтому актуальной является проблема математического моделирования процессов ползучести в армированных металлокомпозитах. На сегодняшний день эта проблема находится, по сути, в зачаточном состоянии. Так, в работе [3] рассмотрена установившаяся ползучесть металлокомпозитов слоистой структуры; в [4] предложена модель ползучести однонаправленно армированного композита, но такие виды армирования редко встречаются на практике (как правило, в стержневых элементах конструкций). Единственная известная автору модель установившейся ползучести перекрестно армированных в плоскости металлокомпозитов – это модель с одномерным напряженным состоянием в армирующих элементах [5], в рамках которой не учитываются напряжения в поперечном направлении в арматуре (как нормальные, так и касательные). Последнее обстоятельство как бы моделирует неидеальное сцепление арматуры со связующим, что нередко наблюдается на практике при перекрестном армировании [6]. Современные же технологии позволяют создавать композиционные материалы с хорошей адгезией [4], близкой к идеальному механическому сцеплению. В связи с этим настоящее исследование посвящено построению определяющих уравнений установившейся ползучести перекрестно армированных металлокомпозитов в рамках моделей, лишенных указанного выше недостатка модели [5].

1. СЛУЧАЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АРМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ОБЪЕМНОЙ ВЯЗКОСТЬЮ
В УСЛОВИЯХ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ

Традиционной структурой композиционных материалов является слоистая (особенно в тонкостенных конструкциях), когда траектории армирования лежат в плоскостях слоев, связь между которыми осуществляется через прослойки связующего. Однако в последнее время особое внимание к себе привлекают композиционные материалы с пространственным расположением арматуры [7,8]. Целесообразность пространственного расположения арматуры определяется не только возможностью ликвидировать такой недостаток слоистых композитов как опасность расслоения вследствие слабого сопротивления сдвигу и поперечному отрыву, но и возможностью локализовать в пределах нескольких пространственных ячеек распространение трещин. Этим резко повышается несущая способность материала в толстостенных конструкциях, особенно в зонах приложения локализованных нагрузок и концентраторов напряжений при интенсивных термосиловых воздействиях, характерных для современных технических устройств [7]. В силу указанных причин в данном разделе рассмотрим именно этот общий случай.

Так как наличие арматуры с существенно разными механическими характеристиками значительно расширяет диапазон свойств композиционных материалов с пространственной схемой армирования [7], то в глобальной декартовой системе координат  рассмотрим гибридный металлокомпозит, армированный в произвольных направлениях K семействами прямолинейных волокон (проволок) с интенсивностями – плотностями армирования  (). Удельное объемное содержание связующего материала обозначим через , тогда имеет место условие нормировки

(1)

Здесь и далее суммирование осуществляется по указанному индексу от 1 до K, если не проставлены пределы.

Кроме условия нормировки (1) должны выполняться и физические условия взаимного непроникновения материалов различных компонентов композиции. Эти условия накладывают определенные ограничения на предельно допустимые значения суммарных плотностей армирования (на значения суммы в (1)) при плотной упаковке армирующих элементов. Так, в [7] приведены указанные предельные значения для некоторых структур пространственного армирования композитной среды, которые меньше единицы. Далее в настоящем исследовании предполагается, что эти ограничения на значения суммарных плотностей армирования выполняются. При построении модели механического поведения рассматриваемого металлокомпозита знание конкретных чисел  необязательно, важным является выполнение условия нормировки (1).

С каждым k-м семейством арматуры свяжем свою локальную ортогональную систему координат  () так, чтобы ось  совпадала с направлением траекторий армирования этого семейства, а оси  были перпендикулярны этим траекториям. Направляющие косинусы  (см. табл.11.1 в [9]) между осями  и  () можно определить с помощью двух углов сферической системы координат (рис.1): полярного расстояния  и долготы . При этом ось  удобно получить поворотом оси  на угол  вокруг оси , а направление оси  определяется векторным произведением ортов, задающих направления .

Рис.1.	Локальная система координат, связанная с арматурой k-го семейства при пространственном армировании.

Направляющие косинусы  при таком задании локальной системы координат вычисляются по формулам

(2)

Так как установить фактическое распределение напряжений и скоростей деформаций ползучести в композитной среде, где основной материал имеет многочисленные более жесткие включения, весьма затруднительно [9], то при построении практически пригодных определяющих уравнений установившейся ползучести рассматриваемого металлокомпозита необходимо сделать некоторые допущения в виде исходных предпосылок.

- Армированный материал представляет собой сплошное макроскопически квазиоднородное анизотропное тело. (При достаточно густом равномерном насыщении связующего арматурными стержнями или волокнами это предположение вполне допустимо. К этому выводу приходят все исследователи, изучающие механические свойства дисперсно-армированных сред [9].)

- Между связующим и арматурой существует полное сцепление (идеальный термомеханический контакт).

- В пределах представительного элемента, выделенного из композита на миниуровне, скорости деформаций ползучести, напряжения и температуры во всех компонентах и в композиции кусочно-постоянны. Эффектами высших порядков, связанными с изменением полей скоростей деформаций, напряжений и температур на микроуровне в малых окрестностях границ контакта связующего и волокон, пренебрегаем.

- Усредненные поля скоростей деформаций ползучести, напряжений и температуры в композиции определяются по правилу простой смеси (пропорционально объемному содержанию каждого составляющего).

- Все фазовые материалы изотропны и однородны, а установившаяся ползучесть в них описывается обобщенными квазилинейными уравнениями, учитывающими объемную вязкость [1,2,4,10]:

(3)

где

(4)

- Соотношения (3) с учетом (4) удовлетворяют достаточным условиям сходимости метода последовательных приближений (см. стр. 199 в [10]), аналогичного методу переменных параметров упругости [11].

- К рассматриваемому моменту времени деформации ползучести получили настолько значительное развитие, что по сравнению с ними можно пренебречь мгновенными упругими и пластическими деформациями [1,2].

В соотношениях (3), (4) приняты следующие обозначения: ,  – компоненты тензоров напряжений и скоростей деформаций установившейся ползучести в k-м компоненте композиции (индексом  помечаются характеристики связующего материала, а индексом  – характеристики материала k-го семейства арматуры); ,  – среднее нормальное напряжение и средняя линейная скорость деформаций ползучести в
k-м фазовом материале;  – температура k-го компонента композиции; ,  – интенсивность касательных напряжений и интенсивность скоростей деформаций сдвига в k-м компоненте композиции;  – заданная функция (известная из эксперимента), являющаяся коэффициентом пропорциональности между  и  в k-м фазовом материале;  – коэффициент объемной вязкости (заданная функция, известная из эксперимента), т.е. коэффициент пропорциональности между  и  в k-м компоненте композиции.

Зависимость функций ,  в (3) от аргумента  (см. (4)) позволяет учесть эффект разносопротивляемости материала k-го компонента композиции при растяжении и сжатии в условиях установившейся ползучести [4], что часто наблюдается в экспериментах [2,12,13 и др.].

Так как при решении пространственных задач установившейся ползучести целесообразно использовать итерационный процесс, позволяющий линеаризовать определяющие соотношения (3) и являющийся, по сути, обобщением метода секущего модуля [1], то в силу допущения 6 все дальнейшие рассуждения относятся к реализации этого метода. А именно, будем предполагать, что на некоторой n-й итерации приближения для скоростей деформаций ползучести  и температуры  () во всех компонентах композиции уже известны, т.е. в силу (4) известны приближения функций  и  в соотношениях (3), а значит, следующие ()-е приближения неизвестных функций ,  удовлетворяют линейным уравнениям (см. (3)):

(5)

Для удобства дальнейшего изложения систему равенств (5) запишем в матричной форме

(6)

где

(7)

–  симметричные матрицы, ненулевые компоненты которых согласно (4), (5) имеют выражения:

(8)

,  – шестикомпонентные векторы-столбцы напряжений и скоростей деформаций установившейся ползучести в k-м компоненте композиции; звездочка означает операцию транспонирования. Равенства (7) задают соответствия между шестью компонентами  () некоторого вектора  и компонентами соответствующего симметричного тензора второго ранга  (; ), определенных в глобальной системе координат .

Согласно (6) и допущениям 1, 6, определяющие уравнения установившейся ползучести для рассматриваемого металлокомпозита на ()-й итерации также можно записать в матричной форме

(9)

где ,  – шестикомпонентные векторы-столбцы усредненных напряжений и скоростей деформаций установившейся ползучести в композиции, аналогичные ,  в (7), где нужно отбросить индекс «k»;  –  матрица, элементы которой подлежат определению на основе известных компонентов  матриц  (см. (8)).

Далее в промежуточных формулах для сокращения записи будем опускать верхние индексы n и , обозначающие номер итерации, памятуя о том, что в (6) компоненты матриц  (см. (8)) известны из решения на предыдущей n-й итерации.

При переходе от глобальной системы координат  к локальной системе  имеют место преобразования тензоров второго ранга [9]

(10)

которые с учетом (7) можно записать в матричной форме

(11)

где  –  матрица с компонентами:

(12)

остальные элементы  матрицы  согласно (10) определяются табл. (21.40) в [9], где всем величинам нужно приписать верхний индекс k в скобках, как это сделано в (12);  – направляющие косинусы (см. (2)).

Здесь и далее чертой сверху будем обозначать величины, определенные в локальной системе координат , связанной с k-м семейством волокон, а те же величины, определенные в глобальной системе , будем обозначать теми же символами, но без черты.

В силу допущений 2, 7 и условий сопряжения полей напряжений, скоростей установившейся ползучести и температур на границах контакта арматуры со связующим имеем

(13)

(14)

(15)

где  – компоненты единичного вектора , нормального к поверхности контакта волокон k-го семейства со связующим.

В силу допущения 3 соотношения (13) будут тождественно выполняться при выполнении следующих пяти независимых равенств

(16)

Здесь и в (14) ,  – напряжения и скорости деформаций ползучести в связующем, определенные в локальной системе координат .

Соотношения (13), (16) определяют статические условия контакта арматуры со связующим, а равенство (14) – кинематическое условие контакта, которое означает, что на поверхности контакта линейная скорость деформации установившейся ползучести в направлении траектории армирования в волокне и в связующем совпадают, что справедливо в силу допущения 7.

Равенства (14), (16) перепишем с учетом соотношений (11):

(17)

(18)

В силу допущения 3 соотношения (17), (18) справедливы во всех точках представительного элемента.

Согласно допущениям 3, 4, усредненные поля температуры , напряжений  и скоростей деформаций ползучести  в композиции определяются так:

(19)

(20)

(21)

Из равенства (19) с учетом соотношений (15), (1) и допущения 3 следует

(22)

т.е. средняя температура композита в пределах представительного элемента равна температуре каждого компонента композиции.

Из равенств (18) с учетом (6), (22) и допущения 5 вытекает

(23)

Систему шести равенств (17), (23) запишем в матричной форме

(24)

где компоненты  матриц ,  согласно (17), (23) определяются так:

(25)

коэффициенты ,  согласно (8) предполагаются уже известными из решения на предыдущей n-й итерации.

В силу соотношений (25) , поэтому из (24) получаем

(26)

где  матрица

(27)

–  матрица, обратная .

Соотношение (26) определяет на ()-й итерации скорости деформаций ползучести  в k-м семействе арматуры через скорости деформаций ползучести  в связующем, заданные в глобальной системе координат .

Подставим равенства (26) в (21), а в соотношениях (20) последовательно учтем (6) и (26), тогда с учетом допущения 3 будем иметь

(28)

(29)

где I –  единичная матрица.

Из равенства (28) следует

(30)

где  матрица

(31)

Согласно (25), (27), (31) матрица H известна из решения на предыдущей n-й итерации, поэтому равенство (30) определяет на ()-й итерации скорости деформаций ползучести в связующем  через усредненные скорости деформаций в композиции ξ.

Подставим выражение (30) в соотношение (29) и восстановим верхний индексы n и , тогда окончательно получим матричное равенство

(32)

Из сравнения равенств (9) и (32) получаем выражение для искомой матрицы

(33)

где нужно учесть выражения для  матриц (31), (27), (25), (12), (8) и для направляющих косинусов (2).

Покажем, как метод последовательных приближений может быть реализован в рамках предложенной модели механического поведения пространственно армированного металлокомпозита, работающего в условиях установившейся ползучести. Пусть на некоторой n-й итерации известны приближения скоростей деформаций ползучести  () во всех компонентах композиции, тогда согласно (31), (33), (22), (8) известны компоненты матрицы  на этой итерации. Пусть, кроме того, из решения соответствующей граничной задачи с учетом определяющих соотношений (9), где матрица  уже известна, найдены ()-е приближения средних скоростей деформаций ползучести в композиции . Тогда из равенств (30), (26) с учетом (31), (27) последовательно можем определить следующие приближения скоростей деформаций ползучести  () во всех компонентах композиции, после чего на ()-й итерации во всех фазовых материалах можем определить  (см. (4) с учетом (7)). Зная на ()-й итерации ,  (), можем определить новые приближения для компонентов матриц  в (6) (см. (8), где нужно верхний индекс n заменить на ) и повторить весь алгоритм для получения следующего ()-го приближения решения и т.д., пока итерационный процесс не сойдется с требуемой точностью.

Таким образом, соотношения (9) с учетом равенств (31), (33) характеризуют в матричной форме определяющие уравнения пространственно армированного, сжимаемого в условиях установившейся ползучести металлокомпозита при реализации метода последовательных приближений.

2. СЛУЧАЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АРМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТОВ, НЕСЖИМАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ

Из экспериментов известно, что дилатация неупругих деформаций, как правило, пренебрежимо мала [2,10], поэтому при изучении установившейся ползучести металлов обычно принимают условие несжимаемости [1,2] (см. (4))

(34)

В настоящем разделе, в отличие от раздела 1, построим модель механического поведения пространственно армированного металлокомпозита, работающего в условиях установившейся ползучести, с учетом традиционной гипотезы (34). При этом справедливыми остаются соотношения (1), (2) и допущения 1-4, 7 из раздела 1. Вместо гипотез 5, 6 примем следующие допущения.

5’.	Все фазовые материалы изотропны и однородны, а установившаяся ползучесть в них согласно (34) описывается квазилинейными уравнениями [1,2]:

(35)

где  – заданная функция (известная из эксперимента), являющаяся коэффициентом пропорциональности между интенсивностью скоростей деформаций сдвига  и интенсивностью касательных напряжений  в k-м компоненте композиции; остальные величины имеют тот же смысл, что и в (3), (4).

6’.	Соотношения (35) с учетом (4) удовлетворяют достаточным условиям сходимости метода последовательных приближений, который в этом случае тождественен методу секущего модуля [1].

В случае степенного закона , связывающего скорость деформации  установившейся ползучести и напряжение  в материале каждого компонента композиции, имеем в (35) следующие зависимости [1]

(36)

где ,  – известные характеристики установившейся ползучести материала k-го компонента композиции, зависящие в общем случае от температуры . При степенном законе установившейся ползучести достаточные условия сходимости метода секущего модуля для реальных материалов всегда выполняются [1], поэтому при использовании соотношений (35), (36) допущение 6’ выполняется автоматически. (Могут быть использованы и отличные от степенного закона (36) зависимости , например экспоненциальная [2] или кусочно-линейная аппроксимация [14] и др. В рамках настоящего исследования это не принципиально, если выполняется допущение 6’.)

В силу того, что коэффициент  в (35) не зависит от , используя эти определяющие соотношения, невозможно описать явление разносопротивляемости фазовых материалов при растяжении и сжатии в условиях установившейся ползучести. (Чтобы учесть разносопротивляемость при ползучести в рассматриваемом случае вместо (35) можно использовать определяющие соотношения, предложенные в [15] и учитывающие не только , но и третий инвариант тензора напряжений. Однако при этом остается открытым вопрос об условиях выполнения допущения 6’, поэтому этот случай в данной работе не рассматривается, хотя ход рассуждений не изменяется.)

Так как при решении пространственных задач установившейся ползучести с использованием определяющих уравнений (34), (35) целесообразно применять итерационный процесс, основанный на идее метода секущего модуля и позволяющий линеаризовать соотношения (35), все дальнейшие рассуждения относятся к реализации этого метода. Будем предполагать, что на некоторой n-й итерации приближения для напряжений  и температуры  () во всех компонентах композиции уже известны, т.е. в силу (4), (36) известны приближения коэффициентов  в соотношениях (35), а значит, следующие ()-е приближения неизвестных функций ,  удовлетворяют линейным уравнениям типа (35) (при замене , , , ), которые подобно (6) запишем в матричной форме

(37)

где ,  – шестикомпонентные векторы, определенные в (7);  –  симметричные матрицы, ненулевые компоненты которых согласно (35), (4) имеют выражения

(38)

Согласно соотношениям (37) и допущениям 1, 6’, определяющие уравнения установившейся ползучести для рассматриваемого металлокомпозита на ()-й итерации также можно записать в матричной форме

(39)

где ,  – шестикомпонентные векторы, определенные в (9);  –  матрица, элементы которой подлежат определению на основе известных компонентов  матриц  (см. (37)).

В силу выполнения допущений 1-4 справедливыми остаются соотношения (10)–(22), поэтому, повторяя почти дословно рассуждения раздела 1, получим

(40)

где

(41)

, ,  –  матрицы; I –  единичная матрица;  –  матрица, обратная матрице . Ненулевые компоненты матриц ,  определяются так:

(42)

В ходе рассуждений помимо равенств (40)–(42) получаются матричные соотношения

(43)

Второе равенство (43) с учетом последнего соотношения (41) вытекает из матричного уравнения

(44)

которое получается из равенств (17), (18) при замене в соотношении (17)  и  их выражениями через  и  соответственно (см. (37), (38)). Именно так получены представления (42) для ненулевых компонентов матриц ,  в (41), (44).

Продемонстрируем, как метод секущего модуля может быть реализован в рамках предложенной модели механического поведения пространственно армированного металлокомпозита, подчиняющегося в условиях установившейся ползучести допущениям 1–4, 5’, 6’, 7. Пусть на некоторой n-й итерации известны приближения напряжений  () во всех компонентах композиции, тогда согласно (4), (38), (22), (12), (2), (42), (41), (40) известны компоненты матрицы  на этой итерации. Пусть, кроме того, из решения соответствующей граничной задачи с учетом определяющих соотношений (39), где матрица  уже известна, найдены ()-е приближения средних напряжений в композиции . Тогда из равенств (43) с учетом (41), (42) последовательно можем определить следующие приближения напряжений  () во всех компонентах композиции, после чего на этой итерации во всех фазовых материалах можем определить ()-ые приближения интенсивностей касательных напряжений  (см. (4)). Зная на ()-й итерации ,  (), можем определить новые приближения для компонентов матриц  в (37) (см. (38), где нужно верхний индекс n заменить на ) и повторить весь алгоритм для получения следующего ()-го приближения решения и т.д., пока итерационный процесс не сойдется с требуемой точностью.

Таким образом, соотношения (39) с учетом равенств (40)-(43) характеризуют определяющие уравнения пространственно армированного металлокомпозита, несжимаемого в условиях установившейся ползучести, при реализации итерационной процедуры, основанной на идее метода секущего модуля.

Предложенная в настоящем разделе модель обладает следующей особенностью. Согласно (34) и допущению 5’ невозможно однозначно разрешить соотношения (35) относительно , т.е. выразить  через , как это было сделано в разделе 1, а значит, и соотношение (39) нельзя однозначно разрешить относительно , так как из (34), (21), (1) и допущения 3 следует несжимаемость материала композиции:

т.е. линейная зависимость первых трех уравнений в системе (39). Поэтому предложенная модель механического поведения пространственно армированного металлокомпозита, работающего в условиях установившейся ползучести, при выполнении допущения 7 может быть использована на практике лишь в тех задачах, которые допускают решение в напряжениях, а не в кинематических переменных – скоростях ползучести. Однако в реальности большинство конструкций имеют такие типы закрепления и нагружения, что соответствующие граничные задачи для них нужно решать в кинематических переменных, и предложенная модель в этих случаях малопригодна.

Если отказаться от выполнения допущения 7 и учитывать упругие или упругопластические деформации в компонентах композиции, то придется рассматривать, по сути, неустановившуюся ползучесть этих материалов [2] и композиции в целом. При этом вместо равенства (14) нужно использовать соотношение

(45)

где  () – скорости упругих деформаций в n-м компоненте композиции;  – скорость упругих деформаций в связующем в направлении  – в направлении траектории армирования волокнами k-го семейства.

Используя закон Гука, в (45) следует выразить ,  через скорости напряжений ,  соответственно, после чего получим зависимость, содержащую в явном виде производные по времени от , , поэтому предложенный выше подход к моделированию механического поведения пространственно армированного металлокомпозита в условиях неустановившейся ползучести становится не приемлемым. Моделирование неустановившейся ползучести металлокомпозитов выходит за рамки настоящего исследования.

Важным частным случаем, часто встречающимся на практике, когда соотношения (35) можно разрешить относительно напряжений  является случай тождественного равенства нулю одного из нормальных напряжений , к рассмотрению которого и перейдем.

3. СЛУЧАЙ ПЛОСКОГО АРМИРОВАНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ НЕСЖИМАЕМЫХ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТОВ, РАБОТАЮЩИХ
В УСЛОВИЯХ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ

В авиа- и судостроении широко используются тонкостенные элементы конструкций типа пластин и оболочек, в поперечном направлении которых, как правило, пренебрегают нормальным напряжением в силу его малости по сравнению с другими компонентами напряженного состояния [1,2,16 и др.]. Следовательно, и для тонкостенных конструкций, выполненных из армированных металлокомпозитов, проблема математического моделирования процессов ползучести также является актуальной. Поэтому в данном разделе подробно рассмотрим именно этот случай.

В глобальной декартовой системе координат  рассмотрим представительный элемент гибридного металлокомпозита, перекрестно армированного в плоскости () K семействами прямолинейных волокон (проволок) с интенсивностями  (). По-прежнему имеет место условие нормировки (1).

С каждым k-м семейством арматуры свяжем свою локальную ортогональную систему координат  () так, чтобы ось  совпадала с направлением траекторий армирования этого семейства, а ось  лежала в плоскости () и была перпендикулярна , т.е. направления  получаются путем поворота осей  на угол армирования  вокруг оси  (см. рис.2, который является частным случаем рис.1 при ).

Рис.2.	Локальная система координат, связанная с арматурой k-го семейства при плоском армировании.

В рассматриваемом случае остаются справедливыми допущения 1-4, 7 из раздела 1, а вместо гипотез 5, 6 примем следующие допущения.

5’’.	Нормальными напряжениями в поперечном направлении  во всех компонентах композиции пренебрегаем:

(46)

(Гипотеза, традиционно принимаемая при расчетах тонкостенных элементов конструкций [1,16 и др.].)

6’’.	Все фазовые материалы изотропны и однородны, а установившаяся ползучесть в них описывается квазилинейными уравнениями (35), которые с учетом (46) можно разрешить относительно напряжений [1,2]:

(47)

7’’.	Соотношения (47) удовлетворяют достаточным условиям сходимости метода последовательных приближений, который и в этом случае тождественен методу секущего модуля [1].

В соотношениях (47), как и в (3),  – заданная функция (известная из эксперимента), являющаяся коэффициентом пропорциональности между  и  (см. (4)), т.е.  (); остальные величины имеют прежний смысл.

В случае степенного закона установившейся ползучести для материалов всех компонентов композиции в (47) имеем следующие зависимости [1, 2]

(48)

где ,  определены в (36).

Как уже отмечалось, при степенном законе установившейся ползучести достаточные условия сходимости метода секущего модуля для реальных материалов всегда выполняются [1], поэтому при использовании соотношений (47), (48) допущение 7” выполняется автоматически.

Как и в разделе 2, все дальнейшие рассуждения относятся к реализации метода секущего модуля. Предполагаем, что на некоторой n-й итерации приближения для скоростей деформаций ползучести  и температуры  () во всех компонентах композиции уже известны, т.е. в силу (4), (48) известны приближения коэффициентов  в соотношениях (47), а значит, следующие ()-е приближения неизвестных функций ,  удовлетворяют линейным уравнениям типа (47) (при замене , , ), которые подобно (6) запишем в матричной форме

(49)

где, в отличие от (6), (7), , , ,  – пятикомпонентные векторы:

(50)

,  –  симметричные матрицы, ненулевые компоненты которых согласно (47) имеют выражения:

(51)

В настоящем разделе для удобства изложения определяющие соотношения (49) для связующего материала записаны в глобальной системе координат , а для арматуры k-го семейства в локальной системе координат  (хотя это не принципиально).

Согласно соотношениям (49) и допущениям 1, 7”, определяющие уравнения установившейся ползучести для рассматриваемого металлокомпозита на ()-й итерации также можно записать в матричной форме

(52)

где, в отличие от (9), ,  – пятикомпонентные векторы-столбцы усредненных напряжений и скоростей деформаций установившейся ползучести в композиции, по структуре аналогичные ,  в (50), где нужно отбросить индекс «0»;  –  матрица, элементы которой подлежат определению на основе известных компонентов ,  матриц ,  (см. (49), (51)). В силу допущений 3, 4, 5” с учетом (1), (50) имеем , , поэтому соответствующее определяющее уравнение в (52) не рассматривается.

Повторяя почти дословно рассуждения раздела 1, в конечно итоге получим

(53)

где

(54)

, ,  –  матрицы; I –  единичная матрица. Ненулевые компоненты матриц ,  определяются так:

(55)

(56)

В ходе рассуждений помимо равенств (53)-(56) получаются матричные соотношения

(57)

(58)

т.е. согласно (58) матрица  является аналогом матрицы, обратной матрице  в (11), (12), а матрица  – аналогом матрицы  в (26), (27) и получается из равенств (14), (16), в которых левые части остаются записанными в локальной системе координат , причем в (16) равенство  не учитывается, так как тождественно выполняется в силу допущения 5” (см. (46), (50)).

Метод секущего модуля в рамках предложенной модели механического поведения армированного тонкостенного металлокомпозита, работающего в условиях установившейся ползучести, реализуется следующим образом. Пусть на некоторой n-й итерации известны приближения скоростей деформаций ползучести ,  () во всех компонентах композиции, тогда согласно (53)–(56), (51), (48), (4) известны компоненты матрицы  на этой итерации. Пусть, кроме того, из решения соответствующей граничной задачи с учетом определяющих соотношений (52), где матрица  уже известна, найдены ()-е приближения средних скоростей деформаций ползучести в композиции . Тогда из равенств (57) с учетом (54), (55) последовательно можем определить следующие приближения скоростей деформаций ползучести  () во всех компонентах композиции, после чего на ()-й итерации во всех фазовых материалах можем определить  (см. (4) с учетом (50)). Зная на ()-й итерации  (), можем определить новые приближения для компонентов матриц ,  в (49) (см. (51), где нужно верхний индекс n заменить на ) и повторить весь алгоритм для получения следующего ()-го приближения решения и т. д., пока итерационный процесс не сойдется с требуемой точностью.

Таким образом, соотношения (52) с учетом равенств (53)–(56) характеризуют в матричной форме определяющие уравнения перекрестно армированного металлокомпозитного тонкостенного элемента конструкции, работающего в условиях установившейся ползучести, при реализации итерационной процедуры, основанной на идее метода секущего модуля.

4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ ПЕРЕКРЕСТНО АРМИРОВАННЫХ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТОВ

Автору не известны экспериментальные данные по установившейся ползучести металлокомпозитов перекрестной структуры, поэтому верификацию предложенных моделей можно провести лишь косвенно. Известно, что определяющие уравнения теории установившейся ползучести, использованные в данной работе, и деформационной теории пластичности формально полностью совпадают [1,2,10,11] (если вместо скоростей деформаций ползучести понимать просто деформации). Частным же случаем определяющих уравнений деформационной теории является закон Гука. Поэтому если при моделировании упругого поведения перекрестно армированного композита на основе допущений, аналогичных использованным в настоящем исследовании, удастся получить расчетные значения эффективных упругих характеристик композиции, удовлетворительно согласующиеся с экспериментом, то, тем самым, получим косвенное подтверждение приемлемости исходных гипотез данного исследования и моделей, построенных на их основе. В работах [17,18] автором были предложены модели упругого поведения однонаправленно и перекрестно армированных гибридных композитов, основанные на исходных предпосылках, аналогичных использованным в настоящем исследовании. В работах же [18,19] продемонстрировано, что расчетные значения эффективных упругих характеристик, определенные по этим моделям, удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными и, кроме того, по сравнению со структурными моделями других автором дают несколько лучшую точность. Это обстоятельство позволяет доверительно относиться к исходным допущениям, использованным в данном исследовании, и к моделям, построенным на их основе. Окончательный же вывод о приемлемости этих моделей может быть сделан лишь после проведения серии соответствующих экспериментальных испытаний об установившейся ползучести перекрестно армированных металлокомпозитов.

В данном же разделе проведем сравнение механического поведения перекрестно армированных в плоскости металлокомпозитов в условиях установившейся ползучести, рассчитанного (поведения) на основе разных структурных моделей: 1) модели, предложенной в разделе 3; 2) модели Ю.В.Немировского с одномерным напряженным состоянием в волокнах [5].

С этой целью рассмотрим образец-полоску, выполненный из меди (Cu) и перекрестно армированный в плоскости () двумя семействами стальной проволоки У8А () под углами  с плотностями . Образец нагружен растягивающим напряжением , остальные напряжения равны нулю (рис.3). Образцы-полоски такого типа, как правило, используются при испытаниях армированных композитов на растяжение [20].

Рис.3. Расчетная схема армированного образца-полоски.

Образец рассчитывается при температуре , при которой характеристики степенного закона установившейся ползучести для материалов компонентов композиции имеют значения (см. (48))

(59)

На рис.4 изображены зависимости усредненной скорости деформаций установившейся ползучести рассматриваемого композитного образца-полоски  от угла армирования φ (см. рис.3). Кривая 1 рассчитана по модели, предложенной в разделе 3 настоящего исследования; линия 2 определена по модели Ю.В. Немировского [5]; прямая 3 приведена для сравнения и соответствует изотропному образцу из меди (из материала связующего).

Структурные соотношения установившейся ползучести перекрестно армированного слоя, соответствующие модели Ю.В.Немировского при плоском напряженном состоянии, приведены в [22] (см. там формулы (3), (4), (7)). Реализация метода секущего модуля в рамках этой модели приводит к линеаризованным определяющим уравнениям, аналогичным (52) (см. (11), (12) в [22]). Из шести условий сопряжения полей перемещений и напряжений на границах контакта волокон со связующим (17), (18) (тождественных (13), (14)) в модели из [5] используется только кинематическое соотношение (17) (или, что то же самое, (14)). Статические же условия контакта (18) вообще не используются, поэтому в рамках этой модели получаются достаточно простые структурные соотношения, но, как уже отмечалось во введении, напряженное состояние в волокнах в поперечном направлении при этом не учитывается. В силу последнего обстоятельства при больших углах рассогласования направлений армирования и нагружения усиливающие волокна как бы не участвуют в работе композита при его деформировании и в этих случаях большую часть нагрузки воспринимает на себя связующее, которое при этом как бы ослаблено наличием неработающей арматуры. Результатом этого явился тот факт, что правая часть кривой 2 на рис. 4 лежит выше прямой 3, т.е. при  армированный материал согласно модели Ю.В.Немировского оказывается более податливым в условиях установившейся ползучести, чем изотропный образец из материала связующего. Подобная особенность поведения армированных конструкций, рассчитанных по этой структурной модели, наблюдается и в более сложных случаях (см. замечание 2 в [23]).

Рис.4.	Зависимость продольной скорости деформаций установившейся ползучести металлокомпозитного образца-полоски от угла армирования.

В рамках же модели, предложенной в разделе 3 настоящего исследования, учитываются все условия сопряжения (17), (18) на поверхностях контакта арматуры со связующим, что соответствует идеальной адгезии. Как видно из рис.4, кривая 1 лежит всюду ниже прямой 3, т.е. при наличии идеальной адгезии армирование медного образца-полоски приводит к уменьшению его податливости в условиях установившейся ползучести при любых структурах армирования из рассматриваемого класса.

Поведение кривых 1, 2 на рис.4 показывает, что изменение структуры армирования существенно влияет на механическое поведение металлокомпозита в условиях установившейся ползучести. В частности, скорость деформаций ползучести металлокомпозитного образца при разных структурах армирования может различаться на несколько порядков. Поэтому имеет смысл осуществлять целевую оптимизацию армированных конструкций, работающих в условиях установившейся ползучести.

В связи с этим отметим, что при угле  (продольное армирование образца) обе рассматриваемые модели определяют минимальное значение , примерно равное , что на два порядка меньше максимальных значений  (при ) на кривых 1, 2 рис.4. В данном случае продольную структуру армирования можно рассматривать как оптимальную, обеспечивающую минимум скорости продольной деформации установившейся ползучести исследуемого образца-полоски. Поэтому в силу совпадения в этом случае результатов расчетов по обеим моделям можно предположить, что модель Ю.В.Немировского целесообразно использовать при решении задач оптимального и рационального проектирования армированных конструкций, работающих в условиях установившейся ползучести, так как структурные соотношения в рамках этой модели имеют достаточно простой вид [5,22] и наиболее удобны при решении сложных обратных задач механики композитов.

Кроме того, как уже отмечалось во введении модель Ю.В.Немировского, как бы отражает факт неидеального сцепления арматуры со связующим, что нередко наблюдается при перекрестном армировании [6], поэтому расчеты по этой модели, в определенной степени, дают представление о поведении металлокомпозитов с нарушенной адгезией на поверхностях контакта арматуры со связующим, что имеет самостоятельную практическую ценность.

ВЫВОДЫ

Предложенные структурные модели позволяют строить в итерационной форме определяющие уравнения для пространственно или плоско армированных в произвольных направлениях металлокомпозитов при наличии идеальной адгезии между связующим и арматурой, материалы которых работают в условиях установившейся ползучести. Зная же начальное механическое состояние металлокомпозита и его состояние в условиях установившейся ползучести и используя экстремальные принципы теории ползучести [1], можно получить приближенное решение о неустановившейся ползучести такого композита на первой ее стадии.

ЛИТЕРАТУРА

- Качанов Л.М. Теория ползучести. – М.: Физматгиз, 1960. – 456 с.

- Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. – М.: Физматгиз, 1966. – 752 с.

- Резников Б.С., Никитенко А.Ф., Кучеренко И.В. Установившаяся ползучесть микронеоднородных сред / IV Всероссийская научная конференция «Математическое моделирование и краевые задачи». Труды. Ч.1: Математические модели механики и надежности элементов конструкций. – Самара: СамГТУ, 2007. – С.219-223.

- Каримбаев Т.Д., Мыктыбеков Б.М., Панова И.М. Математические модели нелинейного деформирования однонаправленно-армированных композиционных материалов / Труды ЦИАМ. – М.: ЦИАМ, 2005. – №1334. – 160 с.

- Немировский Ю.В. Ползучесть однородных и композитных оболочек. Актуальные проблемы механики оболочек / Международная конференция, посвященная 100-летию проф. Х.М. Муштари, 90-летию проф. К.З. Галимова и 80-летию проф. М.С. Корнишина. Труды. – Казань: Новое знание, 2000. – С.42-49.

- Работнов Ю.Н. Введение в механику разрушения. – М.: Наука, 1987. – 80 с.

- Тарнопольский Ю.М., Жигун И.Г., Поляков В.А. Пространственно-армированные композиционные материалы: Справочник. – М.: Машиностроение, 1987. – 224 с.

- Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: Учебное пособие / Под ред. А.А. Берлина. – СПб.: Профессия, 2009. – 560 с.

- Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление жестких полимерных материалов. – Рига: Зинатне, 1972. – 500 с.

- Ильюшин А.А. Труды. Т.3. Теория термовязкоупругости. / Составители: Е.А.Ильюшина, В.Г.Тунгускова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 288 с.

- Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. – М.: Машиностроение, 1968. – 400 с.

- Соснин О.В. О ползучести материалов с разными характеристиками на растяжение и сжатие // ПМТФ. – 1970. – №5. – C.136-139.

- Горев Б.В. К расчету на неустановившуюся ползучесть изгибаемого бруса с разрывными характеристиками на растяжение и сжатие. / Сборник научных трудов «Динамика сплошной среды». – Новосибирск: ИГ СО АН СССР, 1973. – Вып.14. – С.44-51.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Установившаяся ползучесть слоистых металлокомпозитных пластин со сложными структурами армирования при продольно-поперечном изгибе // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2009. – Т.15. – №1. – С.59-82.

- Никитенко А.Ф., Резников Б.С. Предельное состояние элементов конструкций в процессе неупругого деформирования их материала // ПМТФ. – 2010. – Т.51. – №1. – С.147-152.

- Пикуль В.В. Механика оболочек. – Владивосток: Дальнаука, 2009. – 536 с.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Эффективные физико-механические характеристики композитов, однонаправленно армированных монотропными волокнами. Сообщение 1: модель армированной среды // Известия вузов. Строительство. – 2006. – №5. – С.16-24.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Определение эффективных физико-механических характеристик гибридных композитов, перекрестно армированных трансверсально-изотропными волокнами, и сопоставление расчетных характеристик с экспериментальными данными // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2007. – Т.13. – №1. – С.3-32.

- Немировский Ю.В., Янковский А.П. Эффективные физико-механические характеристики композитов, однонаправленно армированных монотропными волокнами. Сообщение 2: сопоставление расчетных характеристик с экспериментальными данными // Известия вузов. Строительство. – 2006. – №6. – С.10-19.

- Композиционные материалы: Справочник / Под ред. Д.М. Карпиноса. – Киев: Наукова думка, 1985. – 592 с.

- Писаренко Г.С., Можаровский Н.С. Уравнения и краевые задачи теории пластичности и ползучести: Справочное пособие. – Киев: Наукова думка, 1981. – 496 с.

- Янковский А.П. Установившаяся ползучесть сложно армированных металлокомпозитных пластин, нагруженных в своей плоскости // Математическое моделирование. – 2010, – Т.22. – №8. – С.55-66.

- Янковский А.П. Установившаяся ползучесть слоистых металлокомпозитных оболочек со сложными структурами армирования // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2010. – Т.16. – №3. – С.400-420.

Поступила в редакцию 26 ноября 2010 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 10-01-90402-Укр_а) и Президиума СО РАН (Постановление №10
от 15.01.09, номер проекта 72).

Сведения об авторах:

Янковский Андрей Петрович, д.ф.-м.н., проф., ведущий научный сотрудник лаборатории «Физики быстропротекающих процессов» Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск, Россия, e-mail: nemirov@itam.nsc.ru