УДК 539.3

Влияние искривления слоев на коэффициенты электромагнитной связи пьезокомпозита

Паньков А.А.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Получено аналитическое решение для эффективных электромагнитоупругих свойств пьезоактивных композитов на основе решения стохастической связанной краевой задачи электромагнитоупругости в обобщенном сингулярном приближении метода периодических составляющих для квазипериодических случайных структур. Представлен численный анализ влияния на эффективные коэффициенты электромагнитной связи слоистого композита степени искривления пьезоэлектрических PVF и ферритовых слоев.

Ключевые слова: пьезокомпозит; электромагнитоупругость; эффективные свойства

Influence of CURVATURE OF LAYERS on factors
of electromagnetic connection for piezocomposite

Pan’kov A.A.

State National Research Politechnical University of Perm, Perm, Russia

SUMMARY

The analytical decision for effective electro-magnetic elastic properties of piezo active composites on the basis of decision of stochastic connected boundary-value problem of electro-magnetic elasticity by generalized singular approach of method of periodic components for quasiperiodic random structures of transversal-isotropic composites is received. Numerical analysis for effective factors of electromagnetic connection of layer composite depending on curvature of layers is presented. The composite consist piezoelectric PVF and ferrite layers.

Key words: piezocomposite; electro-magnetic elasticity; effective properties

Введение

Датчики для преобразования неэлектрических величин в электрические позволяют использовать электроизмерительные приборы для измерения самых разных физических величин. Для связи магнитного и электрического полей используют магнитоэлектрики, при помещении которых в магнитное поле в них возникает электрическое поле и величина индукции электрического поля пропорциональна значению напряженности магнитного поля. Магнитоэлектрический эффект можно наблюдать у ряда веществ в антиферромагнитном состоянии, он обусловлен специфической симметрией расположения магнитных моментов в кристаллической решетке вещества [1,2]. Этот эффект возникает и у пьезокомпозитов, содержащих пьезоэлектрические и пьезомагнитные компоненты. Если такой композит поместить в магнитное поле, то будет деформироваться пьезомагнитный компонент, а вместе с ним и пьезоэлектрический компонент, и весь композит в целом. В силу деформации пьезоэлектрического компонента в композите возникнет электрическое поле и на макроуровне композита вектор индукции электрического поля будет связан с вектором напряжённости магнитного поля тензором эффективных магнитоэлектрических констант. Магнитоэлектрики используются для индикации электрических и магнитных полей в радиоэлектронике и измерительной технике для преобразования одного вида энергии в другой.

1. Эффективные свойства квазипериодических структур

Модели квазипериодических структур основаны на внесении в идеальную периодическую структуру композита той или иной разупорядоченности, например: случайные расположения включений в ячейках, случайные вариации формы, размеров и ориентации включений, возможное отсутствие включений в некоторых ячейках [3]. Считаем, что расположение периодической структуры относительно координатных осей ri случайно и ее независимые случайные смещения , с равномерными законами распределения его компонент  на соответствующих отрезках , где  - периоды структуры по осям ; это позволяет предположить наличие свойств статистической однородности и эргодичности как у периодической, так и у соответствующей квазипериодической структур. Cтатистическое осреднение таких полей в точке  представительной области композита  совпадает с объемным осреднением <…> по представительной реализации поля; для периодических полей оператор <…> - осреднение по ячейке периодичности. Относительные объемные содержания фаз в периодической  и квазипериодической  структурах равны, ; величины, относящиеся к периодической структуре обозначаем верхним индексом .

Пусть представительная область  композита с квазипериодической случайной структурой состоит из двух однородных трансверсально-изотропных пьезоэлектромагнитных фаз, например: включений и матрицы, плоскости изотропии которых лежат в координатной плоскости , ось поляризации – . Считаем, что для области  задан тензор однородной макродеформации , векторы однородных макронапряженностей электрического  и магнитного  полей и однородное приращение температуры , вызванное внешним нагревом. Выполняются условия идеального контакта на межфазных поверхностях: непрерывность векторов перемещений, напряжений, индукций электрического и магнитного полей. На структурном уровне композита во включениях () и матрице () определяющие соотношения

,

,							(1)

,

связывают напряжения , индукции электрического  и магнитного  полей с деформациями , напряженностями электрического  и магнитного  полей через считающиеся известными для каждой фазы  тензоры упругих свойств , пьезоэлектрических  и пьезомагнитных  свойств, диэлектрических  и магнитных  проницаемостей, температурных коэффициентов , пироэлектрических  и пиромагнитных  постоянных.

Искомые тензоры эффективных свойств: , , , , , , ,  и дополнительно новые (в отличие от соотношений (1)) тензоры эффективных коэффициентов электромагнитной связи  и  композита с квазипериодической структурой входят в определяющие соотношения на макроуровне композита

,

,						(2)

,

связывая осредненные или макроскопические значения напряжений σ=σ и деформаций , индукций ,  и напряженностей , , и в обобщенном сингулярном приближении метода периодических составляющих [3,4] рассчитываются по формулам

(3)

через решение для тензоров эффективных свойств композита с идеальной периодической структурой ,…,  и известное решение для ,…,  в обобщенном сингулярном приближении [4]; разупорядоченность включений в квазипериодической структуре в решении (3) учитывается через коэффициент периодичности . Отметим, что в работе [5] на основе анализа корреляционных функций структуры композита доказано, что при уточненном расчете тензоров ,…,  по формулам (3) необходимо расчет ,…,  проводить по «схеме самосогласования», т.е. приравнивая свойства «среды сравнения» [6] ,…,  к искомым ,…, , а не к осредненным по объему композита значениям ,…, . Отметим, что в [4] приведен расчет  для этого последнего случая. Коэффициент периодичности  в (3) рассчитывается

(4)

через одноточечный момент  - среднее от произведения индикаторных функций (принимающих значения 1 и 0 соответственно во включениях и матрице композита) включений в квазипериодической и периодической структурах, т.е. это относительное объемное содержание областей пересечения включений квазипериодической и периодической структур при их мысленном наложении друг на друга [3];  - относительное объемное содержание включений, одинаковое для квазипериодической и периодической структур. В [3] приведены аналитические решения для  и  как функций относительного объемного содержания включений  для различных квазипериодических структур с ориентированными эллипсоидальными, сферическими, пластинчатыми включениями и однонаправленными волокнами при различных типах разупорядоченности элементов структуры.

Ненулевые компоненты рассматриваемых трансверсально-изотропных тензоров , , , , , ,  и  на структурном (1) и на макроуровне (2) композита можно наглядно представить в матричной форме записи

,

,	,			(5)

,	,

,	,	,

где , тензорные и матричные индексы связаны между собой соотношениями: , , ,  и ,  и ,  и .

На основе полученного решения (3) проведем анализ влияния искривлений слоев на эффективные свойства, например, на коэффициенты электромагнитной связи слоистого композита. В рамках квазипериодической модели структуру композита будем задавать через случайные отклонения (искривления) от идеальной периодической слоистой структуры. Рассмотрим расчет вошедших в решение (3) тензоров эффективных свойств композита с идеальной слоистой структурой ,…,  и статистической смеси в обобщенном сингулярном приближении ,…, .

2. Композит с идеальной слоистой структурой

Получим аналитические решения для всех 23 независимых констант тензоров эффективных пьезоэлектромагнитных свойств: , , , , , , , , ,  трансверсально-изотропного слоистого композита с идеальной периодической слоистой структурой. Эти решения получим рассмотрев различные случаи макрооднородного нагружения композита деформацией , электрическими и магнитными полями с напряженностями  и . Определяющие соотношения для слоев (фаз ) даны в (1), напряженно-деформированное состояние каждого слоя однородно и выполняются равенства для напряжений и деформаций

,   ,   ,   ,   ,   ,

индукций и напряженностей

,   ,   ,   ,   ,

электрического и магнитного полей.

В результате получим решения для всех независимых констант эффективных упругих и пьезоэлектромагнитных свойств трансверсально-изотропного слоистого композита: компонент , , , ,  тензора упругих свойств

,   ,   ,

,

;

компонент , ,  тензора пьезоэлектромодулей

, , ;

компонент , , ,  тензора пьезомагнитомодулей

,   ,   ,

;

компонент λ11p∗, λ33p∗ тензора диэлектрических проницаемостей

λ11p∗=λ11+e1132C1313−e113C131321C1313,   λ33p∗=A22;

компонент μ11p∗, μ33p∗ тензора магнитных проницаемостей

μ11p∗=μ11+h1232C1313+h1132C1313−h123C13132+h113C131321C1313,   μ33p∗=A33;

компонент , ,  тензора электромагнитной связи

, , 	(6)

и 4 независимые тепловые эффективные характеристики: температурные коэффициенты

и пироэлектрические постоянные

,

,

где  - компоненты матрицы , обратной матрице  с компонентами

,   ,   ,

,   ,

с учетом обозначений

,   ,   ,   ,

;   ,

,

Выполняются равенства

,      				(7)

и дополнительно ,  для ненулевых компонент тензоров ,  эффективной электромагнитной связи; отметим равенство .

3. Статистическая смесь. обобщенное сингулярное приближение

Тензоры эффективных свойств: , , , , , , , , ,  статистической смеси в (3) могут быть вычислены [3,4]

,

,   ,

,   ,    ,   ,			(8)

,   ,

через поправки

,

,

,

,					(9)

,

,

,

,

,

к соответствующим осредненным по объему значениям , …,  (8), где тензоры , ,…, .

Компоненты тензоров , , …,  в (9) в обобщенном сингулярном приближении [6] находим из решения систем уравнений [3, 4]:

(10)

(11)

(12)

(13)

где коэффициенты

,

,

,

,			(14)

,

,

,

,

,

правые части для 1-й системы уравнений (10)

,

,						(15)

,

для 2-й и 3-й систем уравнений (11), (12)

, , ,	(16)

, , 	(17)

и для 4-й системы уравнений (13)

,

,							(18)

.

В (14)-(18) индексы в круглых скобках  обозначают выделение симметричной составляющей по указанной паре индексов.

В (14) использованы следующие обозначения:

,   ,   ,   ,   ,

где , …,  – средние значениями тензоров по объему, , …,  – тензоры выбранной среды равнения.

В [4] получены решения для входящих в (14) – (18) компонент тензоров сингулярных составляющих  вторых производных функций Грина

,									(19)

,   				(20)

для однородной анизотропной пьезоэлектромагнитной неограниченной среды сравнения, свойства которой заданы через тензоры упругих свойств , диэлектрической  и магнитной  проницаемостей, пьезоэлектрических  и пьезомагнитных  модулей, где в (19)  - дельта-функция Дирака, , в точке  действует единичная сила, или электрический или магнитный источник,  - оператор набла.

В частных случаях, тензоры , …,  могут быть приравнены, например, к осредненным по объему , …, , к фазовым , …,  или , …, , или к искомым эффективным , …,  (8) (схема самосогласования [5]) значениям.

Компоненты матрицы тензоров сингулярных составляющих  (20) вторых производных функций Грина вычисляются по формулам [4]:

Uimjns=Uijmn,  Uimns(1)=Ui(1)mn,  Uimns(2)=Ui(2)mn;

Φmjns=Φjmn,  Φmns(1)=Φ(1)mn, Φmns(2)=Φ(2)mn;  Ψmjns=Ψjmn,	(21)

Ψmns(1)=Ψ(1)mn,  Ψmns(2)=Ψ(2)mn,

где оператор

(22)

действует на компоненты тензоров

,   ,   ,	(23)

,   ,   ,   ,	(24)

,   .

В (22) – (24) использованы следующие обозначения:

,

,   ,							(25)

,   ,

κ1=1a1sinθcosφ,   κ2=1a2sinθsinφ,   κ3=1a3cosθ,		(26)

где φ и θ - полярные углы в сферической системе координат; ai - значения главных полуосей эллипсоидального «зерна неоднородности», которое задается равенством

.										(27)

В (27)  – координаты вектора .

Заметим, что тензор  симметричный, т.е. . Действительно, в (23), с учетом выражения (25) и свойства симметрии  тензора упругих свойств, компоненты

.

Откуда непосредственно следует, что тензор U в (23) является симметричным:

.											(28)

Таким образом, благодаря свойству симметрии (28) для  по индексам и симметрии оператора  (22) по индексам  компоненты  в (21) будут обладать симметрией по индексам внутри пар  и :  и в (24) будут выполняться равенства: ,   . Отметим симметрию по индексам (mn) всех компонент матрицы  (20) благодаря симметрии по этой паре индексов оператора (22).

4. Численный расчет

Будем считать, что вектор отклонений  для элементарного участка  искривленного слоя (или 1-й фазы) лежит на оси   и, что координата a3 распределена по равномерному закону на отрезке , где . Значение  задано из условия невыхода элемента искривленного слоя из ячейки,  и  - соответственно высота ячейки и толщина слоя,  - величина относительного объемного содержания искривленных слоев в композите (рис.1).

На рис.1,б дополнительно изображена область пересечения первоначального и смещенного на вектор  элементарного фрагмента слоя для расчета коэффициента периодичности  (4). Вычисление характеристики  в (4) сводится к задаче осреднения объема этой области пересечения. В результате решение для коэффициента периодичности принимает вид:

;

в частном случае, когда , то  для всех . Результаты расчета коэффициента периодичности p представлены на рис.2.

а						б

Рис.1.	Фрагмент квазипериодической структуры композита с искривленными слоями (а), элементарная ячейка квазипериодичности (б).

p

v1

Рис.2.	Коэффициент периодичности  в зависимости от величины для степени разупорядоченности : 1 (), 0,5 () и 0,2 ().

Проведем расчет эффективных констант трансверсально-изотропного слоистого композита с искривленными пьезомагнитными (1-я фаза) и пьезоэлектрическими (2-я фаза) слоями в сингулярном приближении метода периодических составляющих (3). Свойства среды сравнения: , , , ,  в (25).

Изотропные упругие свойства пьезомагнитных ферритовых слоев (1-я фаза) заданы [7] через независимые компоненты тензора упругих свойств

Па,    Па,

трансверсально-изотропные магнитные свойства с осью симметрии r3 заданы через пьезомодули

Тл,    Тл,

Тл,    Тл

и магнитные проницаемости

= Тл.м/А,

=2.51⋅10−5 Тл.м/А.

Ненулевые магнитные проницаемости для пьезоэлектрической матрицы  полагали равными магнитной постоянной вакуума  Тл.м/А, а диэлектрические проницаемости магнитных включений .

Независимые упругие, диэлектрические и пьезомеханические постоянные трансверсально-изотропных электроупругих свойств слоев 2-й фазы - полимерного пьезоэлектрика PVF с осью симметрии r3 приведены в [7,8]: упругие постоянные

=0.86·1010 Па,   =0.56·1010 Па,

=0.54·1010 Па,   =0.71·1010 Па,   =0.10·1010 Па,

относительные диэлектрические проницаемости

=14.7,     =12.4;

пьезоэлектрические постоянные

=-1.1 Кл/м2,   =2.9 Кл/м2,   =2.3 Кл/м2,

Ф/м - диэлектрическая проницаемость вакуума. Дополнительные ненулевые компоненты тензоров ,  и  могут быть выражены через значения независимых компонент по формулам

,   ,   ,

,   ,   ,

Отметим, что ненулевые компоненты тензоров C, e и h определяются с учетом симметрии

,   ,   .

На рис.3 приведены отличные от нуля эффективные коэффициенты электромагнитной связи ,  и  пьезоэлектромагнитного композита с искривленными слоями в зависимости от относительного объемного содержания ферромагнитных слоев  и для различных степеней  их искривления:  – для идеальной слоистой структуры (при отсутствии искривлений, );  – для ;  - для ;  - для . Дополнительно на рис.3 приведены решения () сингулярного приближения со сферическим зерном неоднородности. Отметим выполнение равенств

,   ,

и дополнительно ,  для ненулевых компонент тензоров ,  эффективной электромагнитной связи.

κ11,нКлАм

κ12,нКлАм

v111

v111

а                                                    б

κ33,нКлАм

v111

в

Рис.3.	Коэффициенты электромагнитной связи κ11 (а), κ12 (б) и κ33 (в) слоистого пьезоэлектромагнетика.

Заключение

Получено аналитическое решение для тензоров эффективных электромагнитоупругих свойств пьезокомпозита через известные решения для тензоров эффективных свойств композита с идеальной периодической структурой, статистической смеси и коэффициент периодичности, рассчитываемый для заданной случайной структуры с учетом ее особенностей. Эффективные свойства композитов со вспомогательными структурами: периодической и статистической смеси здесь также определены в обобщенном сингулярном приближении через варьирование свойствами среды сравнения. Представлен численный анализ влияния степени искривления пьезоэлектрических PVF и ферритовых слоев на эффективные коэффициенты электромагнитной связи слоистого композита. Выявлено, что коэффициенты электромагнитной связи ,  уменьшаются, а  увеличивается при росте степени искривления слоев композита.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Rado G.T. Mechanism of the magneto electric effect in an antiferromagnet // Phys. Rev. Lett. – 1961. - Vol.6. - №11. - P.609-610.

2.	Филиппов Д.А., Бичурин М.И., Петров В.М., Лалетин В.М., Srinivasan G. Резонансное усиление магнитоэлектрического эффекта в композиционных феррит-пьезоэлектрических материалах // Физика твердого тела. – 2004. - Т.46. - №9.- C.1621-1627.

3.	Паньков А.А. Статистическая механика пьезокомпозитов. - Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – 480 с.

4.	Паньков А.А. Коэффициенты электромагнитной связи композита с пьезоактивными фазами // Физическая мезомеханика. – 2011. - Т.14. - №2. – C.93-99.

5.	Паньков А.А. Упругие свойства квазипериодических композитов с учетом корреляционных функций структуры // Механика композиционных матеpиалов и констpукций. – 2011. - Т.17. - №3. – С.385-400.

6.	Шеpмеpгоp Т.Д. Теоpия упpугости микpонеодноpодных сpед. - М.: Наука, 1976. - 399 с.

7.	Хорошун Л.П., Маслов Б.П., Лещенко П.В. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов. – Киев: Наукова думка, 1989. – 208 с.

8.	Sessler G.M. Piezoelectricity in polyvinylidenefluoride // J. Acoust. Soc. Amer. - 1981. - Vol.70. - №6. – P.1596-1608.

Поступила в редакцию 9 декабря 2011 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал №10-01-96047-р_урал_а.

Сведения об авторе:

Паньков Андрей Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор, «Кафедра механики композиционных материалов и конструкций», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, Россия, e-mail: mkmk_pr@pstu.ru