УДК 539.4

ДЕФОРМАЦИИ КРУГОВОГО ЦИЛИНДРА ИЗ СПЛАВА
С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ СТРУКТУРНОМ ПЕРЕХОДЕ
ИЛИ ПРЯМОМ ФАЗОВОМ ПРЕВРАЩЕНИИ

Мовчан А.А., Машихин А.Е.*

ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия

*Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Получено приближенное аналитическое решение задачи об осесимметричном напряженно деформированном состоянии толстостенного цилиндра из сплава с памятью формы (СПФ), моделирующее процесс предварительной раздачи соединительной муфты из этого материала. Рассматриваются две технологии раздачи – с помощью изотермического деформирования в мартенситном состоянии монотонно возрастающим внутренним давлением и за счет явления прямого мартенситного фазового превращения при охлаждении под действием постоянного внутреннего давления. Найдены два типа выражений для предельных нагрузок. Одно соответствует исчерпанию возможности фазово-структурного деформирования материала, второе отвечает появлению пластической деформации на внутренней поверхности цилиндра. Получено аналитическое выражение для максимальной раздачи муфты, при которой функциональные свойства СПФ еще не ухудшаются.

Ключевые слова: сплавы с памятью формы; толстостенный цилиндр; мартенситная неупругость; прямое превращение; предельные состояния; муфта соединительная; раздача

STRAINING CIRCULAR CYLINDER FROM SHAPE MEMORY ALLOY AT DIRECT PHASE TRANSITION OR MARTENSITE INELASTISITY

Movchan A.A., Mashihin A.E.1

Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Science, Moscow, Russia

1Moscow state university, Moscow, Russia

SUMMARY

Approximate analytical solution of the problem about axisymmetric stress-strain state in thick-walled cylinder from shape-memory alloy (SMA) for modeling coupling dispensing process is created. Two technology of coupling dispensing are considered. First is founded on martensite inelasticity phenomena, second is founded on direct martensite phase transition under an action of constant internal pressure. Analytical expression for two types ultimate loading are created. First expression is corresponded to exhaustion the opportunity of phase-structural straining. Second corresponds to beginning the plastic straining in the inner surface of cylinder. Analytical expression is created for maximum value of coupling dispensing for witch functional properties of SMA are not degraded.

Key words: shape memory alloys; thick-walled cylinder; martensite inelasticity; direct transformation; limiting state; coupling dispensing

ВВЕДЕНИЕ

Соединительные муфты из сплавов с памятью формы (СПФ) [1,2] широко используются в аэрокосмической промышленности [3] и других областях техники для создания герметичных разъемных соединений трубопроводов, цилиндрических силовых элементов и т.д. Муфта в простейшем случае имеет форму полого кругового цилиндра, внутренний диаметр которого при аустенитном фазовом состоянии материала имеет значение, несколько меньшее внешнего диаметра соединяемых цилиндрических элементов. При достаточно низкой температуре, соответствующей мартенситному состоянию СПФ происходит раздача муфты (как правило, путем дорнирования, однако возможны менее повреждающие операции активного изотермического нагружения монотонно возрастающим внутренним давлением или использование эффекта накопления фазовых деформаций прямого превращения под действием постоянного внутреннего давления). В результате внутренний диаметр муфты становится равным или несколько превышает внешний диаметр соединяемых деталей. Муфта одевается на соединяемые детали и нагревается через интервал температур обратного мартенситного превращения. За счет явления памяти формы внутренний диаметр муфты становится меньше внешнего диаметра соединяемых деталей и образуется достаточно прочное соединение.

Моделированию термомеханического поведения толстостенной трубы из СПФ в рамках структурно-аналитической теории поведения этих материалов посвящены работы [4-8]. Используется как метод конечных разностей [7], так и метод конечных элементов [8]. Аналитические решения осесимметричных задач о плоскости с круговым отверстием, нагруженном внутренним давлением, и задачи Ляме для СПФ в рамках модели линейного деформирования этих материалов при фазовых превращениях [9-11] с использованием преобразования Лапласа по величине объемной доли мартенситной фазы получены в [12,13]. Рассмотрены случаи термоупругих фазовых превращений при условии не зависимости значения параметра фазового состава от радиальной координаты. Показано, что в рамках такой постановки напряжения не зависят от параметра фазового состава и их распределение по радиальной координате совпадает с аналогичным распределением в упругой задаче. Ограничение, связанное с не зависимостью параметра фазового состава от радиальной координаты снято в численном решении задачи Ляме в рамках тех же моделей [9-11], полученном методом конечных разностей в [14]. Возможность структурного перехода и связанного с этим переходом явления мартенситной неупругости в решениях [12-14] не учитывалась. Кроме того, пренебрегалось нелинейностью зависимости деформации полного прямого превращения под действием постоянного напряжения от величины этого напряжения. Численное решение соответствующей задачи в рамках микроструктурной модели поведения СПФ [15] получено в [16].

Данная работа посвящена моделированию процесса раздачи муфты из СПФ как путем активного деформирования с использованием явления мартенситной неупругости, так и с помощью явления прямого мартенситного превращения при постоянном внутреннем давлении. Найдено приближенное аналитическое решение соответствующих задач в рамках модели нелинейного деформирования СПФ при фазовых и структурных превращениях [17,18]. Для получения решения используется методика, ранее применявшаяся для решения аналогичных упруго-пластических задач [19]. Рассмотрен вопрос о предельном деформировании в соответствующих процессах. Приведенные в работе аналитические формулы, связывающие характеристики процесса раздачи муфты с параметрами материала удобны при проектировании и отборе СПФ для соединительных муфт.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ

Исследуется поведение цилиндра с внутренним радиусом a и внешним радиусом b из СПФ, находящегося под действием внутреннего и внешнего давления. Используется цилиндрическая система координат , ось  которой совпадает с осью цилиндра,  - радиальная и кольцевая координаты. Рассматривается состояние плоской деформации, когда

(1.1)

Материал цилиндра считается несжимаемым:

(1.2)

т.е. объемный эффект реакции не учитывается. Здесь  - компоненты тензора деформации.

Задача предполагается осесимметричной, поэтому уравнение равновесия имеет вид

(1.3)

Здесь  - компоненты тензора напряжений. Деформации выражаются через радиальное перемещение по формулам

,										(1.4)

Граничные условия имеют вид

, 								(1.5)

и соответствует случаю нагружением внутренним и внешним давлением.

Учитываются только фазово-структурные деформации, т.е. упругими и температурными деформациями пренебрегается. Учет упругих деформаций принципиальных трудностей не вызывает, при условии равенства коэффициента Пуассона величине 0.5, когда упругие деформации также несжимаемы. Для случая активного деформирования в мартенситном состоянии это ограничение оправдано, поскольку коэффициент Пуассона для мартенситного состояния СПФ, согласно некоторым данным [1,2], близок к 0.5.

Определяющие соотношения модели нелинейного деформирования СПФ [17,18] для фазово-структурных деформаций записываются в виде

(1.6)

(1.7)

(1.8)

, , 			(1.9)

(1.10)

Здесь  - объемная доля мартенситной фазы;  - температуры начала и окончания прямого фазового превращения в свободном от напряжений состоянии,  - соответствует наличию напряжений,  - скачок объемной плотности энтропии при переходе из мартенситного состояния в аустенитное;  - компоненты девиатора напряжений и интенсивность напряжений;  - материальные функции, трактуемые как интегральные функции распределения интенсивности микронапряжений в аустенитном и мартенситном состоянии СПФ,  - производная от функции , считается, что , где  - функции распределения безразмерной интенсивности напряжений,  - некоторые характерные напряжения, являющиеся параметрами соответствующих функций распределения;  - параметр материала, коррелирующий с интенсивностью кристаллографической деформации фазового превращения,  - материальная функция, определяющая соотношение между процессами зарождения и развития мартенситных элементов в случае прямого термоупругого превращения, и равная  для обратного превращения. В системе (1.6)-(1.8) фигурируют сами деформации, а не их девиаторные компоненты, поскольку в силу предположения о несжимаемости тензор деформаций совпадает со своим девиатором. В выражении для  (1.9) пренебрегается малыми слагаемыми, связанными с переменностью упругих модулей СПФ и объемным эффектом реакции фазового превращения, что естественно, поскольку упругие деформации и объемный эффект реакции фазового перехода не учитывается в уравнениях для деформаций (1.6)-(1.8).

В [17,18] установлено положение об активных процессах пропорционального нагружения. Согласно этому положению в случае, если рассматриваемый процесс начинается при нулевых фазово-структурных деформациях из полностью аустенитного, или полностью мартенситного состояния, разгрузка отсутствует (), происходит пропорциональное изменение компонент девиатора напряжений, а функции распределения микронапряжений в аустенитном и мартенситом состояниях СПФ совпадают

(1.11)

то система (1.6)-(1.8) имеет единственное решение, не зависящее от пути термомеханического нагружения и записываемое в виде

,						       (1.12)

где  - интенсивность деформаций. В тех же условиях выражение для  (1.9), (1.10) существенно упрощается: .

Необходимо отметить, что в случае, если рассматриваемый процесс сводится только к фазовым превращениям (без структурных, как для прямого превращения при постоянных напряжениях) или только к структурным превращениям без фазовых (как в случае изотермического нагружения в полностью мартенситном состоянии), то выполнения равенства (1.11) для справедливости решения (1.12) не требуется, а функцию  в (1.12) следует заменить на  в первом случае и на  во втором случае.

Что же касается условий отсутствия разгрузки и пропорциональности изменения компонент девиатора напряжений, то их справедливость может быть непосредственно проверена по готовому решению, после его получения по формулам (1.12).

В случае если моделируется процесс раздачи муфты путем активного изотермического деформирования ее материала, находящегося в мартенситном состоянии, то в предшествующих соотношениях следует положить  и уравнения (1.9) и (1.10) не рассматривать. Если же речь идет о процедуре раздачи муфты с помощью явления накопления деформаций прямого превращения под действием постоянного внутреннего давления, то для получения аналитического решения делается предположение о том, что величина  в каждый момент времени не зависит от радиуса . Это предположение выполняется заведомо, если температура T не зависит от радиуса и речь идет о несвязной постановке задачи для СПФ [20,21], в рамках которой не учитывается влияние действующих напряжений на величину параметра фазового состава, либо при решении задачи в связной постановке, но при специфических распределениях температуры по радиусу, обеспечивающих не зависимость  от радиуса  в силу формул (1.9), (1.10). В принятых предположениях задача о прямом превращении сводится к отысканию напряжений, деформаций и смещений как функций двух независимых переменных: радиуса , меняющегося от  до и параметра фазового состава , меняющегося от нуля до 1.

Что касается функций распределения интенсивности микронапряжений, то для описания явления мартенситной неупругости неплохо подходит распределение Вейбулла

, 			       (1.13)

при значениях показателя , равных 2-3. В (1.13) приведено выражение для обратной функции , которое потребуется ниже. Для случая прямого превращения можно воспользоваться экспоненциальным распределением, получающимся из (1.13) при , или нормальным распределением

(1.14)

для которого известна приближенная формула численного обращения [22]

,

2. ВЫВОД РАЗРЕШАЮЩИХ СООТНОШЕНИЙ

Исходя из условия (1.1) и соотношения (1.8) получается

(2.1)

Из (1.1) и (1.2) имеем εr+εϕ=0 и, следовательно, согласно (1.4) dudr+ur=0. В результате получается, что в задаче о прямом превращении

, , 						(2.2)

где - произвольная функция своего аргумента. Для задачи о мартенситной неупругости  и .

Из (2.1) следует

(2.3)

Согласно (2.1), (2.3) компоненты девиатора напряжений меняются пропорционально одному параметру и соответствующее условие справедливости положения об активных процессах пропорционального нагружения выполнено. Для интенсивности напряжений получается

(2.4)

Предполагая, что всегда  (выполнение этого неравенства проверяется далее по готовому решению), можно записать

,	,						(2.5)

Используя положение об активных процессах пропорционального нагружения (1.12) можно получить

,						(2.6)

Сопоставляя (2.6) с последним равенством (2.2) получаем , , , и уравнение равновесия (1.3) принимает вид

,									(2.7)

где

λ=2C(q)3ρDq,									(2.8)

Решение (2.7), удовлетворяющее первому начальному условию (1.5) есть

Граничное условие (1.5) при  принимает вид

abψ−1λr2drr=32σ0pa−pb							(2.9)

Здесь использовано то обстоятельство, что . Уравнение (2.9) служит для определения функции .

Поскольку  и  обладают свойствами функций распределения, то они неотрицательны, не убывают и стремятся к единице при аргументе, стремящемся к . Предполагается, что эти функции являются непрерывными и монотонно возрастающими. В этих условиях существуют монотонно возрастающие непрерывные обратные функции , которые стремятся к  при . В этом случае подынтегральная функция левой части (2.9) монотонно возрастает с ростом . Следовательно, и вся левая часть (2.9) монотонно возрастает с ростом . Пусть величины  являются постоянными (не зависят от ). В силу монотонности левой части (2.9) по  уравнение (2.9) имеет единственное решение для , которое тем самым, не зависит от . В силу (2.8) величина  не зависит от  лишь в том случае, когда  пропорциональна :

,							       (2.10)

В результате разрешающее уравнение (2.9) после перехода к интегрированию по безразмерной переменной η=ra принимает вид

(2.11)

где , - безразмерный параметр нагрузки, - новая (безразмерная) искомая величина. Интеграл в (2.11) в общем случае в элементарных функциях не выражается. Поэтому постоянная  определяется путем численного решения алгебраического уравнения (2.11). Следует отметить, что, согласно (2.11), величина  не зависит от параметра , определяющего фазово-структурную деформативность СПФ, а определяется параметрами функции распределения микронапряжений. Распределение интенсивности напряжений и безразмерных напряжений  по радиусу определяется зависимостями

, ,    (2.12)

Для безразмерных радиальных перемещений v=ur и деформаций, согласно (2.2) имеем:

, ,	   (2.13)

Раздача муфты (относительное изменение ее внутреннего диаметра) для случая прямого превращения пропорциональна q: Δaa=Dq и равна D как для случая полного прямого превращения, так и при использовании явления мартенситной неупругости.

3. ПРЕДЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ ЦИЛИНДРА ИЗ СПФ

В данном пункте исследуется вопрос о возможных значениях величины γ, являющейся решением уравнения (2.11) и тех значениях внешней нагрузки, при которых эти решения существуют. В силу свойств функций распределения, аргумент функции ψ−1 должен находится в пределах

(3.1)

Неравенство (3.1) должно выполняться для всех точек интервала интегрирования . Следовательно . При  интеграл (2.11) в силу свойств функции распределения  становится несобственным на нижнем пределе, поэтому для включения единицы в область значений  необходимо установить сходимость соответствующего интеграла.

Левая часть (2.11) является монотонно возрастающей функцией . Следовательно, величина параметра нагрузки  ограничена предельным значением

P≤P=231βψ−11η2dηη								(3.2)

В достаточно широких предположениях о функции распределения  можно установить сходимость несобственного интеграла, стоящего в правой части (3.2). Действительно, произведя замену  можно получить

1βψ−11η2dηη=12δ1ψ−1(ξ)dξξ2							(3.3)

где .

Подинтегральная функция правой части (3.3) неотрицательна и в силу того, что  может быть на интервале интегрирования ограничена сверху величиной . Следовательно, рассматриваемый интеграл сходится, если сходится интеграл

(3.4)

Произведя в (3.4) замену  получаем

(3.5)

Но подинтегральное выражение (3.5) совпадает с подинтегральным выражением формулы для математического ожидания случайной величины, имеющей функцию распределения . Таким образом, если для случайной величины – интенсивности микронапряжений – существует математическое ожидание, то интеграл, стоящий в правой части (3.2) сходится.

Легко видеть, что  соответствует значению  и, согласно последней формуле (2.13) при  (полное прямое превращение или мартенситная неупругость) на внутренней поверхности муфты () интенсивность фазово-структурных деформаций равна своему максимальному значению . Таким образом, достижение предельной нагрузки P соответствует исчерпанию способности СПФ накапливать фазово-структурные деформации.

Согласно (3.2) безразмерная предельная нагрузка  монотонно возрастает с ростом параметра толстостенности , асимптотически стремясь при  к постоянной величине , зависящей от параметров функции распределения , но не зависящей от . На рис.1 приведены графики зависимости  от  в случае распределения Вейбулла и экспоненциального распределения (1.13). У каждой кривой указано значение , для которого она посчитана. Как видно из рис.1, с ростом величины  величина  возрастает, однако приближение к асимптотическому значению происходит при больших значениях .

| Рис.1 | Рис.2 |
| --- | --- |

В случае действия предельной нагрузки  интенсивность напряжений  при приближении к внутренней поверхности цилиндра стремится к бесконечности. Ясно, что при действии таких нагрузок материал внутренних слоев цилиндра будет испытывать, кроме фазово-структурных, еще и обычные пластические деформации, в результате чего функциональные свойства СПФ существенно ухудшаются. Далее будут найдены предельные нагрузки другого типа, достижение которых приводит к появлению пластических деформаций на внутренней поверхности цилиндра.

Согласно первой формуле (2.12) для интенсивности напряжений на внутренней поверхности цилиндра получается . Приравнивая эту величину дислокационному пределу текучести СПФ в мартенситном состоянии  получаем значение , соответствующее началу пластического деформирования внутренней поверхности цилиндра: , . Таким образом, максимально возможная раздача муфты, при которой еще не наблюдаются пластические деформации  (далее для краткости «максимальная раздача») определяется по конечной формуле

(3.6)

Согласно (3.6) максимальная раздача не зависит от геометрических параметров муфты , пропорциональна интенсивности кристаллографической деформации фазового превращения СПФ, и растет с увеличением предела текучести мартенсита. В случае распределения интенсивности микронапряжений по закону Вейбулла (1.13)

(3.7)

Если для данного СПФ , то с ростом параметра  максимальная раздача, согласно (3.7) уменьшается, при выполнении противоположного неравенства – увеличивается. В случае нормального распределения микронапряжений (1.14)

На рис.2 приведены графики зависимости максимальной раздачи, не приводящей к ухудшению функциональных свойств СПФ от значения s для нормального распределения (кривая 1), экспоненциального распределения (кривая 2) и распределения Вейбулла (кривая 3 для  и кривая 4 для ).

Подставляя найденное значение  в формулу (2.11) можно получить выражение для значения безразмерной нагрузки , превышение которого приводит к развитию пластических деформаций на внутренней поверхности цилиндра

(3.8)

На рис.3 приведены вычисленные с помощью (3.8) с использованием распределения Вейбулла (1.13) графики зависимости безразмерной нагрузки, соответствующей началу пластического деформирования от безразмерного параметра толщины  для случая , что отвечает раздаче муфты за счет прямого мартенситного превращения. Над каждой кривой указано соответствующее значение параметра . Верхняя кривая соответствует предельной нагрузке, т.е. случаю . На рис.4 аналогичные кривые построены для случая , который лучше соответствует процессу раздачи с использованием мартенситной неупругости. В данном случае величины Ps имеют для тех же величин s существенно большие значения, и приближение к предельной кривой происходит при существенно больших значениях s.

На рис.5 приведены графики распределения по радиусу безразмерных радиальных и кольцевых напряжений для случая весьма толстостенного цилиндра с  и значения , соответствующего раздаче с помощью явления мартенситной неупругости. Три верхние кривые соответствуют напряжению , три нижние – напряжению . Значения параметра s приведены у каждой кривой. Для таких больших значений  кривые для всех  не различимы и весьма близки к соответствующим кривым для описанного ранее предельного состояния.

На рис.6 аналогичные графики приведены для случая , соответствующего раздаче с помощью явления прямого превращения под действием постоянного внутреннего давления.

| Рис.3. |  |  | Рис.4. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис.5. |  | Рис.6. |  |  |
| Рис.7. |  | Рис.8. |  |  |

На рис.7 и 8 аналогичные данные приведены для тонкостенного цилиндра с ba=1.1. Рис.7 соответствует значению , рис.8 – значению α=1. Три верхние кривые на обоих рис. соответствуют напряжению , вычисленному для значений s, указанных над кривыми, три нижние кривые построены для радиального напряжения и значений s, равных снизу вверх соответственно 3, 1, 0.5. Согласно рис.7 и 8 модули радиальных напряжений в тонкостенных цилиндрах из СПФ малы и более равномерно распределены по радиальной координате, чем кольцевые, как и в упругом случае.

Согласно рис.5-8 разница  неотрицательна, чем подтверждается корректность раскрытия модуля при вычислении интенсивности напряжений (2.4) с помощью первой формулы (2.5). В данном решении, полученном в рамках модели нелинейного деформирования СПФ при фазовых и структурных превращениях [17,18], напряжения при прямом превращении под действием постоянных нагрузок не зависят от параметра фазового состава q, так же как и для решения [12,13], полученного в рамках модели линейного деформирования СПФ [9-11]. Однако, при использовании нелинейной теории, в отличие от линейной, распределение напряжений по радиусу (см. рис.5-8) не совпадает с аналогичным распределением, получаемым при решении упругой задачи Ламе.

ЛИТЕРАТУРА

- Беляев С.П., Волков А.Е., Ермолаев В.А., Каменцева З.П., Кузьмин С.Л., Лихачев В.А., Мозгунов В.Ф., Разов А.И., Хайров Р.Ю. Материалы с эффектом памяти формы: справочное издание / Под ред. Лихачева В.А. – СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 1998. – Т.3. – 474 с.

- Беляев С.П., Волков А.Е., Ермолаев В.А., Каменцева З.П., Кузьмин С.Л., Лихачев В.А., Мозгунов В.Ф., Разов А.И., Хайров Р.Ю. Материалы с эффектом памяти формы: справочное издание. / Под ред. Лихачева В.А. – СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 1998. – Т.2. – 374 с.

- Кравченко Ю.Д., Лихачев В.А., Разов А.И., Трусов С.Н., Чернявский А.Г. Опыт применения сплавов с эффектом памяти формы при сооружении крупногабаритных конструкций в открытом космосе // ЖТФ. – 1996. – Т.66. – №11. – С.153-161.

- Лихачев В.А., Малинин В.Г. Структурно – аналитическая теория прочности. – СПб.: Наука, 1993. – 471 с.

- Лихачев В.А., Малинин В.Г., Шляхов С.А. Численное моделирование эволюции напряженного состояния толстостенного цилиндра из материала, испытывающего мартенситные превращения при силовом воздействии / XXV Всесоюзный семинар «Актуальные проблемы прочности». Материалы. – Нижний Новгород, 1991. – Т.1. – С.135-139.

- Волков А.Е., Лихачев В.А., Слуцкер Ю.Ф. Расчет термомеханического соединения методами структурно-аналитической теории / XXVII Межреспубликанский семинар «Актуальные проблемы прочности». Материалы. – Ухта, 1992. – С.31-36.

- Likhachev V.A., Razov A.I., Volkov A.E. Finite difference simulation of a thermomechanical coupling / Second Intern. Conf. on Shape Memory and Superelastic Technologies SMST-97. Proceedings. – USA, California: Asilomar Conference Center, Pacific Grove, 1997. – P.335-340.

- Какулия Ю.Б., Шарыгин А.М. Численное моделирование напряжений и деформаций в толстостенной трубе из материала с памятью формы // Журнал функциональных материалов. – 2007. – №8. – С.303-313.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 1994. – №6. – С.47-53.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации диаграммы перехода и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы // ПМТФ. – 1995. – Т.36. – №2. – С.173-181.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений  в сплавах с памятью формы // Изв. РАН. МТТ. – 1995. – №1. – С.197-205.

- Мовчан А.А. Некоторые проявления способности к ориентированному превращению для сплавов с памятью формы // ПМТФ. – 1996. – Т.37. – №6. – С.81-189.

- Мовчан А.А. Аналитическое решение задач о прямом и обратном превращении для сплавов с памятью формы // Изв. РАН. МТТ. – 1996. – №.4. – C.136-144.

- Кузнецов А.В. Численное решение связной осесимметричной задачи о прямом превращении для сплавов с памятью формы // Механика композиционных материалов и конструкций. – 1996. – Т.3-4. – С.71.

- Волков А.Е. Микроструктурное моделирование деформации сплавов при повторяющихся мартенситных превращениях // Изв. РАН. Сер. Физическая. – 2002. – Т.66. – №9. – С.1290-1297.

- Волков А.Е., Кухарева А.С. Моделирование термомеханических соединений труб тонкостенными и толстостенными муфтами из никелида титана / XLVII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности». Материалы. – Нижний Новгород, 2008. – Ч.1. – С.54-56.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А., Сильченко Л.Г. Микромеханическая модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при фазовых и структурных превращениях // Изв. РАН. МТТ. – 2010. – №3. – С.118-130.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г., Сильченко Т.Л. Учет явления мартенситной неупругости при обратном фазовом превращении в сплавах с памятью формы // Изв. РАН. МТТ. – 2011. – №2. – С.44-56.

- Ильюшин А.А., Огибалов П.М. Упруго-пластические деформации полых цилиндров. – М.: Изд.-во МГУ, 1960. – 227 с.

- Мовчан А.А. Учет переменности упругих модулей и влияния напряжений на фазовый состав в сплавах с памятью формы // Изв. РАН. МТТ. – 1998. – №1. – С.79-90.

- Мовчан А.А. Исследование эффектов связности в задачах изгиба балок из сплава с памятью формы // ПМТФ. – 1998. – Т.39. – №1. – С.87-97.

- Winitzki S. Uniform approximations for transcendental functions / Proc. ICCSA. – LNCS 2667/2003. – P.962.

Поступила в редакцию 31 января 2012 года.

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проект № 11-01-00503 и
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», проект ГК №16.740.11.0132.

Сведения об авторах:

Мовчан Андрей Александрович, д.ф.-м.н., проф., г.н.с., ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия, e-mail: movchan47@mail.ru

Машихин Антон Евгеньевич, студент, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия, e-mail: a-nton@mail.ru.