УДК 539.3: 537.633.9

ЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГИЕ ПОЛЯ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПЬЕЗОКОМПОЗИТОВ С КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ

Паньков А.А.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

На основе анализа корреляционных функций квазипериодических структур и решения связанной краевой задачи электромагнитоупругости методом периодических составляющих получены уточненные решения для тензоров эффективных электромагнитных и термоупругих свойств композитов с пьезоэлектрическими и пьезомагнитными фазами. Проведен анализ влияния на коэффициент электромагнитной связи κ33 однонаправленного волокнистого композита с пьезоэлектрическими волокнами PVF в ферритовой пьезомагнитной матрице величины объемного содержания, характера и степени разупорядоченности в трансверсальной плоскости r1r2 волокон в сравнении с известным решением асимптотического метода осреднения для идеальной периодической структуры.

Ключевые слова: композит; квазипериодическая структура; краевая задача; метод периодических составляющих; метод функций Грина; эффективные свойства композита; схема самосогласования

ELECTRO-MAGNETIC AND ELASTIC FIELDS, EFFECTIVE PROPERTIES OF PIEZOCOMPOSITES WITH QUASIPERIODIC STRUCTURES

Pan’kov A.A.

State National Research Politechnical University of Perm, Perm, Russia

SUMMARY

The specified decisions for tensors of effective electromagnetic and thermoelastic properties of composites with piezoelectric and piezomagnetic phases received on the basis of the analysis of correlation functions of quasiperiodic structures and on the basis of the solution of stochastic boundary-volume problem of the theory of electromagnetic thermoelasticity by method of periodic components. The analysis of influence on effective electromagnetic factor of the unidirectional fibrous composite with piezoelectric PVF fibers in a ferrite piezomagnetic matrix of values of the volume contents, character and value of aperiodicity of fibers in comparison with the known solution by asymptotic method of averaging for ideal periodic structure is carried out.

Key words: composite; quasiperiodic structure; boundary-volume problem; method of periodic components; method of Green’s functions; effective properties of composite; self-consistent scheme

Введение

Ранее в [1,2] проведен анализ двухточечных корреляционных функций для квазипериодической [1-3] и предельно полидисперсной [4] структур и сделан вывод о том, что нормированные корреляционные функции такой полидисперсной статистической смеси близки к виду специальных корреляционных функций, используемых в методе периодических составляющих при решении стохастической краевой задачи теории упругости особенно при высоких величинах наполнения композита включениями. В результате в [1,2] было получено уточненное решение для тензора эффективных упругих свойств C композита c квазипериодической структурой

через тензор  эффективных упругих свойств композита с идеальной периодической структурой и тензор  - решение обобщенного сингулярного приближения по самосогласованной схеме («self-consistent approach» [3-5], т.е. когда тензор упругих свойств «среды сравнения» [5] приравнен к ,  - коэффициент периодичности, учитывающий характер и величину разупорядоченности включений в квазипериодической структуре. Отметим, что относительные объемные содержания включений во всех трех рассматриваемых структурах: квазипериодической, периодической и полидисперсной статистической смеси равны между собой, т.е. . Верхние индексы «p», «sc» указывают на принадлежность соответственно к периодической структуре и полидисперсной статистической смеси.

В представленной работе этот подход обобщен на решение связанной краевой задачи электромагнитоупругости для квазипериодической структуры и получено новое аналитическое решение для тензоров эффективных физико-механических свойств пьезокомпозита, которое уточняет решение [3] и основано на анализе корреляционных функций структуры [1] и на новом обобщенном сингулярном приближении с пьезоактивной средой сравнения [6].

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим представительную область  композита с квазипериодической структурой из двух однородных трансверсально-изотропных пьезоэлектромагнитных фаз: включений  1-я фаза и матрицы  2-я фаза, плоскости изотропии которых лежат в координатной плоскости ,   ось поляризации. Характерные размеры представительной области  композита намного больше характерных размеров элементов структуры; поля деформирования, индукций и напряженностей электрического и магнитного полей рассматриваемых внутри V на некотором расстоянии от границы Γ, где они не зависят от геометрии Γ и обладают свойством статистической однородности, эргодичности [10] и постоянными значениями усредненных или «макроскопических» полей. Отметим, что для решения задачи вычисления эффективных свойств композита можно считать, что V  это неограниченная микронеоднородная среда и Γ удалена на бесконечность.

Пусть для области V задан тензор однородной макродеформации , векторы однородных макронапряженностей электрического  и магнитного  полей и однородное приращение температуры , вызванное внешним нагревом. Выполняются условия идеального контакта: непрерывность электрического  и магнитного ψ потенциалов, векторов перемещений , напряжений , индукций электрического D и магнитного B полей на межфазных поверхностях. Отметим, что рассматривается случай, когда процесс распространения тепла в композите прекратился и установилось однородное как на структурном, так и на макро- уровнях поле температуры; через θ обозначена разность между новым установившемся T и первоночальным T0 значениями температур; полученные в статье результаты могут быть обобщены на случай вычисления эффективных теплопроводностей композита из рассмотрения соответствующей задачи стационарного теплопереноса по аналогии с изложенным решением «задач протекания» при вычислении эффективных диэлектрических и магнитных проницаемостей.

Для каждой фазы f=1,F, где F=2  число различных фаз, запишем определяющие соотношения [7-9]

σij=Cijmn(f)εmn−enij(f)En−hnij(f)Hn−βij(f)Θ,

Di=eimn(f)εmn+λin(f)En+πi(f)Θ,								(1)

Bi=himn(f)εmn+μin(f)Hn+ϑi(f)Θ,

связывающие напряжения σ, индукции электрического D и магнитного B полей с деформациями ε, напряженностями электрического E и магнитного H полей через считающиеся известными для каждой фазы f тензоры упругих свойств Cf, пьезоэлектрических ef и пьезомагнитных hf свойств, диэлектрических λf и магнитных μf проницаемостей, температурных коэффициентов βf, пироэлектрических постоянных πf и ϑf. В микронеоднородной области V физико-механические свойства композита задаем функциями координат r

C(r)λ(r)μ(r)e(r)h(r)β(r)π(r)ϑ(r)=f=1FCfλfμfefhfβfπfϑfif(r),   if(r)=1,r∈Vf0,r∉Vf					(2)

где индикаторные функции фаз if(r) описывают взаимное расположение фаз в области V и обладают свойством статистической однородности, эргодичности [10]; Vf  область и if=vf  относительное объемное содержание f-й фазы в V=Ff=1Vf. Оператор усреднения по представительному объему V композита

Искомые трансверсально-изотропные тензоры эффективных механических и пьезоэлектромагнитных свойств: C, e, h, λ, μ, β, π, ϑ и дополнительно новые тензоры χ, κ электромагнитной связи входят в определяющие соотношения на макроуровне композита

σij=Cijmnεmn−enijEn−hnijHn−βijΘ,

Di=eimnεmn+λinEn+χinHn+πiΘ,							(3)

Bi=himnεmn+μinHn+κinEn+ϑiΘ,

где макроскопические значения напряжений σ=σ и деформаций ε=ε, индукций D=D, B=B и напряженностей E=E, H=H. Вычисление тензоров эффективных свойств пьезокомпозита, в общем случае, сводится к решению связанной стохастической краевой задачи электромагнитоупругости с быстро-осциллирующими коэффициентами (2) в представительной области V с границей Γ

,				(4)

;

ui|Γ=εijrj,       φ|Γ=−Ejrj,     ψ|Γ=−Hjrj

для полей перемещений u(r), электрического φ(r) и магнитного ψ(r) потенциалов. Эти поля, в силу линейности задачи (4), будут пропорциональны заданным на макроуровне однородным полям ε, E, H, Θ

ui(r)=εijrj+aimn(r)εmn+bin(r)En+din(r)Hn+ti(r)Θ,

φ(r)=−Ejrj+fmn(1)(r)εmn+hn(1)(r)En+mn(1)(r)Hn+t(1)(r)Θ, 			(5)

ψ(r)=−Hjrj+fmn(2)(r)εmn+hn(2)(r)En+mn(2)(r)Hn+t(2)(r)Θ

и расчет тензоров эффективных свойств в (3)

Cijmn=<Cijmn>+<Cijdbadmn,b>−epijfmn,p(1)>−hpijfmn,p(2)>,

λkn=<λkn>+<λkphn,p(1)>+<ekpqbqn,p>,

μkn=<μkn>+<μkpmn,p(2)>+<hkpqdqn,p>,

enij=<enij>−Cijpqbqn,p>+<epijhn,p(1)>+<hpijhn,p(2)>,

hnij=<hnij>−Cijpqdqn,p>+<epijmn,p(1)>+<hpijmn,p(2)>,				(6)

χkn=<λkpmn,p(1)>+<ekpqdqn,p>,

κkn=<μkphn,p(2)>+<hkpqbqn,p>,

βij=<βij>−Cijdbtd,b>+<epijt,p(1)>+<hpijt,p(2)>,

πi=<πi>+<λipt,p(1)>+<eipqtq,p>,

ϑi=<ϑi>+<μipt,p(2)>+<hipqtq,p>

сводится к нахождению полей a(r), b(r), …, t(2)(r); верхним индексом «» обозначены пульсации.

2. ЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГИЕ ПОЛЯ

Применим для решения краевой задачи (4) функции Грина [6]

G=UikUi(1)Ui(2)ΦkΦ(1)Φ(2)ΨkΨ(1)Ψ(2)									(7)

для однородной трансверсально-изотропной пьезоэлектромагнитной среды (среды сравнения), где G=G(ρ), ρ=r−r1, в точке r1 действует единичная объемная сила, или электрический или магнитный источник. Свойства среды сравнения задаем через тензоры упругих свойств C, диэлектрической λ и магнитной μ проницаемостей, пьезоэлектрических e и пьезомагнитных h модулей; в частности, можно принять равенства: C=C, e=e, h=h, λ=λ, μ=μ. Функции Грина (7) позволили перейти от решения краевой задачи (4) к решению системы интегро-дифференциальных уравнений

ui(r)=VUij(r−r1)gjs,s(r1)dr1+

+VUi(1)(r−r1)qs,s(1)(r1)dr1+VUi(2)(r−r1)qs,s(2)(r1)dr1,

ϕ(r)=VΦj(r−r1)gjs,s(r1)dr1+

+VΦ(1)(r−r1)qs,s(1)(r1)dr1+VΦ(2)(r−r1)qs,s(2)(r1)dr1,				(8)

ψ(r)=VΨj(r−r1)gjs,s(r1)dr1+

+VΨ(1)(r−r1)qs,s(1)(r1)dr1+VΨ(2)(r−r1)qs,s(2)(r1)dr1

для пульсаций

u(r)=u(r)−u(r),   φ(r)=φ(r)−φ(r),   ψ(r)=ψ(r)−ψ(r)

от макроскопических или осредненных полей

ui(r)=εijrj,   φ(r)=−Ejrj,   ψ(r)=−Hjrj,

где

gij(r)=Cijmn(r)εmn−enij(r)En−

−hnij(r)Hn−βij(r)Θ+Cijmn(r)um,n(r)+enij(r)φ,n(r)+hnij(r)ψ,n(r),

qj(1)(r)=ejmn(r)εmn+λjn(r)En+πj(r)Θ−λjn(r)φ,n(r)+ejmn(r)um,n(r),	(9)

qj(2)(r)=hjmn(r)εmn+μjn(r)Hn+ϑj(r)Θ−μjn(r)ψ,n(r)+hjmn(r)um,n(r)

и использованы вспомогательные разложения

C(r)=C+C(r),   e(r)=e+e(r),   h(r)=h+h(r),

λ(r)=λ+λ(r),   μ(r)=μ+μ(r).

Методом последовательных приближений решение системы интегро-дифференциальных уравнений (8), (9) представим в виде: нулевое (k=0) приближение

u(0)(r1)=0,   φ(0)(r1)=ψ(0)(r1)=0;

первое (k=1) приближение

ui(1)(r)=VUij(r−r1)Cjsmn(r1)εmn−enjs(r1)En−hnjs(r1)Hn−βjs(r1)Θ,sdr1+

+VUi(1)(r−r1)esmn(r1)εmn+λsn(r1)En+πs(r1)Θ,sdr1+

+VUi(2)(r−r1)hsmn(r1)εmn+μsn(r1)Hn+ϑs(r1)Θ,sdr1,

ϕ(1)(r)=VΦj(r−r1)Cjsmn(r1)εmn−enjs(r1)En−hnjs(r1)Hn−βjs(r1)Θ,sdr1+

+VΦ(1)(r−r1)esmn(r1)εmn+λsn(r1)En+πs(r1)Θ,sdr1+				(10)

+VΦ(2)(r−r1)hsmn(r1)εmn+μsn(r1)Hn+ϑs(r1)Θ,sdr1,

ψ(1)(r)=VΨj(r−r1)Cjsmn(r1)εmn−enjs(r1)En−hnjs(r1)Hn−βjs(r1)Θ,sdr1+

+VΨ(1)(r−r1)esmn(r1)εmn+λsn(r1)En+πs(r1)Θ,sdr1+

+VΨ(2)(r−r1)hsmn(r1)εmn+μsn(r1)Hn+ϑs(r1)Θ,sdr1;

последующие приближения для k=2,3,... рассчитываются по рекуррентной зависимости

ui(k)(r)=VUij(r−r1)gjs,s(k−1)(r1)dr1+

+VUi(1)(r−r1)qs,s(1)(k−1)(r1)dr1+VUi(2)(r−r1)qs,s(2)(k−1)(r1)dr1,

ϕ(k)(r)=VΦj(r−r1)gjs,s(k−1)(r1)dr1+

+VΦ(1)(r−r1)qs,s(1)(k−1)(r1)dr1+VΦ(2)(r−r1)qs,s(2)(k−1)(r1)dr1,

ψ(k)(r)=VΨj(r−r1)gjs,s(k−1)(r1)dr1+

+VΨ(1)(r−r1)qs,s(1)(k−1)(r1)dr1+VΨ(2)(r−r1)qs,s(2)(k−1)(r1)dr1,

где

gjs(k−1)(r1)=Cjsmn(r1)εmn−enjs(r1)En−

−hnjs(r1)Hn−βjs(r1)Θ+Cjsmn(r1)um,n(k−1)(r1)+enjs(r1)φ,n(k−1)(r1)+hnjs(r1)ψ,n(k−1)(r1),

qs(1)(k−1)(r1)=esmn(r1)εmn+λsn(r1)En+πs(r1)Θ−λsn(r1)φ,n(k−1)(r1)+esmn(r1)um,n(k−1)(r1),

qs(2)(k−1)(r1)=hsmn(r1)εmn+μsn(r1)Hn+ϑs(r1)Θ−μsn(r1)ψ,n(k−1)(r1)+hsmn(r1)um,n(k−1)(r1).

Пульсации перемещений u(r), электрического φ(r) и магнитного ψ(r) потенциалов также, как и поля u(r), φ(r) и ψ(r) (5), будут пропорциональны заданным величинам ε, E, H, Θ:

пульсации перемещений

ui(r)=aimn(r)εmn+bin(r)En+din(r)Hn+ti(r)Θ,				(11)

где

aimn(r)=V[Uij(r−r1)Cjsmn,s(r1)+

+Ui(1)(r−r1)esmn,s(r1)+Ui(2)(r−r1)hsmn,s(r1)]dr1+...,

bin(r)=V[−Uij(r−r1)enjs,s(r1)+Ui(1)(r−r1)λsn,s(r1)]dr1+...,						(12)

din(r)=V[−Uij(r−r1)hnjs,s(r1)+Ui(2)(r−r1)μsn,s(r1)]dr1+...,

ti(r)=V[−Uij(r−r1)βjs,s(r1)+

+Ui(1)(r−r1)πs,s(r1)+Ui(2)(r−r1)ϑs,s(r1)]dr1+...,

пульсации электрического потенциала

φ(r)=fmn(1)(r)εmn+hn(1)(r)En+mn(1)(r)Hn+t(1)(r)Θ,				(13)

где

fmn(1)(r)=V[Φj(r−r1)Cjsmn,s(r1)+

+Φ(1)(r−r1)esmn,s(r1)+Φ(2)(r−r1)hsmn,s(r1)]dr1+...,

hn(1)(r)=V−Φj(r−r1)enjs,s(r1)+Φ(1)(r−r1)λsn,s(r1)dr1+...,						(14)

mn(1)(r)=V−Φj(r−r1)hnjs,s(r1)+Φ(2)(r−r1)μsn,s(r1)dr1+...,

t(1)(r)=V[−Φj(r−r1)βjs,s(r1)+

+Φ(1)(r−r1)πs,s(r1)+Φ(2)(r−r1)ϑs,s(r1)]dr1+...,

пульсации магнитного потенциала

ψ(r)=fmn(2)(r)εmn+hn(2)(r)En+mn(2)(r)Hn+t(2)(r)Θ,				(15)

где

fmn(2)(r)=V[Ψj(r−r1)Cjsmn,s(r1)+

+Ψ(1)(r−r1)esmn,s(r1)+Ψ(2)(r−r1)hsmn,s(r1)]dr1+...,

hn(2)(r)=V−Ψj(r−r1)enjs,s(r1)+Ψ(1)(r−r1)λsn,s(r1)dr1+...,						(16)

mn(2)(r)=V−Ψj(r−r1)hnjs,s(r1)+Ψ(2)(r−r1)μsn,s(r1)dr1+...,

t(2)(r)=V[−Ψj(r−r1)βjs,s(r1)+

+Ψ(1)(r−r1)πs,s(r1)+Ψ(2)(r−r1)ϑs,s(r1)]dr1+...

для наглядности с учетом лишь первого или «корреляционного» [5,10] приближения (10).

Аналогично (11), (13), (15) может быть получено решение для пульсаций перемещений и потенциалов в идеальной периодической структуре

uip(r)=aimnp(r)εmn+binp(r)En+dinp(r)Hn+tip(r)Θ,

φp(r)=fmnp(1)(r)εmn+hnp(1)(r)En+mnp(1)(r)Hn+tp(1)(r)Θ,			(17)

ψp(r)=fmnp(2)(r)εmn+hnp(2)(r)En+mnp(2)(r)Hn+tp(2)(r)Θ,

где коэффициенты разложений аналогичны (12), (14), (16), например

aimnp(r)=V[Uij(r−r1)Cjsmn,sp(r1)+

+Ui(1)(r−r1)esmn,sp(r1)+Ui(2)(r−r1)hsmn,sp(r1)]dr1+...,

…,												(18)

tp(2)(r)=V[−Ψj(r−r1)βjs,sp(r1)+

+Ψ(1)(r−r1)πs,sp(r1)+Ψ(2)(r−r1)ϑs,sp(r1)]dr1+...

Таким образом, решения для отклонений

u∘(r)=u(r)−up(r),   φ∘(r)=φ(r)−φp(r),   ψ∘(r)=ψ(r)−ψp(r),

которые можно записать и через пульсации в виде

u∘(r)=u(r)−up(r),   φ∘(r)=φ(r)−φp(r),   ψ∘(r)=ψ(r)−ψp(r),

примут вид

ui∘(r)=aimn∘(r)εmn+bin∘(r)En+din∘(r)Hn+ti∘(r)Θ,

φ∘(r)=fmn∘(1)(r)εmn+hn∘(1)(r)En+mn∘(1)(r)Hn+t∘(1)(r)Θ,				(19)

ψ∘(r)=fmn∘(2)(r)εmn+hn∘(2)(r)En+mn∘(2)(r)Hn+t∘(2)(r)Θ,

где

aimn∘(r)=V[Uij(r−r1)Cjsmn,s∘(r1)+

+Ui(1)(r−r1)esmn,s∘(r1)+Ui(2)(r−r1)hsmn,s∘(r1)]dr1+...,

…,														(20)

t∘(2)(r)=V[−Ψj(r−r1)βjs,s∘(r1)+

+Ψ(1)(r−r1)πs,s∘(r1)+Ψ(2)(r−r1)ϑs,s∘(r1)]dr1+...

с учетом выражений (5), (11), (13), (15), (17); верхний индекс «∘» указывает на принадлежность к отклонениям значений в квазипериодической структуре от в периодической структуры, например a∘(r)=a(r)−ap(r).

3. ЭФФЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПЬЕЗОКОМПОЗИТА

Для примера рассмотрим более подробно получение решения для тензора эффективных упругих свойств С композита с квазипериодической структурой, решения для остальных тензоров λ, μ, e, h, χ, κ, β, π, ϑ (3), (6) могут быть получены аналогично.

Запишем формулы для расчета тензоров эффективных свойств композитов с квазипериодической структурой

С=<С>+<i1Λ>,									(21)

периодической структурой

Сp∗=<С>+<i1pΛp> 									(22)

и полидисперсной статистической смеси

Сsc∗=<С>+<i1scΛsc>,								(23)

где

Λijmn(r)=Cijdbadmn,b(r)−epijfmn,p(1)(r)−hpijfmn,p(2)(r),

Λijmnp(r)=Cijdbadmn,bp(r)−epijfmn,p(1)p(r)−hpijfmn,p(2)p(r),						(24)

Λijmnsc(r)=Cijdbadmn,bsc(r)−epijfmn,p(1)sc(r)−hpijfmn,p(2)sc(r)

Формулы (21)(23) получены на основе (6) для С с учетом, что для рассматриваемых двухфазных композитов справедливы разложения пульсаций физико-механических свойств

С(r)=Ci1(r),   e(r)=ei1(r), h(r)=hi1(r), …

через пульсации индикаторной функции включений i1(r) и тензоры разностей

C=С(1)−С(2), e=e(1)−e(2), h=h(1)−h(2), … .

В (24) вычтем из первого второе уравнение, получив для компонент отклонений

Λ∘(r)=Λ(r)−Λp(r)

выражение

Λijmn∘(r)=Cijdbadmn,b∘(r)−epijfmn,p(1)∘(r)−hpijfmn,p(2)∘(r).

Домножим левую и правую части последнего равенства на пульсацию i1(r) и усредним, делая последовательные преобразования правой части. В результате, учитывая свойства корреляционных функций квазипериодической структуры [1] и (23), (24), получим

i1Λijmn∘>= {Cijdb<i1admn,b∘>−epij<i1fmn,p(1)∘>−hpij<i1fmn,p(2)∘>=

=1−p[Cijdb<i1scadmn,bsc>−epij<i1scfmn,p(1)sc>−hpij<i1scfmn,p(2)sc>]=		(25)

=1−p<i1scΛijmnsc>=1−p.

В (25) коэффициент периодичности квазипериодической структуры p∈0;1 рассчитывается по формуле

p≡v11−v12v1(1−v1)										(26)

через одноточечный момент v11=<i1i1p>  среднее от произведения индикаторных функций 1-й фазы для квазипериодической i1(r) и периодической i1p(r) структур, т.е. это относительное объемное содержание области пересечения включений (волокон) квазипериодической и периодической структур при их мысленном наложении друг на друга; v1  относительное объемное содержание включений в композите.

Однако, выражение i1Λ∘> в левой части (25) можно записать и в виде

i1Λ∘>=<i1Λ>−i1Λp>,								(27)

где

i1Λ>=С−С>,   i1Λp>=p,							(28)

так как с учетом (21)-(23)

Λp(r)=Λp(r)=Λpi1p(r),   i1Λp>=p<i1pΛp>=p

Таким образом, после преобразования (27) с учетом (28) имеем

i1Λ∘>=С−С>+p							(29)

и дополнительно из (25) следует равенство

i1Λ∘>=1−p.								(30)

Приравнивая правые части выражений (29) и (30), получим искомое решение

С=pСp∗+1−pСsc∗

Таким образом, для пьезоактивного композита с квазипериодической структурой получено решение

Cλμehχκβπϑ=p							(31)

для тензоров эффективных упругих свойств C, диэлектрической λ и магнитной μ проницаемостей, пьезомеханических свойств e и h, коэффициентов электромагнитной связи χ, κ и температурных напряжений β, векторов эффективных пироэлектрических π и пиромагнитных ϑ постоянных. В (31) Csc∗,…, ϑsc∗ - решение обобщенного сингулярного приближения [6] по самосогласованной схеме, т.е. когда тензоры C, λ, μ, e, h электромагнитоупругих свойств среды сравнения приравнены соответственно к Csc∗, λsc∗, μsc∗, esc∗, hsc∗. Вычисление тензоров Cp∗,…, ϑp∗ эффективных свойств пьезокомпозита с периодической структурой в решении (31), в общем, сводится к решению задачи электромагнитоупругости на ячейке периодичности и представляет собой отдельную сложную задачу [11,12]. Однако, известно [3,5,10], что значения эффективных упругих свойств многих матричных композитов с периодическими структурами близки к решению обобщенного сингулярного приближения, в котором свойства среды сравнения приравнены свойствам матрицы. Поэтому можно воспользоваться приближенным решением и рассчитывать Cp∗,…, ϑp∗ в (31) по формулам обобщенного сингулярного приближения [6] при приравнивании тензоров C, λ, μ, e, h среды сравнения к соответствующим тензорам C2, λ2, μ2, e2, h2 матрицы композита.

4. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ

Проведем расчет по формулам (31), используя решение [6], эффективного коэффициента κ33 электромагнитной связи трансверсально-изотропного пьезоэлектромагнитного композита с квазипериодической структурой в сравнении с известным решением [14] асимптотического метода усреднения [11] для идеальной периодической структуры  пьезоэлектрические волокна PVF в пьезомагнитной ферритовой матрице, оси поляризации обеих фаз и ориентация волокон вдоль оси r3, r1r2  плоскость изотропии композита. Будем рассматривать квазипериодические структуры двух типов, в первой модели (рис.1,а) центры сечений волокон имеют независимые для каждой гексагональной ячейки случайные смещения a из центров своих ячеек в плоскости r1r2; сечения не выходят за пределы ячеек. В этой модели случайные величины: ориентационный угол и модуль вектора отклонений a распределены по независимым равномерным законам на отрезках 0;2π и 0;Δ соответственно, где Δ=kΔmax, k∈0;1 – степень разупорядоченности волокон, Δmax=R−rυ  величина максимально допустимого смещения, R  радиус вписанной в ячейку окружности, rυ  радиус поперечных сечений волокон. Во второй модели (рис.1,б) структура образована статистически независимым для различных гексагональных ячеек случайным размещением центров поперечных сечений волокон в центрах ячеек при заданной минимальной гарантированной прослойке матрицы между волокнами 5% от rυ. Отметим, что различие радиусов волокон на изображенных фрагментах рис.1,а и рис.1,б обусловлены тем, что здесь представлен случай одинаковых объемных долей волокон и единой идеальной периодической структуры для обеих квазипериодических структур. На рис.1, в представлены результаты расчета коэффициента периодичности p однонаправленного волокнистого композита для разных значений степени разупорядоченности k и в зависимости от величины относительного объемного содержания v1 волокон для обеих моделей структур [3].

| а б | в p v1 |
| --- | --- |

Рис.1.	Фрагменты квазипериодических структур (а, б) в поперечной плоскости и коэффициент периодичности p (в) для степени разупорядоченности волокон:  (k=1),  (0.5),  (0.1) для структуры (а);   для структуры (б).

Независимые постоянные трансверсально-изотропных электроупругих свойств волокон (1-й фазы) из полимерного пьезоэлектрика PVF с осью симметрии r3 приведены в [13,15]: упругие постоянные

C1111(2)=0.86⋅1010 Па,   C1122(2)=0.56⋅1010 Па,

C1133(2)=0.54⋅1010 Па,   C3333(2)=0.71⋅1010 Па,   C1313(2)=0.10⋅1010 Па,

относительные диэлектрические проницаемости

λ11(2)/λ0=14.7,     λ33(2)/λ0=12.4;

пьезоэлектрические постоянные

e311(2)=−1.1 Кл/м2,   e333(2)=2.9 Кл/м2,   e113(2)=2.3 Кл/м2,

λ08.85⋅10−12 Ф/м - диэлектрическая проницаемость вакуума. Дополнительные ненулевые компоненты тензоров C(2), e(2) и λ(2) могут быть выражены через значения независимых компонент по формулам

C2222(2)=C1111(2),  C2233(2)=C1133(2),  C2323(2)=C1313(2),

C1212(2)=C1111(2)−C1122(2)2,   e322(2)=e311(2),   e223(2)=e113(2),   λ22(2)=λ11(2)

Отметим, что ненулевые компоненты тензоров C, e и h определяются с учетом симметрии

Cijmn=Cmnij=Cjimn=Cijnm,   eimn=einm,   himn=hinm.

Изотропные упругие свойства пьезомагнитной ферритовой матрицы (2-я фаза) заданы [13] через независимые компоненты тензора упругих свойств

C1111(1)=22⋅1010 Па,   C1313(1)=5.5⋅1010 Па,

трансверсально-изотропные магнитные свойства с осью симметрии r3 заданы через пьезомодули

h311(1)=h322(1)=−400 Тл,   h333(1)=800 Тл,

h113(1)=h223(1)=200 Тл,   h123(1)=−h213(1)=100 Тл

и магнитные проницаемости

μ11(1)=μ22(1)=3.14⋅10−5 Тл.м/А,

μ33(1)=2.51⋅10−5 Тл.м/А.

Ненулевые магнитные проницаемости для пьезоэлектрической матрицы μ11(2)=μ22(2)=μ33(2) полагали равными магнитной постоянной вакуума μ01.256⋅10−6 Тл.м/А, а диэлектрические проницаемости магнитных включений λ11(1)=λ22(1)=λ33(1)=λ0.

v1

Рис.2.	Коэффициент электромагнитной связи κ33 волокнистого пьезоэлектромагнетика.

На рис.2 приведены результаты расчета эффективного коэффициента электромагнитной связи κ33 однонаправленного волокнистого пьезоэлектромагнетика в зависимости от относительного объемного содержания пьезоэлектрических волокон v1 для различных квазипериодических структур: 
  k=1,   k=0,5,   k=0,1 для структуры на рис.1, а;   для структуры на рис. 1, б в сравнении с известным решением () [14] асимптотического метода усреднения [11] для идеальной периодической структуры (k=0). Дополнительно

на рис. 2 штриховыми линиями обозначены решения обобщенного сингулярного приближения κ33s∗ [6] для различных случаев выбора электромагнитоупругих свойств среды сравнения, например, при приравнивании их к свойствам матрицы () (расчет κ33s∗ совпал с решением [14]), волокнам (), средним значениям по представительному объему (+), искомым эффективным свойствам () (самосогласованное приближение κ33sс∗ в (31)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе анализа [1,2] корреляционных функций квазипериодических структур и решения (7)-(20) связанной краевой задачи электромагнитоупругости (4) методом периодических составляющих получены уточненные решения (31) для тензоров эффективных электромагнитных и термоупругих свойств композитов с пьезоэлектрическими и пьезомагнитными фазами. Проведен анализ влияния на коэффициент электромагнитной связи κ33 однонаправленного волокнистого композита с пьезоэлектрическими волокнами PVF [15] в ферритовой пьезомагнитной матрице [13] величины объемного содержания, характера и степени разупорядоченности волокон в трансверсальной плоскости r1r2 в сравнении с известным решением [14] асимптотического метода осреднения [11] для идеальной периодической структуры. Подтверждено, что решение, например, для κ33 композита с идеальной периодической структурой [14] совпадает с решением обобщенного сингулярного приближения [6] в случае, когда свойства среды сравнения приравнены к свойствам матрицы.

ЛИТЕРАТУРА

- Паньков А.А. Упругие свойства квазипериодических композитов с учетом корреляционных функций структуры // Механика композиционных матеpиалов и констpукций. – 2011. - Т.17. - №3. – c.385-400.

- Pan’kov A.A. Elastic properties of quasiperiodic composites with account for correlation functions of the structure // Nanomechanics Science and Technology: An International Journal. – 2011. - Vol.2. - N3. - P.255-274.

- Паньков А.А. Статистическая механика пьезокомпозитов. - Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – 480 с.

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов. – М.: Мир, 1982. – 334 с.

- Шеpмеpгоp Т.Д. Теоpия упpугости микpонеодноpодных сpед. - М.: Наука, 1976. - 399 с.

- Паньков А.А. Коэффициенты электромагнитной связи композита с пьезоактивными фазами // Физическая мезомеханика. – 2011. - Т.14. - №2. – С.93-99.

- Мэзон У. Пьезоэлектрические кристаллы и их применения в ультраакустике. - М.: Изд-во иностр. лит., 1952. - 448 с.

- Партон В.З., Кудрявцев Б.А. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел. - М.: Наука, 1988. - 471 с.

- Гринченко В.Т., Улитко А.Ф., Шульга Н.А. Электроупругость. – Киев: Наук. думка, 1989. – 280 с.

- Волков С.Д., Ставров В.П. Статистическая механика композитных материалов. – Минск: Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1978. – 208 с.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. - М.: Изд-во Моск. университета, 1984. - 336 c.

- Каралюнас Р.И. Эффективные термопьезоэлектрические свойства слоистых композитов // Механика композитных материалов. - 1990. - №5. – С.823-830.

- Хорошун Л.П., Маслов Б.П., Лещенко П.В. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов. – Киев: Наук. думка, 1989. – 208 с.

- Гетман И.П. О магнитоэлектрическом эффекте в пьезокомпозитах // ДАН СССР. – 1991.- Т.317. - №2. – С.341-343.

- Sessler G.M. Piezoelectricity in polyvinylidenefluoride // J. Acoust. Soc. Amer. – 1981. - Vol.70. - N6. - P.1596-1608.

Поступила в редакцию 27 мая 2012года.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал №10-01-96047-р_урал_а.

Сведения об авторе:

Паньков Андрей Анатольевич, д.ф.-м.н., проф., Кафедра механики композиционных материалов и конструкций, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, Россия, e-mail: mkmk_pr@pstu.ru