- УДК 532.135

- КИНЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ

- НЕСТАЦИОНАРНОГО ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ

Данилин А.Н.*,**, Яновский Ю.Г.*,**, Семёнов Н.А.*, Шалашилин А.Д.*

*ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук,

г. Москва, Россия

**ФГБОУ ВПО Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Исследуются реологические свойства неньютоновских жидкостей в условиях нестационарного циклического нагружения. Строится кинематическая модель течения на основе дифференциального уравнения с коэффициентами, идентификация которых осуществляется с использованием кривых течения для предельных циклов. Учитывается энергорассеяние, имеющее выраженный гистерезисный тип. Аппроксимации строятся с использованием полилинейных форм реологических параметров.

На примере кривых течения электрореологической суспензии с дисперсной фазой на основе наноразмерных частиц полиимида представлена реологическая модель, учитывающая нестационарность циклического нагружения по предписанному закону изменения скорости сдвига.

Ключевые слова: реология; кривые течения; нестационарное циклическое нагружение; гистерезис; кинематический подход; электрореологические жидкости

KINEMATIC MODEL OF THE NON-NEWTONIAN RHEOLOGICAL FLUIDS IN NON-STATIONARY CYCLIC LOADING

Danilin A.N.*,**, Yanovsky Yu.G.*,**, Semenov N.A.*, Shalashilin A.D.*

*Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Science, Moscow, Russia

**Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia

SUMMARY

Rheological properties of the non-Newtonian fluids in non-stationary cyclic loading are investigated. Kinematic flow model is suggested on the basis of differential equations with coefficients whose are identified by flow curves for the limit cycles. Energy dissipation of expressed hysteresis type is considered. Approximations are constructed using multilinear forms of rheological parameters.

Flow model of electrorheological suspensions with dispersed phase of polyimide nanoscale particles is presented taking into account non-stationary cyclic loading under prescribed shear velocity variation.

Key words: rheology; flow curves; nonstationary cyclic loading; hysteresis; kinematic approach; electrorheological fluids

ВВЕДЕНИЕ

Математическое описание реологических свойств вязких сред, в том числе суспензий с нано- и микроразмерной дисперсной фазой, представляет фундаментальный научный интерес. Прежде всего, это связано с их применением в различных технических устройствах. Например, использование в качестве дисперсной фазы электро- или магниточувствительных частиц даёт возможность управлять свойствами таких электро- или магнитореологических жидкостей (ЭРЖ или МРЖ) путем наложения соответствующих физических полей. Такие жидкие среды относятся к «умным материалам» и их уникальные свойства открывают широкие перспективы применения, в частности, в устройствах демпфирования колебаний, различных механизмах стабилизации и управления движением подвижных аппаратов, и т.п.

- Исследование реологических свойств вязких сред предполагают установление зависимостей напряжений сдвига (τ), вязкости (η) и иных параметров от скорости сдвига () или времени. Для этого, в экспериментах используют различные методы и устройства вискозиметрии, ограничиваясь лишь измерениями параметров в предписанном диапазоне изменения . Как правило, этот диапазон соответствует максимально возможным степеням свободы устройства, где предполагается использовать вязкие среды.

- В реальных технических устройствах, где используются вязкие жидкости в качестве рабочего тела, условия эксплуатации являются циклическими и нестационарными. В этом случае в экспериментах необходимо получить серию функциональных зависимостей (например, кривых течения ) в результате циклического изменения . Каждому циклу соответствует пара кривых, одна из которых описывает процесс «нагрузки» при возрастании , другая – процесс «разгрузки» при уменьшении . Для жидкостей, обладающих тиксотропными свойствами, например суспензий, первая кривая, расположена над второй, и они формируют петлю гистерезиса по часовой стрелке, площадь которой пропорциональна энергии, необходимой для разрушения структуры вязкой среды. Однако для жидких сред, физические или химические свойства которых меняются под воздействие внешних условий, первая кривая «нагрузки» может располагаться под второй кривой «разгрузки», т.е. петля гистерезиса формируется против часовой стрелки. Такой характер течения является результатом аккумуляции теплоты, выделяющейся при сдвиге [1]. К таким жидкостям относятся ЭРЖ и МРЖ.

- Гистерезисные петли соседних циклов различаются из-за необратимости процессов, сопровождающихся рассеянием энергии. Аналитическое согласование гистерезисных кривых соседних циклов представляет собой не простую задачу. Подобные математические модели часто оказываются не только сложными, но и весьма ограниченными для описания реальных процессов [2,3].

- Эксперименты показывают, что в результате совершения определенного числа циклов форма гистерезисных кривых может приближаться к некоторой гипотетической петле, характеризующей установление (стабилизацию) процесса.

- Начальная точка (точка «старта») каждого цикла определяется предысторией нестационарного процесса. Она может находиться в любой точке пространства изменений исследуемых параметров. Однако опыты показывают, что зависимости, например, кривые течения, подобны друг другу в асимптотическом смысле, т.е. асимптотически приближаются с изменением  к предельным гистерезисным кривым, которые строятся по экспериментальным данным для максимально возможных или допустимых интервалов изменения параметров. Скорость асимптотического сближения зависит от природы реологической среды или устройства, где происходит процесс или производятся измерения.

- 1. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

- Отмеченные трудности можно преодолеть, воспользовавшись кинематическим методом описания физических связей, учитывающего диссипацию энергии при циклическом нестационарном воздействии [4]. Предлагаемый метод позволяет одним дифференциальным уравнением описать множество зависимостей, имеющих произвольные точки «старта» текущего цикла и асимптотически подобных друг другу.

- Метод заключается в использовании обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка в виде , устанавливающего реологическую зависимость . Правая часть этого уравнения  подбирается из класса функций, обеспечивающих асимптотическое приближение решения к предельным кривым гистерезиса. В этом случае удаётся одним уравнением описать бесконечное множество подобных кривых, имеющих разные точки «старта», но приближающиеся к предельной кривой с ростом или уменьшением аргумента в зависимости от направления процесса.

В дальнейшем будем ограничиваться исследованием кривой течения .

Для описания кривой течения при нестационарном и цикличном воздействии на среду предлагается обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка вида

,									(1)

где  – скорость сдвига,  – напряжение сдвига; коэффициенты  определяются методами приближения, минимизируя невязку аналитического представления  в виде правой части (1) к множеству значений , полученных из экспериментов для предельного цикла. Числа k и m подбираются в результате простых численных экспериментов. Значения этих параметров определяют характер (скорость) асимптотического приближения решения с начальной точкой  во внутренней или внешней окрестностях гистерезиса к кривой предельного цикла.

Будем считать, что в результате экспериментальных измерений получена последовательность  точек , где  – текущий номер точки. Для построения последовательности точек , по которой будет строиться аналитическое представление в форме правой части (1), можно воспользоваться конечно-разностным выражением . Однако таким способом пользоваться нельзя, если экспериментальных точек мало, или если измеряемые величины имеют сильный разброс своих значений. Эту трудность можно преодолеть, если предварительно получить аналитическую аппроксимацию  по измеренным значениям, например, методом наименьших квадратов. Действительно, построим функцию невязки

,						(2)

где  – значения полиномиальной аппроксимации зависимости  в виде

.										(3)

Здесь: индекс  – номер экспериментальной точки со значениями ;  – число экспериментальных точек;  – число членов полиномиального ряда.

Минимизация функции (2) приводит к системе  уравнений для определения

,    ,								(4)

где

, , причём если , то .

Из (3) следует

,								(5)

где  определяются из решения системы (4). Отсюда, полагая , где , приходим к искомому множеству точек.

Далее символом  будем обозначать величину . Множество этих величин получается вышеописанным методом по формуле (5).

В соответствии с методом наименьших квадратов построим функцию невязки в виде

,									(6)

где

;  – число экспериментальных точек.

Минимизация (6) приводит к системе алгебраических уравнений относительно величин

,									(7)

где

,    ;   .

Для выяснения структуры системы (7) рассмотрим частный случай, когда . Тогда (7) можно записать в развёрнутом матричном виде

,								(8)

где  – вектор-столбец искомых констант, а матричные блоки:

(9)

Здесь:

;

;

;

;

;

;

;

Из формул (8), (9) видна симметричная структура матриц, позволяющая эффективно построить вычислительные алгоритмы:

Систему (7) можно также свести к обычной форме записи системы линейных алгебраических уравнений. Для этого введем вектор неизвестных  с элементами

,										(10)

и вектор правых частей  с элементами

.								(11)

Тогда вместо (7) получим

,											(12)

где элементы квадратной матрицы  имеют вид

;  ,  .			(13)

После определения из (10) с учетом обозначений (8), (9) и (11), правая часть дифференциального уравнения (1) сформирована и его можно интегрировать любым численным методом с начальной точкой  в окрестности области гистерезисной петли. Индекс  – порядковый номер кривой течения при «нагрузке» или «разгрузке». В итоге приходим к функции, аппроксимирующей кривую течения с началом в области предельного цикла. Конечная точка каждой кривой является начальной точкой для построения кривой «разгрузки» текущего цикла с номером s или для  – кривой «нагрузки» следующего цикла.

2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ СУСПЕНЗИЕЙ

В экспериментах использовались электрореологические суспензии (ЭРС) с дисперсной фазой на основе наноразмерных частиц полиимида.

Известно, что реологические и механические свойства ЭРС (вязкость, предел текучести, модуль сдвига, и др.) в течение миллисекунд могут резко изменяться под воздействием прикладываемого внешнего электрического поля
[5-8]. В зависимости от параметров внешнего электрического поля и физико-химической природы ЭРС могут проявлять или свойства вязкой текучей среды или твердообразного вязкопластичного тела. В силу этого подобные материалы можно эффективно использовать как рабочие тела в различных устройства, например, гасителях колебаний, амортизаторах и демпферных устройствах, герметизирующих системах, стабилизаторах движения, в системах управления и т.п.

В работе проводился синтез полиимидов – дисперсной фазы ЭРС – методом одностадийной высокотемпературной полициклизации в растворе с использованием м-крезола (или нитробензола) в качестве растворителя при подъеме температуры и последующем термостатировании в этих условиях [9]. В качестве дисперсионной среды использовали полиметилсилоксан (ПМС-400) с плотностью 0.95 г/см3. ЭРС готовили весовым методом с различной концентрацией твердой фазы. Для приготовления ЭРС необходимые количества твердой фазы полиимида предварительно тщательно растирали в небольшом количестве ПМС, а затем смешивали с ПМС и выдерживали в течение часа для удаления пузырьков воздуха.

Реологические испытания проводили на одном реоспектрометре RS-150 (HAAKE, Германия) с электрореологическим (ЭР) узлом, который позволяет создавать электрические поля в рабочих зазорах. Электрореологические испытания проводили с использованием рабочего узла «плоскость-плоскость».

ЭР узел представляет собой систему плоских электродов из нержавеющей стали, диаметр рабочей поверхности составлял 35 мм, изолированных от штатных систем вискозиметра керамической осью. Верхний электрод (плоский диск) закреплен на оси, соединенной с приводом, ступенчато генерирующим различные скорости вращения (обороты). Второй электрод, также в форме диска, расположен под первым электродом и закреплен неподвижно. Взаимное расположение рабочих поверхностей жестко фиксируется при помощи специальной конструкции. Для обеспечения равномерности зазора между плоскими поверхностями (1 мм) расстояние между ними тщательно тарируется. Подобная тарировка необходима для обеспечения высокой однородности электрического поля в зазоре и возможности приложения высоких величин электрических напряжений. Напряжения на ячейку через скользящий контакт подаются на подшипник, который соединен с металлической осью верхнего электрода, а также и на нижний неподвижный электрод. Схема измерительной электрореологической ячейки приведена на рис.1.

+

_

Изолирующая керамическая ось

Подшипник, на который подается электрическое напряжение

Проводящая металлическая ось

Верхний вращающийся

электрод-пластина

Образец электрореологической жидкости

Нижний стационарный

электрод-пластина

Рис.1.	Схема электрореологической ячейки реовискозиметра RS-150 с рабочим узлом «плоскость-плоскость».

Электрореологические эксперименты проводили в режимах установившихся сдвиговых деформаций при плавном изменении скоростей сдвига от 10 до 250 с-1 при напряжении электрического поля в диапазоне от 0 до 3.5 кВ.

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЭРС ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НЕСТАЦИОНАРНОМ НАГРУЖЕНИИ

В опытах было выполнено около 11 циклов «нагрузки» и «разгрузки» и были получены 22 массива экспериментальных данных, каждый из которых состоял примерно из 200 пар значений . Сравнительный анализ данных показал, что кривые течения циклов, начиная с 9, близки к соответствующим кривым 8 цикла. Это свидетельствовало о стабилизации процесса и позволило ограничиться первыми 8 циклами для моделирования реологического процесса.

По данным каждой группы была построена аналитическая аппроксимация в соответствии с уравнением (1) и начальным приближением (3). Результаты экспериментальных исследований и аналитической аппроксимации показаны на рис.2, 3 и 4, где левая колонка графиков соответствует процессу «нагрузки», вторая – обратному процессу «разгрузки». Здесь и далее на графиках по оси ординат откладывается , по оси абсцисс – .

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

60

80

100

120

140

160

180

200

220

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

100

120

140

160

180

200

220

Рис.2.	Кривые первых трех циклов «нагрузки» и «разгрузки». Волнистые тонкие линии – результат обработки опытных данных. Гладкие толстые линии получены теоретически в результате аппроксимации данных экспериментов.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

0

60

100

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

20

40

80

120

140

0

20

100

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

40

60

80

120

140

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

Рис.3.	Кривые 4,5 и 6 циклов «нагрузки» и «разгрузки». Волнистые тонкие линии – результат обработки опытных данных. Гладкие толстые линии получены теоретически в результате аппроксимации данных экспериментов.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

60

100

160

110

120

130

140

150

160

170

180

180

140

120

80

60

100

140

110

120

130

140

150

160

170

180

80

120

160

180

Рис.4.	Кривые 7 и 8 циклов «нагрузки» и «разгрузки». Волнистые тонкие линии – результат обработки опытных данных. Гладкие толстые линии получены теоретически в результате аппроксимации данных экспериментов.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

60

80

100

120

140

160

180

200

220

а)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

60

80

100

120

140

160

180

200

220

б)

Рис.5.	«Траектория» зависимостей  для серии циклов «нагрузка-разгрузка»: а) экспериментальные кривые; б) кривые аналитической аппроксимации.

На рис.5 собраны вместе кривые «нагрузки» и «разгрузки» для всех циклов. На левом рисунке (а) показаны результаты экспериментальных исследований, на правом (б) – результаты аналитического моделирования. Кривые «нагрузки» и «разгрузки» изображены соответственно сплошными и пунктирными линиями.

В Таблице 1 представлены параметры модели. Первая колонка – порядковый номер цикла, вторая колонка – порядковый номер кривой течения (КТ), третья колонка – степень полинома предварительной аппроксимации (3), четвёртая и пятая колонки – значения параметров  и  в соответствии с представлением (1).

| Таблица 1. Параметры математической модели течения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер цикла | Номер КТ | Степень полинома | Параметр m | Параметр k |
| 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
|  | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
|  | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
|  | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 4 | 5 | 5 |
|  | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 4 |
|  | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 3 |
|  | 12 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | 13 | 4 | 3 | 3 |
|  | 14 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 3 |
|  | 16 | 4 | 3 | 3 |

Из графиков рис.2-5 видна нестыковка кривых «нагрузки» и «разгрузки» для каждого и соседних циклов. Это свидетельствует об инструментальных погрешностях и несовершенстве экспериментальной методологии. Однако предложенная методология позволяет построить модель непрерывного процесса. Для этого достаточно определить интервалы изменений скорости сдвига в соответствии с опытными данными и воспользоваться предложенной методологией на основе интегрирования уравнения (1). Результаты представлены на рис.6, где кривые «нагрузки» показаны сплошными линиями, кривые «разгрузки» – пунктирными. Интервалы изменения  даны в табл.2. Интегрирование осуществлялось при начальном условии .

Первая кривая «нагрузки» строилась в интервале , вторая кривая «разгрузки» в интервале . Остальные – аналогично в соответствии с Таблицей 2.

| Таблица 2. Интервалы изменения скорости сдвига . |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Минимальные значения | Максимальные значения |
| 1 | 10 | 199.5 |
| 2 | 9.9 | 198.7 |
| 3 | 10.08 | 198 |
| 4 | 10.07 | 199.5 |
| 5 | 10.02 | 148.9 |
| 6 | 10 | 199.4 |
| 7 | 10 | 198.6 |
| 8 | 10.4 | 199.4 |
| 9 | 50.02 | 199.8 |
| 10 | 50.02 | 199.8 |
| 11 | 50.02 | 199.8 |
| 12 | 50.02 | 199.8 |

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

60

80

100

120

140

160

180

200

220

Рис.6.	Моделирование процесса течения при циклическом нагружении
в соответствии с табл.2.

В Таблице 3 указаны иные интервалы изменений . Соответствующая аналитическая аппроксимация представлена на рис.7. Интегрирование осуществлялось при начальном условии .

| Таблица 3. Интервалы изменения скорости сдвига |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Минимальные значения | Максимальные значения |
| 1 | 10 | 170 |
| 2 | 10 | 160 |
| 3 | 15 | 190 |
| 4 | 5 | 140 |
| 5 | 9 | 160 |
| 6 | 10 | 140 |
| 7 | 14 | 170 |
| 8 | 40 | 160 |
| 9 | 50 | 170 |
| 10 | 40 | 130 |
| 11 | 30 | 120 |
| 12 | 30 | 120 |

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

80

100

120

140

160

180

200

220

Рис.7.	Моделирование процесса течения при циклическом нагружении
в соответствии с табл.3.

Уравнение (1) имеет феноменологический смысл и описывает процесс физической связи между напряжением и скоростью сдвига, поэтому оно определяет множества решений, зависящих от начальной точки и внешнего воздействия на систему. Коэффициенты этого уравнения определяются по характерным кривым «разгрузки-нагрузки», полученным в результате типовых экспериментов. Такими кривыми, например, могут быть петли предельных циклов, смысл которых был определен выше.

Уравнение (1) должно быть введено в общую систему уравнений, описывающих движение механической системы с жидкими средами со сложными реологическими свойствами. Составление таких уравнений представляет собой непростую задачу. Записываются они в дифференциальных или интегральных формулировках Эйлера или Лагранжа относительно переменных, зависящих от пространственных координат и времени.

В связи с этим, использование кинематического уравнения в виде (1), где в левой части имеется производная по скорости сдвига, вряд ли удобно. Более рациональной формой будет запись с учётом связи

,

которая позволяет переписать (1) в виде

.							(14)

Это уравнение определяет физическую связь между скоростью изменения напряжения сдвига и ускорением сдвига.

Полная система разрешающих уравнений, включающая (14), является существенно нелинейной. Она может быть решена лишь с использованием различных методов дискретизации по пространственным координатам и времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложен подход к моделированию течения сложных реологических сред в условиях нестационарного циклического нагружения. Для учёта энергорассеяния предложен феноменологический метод, основанный на использовании кинематических уравнений, коэффициенты которых определяются из анализа экспериментальных данных для предельных циклов. Этот подход может быть использован при решении задач о нестационарных колебаниях различных механизмов с гистерезисным характером рассеяния энергии.

### ЛИТЕРАТУРА

- Шрам Г. Основы практической реологии и реометрии. – М.: Изд-во «КолосС», 2003. – 312 с.

- Данилин А.Н., Захаров А.П. Подход к описанию гистерезиса с использованием данных серии типовых экспериментов на примере гасителя пляски проводов // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2008. – Т.14. – №14. – С.604-622.

- Данилин А.Н., Шалашилин В.И. Способ идентификации гистерезиса на примере гасителя «пляски проводов // Прикладная механика. – 2010. – Т.46. – №5. – С.115-124.

- Danilin A.N., Vinogradov A.A., Lilien J.-L. A Kinematic Model for Hysteretic Dissipation of Vibration Energy for Torsional Damper and Detuner (TDD) / Seventh International Symposium on Cable Dynamics. Proceedings. – Vienna, Austria, 2007. – P.247-253.

- Hao T. Electrorheological suspensions // Adv. Mater. – 2001. – Vol.13. – P.1847.

- Lengálová A., Pavlinek V., Sáha P., Stejskal J., Kitano T., Quadrat O. The effect of dielectric properties on the electrorheology of suspensions of silica particles coated polyaniline // Physica. A. – 2003. – Vol.321. – P.411.

- Rejon L., Ponce M.A., De la Luz C., Nava R. Effect of dielectric constant of the liquid phase of electrorheological fluids // J. of Intelligent Material Systems and Structures. – 1995. – Vol.6. – P.840-845.

- Яновский Ю.Г., Семенов Н.А., Сидорова Г.Я., Никитин С.М., Гусева М.А. Электрореологические свойства суспензий на основе наноразмерных частиц полиимидов // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2012. – Т.18. – №2. – С.273-300.

- Антонов А.В., Кузнецов А.А., Берендяев В.И., Лавров С.В., Гитина Р.М.,
Котов Б.В. Влияние условий синтеза и испытаний на термическую деструкцию полиэфиримидов // Высокомолекулярные соединения. – 1994. – Т.36. – №1. – С.20-26.

Поступила в редакцию 15 мая 2012 года.

Сведения об авторах:

Данилин Александр Николаевич, д.т.н., в.н.с., ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия

Яновский Юрий Григорьевич, д.т.н., проф., директор, ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия, e-mail: iam@ipsun.ras.ru

Семенов Николай Александрович, м.н.с., ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия, e-mail: ksider@yandex.ru

Шалашилин Александр Дмитриевич, асп., ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия