УДК 539.3

РАЗВИТИЕ МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ ВЯЗКОУПРУГИХ СРЕД НА БАЗЕ НЕЛИНЕЙНОЙ «ДЕМПИНГ-ФУНКЦИИ»

Яновский Ю.Г.*,**, Басистов Ю.А.*

*Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия

**Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Обсуждаются нелинейные модели вязкоупругих сред, основанные на элементах Максвелла, Джеффриса и Фойгта-Кельвина. Эти элементы линейны, а функция нелинейности вводится искусственно путем вариации величины напряжения. Такие модели представляют определенный теоретический интерес, но в прикладных целях практически бесполезны, т.к. неизвестны ни алгоритмы их идентификации, ни сами функции их нелинейности. Наиболее перспективными, по мнению авторов, являются описанные в литературе некоторые интегральные модели, в частности вариант, в котором нелинейность материальной функции факторизуется на нелинейную «демпинг-функцию» и независимую от деформации материальную функцию. Поскольку способы оценки релаксационного спектра, входящего в структуру подобной модели и самой «демпинг-функции» остаются открытыми, то это оставляет пути дальнейшего теоретического развития данного приближения. Авторы предлагают оригинальный метод идентификации подобной модели для случаев конечных деформаций, который основан на анализе релаксационных спектров вязкоупругих сред при конечных деформациях с использованием метода кусочно-линейной аппроксимации нелинейной функции, разработанный авторами ранее. Оценка «демпинг-функции» по экспериментальным данным производится с помощью нелинейной регрессии по минимуму среднеквадратичной ошибки с внедрением алгоритма регуляризации задачи. Адекватность предлагаемого метода идентификации проверена в натурных экспериментах с реальной вязкоупругой средой – эластомерным невулканизированным композитом на основе матрицы из натурального каучука, наполненной техническим углеродом.

Ключевые слова: вязкоупругие среды; нелинейное поведение; интегральные модели; идентификация; демпинг-функция; регуляризация

APPLICATION OF IDENTIFICATION METHOD FOR INTEGRAL MODELS OF VISCOELASTIC MEDIA ON NON-LINEAR “DAMPING-FUNCTION” BASE

Basistov Yu.A.*, Yanovsky Yu.G.*,**

*Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

**Moscow Aviation Institute (State University of Aerospace Technologies), Moscow, Russia

SUMMARY

Non-linear models of viscoelastic media behavior based on Maxwell, Jeffrice and Foight-Kelvine elements are discussed. Above elements are linear but a function of linearity is entered as variation of value of stresses. These models have some theoretical interest, but from practical aspect are useless, because of algorithms of identification and functions of non-linearity of those are unknown. Perspective by the authors opinion are the some integral models, in particular a variant, which let us the non-linearity of material function factorizes as non-linear “damping-function” and an independent linear material function. A novel method for identification of above model for finite deformations has been developed. The method is based on construction of relaxation spectra of a viscoelastic medium by finite deformation value using the method of bit-linear approximation of non-linear function developed by the author previously. Evaluation of “damping-function” is made by experimental data by using of non-linear regression by minimum mean-square mistake and further the algorithm of regularization of a problem. Adequacy of the method of identification has been taken in real experiments for elastomer composites on base of natural rubber matrix filled with technical carbon.

Key words: viscoelastic media; non-linear behavior; integral models; identification; damping-function; regularization

1. ВВЕДЕНИЕ

Как известно, для теоретического описания особенностей вязкоупругого поведения высокомелекулярных полимерных сред (эластомеров, расплавов термопластов, смесей полимеров, концентрированных растворов и др.) при малых деформациях (геометрически линейная область) привлекаются феноменологические модели, ориентированные, в частности, на использование линейных элементов типа Максвелла, Джеффриса, Фойгта-Кельвина [1]. Из математического отображения перечисленных элементов образуют дифференциальные или интегральные уравнения, описывающие вязкоупругое поведение среды при её деформировании.

При больших (конечных) деформациях линейные вязкоупругие элементы и соответствующие им математические аппроксимации не описывают реальное поведение среды, поэтому делаются попытки искусственно вводить функцию нелинейности в математическую модель. В общем случае подобные нелинейные модели можно представить в виде , где σ – напряжение, D[u] – симметричная часть от L(x,t)=∇u () – тензор градиента скорости деформации, η – вязкость, λ – время релаксации, f(.) – неизвестная нелинейная функция и D/Dt – инвариантная производная для интерполированной модели [1]. В частности, в [2] предложена нелинейная модель в виде верхнеконвективной производной , где , α – некоторая постоянная, а функция нелинейности аппроксимируется квадратичным оператором. В [3] предложен ещё один вариант описания нелинейности, где, например, , tr – след матрицы.

В рассмотренных выше моделях предполагается, что нелинейность возникает вследствие изменения величины, действующего на среду напряжения. Натурные эксперименты, проведенные авторами на реальных вязкоупругих средах при конечных деформациях, показали, что нелинейность их поведения проявляется в нелинейной зависимости времен релаксации и вязкости от величины скорости деформации [4].

С учетом этого, по мнению авторов, более адекватной физической нелинейности вязкоупругой среды является модель Уайт-Мецнера , в которой вязкость и время релаксации зависят от второго инварианта скорости деформации . Однако, такая модель содержит лишь одно время релаксации, что не соответствует релаксационному поведению вязкоупругих, в том числе структурносложных сред.

Как уже отмечали выше, использование этих моделей для решения реальных задач нелинейной вязкоупругости проблематично, т.к. функции нелинейности в этих моделях сложно определяемы или вопросы их идентификации с реальной средой затруднены.

По нашему мнению более актуальны модели, которые содержат не одно время, а набор времен релаксации (релаксационные спектры). К таким моделям относиться, например, модель KBK-Z [5]

,			(1)

где I=trCt−1, II=trCt, α>0, 0≤β≤1, Сt=СtT – тензор Коши-Грина, F(s) – матрица-функция Якоби, tr – след,  – некоторая инвариантная производная,  – время релаксации «к»-го элемента Максвелла,  – соответственно вязкость и коэффициент упругости этого элемента. При отсутствии аффинных преобразований среды типа    все инвариантные производные сводятся к частным производным ,  – релаксационный спектр (при постоянной температуре T0),  – время, σ – напряжение. Уравнение (1) является интегральным оператором Вольтера. Обратная задача для этого оператора некорректно поставлена по Адамару и для ее решения следует применять специальные методы регуляризации [6].

В модели (1) приняты следующие упрощения:

- все элементы Максвелла имеют независимое друг от друга напряженно-деформируемые состояния,

- модель построена для исследований в области малых деформаций (линейная область).

Отметим также, что в (1) релаксационный спектр  не зависит от величины градиента деформации, поскольку предполагается, что эта величина мала. Вектор x, введенный в тензор градиента деформации, указывает на то, что различные элементы Максвелла имеют различные деформации. Проблемы, связанные с идентификацией такой модели по экспериментальным данным и регуляризирующие операторы для её решения, изложены в опубликованных работах авторов, в частности [6]. Экспериментальные оценки авторов показали, что в нелинейной области (большие (конечные) деформации) подобная модель также не адекватна реально наблюдаемой картине реологического поведения вязкоупругой среды, поэтому была предложена нелинейная модель вязкоупругой среды в виде нелинейного интегрального оператора типа Гаммерштейна [6]

σx,t=−∞tfk=1Nηkλkexp−t−sλk,DCt−1x,sDsdsαDCt−1x,sDsα−3+βI+1−βIIds. (2)

В (2) обозначения те же, что и в выражении (1). Однако модель (2) не доопределена, поскольку помимо неизвестного релаксационного спектра содержит также неизвестную нелинейную функцию f(.). Поэтому для идентификации модели (2) мы предлагаем факторизовать функцию нелинейности в виде

fk=1Nηkλkexp−t−sλk,DCt−1Ds=fDCt−1x,sDs∗k=1Nηkλkexp−t−sλk.	(3)

Факторизация нелинейности (3) разбивает задачу идентификации модели на два независимых этапа: 1-й этап – оценка релаксационного спектра вязкоупругой среды в линейной области (малые деформации), 2-й этап – оценка функции нелинейности  при конечных деформациях (нелинейная область). Подобную функцию по аналогии с [7] также назовем «демпинг функцией». Теперь модель (2) с учетом (3) примет вид

σx,t=fDCt−1(x,s)Ds∗k=1Nηkλkexp−t−sλkαDCt−1x,sDsα−3+βI+1−βIIds. (4)

Отметим, что частным случаем модели (2) является модель, рассмотренная в [7]. Ее математическая аппроксимация имеет вид

(5)

Все символы, используемые в соотношениях (1)-(5), те же, что и при описании уравнения (1). Заметим, что «демпинг функция», предложенная нами, отличается от аналогичной «damping function», предложенной в [7].

Декомпозиция функции нелинейности позволяет произвести оценку параметров релаксационного спектра по экспериментальным данным, используя метод, предложенный авторами в [6,8,9]. Поскольку задача идентификации «демпинг функции» для реальной вязкоупругой среды по-прежнему остается важной научной проблемой, то ее решению и посвящена настоящая работа.

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассмотрим задачу идентификации модели (4), используя подход, основанный на методе кусочно-линейной аппроксимацией нелинейной задачи, предложенной авторами в [6]. Сущность такой аппроксимации состоит в разбиении интервала значений градиента деформации на множество непересекающихся подинтервалов. В каждом таком подинтервале работает своя линейная модель типа KBK-Z, причем для каждого подинтервала производится отдельная идентификация по экспериментальным данным методом минимакса для интегрального уравнения Фредгольма первого рода, как это было предложено в [8,9]. Поскольку, использовать нелинейную модель в виде кусочно-линейной аппроксимации практически сложно: во-первых, это приводит к громозким расчетам (необходимо оперировать с множеством отдельных релаксационных спектров и использовать скоростной механизм их переключения в зависимости от величины градиента деформации); во-вторых, нелинейная зависимость напряжения от градиента деформации аппроксимируется в виде негладкого (ломаного) графика, поэтому для достижения необходимого качества идентификации модели необходимо использовать достаточно большое число линейных участков, что сложно осуществить практически. С учетом сказанного будем применять метод кусочно-линейной аппроксимации лишь для оценки последовательности релаксационных спектров и «демпинг-функции». В памяти модели теперь будет загружен лишь релаксационный спектр, соответствующий малым деформациям, и аналитическое выражение для «демпинг-функции», оцененное из эксперимента.

Ниже приведены результаты, получены авторами на основе обработки экспериментальных данных по исследованию реологического поведения невулканизированного эластомерного композита на основе матрицы из натурального каучука (полиизопрен), наполенного 20 масс.% технического углерода (ТУ) марки N330, далее ПИ-330.

Для задач, рассматриваемых в настоящей работе подробные характеристики объекта не важны, поскольку рассматривается общая проблема идентификации нелинейной модели подобных вязкоупругих сред

2.1. Кусочно-линейная аппроксимация модели. Режим малых деформаций.

В работах [8,9] был предложен алгоритм и метод вычисления релаксационных спектров наследственных сред путём решения обратных задач методом минимакса для следующих уравнений

G''ω=0∞h1λωλ1+ω2λ2dlnλ;    {G'ω=0∞h2λω2λ21+ω2λ2.			(6)

Здесь G' и G'' динамические модули упругости и потерь, ω – циклическая частота деформирования. Поскольку пределы интегрирования этих уравнений на практике конечны и определяются имеющимися экспериментальными данными, то решения h1 и h2 таких некорректных по Адамару задач различаются. Мы предлагаем синтезировать единый спектр уравнением , где  – коэффициент, зависящий от значения минимума невязки при решении уравнений методом минимакса.

На рис.1 приведены экспериментальные результаты динамических испытаний композита ПИ-330 в режиме малоамплитудного периодического синусоидального деформирования в виде зависимостей модулей упругостей G' и потерь G'' от частоты деформирования f [Гц]. Амплитуда градиента деформации составляла 0.001 при числе отсчетов n=24. Эксперименты получены на реовискозиметре RS-150 (HAAKE, Германия).

Рис.1.	Зависимости модулей упругости G' (слева) и потерь G'' (справа) от частоты (гц) в режиме малоамплитудного синусоидального деформирования. Образец ПИ-330.

Вычисленный по экспериментальным данным рис.1 методом минимакса [8,9] для уравнений (6) спектр распределения времен релаксаций (релаксационный спектр) представлен на рис.2.

Рис.2.	Спектр распределения времен релаксации (релаксационный спектр), соответствующий эксперименту, приведенному на рис.1.

Заметим, что кривая распределения напряжений в вязкоупругих элементах от времен релаксации λ имеет максимум в области времени релаксации порядка 10 сек.

Одна из важнейших материальных функций среды (композита ПИ-330) – релаксационный модуль – может быть вычислен через спектр времен релаксации в соответствии с уравнением

Gt=Ge+0∞hλexp−tλdlnλ,	Ge=0.				(7)

На рис.3 приведена зависимость релаксационного модуля G(t) для исследованного материала, вычисленная согласно (7).

Отметим, что согласно [1] соотношение (7) следует из выражения Gt=ηλexp−tλdλ при условии G(t)≥0.

Рис.3.	Релаксационный модуль G(t) для эластомерного композита ПИ-330
в линейной области деформирования, рассчитанный согласно (7).

Таким образом, на рис.3 представлен линейный участок кусочно-линейной аппроксимации нелинейной модели (2) для  области малых деформаций. Тестирование этого участка можно провести с помощью уравнения

,									(8)

где τ – касательные напряжения.

Выражение (8) – естественное следствие уравнения , отображающего наследственные свойства элемента Максвелла, путем расширения на все элементы Максвелла в модели. Если в этом уравнении поддерживать деформацию для всех времен t, , то напряжения в каждом элементе Максвелла модели будут релаксировать к нулю согласно соотношению . Отсюда легко вычисляется спектр времен релаксации по числу элементов Максвелла в модели.

Результаты тестирования представлены на рис.4.

Рис.4.	Левый график – импульс градиента деформации (вход модели), правый график – соответствующие касательные напряжения (реакция модели).

2.2. Кусочно-линейная аппроксимация модели. Режим конечных деформаций.

Режим конечных деформаций в соответствии с методом кусочно-линейной апроксимации описывается теми же алгоритмами и уравнениями, что и режим малых деформаций, однако различается значениями импульса градиента деформации. На рис.5 приведены экспериментальные зависимости динамических модулей упругостей G'(f) и потерь G''(f) от частоты деформирования, полученные при различных относительных амплитудах деформирования (различные градиенты деформации). Кривые G2-G4 построены для значений градиентов деформации 1-3 соответственно.

Рис.5.	Экспериментальные зависимости динамических модулей упругости G' (слева) и потерь G'' (справа) от частоты деформирования f[гц] в режиме конечных деформаций. Кривые G2-G4 - градиенты деформации 1,2,3 соответственно.

Из рис.5 видно, что с увеличением градиента деформации значения G' и G'' во всей области измеренных частот снижаются.

Проведенные в рамках обсуждаемой модели расчеты релаксационных спектров эластомера ПИ-330 представлены на рис.6.

Рис.6.	Последовательность релаксационных спектров для различных импульсов градиента деформации (sp2, sp3, sp4).

Видно, что с увеличением интенсивности деформирования (величины градиента деформации) вид кривой релаксационного спектра среды достаточно резко изменяется – отчетливо наблюдается снижение максимума в области времени релаксации в окрестности 10 с. Это свидетельствует о том, что вес времен релаксации среды при увеличении интенсивности деформирования снижается, как следствие материал становится более податливым. Из анализа рис.6 также следует, что максимумы на кривых релаксационного спектра нелинейно уменьшаются с увеличением градиента амплитуды деформации. (Отметим, что средние значения максимумов по шкале времен остаются в пределах 10 сек). Дальнейшая задача состоит в оценке этой нелинейности и построения соответствующего аналитического описания.

На рис.7 представлена соответствующая рис.6 последовательность зависимостей релаксационных модулей: от времен G(t), рассчитанных для различных значений градиента амплитуд деформаций (G2, G3, G4).

Рис.7.	Последовательность релаксационных модулей модели с кусочно-линейной аппроксимацией. Кривые 1-3 значения градиента амплитуды деформации соответственно 1,2,3 (G2, G3, G4).

Тестирование работоспособности модели с кусочно-линейной аппроксимацией представлено на рис.8, где на вход модели подаются импульсы градиента амплитуды деформации (левый рисунок), а на выходе – реакции модели в виде графиков касательных напряжений.

Рис.8.	Реакция модели с кусочно-линейной аппроксимацией на импульсы градиента деформации в режиме конечных деформаций. Кривые 1-3 значения градиента амплитуды деформации γ=1, 2, 3соответственно.

Продолжая подобные исследования эластомера ПИ-330 для еще более высоких значений градиентов амплитуд деформаций (4,5), получим еще два линейных участка модели. Теперь мы имеем последовательность чисел , которую откладываем по оси абсцисс, и последовательность чисел , которую откладываем по оси ординат. Кусочно-линейный график зависимости касательных напряжений от значений градиента деформации в режиме конечных деформаций для композита ПИ-330 представлен на рис.9.

Рис.9.	Нелинейная зависимость касательных напряжений от значений градиента амплитуд деформации в модели с кусочно-линейной аппроксимацией.

2.3. Оценка «демпинг-функции» для композита N330-20%
по экспериментальным данным.

Из приведенных выше экспериментальных данных видно, что нелинейность модели заложена в нелинейной зависимости релаксационного спектра от значений амплитуды деформации. Полагая в первом приближении, что максимумы релаксационных спектров наблюдаются при одном и том же времени релаксации, определим экспериментальную функцию нелинейности в виде поправочных коэффициентов . Здесь – максимальные значения на кривых релаксационных спектров в режиме конечных деформаций, а  – максимальное значение релаксационного спектра в режиме малых деформаций (в линейном режиме). Теперь модель с кусочно-линейной аппроксимацией можно представить в виде

τkt=−∞tGkt,sγksds=−∞tϕkGt−sγksds=−∞tϕki=1Nηiλie−t−sλiγksds=

=−∞ti=1Nϕkηiλie−t−sλiγksds,k=1,...,M.						(9)

В (9) имеем выражение для релаксационного спектра в режиме малых деформаций (линейная область) и последовательность поправочных коэффициентов  на нелинейную область. Таким образом, определены выборочные значения функции нелинейности модели.

Будем аппроксимировать далее функцию нелинейности в виде конечного ряда экспонент

.						(10)

Дальнейшая задача состоит в оценке параметров этой нелинейной функции.

Оценку параметров  и числа N проведём методом нелинейной регрессии по минимуму среднеквадратичной ошибки [10]. Отметим, следуя [10], что задача оценки параметров методом нелинейной регрессии по минимуму среднеквадратичной ошибки некорректна по Адамару, и здесь нужно проявить осторожность, не увлекаясь большими числами N. В [10] показано, что число N может служить параметром регуляризации для некорректно поставленной задачи при аппроксимации нелинейности рядом экспонент.

На рис.10 приведены графики нелинейности модели в виде её кусочно-линейной аппроксимации («х») и кривая оценки этой нелинейности в виде непрерывной функции  – это GG3. Как видно, здесь достаточно трёх слагаемых в ряду из экспонент с тремя параметрами.

Рис.10.	Кусочно-линейная аппроксимация «демпинг-функции» («x») и её оценка по минимуму среднеквадратичной ошибки рядом из трёх экспонент (0).

GG3x=13exp−x22⋅1.3412+13exp−x22⋅1.3412+13exp−x22⋅2.7322,	(11)

где N=3, a1=a2=1.341, a3=2.732.

Теперь можно факторизовать нелинейность в виде

,		(12)

где {ηk,λk} – релаксационный спектр, соответствующий малым деформациям (линейный режим). В линейном случае ϕdγsds=1.При переходе модели в режим конечных деформаций, её релаксационный спектр уменьшается в соответствии со значениями функции

На рис.11 приведены зависимости для релаксационных модулей в модели с кусочно-линейной аппроксимацией (кривая Gt2) и модели в виде факторизации  (кривая CR2). Обе кривые соответствуют входному импульсу градиента деформации . Отличие обсуждаемых кривых связаны с априорным предположением, что все максимумы на кривых релаксационных спектров в кусочно-линейной аппроксимации достигаются при одном и том же значении времени релаксации, хотя в действительности спектр распределения времен релаксации может смещаться по шкале времен. Соответственно Gt3 и CR3 – кривые для  , Gt4 и CR4 – для .

Рис.11.	Кривые зависимостей релаксационных модулей для модели с кусочно-линейной аппроксимацией и модели с факторизацией нелинейности.

На рис.12 приведены кривые релаксации касательных напряжений как реакции модели с кусочно-линейной аппроксимацией и факторизованной модели на импульс градиента амплитуды деформации.

Tau2(t) – выходной сигнал модели с кусочно-линейной аппроксимацией, ττ(t) – выходной сигнал факторизованной модели. Обе кривые соответствуют импульсу амплитуды градиента деформации . Несоответствие обсуждаемых кривых можно объяснить определенным смещением максимумов распределения времен релаксации по оси времён, что не учтено при факторизации функции нелинейности. Соответственно Tau3 и ττ1 те же зависимости от времени для , а Tau4 и ττ2 для .

Рис.12.	Кривые зависимости релаксации касательных напряжений как реакции моделей на различные величины импульса градиента амплитуды деформации.

На рис.13 приведены кривые нелинейности, аналогичные представленным на рис.9, в виде зависимости «вход-выход» для кусочно-линейной аппроксимации модели (кривая – τ1) и модели с факторизацией нелинейности кривая – τ2. Прослеживается неполное совпадение кривых. Однако, если кривая τ1(γ) состоит из линейных отрезков, то τ2(γ) – непрерывная, всюду дифференцируемая, монотонно возрастающая функция.

Рис.13.	Сравнение нелинейных зависимостей касательных напряжений от градиента амплитуды деформации для модели с кусочно-линейной аппроксимацией (τ1) и для модели с факторизацией нелинейности (τ2).

Итак, мы выше исследовали разложение функции нелинейности модели в экспоненциальный ряд. Возможно, разложение в ортонормальный ряд Фурье позволит получить лучшие результаты, однако это требует дальнейшей проверки.

Завершая обсуждение данного подхода, отметим, что предложен метод оценки «демпинг-функции» в модели [6] опираясь на экспериментальные данные реологического эксперимента для реальных вязкоупругих сред. Преимущество модели с факторизацией нелинейности состоит в возможности получения выходного сигнала для любой, априори заданной, величины градиента деформации, а не только для точек, в которых линейные модели сопрягаются. Второе преимущество состоит в том, что для работы модели в режиме конечных деформаций не требуется хранить в памяти информацию о релаксационных спектрах, соответствующих заданным интервалам изменения градиента деформации, а также не требуется использовать механизм поиска этих линейных моделей. Достаточно лишь знать релаксационный спектр (или релаксационный модуль) среды для режима малых деформаций и хранить в памяти аналитическое описание «демпинг-функции».

3. ВЫВОДЫ

Обзор известных нелинейных моделей вязкоупругого поведения релаксирующих сред показывает, что в них используют линейные вязкоупругие элементы, а нелинейность модели вводится искусственно (путем изменения величины напряжения). Поскольку алгоритмы идентификации подобных моделей разработаны слабо, они представляют лишь теоретический интерес. Для дальнейшего анализа предложено использовать интегральную нелинейную модель, идентификация которой состоит в оценке релаксационного спектра в режиме малых деформаций и оценке «демпинг-функции» в режиме конечных деформаций.

Экспериментальным путем показано, что в режиме конечных деформаций нелинейному преобразованию в зависимости от значений градиента деформации подвержена релаксационная функция среды – релаксационный спектр. Методом минимакса проведены оценки релаксационных спектров невулканизиванного эластомерного композита на основе полиизопреновой матрицы и наполнителя – технического углерода марки N-330 в режиме конечных деформаций. Показано, что с ростом градиента деформации, значения релаксационных спектров уменьшаются нелинейно.

Предложены соотношения для вычисления коэффициентов, характеризующих изменения спектральных характеристик среды с ростом градиента деформации. Эти коэффициенты определяют узлы выборочной функции нелинейности модели.

Предложена аппроксимация выборочной функции нелинейности модели конечным рядом экспонент. Произведена оценка выборочной функции нелинейности методом нелинейной регрессии по минимуму среднеквадратичной ошибки. Получено аналитическое выражение «демпинг-функции» в интегральном нелинейном уравнении вязкоупругости.

Произведено сравнение качества идентификации модели вязкоупругой среды с кусочно-линейной аппроксимацией и интегральной нелинейной модели с оценкой релаксационного спектра в режиме малых деформаций (в линейном режиме) и оценкой «демпинг-функции» в режиме конечных деформаций. Адекватность предложенного подхода проверялась в ходе натурных экспериментов на реальной вязкоупругой среде – эластомерном (невулканизированном) композите ПИ-330 на основе матрицы из натурального каучука и наполнителя ТУ N-330 (20 масс.%).

ЛИТЕРАТУРА

- Joseph D.D. Fluid dynamics of viscoelastic liquids. – New York: Spinger-Verlag Inc., 1990. – 755 p.

- Giesecus H. A simple constitutive equation for polymer fluids based on the concept of deformation – dependent tensorial mobility // J. Non-Newtonian Fluid Mech. – 1982. – N11. – P.69-109.

- Phan-Thien N., Tanner R. A new constitutive equation dreived from network theory // J. Non-Newtonian Fluid Mech. – 1977. – N2. – P.353-365.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г. Компьютерные технологии в механике композитов. Часть II. Идентификация нелинейных моделей вязкоупругих сред / Всероссийская конференция «Современные проблемы механики гетерогенных сред». Сборник трудов. – М.: ИПРИМ РАН, 2005. – Т.I. – С.37-64.

- Bernstein B., Kearsley E.A., Zapas I.J. A Study of stress relaxation with finite strain // Trans. Soc. Rheol. – 1963. – Vol.7. – P.397-410.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г. Некорректные задачи в механике (реологии) вязкоупругих сред и их регуляризация // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2010. – Т.16. – №1. – С.117-143.

- Wagner M.H. A constitutive analysis of uniaxial elongation flow data of a low density polyethilene melt // J. Non-Newtonian Fluid Mech. – 1978. – N4. – P.39-55.

- Басистов Ю.А. Минимаксное решение уравнения первого рода // ДАН СССР. – 1983. – Т.268. – №5. – C.1035-1038.

- Yanovsky Yu.G.,Basistov Yu.A., Siginer D.A. Linear inverse problems in viscoelastic continua and a minimax method for Fredholm equation of the first kind // Int. J. Engng Sci. – 1996. – Vol.34. – N11. – P.1221-1245.

- Басистов Ю.А., Яновский Ю.Г., Теплухин А.В. Задача вычисления дискретного релаксационного спектра вязкоупругих сред по экспериментально определённому релаксационному модулю и алгоритм для её реализации // Механика композиционных материалов и конструкций. – 1999. – Т.5. – №3. – С.131-147.

Поступила в редакцию 23 августа 2012 года.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований (грант №11-01-00932).

Сведения об авторах:

Басистов Юрий Александрович, к.ф.-м.н., в.н.с., ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия

Яновский Юрий Григорьевич, д.т.н., проф., дир., ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия; e-mail: iam@iam.ras.ru