УДК 539.3

ТРЕХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ К ОПИСАНИЮ ЭФФЕКТА

РЕВЕРСИВНОЙ ПАМЯТИ ФОРМЫ

Мишустин И.В.

ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия

- РЕЗЮМЕ

Предложена нелинейная модель деформирования сплава с памятью формы, в которой рассматриваются параметры состояния не только представительного объема в целом, но и отдельных совокупностей мартенситных образований в нем. Это позволяет учесть различия их поведения при структурном переходе (переориентации мартенсита) и корректно выразить деформации при обратном фазовом переходе (из мартенсита в аустенит), а также обосновать эффект реверсивной памяти формы (немонотонное изменение интенсивности неупругой деформации при обратном переходе без нагрузки после прямого перехода с реверсивным нагружением). Приведены основные соотношения модели для одноосного растяжения-сжатия стержня. Получено аналитическое решение задачи с реверсивной памятью формы, учитывающее структурный переход при изменении нагрузки и прерывание прямого перехода с возобновлением из двухфазного состояния.

Ключевые слова: сплавы с памятью формы; нелинейное деформирование; фазовые переходы; структурный переход; реверсивная память формы; стержень; фазовый состав; температура; реверсивное нагружение

THREE-LEVEL MODEL OF SHAPE MEMORY ALLOY
WITH APPLICATION TO REVERSING SHAPE MEMORY EFFECT SIMULATION

Mishustin I.V.

- Institute of applied mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

- SUMMARY

The nonlinear model of shape memory alloy deformation taking into account not only state parameters of representative volume as a whole but parameters of martensite plates sets as well is proposed. It allows to take into account different behavior of these sets during structural transition (reorientation of martensite), correctly determine deformation during reverse phase transition (from martensite to austenite), and to justify reversing shape memory effect (nonmonotonic change of inelastic deformation intensity during the reverse transition without load after a direct transition with reverse loading). The basic relations of the model in case of uniaxial tension and compression are presented. The analytical solution of bar tension and compression problem with reversing shape memory is obtained. It takes into account the structural transition during load change and direct transition resumption from the two-phase state.

Key words: shape memory alloys; nonlinear deformation; phase transitions; structural transition; reversing shape memory; bar; phase composition; temperature; reversal loading

1. ВВЕДЕНИЕ

Сплавы с памятью формы (СПФ) обладают рядом уникальных свойств [1], которые свидетельствуют о влиянии на их термомеханическое поведение изменений отдельных мартенситных образований (пластин или игл). В частности, эффект ориентированного прямого превращения, заключающийся в росте интенсивности деформации при охлаждении без нагрузки после неполного прямого перехода при охлаждении с нагрузкой, позволяет полагать, что мартенситные образования растут после зарождения независимо от нагрузки. Другая особенность поведения СПФ – эффект реверсивной памяти формы, то есть немонотонное изменение интенсивности деформации при обратном переходе путем нагрева под действием постоянной нагрузки или без нее в случае, когда формирование мартенсита происходило под последовательным действием противоположных по знаку нагрузок (например, вначале при охлаждении до некоторой температуры нагрузка была растягивающей, а при дальнейшем охлаждении сжимающей). Причиной этого эффекта может быть определенная очередность исчезновения мартенситных образований при обратном переходе. В указанных условиях формирования мартенсита сначала преимущественно зарождаются образования с деформацией одного знака, а после смены нагрузки противоположного. Поэтому если мартенситные образования исчезают в порядке, обратном или аналогичном зарождению, деформация меняется реверсивно (в том же примере при обратном порядке она сначала растет, а потом убывает до нуля).

В работах [2-6] предложены определяющие уравнения, описывающие поведение СПФ с учетом зарождения и роста мартенситных образований при прямом фазовом переходе, а также их уменьшения и исчезновения во время обратного перехода. Для каждого процесса учитывается суммарный вклад эволюции всех мартенситных образований в изменение деформации СПФ. Для описания эффекта реверсивной памяти формы в [6] скорость исчезновения мартенситных образований была задана формально, без раскрытия физического механизма явления, с использованием масштабного коэффициента, обеспечивающего нужное соотношение максимальных деформаций при прямом и обратном переходах. Далее будет предложена иная трактовка, основанная на рассмотрении изменений состояния отдельных мартенситных образований и их групп, как в ходе фазовых переходов, так и при структурном переходе (переориентации мартенсита), вызванном ростом интенсивности напряжений.

2. ТРЕХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

Исходя из вышесказанного, рассмотрим поведение СПФ на 3 уровнях:

- На макро-уровне представительный объем материала характеризуется общими параметрами состояния – объемной долей мартенсита q, температурой T, напряжением σ и неупругой деформацией ε, отсчитываемой от аустенитного состояния.

- На микро-уровне рассматривается элементарный микрообъем, материал которого может находиться либо только в аустенитном, либо только в мартенситном состоянии. Такие микрообъемы при одинаковом фазовом состоянии имеют одинаковый объем. Обозначим K число всех микрообъемов в представительном объеме СПФ. Тогда число микрообъемов, находящихся в мартенситном состоянии, равно N=qK. Для микрообъема доля мартенсита равна 0 или 1, а неупругая деформация определяется кристаллографической деформацией и вариантом ориентации мартенсита.

- Объектом рассмотрения на среднем уровне является мартенситное образование, состоящее из мартенситных микроэлементов одинаковой ориентации, число которых Nk (для k-го мартенситного образования) меняется при фазовых переходах. Каждое образование характеризуется долей его мартенсита в общем объеме qk=Nk/K и неупругой деформацией εk, которая равна неупругой деформации входящих в него микроэлементов.

2.1. Прямой фазовый переход.

При прямом фазовом переходе происходит рост мартенситных образований за счет перехода соседних аустенитных микроэлементов в мартенситные с той же ориентацией, что и у остальных микроэлементов в образовании. Характеристикой этого процесса является удельная скорость роста f1, которая считается одинаковой для всех образований и в общем случае зависит от q

Nk−1dNk=f1(q)dq									(1)

Из этой формулы следует, что увеличение объемной доли мартенсита за счет роста мартенситных образований равно qf1(q)dq, и должно выполняться

0≤f1(q)≤1/q										(2)

Оставшаяся часть увеличения q, а именно [1−qf1(q)]dq, происходит за счет зарождения новых мартенситных образований, ориентация которых определяется локальным напряжением (суммой напряжения от внешней нагрузки и микронапряжения в аустените). Таким образом, при одноосном растяжении-сжатии закон изменения продольной компоненты девиатора неупругой деформации за счет прямого фазового перехода имеет вид [2-6]

dεph=ω1dq,   ω1=sign(σ)ρ[1−qf1(q)]ϕ1(σ)+f1(q)ε			(3)

ϕ1(σ) – интегральная функция распределения интенсивности микронапряжений в аустените. Объемная деформация при фазовых переходах обычно мала. Если ей пренебречь, то формула (3) относится ко всей неупругой продольной деформации, а параметр ρ является кристаллографической деформацией, одинаковой при растяжении и сжатии.

Параметр фазового состава при прямом фазовом переходе из полностью аустенитного состояния меняется по закону

q=ψ(t1),   t1=(Ms−T)(Ms0−Mf0)−1,   Ms=Ms0+σω1(ΔS)−1	(4)

где Ms0 и Mf0 – температуры начала и окончания прямого перехода в отсутствии напряжений, ψ – возрастающая от 0 до 1 функция при аналогичном изменении аргумента. Используемое выражение Ms обеспечивает неотрицательность механической части скорости диссипации [7-11]. Формула (4) справедлива в случае неубывания t1, иначе фазовый переход прерывается, и q сохраняет достигнутое значение. Для прямого перехода, начинающегося из двухфазного состояния с долей мартенсита q0, вместо (4) можно использовать следующее обобщение [12,13]

q=[q0−ψ(t10)+(1−q0)ψ(t1)][1−ψ(t10)]−1,   t10≤t1≤1			(5)

где t10 – значение параметра t1, при котором начинается переход. Если исходное значение t1 положительное, то t10 равно ему, иначе t10=0 (то есть для исходного t1<0 переход не начинается, пока t1 не увеличится до нуля).

Введем в рассмотрение такую систему совокупностей мартенситных образований, чтобы в каждом состоянии СПФ весь имеющийся в нем мартенсит совпадал с одной из совокупностей. Это можно сделать на основе истории формирования мартенсита при прямом переходе. Если отследить дальнейшие изменения, происходящие с выбранными совокупностями, то для определения деформации на этапе обратного перехода достаточно будет знать, какая из совокупностей совпадает с наличным в каждый момент процесса мартенситом, и какие у нее в этот момент характеристики. Параметры, относящиеся к введенным совокупностям (в общем случае они имеют разные значения для разных совокупностей), будем отмечать чертой сверху.

Рассмотрим совокупность всех мартенситных образований, имеющихся в представительном объеме материала в момент, когда параметр q достиг значения q. В ходе дальнейшего процесса доля мартенсита, входящего в эту совокупность, в представительном объеме q=qk (суммирование происходит по тем образованиям, которые входят в рассматриваемую совокупность) увеличивается согласно формуле (1) dq=qf1(q)dq. В результате интегрирования получим

q=qexpf1(x)dx								(6)

при заданном q и q≥q. С другой стороны, формула (6) позволяет вычислить в текущем состоянии материала (при фиксированном q) доли q для всех совокупностей, отвечающих 0<q≤q.

Неупругая деформация той же совокупности мартенситных образований ε=εkNk/Nk не зависит от q, так как согласно (1) остается постоянной при росте входящих в нее образований, а изменяется только в ходе структурных переходов в них. Для фиксированного q произведение ε q, где первый множитель зависит от σ, а второй вычисляется по формуле (6) и зависит от q, дает вклад неупругой деформации соответствующей совокупности мартенситных образований в общую неупругую деформацию представительного объема. То есть если в представительном объеме останется (без изменений) только мартенсит, входящий в выбранную совокупность, а остальной мартенсит перейдет в аустенит, то деформация представительного объема станет равной произведению параметров ε q выбранной совокупности. Если до текущего момента не было структурного перехода, то неупругие деформации имеющихся совокупностей можно посчитать по зависимости ε(q)

ε(q)=ε(q)/q,   0<q≤q							(7)

Иначе эта формула определяет значение неупругой деформации соответствующей совокупности в момент ее формирования.

2.2. Обратный фазовый переход.

Переход мартенситных микроэлементов в аустенитные в общем случае осуществляется в ходе двух процессов, обратных росту и зарождению мартенситных образований при прямом переходе. Первый процесс – одновременное уменьшение количества микроэлементов во всех мартенситных образованиях с одинаковой удельной скоростью f2(q), которая удовлетворяет неравенству (2) . Второй процесс – исчезновение мартенситных образований в определенном порядке (будем считать, обратном порядку зарождения). Закон изменения неупругого удлинения (девиаторной части) аналогичен (3)

dεph=ω2dq,   ω2=[1−qf2(q)]B+f2(q)ε

где B – скорость его изменения за счет исчезновения мартенситных образований. В случае перехода из полностью мартенситного состояния

q=ψ(1−t2),   t2=(T−As)(Af0−As0)−1,   As=As0+σω2(ΔS)−1		(8)

где As0 и Af0 – температуры начала и окончания обратного перехода в отсутствии напряжений. Эта формула справедлива при неубывающем t2. Когда t2 убывает, фазовый переход прерывается, и q не меняется. Если же обратный переход начинается из двухфазного состояния с долей мартенсита q0, то [12,13]

q=q0ψ(1−t2)/ψ(1−t20),   t20≤t2≤1

t20 равно исходному значению t2, если оно больше нуля, иначе t20=0.

Доля мартенсита, входящего в совокупность образований, отвечающих q, уменьшается по закону dq=qf2(q)dq или в виде конечного соотношения

q=q0exp−f2(x)dx,   q0=qexpf1(x)dx			(9)

Совокупность, с который в текущий момент совпадает весь имеющийся в представительном объеме мартенсит – это совокупность, отвечающая значению q=qmax(q), для которого вычисленное по (9) значение q равно q, то есть

qmaxexpf1(x)dx=qexpf2(x)dx					(10)

Таким образом, в текущий момент обратного перехода свой состав сохранили совокупности, отвечающие 0<q≤qmax. Неупругая деформация совокупностей ε(q,σ) изменяется только при структурном переходе. Если она известна, то неупругая деформация всего представительного объема вычисляется как

ε(q,σ)=ε(qmax,σ)q									(11)

а скорость ее изменения за счет исчезновения мартенситных образований равна

B=∂(ε q)∂q|q=q=ε(qmax)+q∂ε∂q/∂q∂q|q=qmax

В результате подстановки формул (9) и (10) получаем следующее выражение

B=B(qmax),   B(q)=ε+q1−qf1(q)∂ε∂q

Если ε в окрестности qmax не зависит от q, то B=ε.

2.3. Структурный переход.

Рассмотрим совокупность мартенситных образований, которые зародились при одинаковом напряжении. В частном случае нулевого напряжения зарождения эта совокупность является хаотическим мартенситом. Если не происходит реверсивное нагружение (разгрузка может иметь место, но без последующего перехода в нагрузку противоположного знака), то интенсивность неупругой деформации рассматриваемой совокупности не уменьшается, и структурный переход в ней описывается формулой [3]

dε=H(dσ)ρϕ2'(σ)dσ,   σ>σtr						(12)

где H(x)– функция Хевисайда, ϕ2(x) – интегральная функция распределения интенсивности необходимых для переориентации мартенсита напряжений, σtr – пороговое напряжение, которое связано с максимальной ранее достигнутой интенсивностью неупругой деформации через функцию, обратную ϕ2

σtr=ϕ2−1(εtr/ρ)

При этом не важно, как была достигнута деформация с интенсивностью εtr – в результате фазового (под действием постоянной нагрузки) или структурного перехода. Если она была достигнута в результате фазового перехода под нагрузкой σ1, то εtr=ρϕ1(σ1) и σtr>σ1. Если же она была достигнута путем нагружения хаотического мартенсита до максимальной нагрузки σ2, то εtr=ρϕ2(σ2) и σtr=σ2. При разгрузке согласно (12) неупругая деформация рассматриваемой совокупности не меняется, а при повторном нагружении начинает увеличивается, когда интенсивность напряжения превышает σtr.

В результате приложения нагрузки обратного (по отношению к деформации) знака происходит структурный переход за счет переориентации других мартенситных элементов (ориентация которых способствует исходной деформации). При этом накапливается деформация противоположного (по отношению к исходной) знака. Назовем эту деформацию реверсивной. Допустим, что если она достигла интенсивности εrev≤2εtr, то снимается обратной (по отношению к ней) нагрузкой при увеличении интенсивности напряжений от нуля по закону

dε=H(dσ)εrevεtr−1ρϕ2'(σ)dσ,   0<σ≤σtr				(13)

εrev=εtr−sign(dσ)ε0

где ε0 – деформация в отсутствие нагрузки. Таким образом, формулы (12) и (13) совместно описывают структурный переход в совокупности мартенситных образований, которые зародились при одинаковом напряжении. Эти уравнения соответствует экспериментальным данным, приведенным в работах [14,15]. Если кривые циклического нагружения мартенсита имеют иной характер, то вместо (12), (13) нужно использовать другие зависимости.

Вклад в неупругую деформацию представительного объема  деформации совокупности, сформированной при достижении q значения q, вычисляется как сумма произведений ε q для всех входящих в ее состав совокупностей, зарожденных при одинаковых напряжениях разной величины. Для получения собственной неупругой деформации совокупности, отвечающей q, нужно эту сумму поделить на долю q указанной совокупности. При активном растяжении или сжатии неупругие деформации всех совокупностей, зарожденных при разных значениях продольного напряжения σ, изменяются по закону (12), но с разными значениями пороговых напряжений σtr=ϕ2−1[ϕ1(σ)]. Для продольной неупругой деформации (компоненты девиатора) представительного объема можно записать

dε=H(dσ)ρqstϕ2'(σ)dσ

где qst – доля мартенсита, участвующего в структурном переходе. Она зависит от σ и определяется по истории зависимости σ−q с учетом роста мартенситных образований.

2.4. Функции распределения.

О функциях распределения ϕ1 и ϕ2 можно судить по экспериментальным кривым. Если микронапряжения в аустените, направленные вдоль оси стержня, распределены по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и квадратичным отклонением σ(1), то распределение их модуля описывает функция

ϕ1(σ)=Φ(σ/σ(1)),   Φ(x)=2/π 0xexp(−t2/2)dt

где Φ(x)– функция Лапласа. Как следует из решения уравнения (3), продольная компонента девиатора неупругой деформации стержня, в котором произошел полный прямой переход под действием постоянного растягивающего напряжения σ, равна ε=ρϕ1(σ) , то есть зависимость ε/ρ от σ описывается функцией ϕ1. Из экспериментов [4] следует, что подобная зависимость близка к приведенному выше выражению функции ϕ1 при надлежащем подборе величины σ(1).

С другой стороны, растяжение стержня из СПФ в состоянии хаотического мартенсита, который до этого не нагружался, приводит согласно (12) к зависимости ε=ρϕ2(σ)  (кривой мартенситной неупругости), по которой можно судить о виде функции ϕ2. Экспериментальные данные [1,4] свидетельствуют, что эта функция отличается по характеру от ϕ1. Ей можно сопоставить распределение Рэлея c параметром σ(2) [16]

ϕ2(σ)=1−exp[−σ2/2σ(2)2]

Чтобы зарождающийся мартенсит не испытывал структурный переход без роста интенсивности напряжений, должно выполняться соотношение ϕ1>ϕ2 при любом положительном аргументе. Для выбранных функций распределения это неравенство выполняется, если σ(2)≥σ(1). Так как при растяжении и при сжатии кривые мартенситной неупругости различаются [14], то будем использовать два параметра σ(2)+ и σ(2)− соответственно.

На рис.1 сплошными линиями показаны полученные для таких функций ϕ1 и ϕ2 по формулам (3), (12), (13) зависимости ε/ρ от σ/σ(1) при полном прямом переходе под действием постоянного напряжения σ=σ(1), разгрузке и новом положительном нагружении (левый график) и при реверсивном нагружении хаотического мартенсита (кривые на правом графике соответствуют разной предельной нагрузке). Параметры распределения ϕ2 при растяжении и сжатии выбраны σ(2)+=σ(1) и σ(2)−=2σ(1) соответственно.

0

1

2

3

4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

-1

-0.5

0

0.5

1

Рис.1. Зависимости относительного удлинения от безразмерного напряжения.

Левый график качественно соответствует экспериментам, свидетельствующим о том, что при разгрузке после прямого перехода неупругие деформации сохраняются, а структурной переход в ориентированном мартенсите начинается при более высоком напряжении, чем постоянное напряжение его формирования [17]. Правый график напоминает экспериментальные зависимости полного удлинения стержня от напряжения, приведенные в работах [14,15], с поправкой на упругую деформацию.

3. РАСЧЕТ ЭФФЕКТА РЕВЕРСИВНОЙ ПАМЯТИ ФОРМЫ

Рассмотрим в качестве примера, иллюстрирующего применение описанной выше модели СПФ, задачу о растяжении-сжатии стержня, воспроизводимую в эксперименте на выявление реверсивной памяти формы. Образец нагружается постоянным растягивающим напряжением σ1 и охлаждается до температуры T1, чтобы в нем произошел неполный фазовый переход. После этого к образцу прикладывается постоянное напряжение −σ1, и он охлаждается до температуры, достаточной для завершения прямого фазового перехода. После разгрузки образец нагревается, в результате чего в нем происходит обратный фазовый переход с изменением деформации, демонстрирующим реверсивную память формы. В идеальном случае температуру T1 удается выбрать такой, чтобы неупругое удлинение по завершению прямого перехода было равно нулю.

Разобьем задачу на этапы. На первом этапе стержень охлаждается под действием постоянного напряжения σ1. Неупругое удлинение изменяется в ходе прямого перехода (объемной частью фазовой деформации пренебрегаем) согласно уравнению (3). Его решение при нулевом начальном условии

ε=ρϕ1(σ1) q,   q∈[0,q1]

Ms=Ms0+ΔM1,   ΔM1=ρσ1ϕ1(σ1)(ΔS)−1

При охлаждении от температуры Ms до T1>Mf0+ΔM1 объемная доля мартенсита растет по закону (4) от нуля до

q1=ψ[(Ms0+ΔM1−T1)(Ms0−Mf0)−1]						(14)

Максимальное значение неупругого удлинения равно ε1=ρϕ1(σ1) q1. Из формулы (7) следует, что в конце этапа деформация каждой из совокупностей мартенситных образований, отвечающих 0<q≤q1, равна ε1=ρϕ1(σ1).

На втором этапе при снятии нагрузки q, ε и ε сохраняют свои значения q1, ε1 и ε1, а Ms уменьшается до Ms0. Последующее нагружение от 0 до −σ1 вызывает структурный переход. Так как весь имеющийся мартенсит зародился при напряжении σ1, его неупругое удлинение меняется по формуле (13), где εrevεtr−1=2. Решая это уравнение с начальным условием ε=ε1 при σ=0, найдем

ε=ε1−2ρϕ2(σ),   ε=εq1=ε1−2ρq1ϕ2(σ)				(15)

Ms=Ms0−σρϕ1(σ)−q1f1(q1)[ϕ1(σ1)+ϕ1(σ)−2ϕ2(σ)](ΔS)−1

то есть Ms сначала немного падает, а потом растет. При постоянной температуре T=T1 это значит, что параметр t1 из формулы (4) ведет себя аналогично, и прямой фазовый переход возобновляется по закону (5) с началом роста t1 или когда t1 увеличится до нуля, если в начале роста t1<0.

Получить аналитическое решение в случае одновременно протекающих структурного и фазового переходов затруднительно. Поэтому примем вместо (5) другой закон возобновления прямого перехода [18]

q=ψ(t1),   t10≤t1≤1									(16)

где t10 равно максимальному ранее достигнутому значению t1 (значению в момент остановки прямого перехода). В рассматриваемом случае t10=ψ−1(q1). Так как значение Ms по третьей формуле (15) при σ=−σ1 равно

Ms0+ΔM1−2ρσ1f1(q1)[ϕ1(σ1)−ϕ2(σ1)](ΔS)−1<Ms0+ΔM1

то прямой переход на этом этапе не возобновляется, решение (15) справедливо при σ∈[−σ1,0], неупругое удлинение уменьшается от ε1 до ε2=ε1−2ρq1ϕ2(σ1). Заметим, что ε2>0 для нагрузки, удовлетворяющей условию ϕ1(σ1)>2ϕ2(σ1).

При дальнейшем охлаждении на третьем этапе под постоянным напряжением −σ1 прямой переход согласно (16) возобновляется не сразу, а при температуре T2=T1−σ1f1(q1)(ε1+ε2)(ΔS)−1. Уравнение (3) с начальным условием ε=ε2 при q=q1 имеет решение

ε=(ε1+ε2)expf1(x)dx−ε1q,   q∈[q1,1]					(17)

С другой стороны, его можно получить как сумму произведений неупругих удлинений совокупностей мартенситных образований, зарожденных при напряжении σ1 и при −σ1, на их доли q

ε=ε2q1−ε1(q−q1),   q1=q(q1,q)=q1expf1(x)dx

Значение неупругого удлинения стержня уменьшается согласно (17) от ε2 до

ε3=(ε1+ε2)expf1(x)dx−ε1

Из условия ε3=0 можно найти необходимое значение q1 и по формуле (14) T1. Из (3), (4) следует, что прямой переход заканчивается при температуре

Mf0+σ1ε1−q1f1(1)(ε1+ε2)expf1(x)dx(q1ΔS)−1

По окончании прямого перехода согласно (7), (15), (17) имеем

ε=ε1−2ρϕ2(σ1)=ε2, 0<q≤q1q−1(ε1+ε2)expf1(x)dx−ε1, q1q1				(18)

Четвертый этап заключается в нагреве образца без нагрузки. При этом в нем происходит обратный фазовый переход по закону (8) в диапазоне температур от As0 до Af0. При текущем q свой состав сохранили совокупности мартенситных образований, отвечающие 0<q≤qmax, где qmax удовлетворяет соотношению (10) при q0=1. Доля их мартенсита в представительном объеме материала выражается формулой (9). Так как структурного перехода не происходит, вычисленные по формуле (18) значения не меняются, и согласно (11) получим

ε=ε2q, q∈[0,q2](ε1+ε2)expf1(x)dx−f2(x)dx−ε1q, q∈[q2,1]

q2expf2(x)dx=q1expf1(x)dx

Максимальные неупругие удлинения (без учета объемной фазовой деформации) при прямом и обратном переходах равны

εmax+=maxε1,ε1[ f1(qmax+)−1−qmax+] при (ε1+ε2)f1(q1)>ε1ε1 при (ε1+ε2)f1(q1)≤ε1

εmax−=ε1[ f2(qmax−)−1−qmax−] при (ε1+ε2)q2f2(q2)>ε1ε2q2 при (ε1+ε2)q2f2(q2)≤ε1

где qmax+ и qmax− при соответствующих условиях удовлетворяют равенствам

(ε1+ε2)f1(qmax+)expf1(x)dx=ε1

(ε1+ε2)f2(qmax−)expf1(x)dx−f2(x)dx=ε1

Рассчитанные при следующих значениях параметров

Ms0=332 K,  Mf0=312 K,  As0=347 K,  Af0=367 K

ρ=0.08,   ΔS=406250 Дж/(м3⋅К),  σ(1)=150 МПа,  σ1=σ(1)

ψ(t)=1−cosπt/2,  f1(q)=(q+2)−1,  f2(q)=(q+0.2)−1

зависимости ε/ρ от температуры приведены на Рис.2. Верхний график соответствует σ(2)−=2σ(1) и температуре T1, вычисленной из условия ε3=0. Нижний график соответствует σ(2)−=1.25σ(1) и заданной T1=330 K. Как видно, в первом случае структурный переход вызывает небольшое падение неупругой деформации (вертикальной участок возле левого пика), тогда как во втором случае она снижается в разы, а к концу прямого перехода становится отрицательной. Отношение максимальной деформации при обратном переходе (правый пик) к деформации после структурного перехода (горизонтальная площадка слева) зависит от числовых параметров функций f1(q) и f2(q).

310

320

330

340

350

360

370

0

0.1

0.2

0.3

0.4

310

320

330

340

350

360

370

-0.2

0

0.2

0.4

Рис.2. Зависимости относительного удлинения от температуры.

ЛИТЕРАТУРА

- Материалы с эффектом памяти формы. / Справ. изд. Под ред. Лихачева В.А. – СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 1998. – Т.2. – 374 с.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А. Одномерная микромеханическая модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при прямом и обратном термоупругих превращениях // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2007. – Т.13. – №3. – С.297-322.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А. Модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы в активных процессах прямого превращения и структурного перехода // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2008. – Т.14. – №1. – С.75-87.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А., Сильченко Л.Г. Микромеханическая модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при фазовых и структурных превращениях // Изв. РАН. МТТ. – 2010. – №3. – С.118-130.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А., Сильченко Л.Г. Влияние структурного превращения и нелинейности процесса деформирования на устойчивость стержня из сплава с памятью формы // Изв. РАН. МТТ. – 2010. – №6. – С.137-147.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации фазовой диаграммы и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы // Журнал прикладной механики и технической физики. – 1995. – Т.36. – №2. – С.173-181.

- Мовчан А.А., Ньюнт Со. Термодинамическое описание поведения сплавов с памятью формы с помощью аддитивного потенциала Гиббса // Журнал прикладной механики и технической физики. – 2006. – Т.47. – №4. – С.98-103.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Анализ неаддитивных добавок к потенциалу Гиббса сплава с памятью формы // Известия РАН. Серия Физическая. – 2006. – Т.70. – №9. – С.1388-1395.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Термодинамический анализ механического поведения сплавов с памятью формы / Международный симпозиум по проблемам механики деформируемых тел. Сборник трудов «Упругость и неупругость». – 2006. – С.195-203.

- Мовчан А.А., Мишустин И.В. Термодинамическое описание нелинейного деформирования сплавов с памятью формы // Журнал функциональных материалов. – 2007. – Т.1. – №6. – С.221-226.

- Мовчан А.А., Казарина С.А., Мишустин И.В., Мовчан И.А. Термодинамическое обоснование модели нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при фазовых и структурных превращениях // Деформации и разрушение материалов. – 2009. – №8. – С.2-9.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы // Известия РАН. Механика твердого тела. – 1995. – №1. – С.197-205.

- Мовчан А.А. Аналитическое решение задач о прямом и обратном превращении для сплавов с памятью формы // Известия РАН. Механика твердого тела. – 1996. – №4. – С.136-144.

- Liu Yong, Xie Z., Van Humbeeck J., Delaey L. Asymmetry of stress-strain curves under tension and compression for NiTi shape memory alloys // Acta Materialia. – 1998. – Vol.46. – N12. – P.4325-4338.

- Melton K.N., Mercier O. The effect of the martensitic phase transformation on the low cycle fatigue behavior of polycrystalline Ni-Ti and Cu-Zn-Al alloys // Materials Science and Engineering. – 1979. – Vol.40. – N1. – P.81-87.

- Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. – М.: Физматлит, 1996. – 816 с.

- А.А. Мовчан, С.А. Казарина, Тант Зин Аунг. Аналог теории пластичности для описания деформирования сплавов с памятью формы при фазовых и структурных превращениях // Деформации и разрушение материалов. – 2009. – №9. – С.2-6.

- Мишустин И.В. О фазовых переходах в стержне из сплава с памятью формы под действием электрического напряжения при неоднородном начальном фазовом состоянии // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2010. – Т.16. – №4/2. – С.629-638.

Поступила в редакцию 28 сентября 2012 года.

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проект № 11-01-00503.

Сведения об авторе:

Мишустин Илья Владимирович, к.ф.-м.н., с.н.с., ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук, г. Москва, Россия; e-mail: lewis@nm.ru