УДК 621.726

ПРИЛОЖЕНИЕ МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОРИСТЫХ

МАТЕРИАЛОВ К РАСЧЕТУ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ЗЕРНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ

Федотов А.Ф.

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе предложен метод расчета эффективных пластических свойств зернистых композитов, основанный на модели деформирования пористых материалов. Отличительная особенность метода заключается в расчете коэффициентов концентрации средних деформаций через эффективные объемы осреднения фаз. Эффективные объемы находятся из решения краевых задач пластического деформирования упрощенных структурных моделей двухфазных композитов. Проведено сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными при построении диаграмм растяжения для трех типов зернистых композитов: с полимерной и металлической матрицей, псевдосплавов и металлокерамических сплавов.

Ключевые слова: зернистый композит; пластические свойства; диаграмма деформирования; объем осреднения; пористый материал

APPENDIX TO MODEL OF POROUS MATERIALS DEFORMATION FOR CALCULATION OF PLASTIC PROPERTIES OF GRANULAR COMPOSITE

Fedotov A.F.

Samara State Technical University, Samara, Russia

SUMMARY

This paper presents a method for calculating the effective plastic properties of granular composites based on the model of deformation of porous materials. A distinctive feature of the method consists in averaging the microscopic stress and strain is not like the full volume, but as the effective volume of the phases. Effective volumes of averaging are found by solving the boundary problems of plastic deformation of simplified structural models of two-phase composites. The comparison between calculation results and experimental data at the construction of stress-strain diagrams for three types of granular composites: with polymer and metal matrix, with pseudo-alloys and with ceramic-metal alloys, was carried out.

Key words: granular composite; plastic properties; strain diagram; volume averaging; porous material

ВВЕДЕНИЕ

При разработке композиционных материалов возникает необходимость прогнозирования эффективных пластических свойств. Описание макроскопических пластических свойств выполняется на основании диаграммы деформирования. Искомую диаграмму получают из решения краевой задачи пластического деформирования представительной ячейки композита. Нелинейные определяющие уравнения теории пластичности не позволяют получить точное аналитическое решение, и краевые задачи решают численными методами, например, МКЭ. МКЭ позволяет создать трехмерную представительную ячейку, отражающую реальную гетерогенную структуру и с высокой точностью описать пластические свойства композита. Однако при создании трехмерной структурной модели и её дискретизации необходимо разрабатывать сложное программное обеспечение или использовать платные программные комплексы, например, Ansys. В этой связи остаются востребованными более простые и доступные методы континуальной механики композиционных материалов.

При взаимодействии компонентов с различными механическими характеристиками на межфазной границе возникает концентрация микроскопических напряжений и деформаций, возрастающая с ростом различия сопротивления деформации. Соответственно напряженно-деформированное состояние (НДС) на межфазной границе и в приграничных объемах оказывает существенное влияние на механические свойства композита. При расчете макроскопических свойств выполняют статистическое осреднение неоднородного поля микроскопических напряжений и деформаций. После осреднения в пределах выбранного объема вместо действительного неоднородного поля рассматривается однородное поле осредненных микроскопических напряжений и деформаций.

Проблема прогнозирования упругопластических свойств характерна и для пористых материалов, которые представляют собой двухфазные композиты с нулевыми материальными константами одной из фаз. Пористые материалы имеют предельно возможное отличие фазовых характеристик, и концентрация напряжений на границах пор в наибольшей степени оказывает влияние на свойства материала. В этой связи заслуживает внимание подход, когда при построении модели пластического деформирования композита заранее будет учтен случай нулевых материальных констант одной из фаз. В работе [1] разработан метод расчета эффективных упругих модулей зернистых композитов с использованием модели деформирования пористых материалов. Модель показывает хорошее соответствие результатов расчета упругих свойств с экспериментальными данными для различных зернистых композитов. В настоящей работе рассматривается метод расчета эффективных пластических свойств зернистых композитов с использованием модели деформирования пористых материалов.

1. МЕТОД ОСРЕДНЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ЗЕРНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ

Единая диаграмма деформирования представляет собой зависимость интенсивности напряжений σi от интенсивности деформаций εi. Будем рассматривать такие материалы, которые при малых упругопластических деформациях претерпевают незначительное изменение объема, которым можно пренебречь. В этом случае различие между диаграммами деформирования и растяжения незначительно [2] и в дальнейшем рассматривается одноосное растяжение композита и его представительных ячеек. Для каждой из фаз и композита в целом и будем использовать приближение однородности и изотропности. Согласно принципу эквивалентной гомогенности [3] неоднородной среде ставится в соответствие однородная среда с постоянными или эффективными свойствами. Рассматриваются две геометрически подобные представительные ячейки объемом V гетерогенного и эквивалентного ему гомогенного тела. В гетерогенной ячейке формируется неоднородное поле микроскопических напряжений σij' и деформаций εij' и соответствующих им микроскопических интенсивностей напряжений σi' и деформаций εi'. Принимается условие эргодичности и средние интенсивности напряжений σi и деформаций εi находятся путем осреднения σi'и εi'по соответствующему объему осреднения.

Для эквивалентной гомогенной ячейки макроскопические средние интенсивности напряжений и деформаций в объеме ячейки V будут равны

σiV=1VVσi'dV; 		εiV=1VVεi'dV.					(1)

Средние интенсивности напряжений и деформаций в фазах 1 и 2 получим путем осреднения микроскопических интенсивностей напряжений и деформаций по объемам фаз V1 и V2

σikVk=1VkVkσi dV;		εikVk=1VkVkεi' dV.				(2)

Здесь и далее индекс k характеризует различные фазы (k=1,2). При изотропном упрочнении кривую деформирования композита будем описывать уравнением

σiV=EcεiV.										(3)

где Ec – эффективный пластический или секущий модуль при растяжении. По аналогии с работой [4] допустим, что между средними интенсивностями деформаций в фазах и средней макроскопической интенсивности деформаций композита существует единственная зависимость

εikVk=аkεiV,										(4)

где аk – коэффициенты концентрации средней интенсивности деформаций k-ой фазы. Эффективный упругий модуль сдвига композита μ через коэффициенты концентрации средней интенсивности деформаций сдвига выражается следующим образом [4]

μ=c1μ1a1+c2μ2a2,									(5)

где µ1, μ2 – модули сдвига фаз; с1, с2 – объемные доли фаз композита. По аналогии с (5) для секущего модуля двухфазного композита получим

Ec=c1E1cа1+c2E2cа2.									(6)

Здесь Е1с, Е2с – секущие модули компонентов.

Коэффициенты концентрации средней интенсивности деформаций сдвига аk найдем следующим образом. Каждая фаза в средней деформации композита имеет свою эффективную долю и соответствующий эффективный объем. Из условия однозначности суммарной деформации в объеме фазы следует, что суммарная средняя интенсивность деформаций композита εiV в эффективных объемах осреднения фаз Vαk будет равна сумме средних интенсивностей деформаций εikk в объемах фаз Vk

εiVVαk=εikVkVk.									(7)

Из зависимости (7) получим

εikVk=VαkVkεiV=αkckεiV,								(8)

где αk=VαkV – объемная доля эффективного объема осреднения k-ого компонента. Из сравнения зависимостей (4) и (8) следует, что коэффициенты концентрации аk будут равны

аk=αkck.											(9)

Из равенства (8) с учетом зависимостей (1) и (2) получим

αk=Vkεi' dVVεi' dV.										(10)

Таким образом, объемные доли эффективных объемов осреднения k представляют собой отношение суммарной интенсивности деформаций в объеме соответствующего компонента к суммарной интенсивности деформаций в объеме композита. Зависимость (10) позволяет выполнить количественную оценку доли эффективных объемов k и по уравнению (6) с учетом соотношения (9) рассчитать эффективный модуль пластичности.

2. ЭФФЕКТИВНЫЕ ОБЪЕМЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДВУХФАЗНЫХ ЗЕРНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ

2.1. Композиты с плоской межфазной границей.

Функциональные зависимости эффективных объемов осреднения k от модулей пластичности фаз и их содержания найдем из решения краевых задач одноосного растяжения представительных ячеек двухфазного зернистого композита. Сначала рассмотрим упрощенную структурную модель с плоской межфазной границей [1], а затем выполним обобщение на криволинейную межфазную границу.

Расчетная схема представительной ячейки зернистого композита с взаимопроникающими компонентами и плоской межфазной границей после принимаемых упрощений [1] представлена на рис.1. Величина эффективных объемов фаз определяется размерами b1 и b2. Физический смысл этих размеров и их связь с объемным содержанием компонентов установим ниже.

На верхней грани ячейки зададим напряжение растяжения σх=σi, которое при несжимаемых компонентах композита приводит к деформации εx=εi. Вследствие неоднородности материала ячейки напряжения и деформации на ее гранях не будут однородными даже при однородной макродеформации [5]. Следуя [5], примем приближение однородности деформированного состояния на гранях ячейки, однако внутри ее НДС будет неоднородным. При однородном деформированном состоянии грани ячейки и её структурных элементов будут оставаться взаимно параллельными. Тогда при принятых допущениях правомерно использовать гипотезу плоских сечений.

Рис.1.	Расчетная схема представительной ячейки зернистого композита
с взаимопроникающими компонентами и плоской межфазной границей.

При условии однородности суммарная макроскопическая интенсивность деформаций εiΣ в представительной ячейке объемом V=b3 будет равна

εiΣ=Vεi dV=εib3.									(11)

В рамках гипотезы плоских сечений объемы с размерами V01=b×b×b1 и V02=b×b×b2 будут деформироваться однородно, и интенсивность деформаций в этих объемах будет равна

εi10=εi; 		εi20=εi.								(12)

Найдем суммарную интенсивность деформаций в объемах V01 и V02

εi1Σ0=εib2b1; 	εi2Σ0=εib2b2.							(13)

Деформирование центральной области ячейки с основанием b12, включающей границу раздела фаз, происходит неоднородно. В пределах этой области выделим вертикальные элементарные плоские ячейки бесконечно малой толщины. Без учета малой поперечной деформации продольные деформации последовательно соединенных компонентов 1 и 2 в двухфазных элементарных ячейках будут равны [1]

εx1= E2c εiE1c c2x+E2c c1x; 	εx2= E1c εiE1c c2x+E2c c1x,					(14)

где c1x, c2x – концентрации компонентов в элементарных ячейках. При упругой деформации секущие модули Ekc представляют собой модули Юнга и являются константами. В этом случае деформации компонентов εхk выражаются в явном виде независимо друг от друга и можно найти интегральные суммы [1]. При пластической деформации секущие модули связаны с деформациями нелинейными зависимостями и это не позволяет выразить в явном виде деформацию каждого компонента. Поэтому вместо интегральных сумм в (10) найдем арифметические суммы.

Центральную область представительной ячейки разобьем на N параллельно соединенных плоских ячеек толщиной Δу. В свою очередь каждая ячейка представляет собой последовательно соединенные двухфазные элементы
с переменной концентрацией фаз. Ячейки независимо друг от друга подвергаются заданной макроскопической деформации растяжения на величину εx=εi.
С учетом принятой дискретизации получим следующие зависимости:

- толщина отдельной ячейки

Δy=b12N;											(15)

- координата уn оси симметрии n-ой ячейки

yn=Δy (n−0,5)=b12n−0,5N;	n=1, 2,...,N;				(16)

- линейные меры концентрации фаз в n-ой ячейке

l1x(n)=bn−0,5N;	l2x(n)=b1−n−0,5N;						(17)

- концентрация компонентов в n-ой ячейке

с1x(n)=n−0,5N;	с2x(n)=1−n−0,5N;						(18)

- объем, занимаемый каждым компонентом в n-ой ячейке

V1(n)=b⋅l1x(n)⋅Δy=b2 b12Nc1x(n);		V2(n)=b⋅l2x(n)⋅Δy=b 2b12Nc2x(n).		(19)

Найдем арифметические суммы деформаций в центральной области представительной ячейки для компонента 1

εx1Σ=n=1Nεx1(n)⋅V1(n)=b 2b12Nn=1Nεx1(n)⋅c1x(n)						(20)

и компонента 2

εx2Σ=n=1Nεx2(n)⋅V2(n)=b2 b12Nn=1Nεx2(n)⋅c2x(n).						(21)

Доли эффективных объемов αk, определяемых выражением (9) с учетом (11), (13), (20), (21) и соотношения b12=b−b1−b2 будут равны

α1=ε1ΣεiΣ=b1b+(1−b1b−b2b)1εiNn=1Nεx1(n)⋅c1x(n);					(22)

α2=ε2ΣεiΣ=b2b+(1−b1b−b2b)1εiNn=1Nεx2(n)⋅c2x(n).

Функциональную зависимость эффективных объемов от объемной доли фаз найдем, привлекая модель упругого деформирования пористых материалов [6], согласно которой деформируется не весь объем твердой фазы, а лишь его часть – эффективный объем. В этом случае эффективный секущий модуль пористого материала Ec будет связан с секущим модулем вещества E0с зависимостью

Ес=α0Е0с,											(23)

где 0 – доля эффективного объема твердой фазы. Если фаза 1 является порой, то при последовательном соединении деформация фазы 2 в центральной области равна нулю. При этом эффективный объем фазы 2 будет равен эффективному объему твердой фазы 0 пористого материала. Поочередно принимая в зависимостях (22) в качестве пор фазу 1 (εx2(n)=0) и фазу 2 (εx1(n)=0), выразим геометрические параметры представительной ячейки композита через меры эффективных объемов твердой фазы пористых материалов

b1b=α01;	b2b=α02.									(24)

После подстановки (24) в (22) получим следующие выражения для эффективных объемов компонентов беспористого композита

α1=α01+1−α01−α02εiN n=1Nεx1(n)⋅c1x(n);						(25)

α2=α02+1−α01−α02εiN n=1Nεx2(n)⋅c2x(n).

Таким образом, эффективные объемы компонентов k определяются через эффективные объемы твердой фазы пористого материала 0k.

В работе [7] предложена эмпирическая зависимость объема 0 от относительной плотности ρ пористого материала

α0=ρ2ρ.											(26)

В работе [6] используется следующая зависимость 0(ρ)

α=ρnρ−ρ01−ρ0,	n=2−ρ−ρ01−ρ0,							(27)

где ρ0 – начальная (насыпная) относительная плотность порошка. Функции 01 и 02 в (25) получаются при замене в (26), (27) относительной плотности ρ на объемные концентрации фаз композита с1 или с2.

Зависимость (26), аппроксимирующая экспериментальные данные изменения упругого модуля сдвига пористых материалов, лучше, чем (27) описывает упругие свойства зернистых композитов [1]. Предварительные расчеты показали, что пластические свойства зернистых композитов более точно описывает зависимость (27) при ρ0=0. Соответственно в дальнейшем использовали следующие функции 01 и 02

α01=c13−c1;		α02=c23−c2.								(28)

Рассмотрим матричный двухфазный композит с изолированными включениями. Расчетная схема представительной ячейки такого материала после принимаемых упрощений [1] показана на рис.2. На верхней грани ячейки зададим напряжение σх=σi, которое при несжимаемых компонентах композита приводит к деформации εx=εi.

Рассматриваемая задача отличается от предыдущей задачи лишь зависимостями для линейных мер концентраций фаз в элементарных ячейках

l1x(n)=b−b121−n−0,5N;	l2x(n)=b121−n−0,5N.				(29)

Соответственно концентрация компонентов в n-ой ячейке будет равна

с1x(n)=1−b12b1−n−0,5N;	с2x(n)=b12b1−n−0,5N.				(30)

Кроме того, в матрице 1 однородно деформируются два объема с размерами b1×b12×b и b1×b×b. После суммирования деформаций и соответствующих преобразований получим следующие выражения для объемных долей эффективных объемов компонентов

α1=α01+1−α01εiNn=1Nεx1(n)⋅c1x(n);	α2=1−α01εiNn=1Nεx2(n)⋅c2x(n)			(31)

Рис.2.	Расчетная схема представительной ячейки зернистого композита
с изолированными включениями и плоской межфазной границей.

Из (25) и (31) следует, что величина эффективных объемов компонентов через деформации εxk(n) зависит от механических свойств и через объемы 01 и 02 – от содержания компонентов.

Деформации компонентов εxk(n) находятся из решения задачи одноосного растяжения для каждой элементарной ячейки при заданной величине деформации εx=εiV=εi. При упругой деформации используется закон Гука, при пластической деформации – уравнение диаграммы растяжения, например, со степенным законом упрочнения

σ=σs+B εрm,										(32)

где σs – предел текучести; εр – пластическая деформация; В, m – эмпирические константы. Искомые деформации εxk(n) находят из условия равенства напряжений в компонентах растягиваемой ячейки

σ1(n)=σ2(n)											(33)

и уравнения связи деформаций компонентов

εi=εx1(n)⋅c1x(n)+εx2(n)⋅c2x(n).								(34)

В связи с нелинейностью уравнения пластического деформирования задачи одноосного растяжения решаются численным методом. Согласно принятому количеству плоских ячеек всего решаются N задач.

Несложно убедится, что для зависимостей (25) и (31) с учетом соотношения (34) выполняется уравнение связи

α1+α2=1.										(35)

После вычисления эффективных объемов k из (9) находят коэффициенты концентрации средних интенсивностей деформаций аk и по (4) – средние интенсивности деформаций в объемах компонентов εikVk. Затем рассчитывают средние интенсивности напряжений в объемах компонентов σikVk. При упругой деформации напряжения σikVkнаходят из закона Гука, при пластической деформации – из уравнения кривой растяжения соответствующего компонента. По известным значениям σikVkи εikVkопределяют секущие модули компонентов

Еkc=σikVkεikVk.										(36)

На заключительном этапе по зависимости (6) вычисляют эффективный пластический модуль композита Еси из (3) определяют интенсивность макроскопических напряжений σi.

Напряженно-деформированное состояние компонентов отличается от НДС композита. При выполнении условия прочности композита концентрация напряжений и деформаций может приводить к разрушению локальных объемов компонентов. В рассматриваемой модели это случай, когда в отдельных элементарных ячейках напряжения σk(n) будут больше предела прочности σв материала k-го компонента: σk(n)>σвk. Разрушение одного из компонентов учитывали следующим образом. Пусть в j-ой ячейке разрушается компонент 1. Тогда его деформация εх1(j) будет равна относительному удлинению δ1 материала компонента 1: εх1(j)=δ1. Деформация εх2(j) определяется в зависимости от соотношения предела прочности σв1 компонента 1 и предела текучести σs2 компонента 2. При σв1<σs2 компонент 2 деформируется упруго, и его деформация будет равна

εх2(j)=σв1Е2.											(37)

Если σв1≥σs2, то деформация компонента 2 будет упругопластической и находится из уравнения диаграммы растяжения

εх2(j)=σв1−σs2B21m2+σs2Е2.								(38)

2.2. Композиты с криволинейной межфазной границей.

В реальных зернистых композитах межфазные границы являются криволинейными. Учет формы компонентов и их межфазной границы позволит повысить точность модели. Наиболее часто зернистые композиты состоят из компонентов, имеющих форму сфер или деформированных сфер. Рассмотрим композиты со сферическими изолированными включениями. Плоское сечение представительной ячейки такого композита представлено на рис.3а.

Форма компонентов и их межфазной границы оказывает влияние только на закон изменения концентрации компонентов сxk(n) в двухфазной элементарной ячейке. Из геометрии представительной ячейки найдем линейные меры концентрации компонентов в n-ой ячейке

l1x(n)=b−b122−yn2;	l2x(n)=b122−yn2.						(39)

| а | б |
| --- | --- |

Рис.3.	Расчетная схема представительной ячейки зернистого композита с изолированными включениями.

Концентрация компонентов в n-й ячейке при дискретизации представительного объема на N элементарных ячеек будет равна

с1x(n)=1−b12b1−n−0,5N2;		с2x(n)=b12b1−n−0,5N2.		(40)

Отношение характерных размеров b12/b выразим через объемную долю включений с2. Для этого рассмотрим трехмерную структурную модель композита в виде куба со стороной 2b, в которой находится сферическое включение радиусом b12. Объем тела пропорционален кубу линейного размера и для параметра b12/b будем иметь

с2=A b12b3.										(41)

Тогда отношение b12/b будет равно

b12b=3k c2,										(42)

где k – константа, зависящая от вида упаковки сферических включений.

Модель куба со сферическим включением корректна до тех пор, пока включения изолированы и не контактируют друг с другом. Максимальная объемная доля включений соответствует образованию контактов и формированию связанной упаковки. При контакте сфер отношение характерных размеров включения b12 и кубической ячейки b становится равным единице: b12/b=1. Предельная объемная доля включений с2 определяется характером упаковки сфер. Различают упорядоченные и неупорядоченные (статистические) упаковки [8]. При получении зернистых композитов смешиванием компонентов наиболее вероятно формирование статистических рыхлых упаковок. Предварительные расчеты также показали, что лучшее соответствие с экспериментом получается для модели статистических рыхлых упаковок. В этом случае объемная доля включений с2=0,601 [8] и из (42) при b12/b=1 для константы k получим: k=1,66. При принятом допущении о структуре зернистого композита получим следующие зависимости для расчета концентраций компонентов в n-ой ячейке

с1x(n)=1−31,66 с21−n−0,5N2;	с2x(n)=31,66 с21−n−0,5N2.	(43)

При получении зернистых композитов путем пластической деформации или спекания изначально точечные контакты сферических частиц развиваются в плоские контактные поверхности. Форма остальной части поверхности остается примерно сферической. При большом содержании матричной фазы вторая фаза в виде включений будет располагаться в объемах, образованных недеформированными сферическими поверхностями матричной фазы. Такая структура формируется у спеченных твердых сплавов с малым содержанием металлической связки. Плоское сечение представительной ячейки рассматриваемых композитов с изолированными включениями представлено на рис.3б. Из геометрии представительной ячейки найдем линейные меры концентрации компонентов в n-ой ячейке

l1x(n)=b−b12−b122−(b12−yn)2;	l2x(n)=b12−b122−(b12−yn)2.	(44)

С учетом дискретизации зоны b×b12 на N ячеек концентрация компонентов в n-ой ячейке будет равна

с1x(n)=1−b12b1+1−1−n−0,5N2;	с2x(n)=1−с1x(n).			(45)

Отношение характерных размеров b12/b выразим через объемную долю включений с2. Как и для композита со сферическими включениями, параметр b12/b будет связан с объемной долей включений зависимостью (42). Константу k определим исходя из предельной объемной доли включений данного вида и условия b12/b=1. В рассматриваемом случае предельное структурное состояние композита определяется упаковкой сферических частиц матричной фазы и её объемной долей с1. Примем модель статистически рыхлой упаковки, когда с1=0,601. Тогда предельная объемная доля включений составит с2=0,399 и константа k в (42) будет равна k=2,5. Окончательно зависимости (45) запишутся следующим образом

с1x(n)=1−32,5 с2⋅ 1+1−1−n−0,5N2;	с2x(n)=1−с1x(n).		(46)

Рассмотрим композиты с взаимопроникающими компонентами. Наиболее типичным представителем таких композитов являются псевдосплавы, которые получают пропиткой спеченного пористого каркаса одного компонента расплавом второго компонента. Плоское сечение представительной ячейки
с взаимопроникающими компонентами и криволинейной межфазной границей показано на рис.4.

В связи с громоздким видом получаемых зависимостей рассмотрим только матричную фазу 2. Из геометрии представительной ячейки найдем линейные меры концентрации компонента 2 в n-ой элементарной ячейке

l2x(n)=R2−(b2+yn)2.								(47)

С учетом соотношений

R=b2+b12;	R2=b2+b22							(48)

после преобразований получим зависимость концентрации компонентов в n-ой ячейке при дискретизации центральной зоны b×b12 ячейки на N стержней

с1x(n)=1−с2x(n);	с2x(n)=R2b2−R2b2−1+Rb−R2b2−1⋅n−0,5N2.	(49)

| а | б |
| --- | --- |

Рис.4.	Расчетная схема представительной ячейки зернистого композита
с взаимопроникающими компонентами.

Отношение характерных размеров R/b выразим через объемную долю матричного компонента с2. По аналогии с композитами с изолированными включениями примем, что параметр R/b связан с объемной долей компонента 2 зависимостью вида (42)

Rb=3k c2.										(50)

Константу k определим исходя из минимальной объемной доли компонента 2 и условия R/b=1. Пористый каркас псевдосплаов получают путем неполного спекания порошков, которые перед спеканием подвергают холодному прессованию. В свою очередь порошок спрессовывается из состояния насыпной плотности, Поэтому минимальная объемная доля матричного компонента с2 соответствует величине его относительной насыпной плотности ρ0 в дисперсном состоянии. При отсутствии экспериментальных данных относительная насыпная плотности дисперсного материала может быть принята равной ρ0=0,26. Подробно этот вопрос рассмотрен в работе [9]. Тогда предельная объемная доля матричного компонента составит с2=0,26 и параметр R/b будет определяться по зависимости

Rb=34 c2.											(51)

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Экспериментальную проверку достоверности предлагаемого метода выполняли при построении диаграмм растяжения для трех типов зернистых композитов: с полимерной и металлической матрицей, псевдосплавов и металлокерамических сплавов. Также рассматривали известный метод расчета макроскопических упругопластических свойств зернистых композитов, использующий сингулярное приближение теории случайных полей [10].

Точность расчета по предлагаемому методу зависит от принятого количества элементарных стержней N при дискретизации области представительной ячейки с межфазной границей. Исследования на сходимость численного решения показали, что увеличение количества элементарных ячеек свыше 100 практически не оказывает влияния на результаты расчета, поэтому принимали N=100. Систему нелинейных уравнений (33), (34) при расчете деформаций компонентов εxk(n) решали методом многомерной оптимизации при минимизации следующего функционала

F=σ1(n)−σ2(n),										(52)

где σ1(n), σ2(n) – напряжения в компонентах двухфазной n-ой ячейке. Минимум функционала (52) находили методом спирального координатного спуска. Аналогичным образом решали систему нелинейных уравнений метода сингулярных приближений случайных функций [10].

Композиты с полимерной и металлической матрицей получают смешиванием изначально жидкой матрицы и твердого наполнителя, и они представляют собой матричные композиты с изолированными включениями. Соответственно при расчетах принимали модель композита со сферическими изолированными включениями и криволинейной межфазной границей. Концентрации компонентов в элементарных двухфазных ячейках рассчитывали по зависимости (43).

В работе [11] приведены экспериментальные диаграммы растяжения композита на основе эпоксидной смолы, армированной стеклянными частицами. При расчетах полимерная матрица 1 считалась упругопластическим материалом, включение 2 – упругим материалом. Участок пластической деформации диаграммы растяжения эпоксидной смолы, приведенной в работе [11], аппроксимировали экспоненциальной зависимостью

σ=28,8+64 1−exp(−0,4 εр).							(53)

Здесь и далее напряжения выражены в МПа. Модуль Юнга смолы Е=2,93 ГПа был определен из диаграммы растяжения; модуль Юнга стекла принимали равным Е=69 ГПа [12]; коэффициенты Пуассона равны 1=0,45 и 2=0,21 [3]. Расчетные диаграммы растяжения композита на основе эпоксидной смолы, армированной стеклянными частицами, приведены на рис.5 (здесь и далее сплошная линия соответствует расчету по предлагаемой модели, пунктирная линия – расчету по методу работы [10], точки – результатам эксперимента). Результаты расчета достаточно хорошо описывают экспериментальные данные. Причем расчет по предлагаемому методу показывает лучшее соответствие с экспериментом, чем результаты расчета по методу работы [10].

В работе [13] исследован композит с матрицей из алюминиевого сплава АА2124 (компонент 1) с включениями никеля (компонент 2). При расчетах для обоих материалов принимали модель упругопластического материала. Участок пластической деформации диаграммы растяжения алюминиевого сплава, приведенной в работе [13], аппроксимировали степенной зависимостью

σ=143+73,4⋅εр0,411.									(54)

| а | б |
| --- | --- |

Рис.5.	Диаграммы растяжения композита на основе эпоксидной смолы
с объемным содержанием стеклянных включений с2=0,24 (а) и с2=0,52 (б).

Деформационное упрочнение никеля описывали экспоненциальной функцией

σ=138+430⋅1−exp−εр0,244,							(55)

приведенной в работе [14] для никеля Ni-200. Модули Юнга принимали равными Е1=73 ГПа; Е2=207 ГПа [13]; коэффициенты Пуассона равны 1=0,34 [13] и 2=0,32 [15]. Результаты расчета диаграмм растяжения при различном объемном содержании никеля находятся в хорошем соответствии с экспериментальными данными (рис.6).

| а | б |
| --- | --- |

Рис.6.	Диаграммы растяжения композита из алюминиевого сплава АА2124
с объемным содержанием никеля с2 = 5% (а) и с2 = 10% (б)

В работе [16] исследован композит с матрицей из алюминиевого сплава 2080, содержащий 20% (по объему) частиц карбида кремния SiC. При расчетах для матрицы 1 принимали модель упругопластического материала, для включения 2 – модель упругого материала. Участок пластической деформации диаграммы растяжения алюминиевого сплава 2080, приведенной в работе [17], аппроксимировали степенной зависимостью

σ=460+46,4⋅εр0,436.									(56)

Упругие характеристики компонентов принимали равными [16]: для алюминиевой матрицы Е1=74 ГПа; 1=0,33; для карбида кремния Е2=410 ГПа; 2=0,19. Результаты расчета хорошо описывают экспериментальные данные (рис.7а).

| а | б |
| --- | --- |

Рис.7.	Диаграммы растяжения композита из алюминиевого сплава А2080-20% (об.) SiC (а) и псевдосплава Ag-58% (об.) Ni (б).

Экспериментальные данные по пластическому деформированию псевдосплавов, которые представляют собой зернистые композиты с взаимопроникающими компонентами, приведены в работах [18,19]. Концентрации компонентов в элементарных ячейках рассчитывали по зависимостям (49), (51).

В работе [18] исследовано сопротивление деформации при сжатии псевдосплава Ag-58% (об.) Ni. При расчетах оба компонента считались упругопластическими материалами. Объемная доля никеля больше, чем серебра и за компонент 1 принимался никель, за компонент 2 – серебро. Сопротивление пластической деформации серебра и никеля описывали экспоненциальными зависимостями [14]

σNi=138+4301−expεр0,244;	σAg=43,5+202,31−expεр0,245.(57)

Упругие характеристики компонентов равны [14]: для никеля Е1=207 ГПа; 1=0,312; для серебра Е2=83 ГПа; 2=0,367. Результаты расчета диаграммы растяжения псевдосплава Ag-58% (об.) Ni, представленные на рис.7б, показывают хорошее соответствие с экспериментальными данными.

Экспериментальные данные по исследованию сопротивления деформации псевдосплавов W-Cu приведены в работе [19]. Этот псевдосплав получают путем пропитки расплавом меди спеченного вольфрамового каркаса. При расчетах для обоих компонентов принимали модель упругопластического материала. Участок пластической деформации диаграммы растяжения меди описывали степенной зависимостью, приведенной в работе [20]

σ=75+56⋅εi0,41.									(58)

Модуль Юнга меди принимали равным Е=129 ГПа; коэффициент Пуассона – =0,35 [15].

Вольфрам имеет низкую пластичность и при деформировании композита локальные объемы вольфрамового каркаса могут разрушаться. Предлагаемая модель учитывает разрушение локальных объемов через разрушение компонента в двухфазной элементарной ячейке. Имеющиеся в литературе данные о прочностных и пластических свойствах вольфрама противоречивы. В наших расчетах использовали данные работы [21]. Предел текучести вольфрама равен σs=800 МПа, предел прочности σв=1000 МПа, относительное удлинение δ=0,2%. Принимали линейный закон деформационного упрочнения. Упругие характеристики вольфрама равны: Е=394 ГПа; =0,29 [15]. Расчетные диаграммы растяжения псевдосплавов W-Cu представлены на рис.8. Видно, что результаты расчета по предлагаемому методу хорошо согласуются с опытными данными. Разрушение локальных объемов хрупкого компонента проявляется в асимптотической зависимости напряжения от деформации. Модель работы [10] не учитывает разрушение локальных объемов компонентов малопластичных композитов. Поэтому эта модель показывает хорошее соответствие с экспериментом при малых деформациях. При больших деформациях расчетные напряжения существенно больше, чем определенные в эксперименте.

Подробное экспериментальное исследование сопротивления деформации при сжатии спеченных металлокерамических (твердых) сплавов WC-Co выполнено в работе [22]. Эти сплавы получают спеканием и в зависимости от содержания кобальтовой связки представляют собой зернистые композиты с изолированными включениями (кобальт) или с взаимопроникающими компонентами. Карбид вольфрама WC проявляет способность к малой пластической деформации [22] и для обоих компонентов принималась модель упругопластического материала.

| а | б |
| --- | --- |

Рис.8.	Диаграммы растяжения псевдосплава W-Cu с объемным содержанием вольфрама 41,2% (а) и 66,2% (б).

Участок пластической деформации диаграммы растяжения кобальта, приведенной в работе [23], аппроксимировали степенной зависимостью:

σ=295+196⋅εp0,42.									(59)

При деформировании твердых сплавов деформация в кобальтовой связке локализуется в узкой зоне области, контактирующей с жестким зерном карбида WC. В этой области прежде, чем в других областях, начинается разрушение [24]. Для предлагаемой модели локальное разрушение связки происходит в элементарных стержнях с малым содержанием кобальта. Предел прочности кобальта равен σв=820 МПа [25], модуль Юнга Е=209 ГПа; коэффициент Пуассона =0,31 [15]. Для карбида вольфрама на основании работ [22,26-28] принимали: модуль Юнга Е=720 ГПа; коэффициент Пуассона =0,31; предел текучести при сжатии σs=2800 МПа; предел прочности σв=3600 МПа; относительное удлинение δ=0,5% и линейный закон деформационного упрочнения. Расчетные диаграммы сжатия твердых сплавов WC-Co с различным содержанием кобальта представлены на рис.9.

| а | б |  |
| --- | --- | --- |
| в |  | г |

Рис.9.	Диаграммы сжатия сплава WС-Cо с объемным содержанием кобальта 10% (а), 23,6% (б), 48,5% (в) и 63,7% (г).

При объемном содержании кобальта с2=26,3% и больше результаты расчета достаточно хорошо согласуются с экспериментальными данными. Однако при с2=10% расчетные значения напряжений при малых деформациях (εi<0,005) существенно меньше экспериментальных данных (рис.9а). Это расхождение, по-нашему мнению, связано с недостаточной точностью эксперимента и большим разбросом опытных данных при механических испытаниях малопластичных материалов. В подтверждение сказанному на рис.9а приведена расчетная прямая упругого деформирования карбида вольфрама WC. Очевидно, что при одинаковой величине деформации напряжения при упругом деформировании карбида WC будут больше, чем при деформировании любого сплава, содержащего кобальт. Вместе с тем согласно опытным данным при малых деформациях сопротивление деформации сплава WC-10% Со выше, чем карбида вольфрама. Поэтому для рассматриваемого композита при малых деформациях результаты расчета имеют большую физическую достоверность, чем результаты эксперимента. Расчет по модели [10], как и для псевдосплава W-Cu, показывает удовлетворительную точность только при малых деформациях.

ВЫВОДЫ

На основе модели деформирования пористых материалов разработан метод расчета эффективных пластических свойств зернистых композитов с упрочняющимися компонентами. Отличительная особенность метода заключается в расчете коэффициентов концентрации средних деформаций через эффективные объемы деформирования фаз. Эффективные объемы осреднения находятся из решения краевых задач пластического деформирования упрощенных структурных моделей двухфазных композитов. При этом используются простые схемы дискретизации и вычислительных алгоритмов. Кроме того, учитываются случаи больших упругопластических деформаций, а также разрушения компонентов для малопластичных композиционных материалов. Результаты расчета диаграмм упругопластического деформирования по предлагаемому методу находятся в хорошем соответствии с экспериментальными данными для различных типов зернистых композитов.

ЛИТЕРАТУРА

- Федотов А.Ф. Приложение модели деформирования пористых материалов к расчету эффективных упругих модулей зернистых композитов // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2011. – Т.17. – №1. – С.3-18.

- Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. – М.: Машиностроение, 1975. – 400 с.

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов. – М.: Мир, 1982. – 334 с.

- Сендецки Дж. Упругие свойства композитов. Композиционные материалы. Механика композиционных материалов. – М.: Мир, 1978. – Т.2. – С.61-101.

- Шермергор Т.Д. Теория упругости микронеоднородных сред. – М.: Наука, 1977. – 400 с.

- Федотов А.Ф. Модель осреднения локальных напряжений и деформаций и эффективные упругие модули порошковых и пористых спеченных материалов // Изв. вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. – 2010. – №4. – C.19-26.

- Ковальченко М.С. Механические свойства изотропных пористых материалов. 1. Упругие и реологические свойства // Порошковая металлургия. – 1993. – №3. – C.89-96.

- Нильсен Л. Механические свойства полимеров и полимерных композиций. – М.: Химия, 1978. – 312 с.

- Федотов А.Ф. Условие пластичности порошкового материала
с упрочняющейся твердой фазой // Изв. вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. – 2011. – №1. – C.32-40.

- Сараев Л.А. Моделирование макроскопических свойств многокомпонентных композиционных материалов. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2000. – 182 с.

- Фудзии Т., Дзако М. Механика разрушения композиционных материалов. – М.: Мир, 1982. – 232 с.

- Келли А. Высокопрочные материалы. – М.: Мир, 1976. – 264 с.

- Watson I.G., Lee P.D, Dashwood R.J., Young P. Simulation of the Mechanical Properties of an Aluminum Matrix Composite using X-ray Microtomography // Metallurgical and Materials Transactions. A. – 2006. – Vol.37A. – P.551-558.

- Soppa E., Doumalin Р., Binkele Р. et al. Experimental and numerical characterization of in-plane deformation in two-phase materials // Computational Materials Science. – 2001. – Vol.21. – P.261-275.

- Физико-химические свойства элементов. Справочник. / Ред. Г.В. Самсонов. – Киев: Наукова думка, 1965. – 808 с.

- Chawla N., Sidhu R.S, Ganesh V.V. Three-dimensional visualization and microstructure-based modeling of deformation in particle-reinforced composites // Acta Materialia. – 2006. – Vol.54. – P.1541-1548.

- Zhu Liu-Juan, Cai Wen-Zhong, Tu Shan-Tung Computational Micromechanics of Particle reinforced Composites: Effect of Complex Three dimensional Microstructures // J. of Computers. – 2009. – Vol.4. – N12. – P.1237-1242.

- Schmauder S, Dong M., Leßle P. Simulation von Verbundwerkstoffen mit Teilchen und Fasern / XXIV FEM-Kongreß in Baden-Baden, 1997. Tagungsband, Hrsg.: A. – P.445-462.

- Крок Р. Современные композиционные материалы. – М.: Мир, 1970. – С.555-583.

- Третьяков А.В., Зюзин В.И. Механические свойства металлов и сплавов при обработке давлением. Справочник. – М.: Металлургия, 1973. – 224 с.

- Свойства элементов. Справочник / Ред. В.Г. Самсонов. – М.: Металлургия, 1976. – 600 с.

- Креймер Г.С. Прочность твердых сплавов. – М.: Металлургия, 1971. – 247 с.

- Механические свойства редких металлов. / Под ред. Л.Д. Соколова. – М.: Металлургия, 1972. – 288 с.

- Лошак М.Г. Прочность и долговечность твердых сплавов. – Киев: Наукова думка, 1984. – 328 с.

- Справочник по редким металлам. / Под ред. В.Е. Плющева. – М.: Мир, 1965. – 945 с.

- Туманов В.И. Свойства сплавов системы карбид вольфрама - кобальт. Справочник. – М.: Металлургия, 1971. – 95 с.

- Третьяков В.И. Основы металловедения и технологии производства спеченных твердых сплавов. – М.: Металлургия, 1976. – 528 с.

- Зеликман А.Н., Никитина Л.С. Вольфрам. – М.: Металлургия, 1978. – 272 с.

Поступила в редакцию 3 мая 2012 года.

Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» (проект №2.1.2/1431).

Сведения об авторе:

Федотов Александр Федорович, д.т.н., профессор кафедры «Механика», Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия; e-mail: a.fedotov50@mail.ru