УДК 532.135:536.242:678:065

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ В СХОДЯЩЕМСЯ КАНАЛЕ

Баранов А.В., Дахин О.Х.*

Российский Государственный Университет нефти и газа им.Губкина,

г. Москва, Россия

*Волгоградский Государственный Технический Университет

г. Волгоград, Россия

РЕЗЮМЕ

Высоконаполненные полимерные композиции очень широко используются в различных процессах современной промышленности, поэтому исследованию течения таких сред в различных каналах перерабатывающего оборудования уделяется большое внимание. Отмечены все важные факторы, которые необходимо учитывать при разработке математических моделей процессов течения таких сред. Рассмотрена модель течения специальных наполненных резиновых смесей в каналах с учетом диссипации энергии, тепловых эффектов от сжимаемости смеси, пристенного скольжения, тепловых граничных условий третьего рода, а также зависимости вязкости и всех теплофизических свойств от температуры и давления.

Ключевые слова: теплообмен; неньютоновские жидкости; неизотермическое течение; полимеры; резиновые смеси; математическое моделирование

NON-ISOTHERMAL FLOW OF POLYMER COMPOSITION
IN CONVERGENT CHANNEL

Baranov A.V., Dakhin O.Kh.*

Gubkin Russian State Oil and Gas University, Moscow, Russia

*Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia

SUMMARY

Highly filled polymer compositions are widely used in various processes of modern industry, and therefore the study of the flow of such media in the various channels of processing equipment paid much attention. Cover all the important factors that should be considered when developing mathematical models of the flow of such media. A model of the flow of special–filled rubber compounds in convergent channels with the energy dissipation, thermal effects on the compressibility of the mixture, the effect of wall slip, thermal boundary conditions of the third kind and the dependence of the viscosity and thermalphysic properties of temperature, pressure and the degree of vulcanization are considered.

Key words: heat transfer; non-Newtonian fluids; non-isothermal flow; rubber mixtures; mathematical modeling

Течение полимеров или композиций на их основе в плоском сходящемся канале часто встречается в практике переработки полимеров. В частности такой тип течения реализуется в плоскощелевых насадках экструдеров или во впускном литнике, соединяющем между собой литниковый канал и гнездо формы. Отдельно стоит упомянуть процессы нанесения теплозащитных покрытий на поверхности металлических оболочек изделий специального назначения, когда высоконаполненная композиция на основе каучуков продавливается под высоким давлением через плоскощелевую насадку. При этом поверхность двигается с постоянной скоростью для получения равномерного защитного слоя заданной толщины.

В отечественной и зарубежной литературе опубликован целый ряд работ по течению ньютоновских и неньютоновских жидкостей в сходящихся каналах. В первую очередь необходимо отметить публикации [1-5], посвященные изучению изотермического (c постоянной вязкостью) течения жидкостей в сходящихся каналах без учета диссипации энергии. Эти работы полезны для понимания основных гидродинамических и реологических закономерностей, проявляющихся в таких типах течения. Однако, исследования, выполненные при указанных допущениях, можно рассматривать только в качестве первой попытки решения сложной проблемы, т.к. процесс течения материалов с высокой вязкостью обычно осуществляется со значительным перепадом температур и давлений при значительном диссипативном выделении тепла.

В отечественной и зарубежной литературе имеется большое количество работ, показывающих, что при ламинарном течении высоковязкой жидкости через каналы малых диаметров заметно проявляются тепловые эффекты, связанные с рассеиванием энергии и сжимаемостью. Величины этих эффектов имеют один порядок, поэтому сжимаемостью жидкости во внутренних течениях пренебрегать нельзя. При этом учитывалось значительное влияние сжимаемости на распределение температуры и опускалось менее существенное воздействие на скорость и диссипацию. Это предположение впоследствии применялось практически во всех работах, учитывающих охлаждение жидкости при расширении в обычных (неконвергентных) плоских и круглых каналах [6-10].

Особого рассмотрения требуют публикации, посвященные неизотермическим течениям в конвергентных каналах, когда математическая модель включает в себя температурную зависимость вязкости. Это один из важнейших факторов, влияющих на процессы течения полимеров и композиций на их основе [11]. Это требует совместного рассмотрения дифференциальных уравнений движения и энергии, что вызывает известные математические трудности. В первую очередь можно отметить работуы [12,13], где на основе численных методов рассмотрено течение «степенной» жидкости в слабо сходящемся круглом канале [12] и в слабо сужающейся щели [13]. На стенке использовали условия прилипания и температурные граничные условия первого рода. Уравнение движения включало в себя инерционные члены, а в уравнении энергии учитывали диссипативную функцию и осевую теплопроводность. Температурная зависимость вязкости принималась в экспоненциальном виде.

В работах [14,15] проведено численное моделирование вынужденного неизотермического течения в сходящихся каналах и трубах. В обеих работах предполагалось, что жидкость не проявляет эластических свойств, течение установившееся, уравнения движения не содержат инерционных членов. В [15] представлены также экспериментальные данные по измерению температуры и давления экструдата, отмечено хорошее согласие между теоретическими и опытными данными для малых углов раствора. Делается вывод, что для больших значений углов необходимо включение растягивающих компонент тензора напряжения.

Течение в сходящемся канале сопровождается существенным вытягиванием жидкости вдоль потока, что коренным образом отличает данную ситуацию от течения в обычной круглой трубе или в плоском канале [16-19]. Это приводит к яркому проявлению такого характерного свойства полимеров как высокоэластичность. Весьма заметную роль начинает играть первая разность нормальных напряжений, что требует введения в математическую модель реологического уравнения вязкоупругой жидкости. Задачи такого типа для различных реологических моделей рассмотрены в [20,21].

Достаточно полный учет всех факторов, определяющих теплообмен при течении вязкоупругих жидкостей в сходящемся канале, содержится в работе [22]. Здесь представлена математическая модель течения неньютоновской высоковязкой полимерной композиции в конвергентном канале (плоском конфузоре) с учетом диссипативных тепловыделений, а также зависимости материальных констант от второго инварианта тензора скорости деформации и температуры. С реологической точки зрения среда считается нелинейно-вязкоупругой жидкостью, материальные константы которой являются функциями температуры и второго инварианта тензора скорости деформации. Была выбрана дифференциальная реологическая модель второго порядка, описывающая все характерные особенности поведения полимерных композиций – аномалия вязкости, первая и вторая разности нормальных напряжений. Согласно этой модели тензор напряжений определяется кинематическими тензорами скорости деформации B1 и ускорения деформации B2

(1)

B1,B2 – назыаются тензорами Ривлина-Эриксена. При этом коэффициенты первой и второй разности нормальных напряжений выражаются следующим образом

.

Кинематический тензор скорости деформации для рассматриваемого случая записывается следующим образом (без учета компоненты скорости )

(2)

Кинематический тензор ускорения определяется с помощью ковариантной производной Олдройда

(3)

где суммирование осуществляется по индексу k.

Из (2) можно также получить

(4)

Исследования, содержащиеся в рассмотренных выше работах, выполнены при допущении о незначительном влиянии гидростатического давления на реологические и теплофизические свойства жидкостей. Однако в некоторых процессах, связанных с течением высоковязких сред при высоких скоростях через каналы небольших сечений, градиенты давлений могут достигать значительной величины. В настоящее время при литьевом формовании резиновых смесей давление впрыска может достигать 200-300 МПа, что необходимо учитывать при моделировании таких процессов. Так при повышении давления на 150 МПа вязкость различных смесей может возрастать в 2-3 раза. В целом ряде работ [11,23,24] показано заметное влияние зависимости вязкости от давления на тепловые и гидродинамические характеристики потока.

В большинстве публикаций моделирование процессов переработки полимеров осуществляется в предположении отсутствия скольжения на стенке каналов. Однако в целом ряде работ показано наличие пристенного скольжения как для каучуков [25], так и для резиновых смесей [26]. В [27,28] экспериментально получена степенная зависимость между скоростью пристенного скольжения и касательным напряжением на стенке. Эта зависимость используется также и в данной работе при формулировке математической модели.

Общеизвестным является стремление технологов повысить температуру в процессах переработки полимеров с целью снижения вязкости. Это приводит к повышению производительности и снижению энергозатрат. Однако чрезмерное повышение температуры резиновой смеси может привести к ее подвулканизации при течении в канале. Изменяющиеся по мере протекания химической реакции вулканизации реологические свойства композиции могут стать доминирующим фактором в технологическом процессе. В результате это приведет просто к браку выпускаемой продукции. Достаточно подробный обзор работ, посвященных изучению течения различных сред в условиях протекания химической реакции, приведен в [11,23]. В них показана зависимость реологических свойств материала от степени протекания химической реакции отверждения (вулканизации) и как эта зависимость транформирует всю гидродинамику потока. В данной работе ставится задача провести процесс при максимально возможной температуре, но в пределах индукционного периода реакции вулканизации. Поэтому зависимость вязкости от степени вулканизации не рассматривается.

Предполагалось, что кинетика химической реакции вулканизации каучуков в резиновых смесях может быть описана через изменение одного параметра – степени превращения β. Под ней может пониматься, например, относительная концентрация вступившего в реакцию сшивающего агента. Экспериментально установлено [29], что реакция вулканизации может быть отнесена к реакциям, проходящим в одну стадию, скорость которых зависит только от относительной концентрации сшивающего агента и температуры

(5)

Известно, например, что более 50% резиновых смесей имеют порядок r от 1,0 до 1,6 [29]. Проинтегрировав это уравнение, получим критерий для определения времени индукционного периода, в течение которого смесь находится в вязкотекучем состоянии [16]

(6)

Таким образом, (6) может являться методом оценки границ вязкотекучего состояния любого элементарного микрообъема среды, имеющего свой температурно–временной режим пребывания в канале. Путем сравнения полученного значения критерия (6) с его предельно допустимой величиной, определяется возможность пребывания данного микрообъема среды в вязкотекучем состоянии. На практике течение резиновых смесей по каналам осуществляется при нагреве от стенок, что в совокупности с диссипативным разогревом и охлаждением при расширении не позволяет обеспечить однородность температурного поля. Вследствие этого процесс химической реакции вулканизации будет происходить в потоке неравномерно. Кроме этого, необходимо учесть, что частицы с разной скоростью в потоке имеют разное время пребывания в канале. Все это влияет на температурно-временной режим и времена пребывания отдельных микрообъемов среды в канале и соответственно на их возможную подвулканизацию.

Таким образом, в данной работе представлена попытка разработать математическую модель неизотермического течения нелинейно–вязкоупругой среды в плоском сходящемся канале с учетом диссипации энергии, теплового эффекта сжимаемости, пристенного скольжения, а также зависимости вязкости и теплофизических свойств от температуры и давления. Рассматриваются тепловые граничные условия третьего рода. Учитывая целый ряд существенных особенностей процесса течения резиновых смесей, был сформулирован ряд общепринятых допущений [9,16,23]. Многие из этих допущений были сделаны на основании того, что течение осуществляется при низких значениях критерия Рейнольдса (менее 0,01) и высоком значении критерия Пекле (много больше 100).

Дивергенция, обусловленная сжимаемостью, вызывает относительное отклонение осевой компоненты скорости потока обычно на несколько процентов. Поэтому общепринятым считается допущение о значительном влиянии тепловых эффектов сжимаемости на распределение температуры и о пренебрежимо малом воздействии дивергенции на профиль скорости и диссипацию энергии. Также считается, что канал является слабо сходящимся. Поперечная компонента скорости vφ учитывается только в конвективном члене уравнения энергии. Поэтому, считая давление р не зависящим от координаты φ, ограничимся одним уравнением движения. На входе в канал подается с постоянным расходом полимерная композиция на основе каучуков.

Таким образом, с учетом вышеизложенного математическая модель неизотермического течения высоковязкой полимерной композиции представляется следующей системой уравнений

уравнение движения

(7)

уравнение энергии

(8)

уравнение неразрывности

(9)

зависимость физических свойств от температуры и давления

(10)

(11)

(12)

(13)

В уравнении (8) Ψ – диссипативная функция. С целью упрощения вычислений можно предположить, что диссипативные тепловыделения практически не отличаются от значений, характерных для неупругой «степенной» жидкости

(14)

Материальные константы  реологического уравнения (1) являются функциями второго инварианта тензора скорости деформации [20]

, ,

Выражение для второго инварианта тензора скорости деформации без учета компоненты скорости vφ имеет вид

Систему (7)-(14) необходимо дополнить граничными условиями

(15)

(16)

(17)

где  – средняя скорость на входе в канал.

С целью упрощения уравнения движения будем предполагать, что изменение касательных напряжений поперек канала значительно больше изменений нормальных напряжений вдоль оси. Отсюда следует, что влияние нормальных напряжений можно учесть приближенно, осреднив их по сечению канала. Данная операция идентична предположению, что упругие свойства композиции влияют только на максимальную скорость потока в данном сечении и не изменяют сам закон распределения скорости в этом сечении [30]. Таким образом, в ходе решения будет использоваться следующее обозначение:

Как видно из математической модели, поперечная компонента скорости vφ учитывается только в уравнении энергии, в то время как при решении гидродинамической задачи течение считается одномерным. Известно [20], что для такого типа течения, когда vφ=0, продольная компонента скорости может быть представлена в виде

(18)

где f(φ) – неизвестная пока функция.

С учетом этого фактора выражения для кинематических тензоров могут быть значительно упрощены

С учетом (18) упрощается также выражение для второго инварианта тензора скорости деформации

Таким образом, в результате совместного решения системы (7)-(14) при заданных граничных условиях (15)-(17) можно рассчитать поля температуры, давления и скорости и найти сложную нелинейную обратную связь между тепловыми, реологическими и кинетическими факторами.

Решение поставленной задачи проводилось по итерационной схеме, на каждом шаге которой применялся метод Галеркина-Канторовича. Согласно этому методу температурный профиль в безразмерном виде для полувысоты канала задавался следующим образом

(19)

где .

При этом температура внутренней поверхности стенки канала выражается с помощью теплового граничного условия (16).

Условие симметрии профиля температуры (15) требует выполнения условия G0=G1. Неизвестные функции Gk(R) находятся из решения системы N обыкновенных дифференциальных уравнений, которая получается после подстановки (19) в уравнение энергии и составления условий ортогональности невязки ко всем координатным функциям  на интервале 0≤Φ≤1. В свою очередь, решение полученной системы осуществлялось путем совместного применения методов Кутта-Мерсона и Гаусса.

На основании полученного решения для профилей температуры и скорости, а также перепада давления и критерия Нуссельта были произведены расчеты с целью оценки влияния различных факторов на основные закономерности течения и теплообмена в реологически сложных полимерных композициях. Для анализа были приняты значения физических свойств материала, характерные для литьевых марок резиновых смесей

; n=0,27; ; ;

; ; ; ;

s = 3,7; U = 50 кДж / моль ; ; ν = 0,015 ;

; ; ;

; ; .

Значения теплофизических параметров λ0,ρ0,a отнесены к температуре 293K. Температура стенки канала Тw=1800C, а температура резиновой смеси на входе в канал Т0=1000С. Таким образом, рассматривается случай, когда температура стенок канала значительно выше температуры втекающего в него полимера. В этом случае процессы теплопроводности, также как и диссипативные тепловыделения, способствуют нагреву смеси в канале.

Как известно, пристеночные слои материала находятся в канале значительно дольше, чем жидкость вблизи оси канала. Они же в первую очередь испытывают разогрев от горячих стенок канала и от диссипации энергии. Поэтому смесь в этих слоях реагирует быстрее и на большую глубину. Вследствие этого опасность подвулканизации выше всего именно в пристеночной области. В связи с тем, что материал не прилипает, а скользит по стенкам канала, то опасность подвулканизации в пристеночном слое материала возникает на некотором расстоянии от входа в канал. Причем, чем больше расход Q и чем больше индукционный период (при заданном температурно-временном режиме), тем дальше от входа может образоваться подвулканизованная смесь. При этом, из–за сужения канала происходит заметное вытягивание профиля скорости, т.е. ускорение потока вблизи оси канала. Именно этот фактор и вызвал необходимость учета вязкоупругих свойств композиции.

В [22] показано, что значительная диссипация энергии приводит к быстрому прогреву смеси в пристеночной области. Однако низкий коэффициент температуропроводности приводит к тому, что даже на выходе из канала вблизи оси остается зона непрогретого полимера с температурой Т0. Таким образом, на профилях температуры четко прослеживается тепловой пограничный слой. В данной же работе учитываются тепловые эффекты от расширения (сжимаемости), которые заметны в первую очередь именно вблизи оси канала. В результате это приводит к размыванию теплового пограничного слоя.

Как известно, при неизотермическом течении в обычном плоском канале инертной жидкости профиль давления будет вогнутый при нагревании и выпуклый при охлаждении материала. В рассматриваемом случае кривая распределения давления характерно выпуклая, несмотря на то, что течение сопровождается разогревом смеси. Это объясняется ускорением потока из-за сужения канала, что ведет к росту напряжений сдвига и градиента давления по мере продвижения к выходу из канала.

Осуществлена оценка влияния диссипации энергии, эффекта охлаждения при расширении, а также зависимости вязкости от температуры и давления на распределение среднемассовой температуры. Было показано, что игнорирование диссипации приводит к ошибке, возрастающей по мере увеличения длины канала. Влияние же температурной зависимости вязкости сильнее вблизи входа. Было отмечено также заметное влияние температуры и давления на теплофизические свойства. Причем, важно брать во внимание одновременно все зависимости (11)-(13) в совокупности.

Проведенные исследования рекомендуется учитывать при правильном проведении процесса формования резиновых изделий. Необходимо обеспечивать такие технологические условия, когда в оформляющую полость или на теплозащитную поверхность не будут попадать из канала подвулканизованные частицы смеси. Даже когда подвулканизованный слой очень мал, он коренным образом меняет всю гидродинамическую и тепловую картину в канале и может привести к браку даже в том случае, когда подавляющая часть материала проходит канал в пределах индукционного периода.

ЛИТЕРАТУРА

- Shina Yasuaki. Analysis of heat transfer in laminar flow in a plane convergent channel for a given heat flux at the wall // Nippon genshiryoku gakkaishi, J. Atomic Energy Soc. Japan. – 1980. – Vol.22. – N8. – P.572-579.

- Бржечко Л.В., Рудько А.П. Численный расчет течения и теплообмена во вращающемся радиальном конфузоре // Энерг. машиностр. – Харьков, 1984. – №38. – С.54-56.

- Рахманова В.В. Исследование течения полимеров в пологой конической насадке // Хим. машиностроение. – Киев, 1986. – №3. – С.11-15.

- Ozisik M.N., Trepp Ch., Egolf H. Laminar forced convection in converging or diverging symmetric ducts // Int. J. Heat Mass Transfer. – 1982. – Vol.25. – N10. – P.1477-1480.

- Rumpel H. Stromungen hochviskoser newtonscher und nicht-newtonscher flussigkeiten // Technische Mechanik. – 1981. – B.2. – N1.– S.79-86.

- Plichta C., Holzig M., Lobeck W. Nichtisotherme stromung nicht-newtonscher flussigkeiten mit temperaturabhangiger zahigkeiten in durchstrombunteilen // Zeitschrift für Angewandete Math. und Mech. – 1976. – Vol.56. – N10. – S.461-467.

- Holzig M., Lobeck W., Plichta C. Nichtisotherme stromung hochviscoser nicht-newtonscher flussigkeiten in rohren und kanalen. Wissenschaft // Zeitschrift der Techn. Hochschule Karl-Marx-Stadt. – 1978. – Vol.20. – N3. – S.403-420.

- Тябин Н.В., Дахин О.Х., Герасименко В.А., Баранов А.В. Закономерности неизотермического течения композитных материалов в каналах // Механика композитных материалов. – 1981. – №6. – С.1061-1067.

- Тябин Н.В., Дахин О.Х., Баранов А.В. Влияние температуры и давления на течение реологически сложных сред в плоском канале // Теплофизика высоких температур. – 1982. – Т.20 – №1. – С.81-87.

- Дахин О.Х., Баранов А.В., Тябин Н.В. Теплообмен при течении неньютоновской жидкости с переменными физическими свойствами // Теплофизика высоких температур. – 1983. – Т.21. – №4. – С.740-744.

- Баранов А.В., Анисимова Н.А. Реологические особенности полимерных композиций в процессах переработки // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2008. – Т.14. – №2. – С.188-206.

- Jarzebski A.B., Wilkinson W.L. Non–isothermal developing flow of a generalized power law fluid in a tapered tube // J. Non-Newton. Fluid Mech. – 1981. – Vol.8. – N3-4. – P.239-248.

- Jarzebski A.B., Wilkinson W.L. Non–isothermal developing flow of a power law fluid in a converging slit // J. Non-Newton. Fluid Mech. – 1983. – Vol.12. – N12. – P.1-11.

- Woodworth Chester L. Computer simulation of steady state non-isothermal melt flow in tubes / Soc. Plast. Eng. 35th Annu. Techn. Conference. – Montreal, 1977. – P.430-433.

- Kakouris A.P., Freakley P.K. Non–isothermal flow of a generalized power law fluid in converging sections for rubber extrusion // Polym. Eng. Sci. – 1987. – Vol.27. – N18. – P.1371-1379.

- Герасименко В.А., Дахин О.Х., Тябин Н.В., Баранов А.В. Неизотермическое течение химически реагирующих сред с вязкостью, зависящей от температуры и давления // ИФЖ. – 1983. – Т.44. – №3. – С.408-414.

- Малкин А.Я., Баранов А.В., Тябин Н.В. Течение отвердеваемой неньютоновской жидкости в канале при наличии пристенного скольжения // Теоретические основы химической технологии. – 1991. – Т.25. – №1. – С.72-79.

- Балинов А.И., Баранов А.В. К исследованию неизотермического течения реологически сложных сред // Механика композиционных материалов и конструкций. – 1998. – Т.4. – №2. – С.69-82.

- Malkin A.Y., Baranov A.V. Flow a non–Newtonian Liquid through a Channel when Solidification of a Liquid Leads to Wall Slip // J. Non-Newton. Fluid Mech. – 1991. – Vol.39. – N1. – P.55-66.

- Хан Ч.Д. Реология в процессах переработки полимеров. – М.: Химия, 1979. – 368 с.

- Dash G.C., Behera S.C. Laminar flow development and heat transfer of viscoelastic liquid in a converging channel // Wear. – 1982. – Vol.79. – N2. – P.199-208.

- Баранов А.В. Математическая модель неизотермического течения эластомеров в сходящемся канале // Каучук и резина. – 1998. – №6. – С.39-45.

- Баранов А.В. Неизотермическое течение реологически сложных сред в условиях химических превращений // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2010. – Т.16. – №3. – С.384-399.

- Тябин Н.В., Дахин О.Х., Баранов А.В. Сопряженный теплообмен при течении в плоском канале неньютоновской жидкости с переменными свойствами // ИФЖ. – 1983. – Т.45. – №3. – С.380-386.

- Jepsen C., Rabiger N. Untersuchungen zum wandgleitverhalten von kautschukmischungen an einem hochdruck-kapillar-rheometer systemen // Kausch. und Gummi Kunststoffe. – 1988. – Vol.41. – N4. – S.342-351.

- Ramamurthy A.V. Wall slip in viscous fluids and influence of materials of construction // J. Rheol. – 1986. – Vol.30. – №2. – P.337-357.

- Баранов А.В., Прохорова Л.Н.. Скок В.И., Викуленкова М.Е. Пристенное скольжение наполненных резиновых смесей на основе БСК // Каучук и резина. – 1993. – №1. – С.12-15.

- Malkin A.Y., Baranov A.V., Vickulenkova M.E. Experimental estimation of wall slip for filled rubber compounds // Rheol. Acta. – 1993. – Vol.32. – №2. – P.150-155.

- Леонов А.И., Басов Н.И., Казанков Ю.В. Основы переработки реактопластов и резин методом литья под давлением. – М.: Химия, 1977. – 216 с.

- Ремнев В.П., Тябин Н.В. Течение расплавов полимеров в дисковом экструдере // Механика полимеров. – 1971. – Т.7. – №3. – С.515-521.

Поступила в редакцию 14 января 2013 года.

Сведения об авторах:

Баранов Александр Викторович, д.ф.-м.н., профессор кафедры Высшей математики Российского Государственного Университета нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва, Россия, e-mail : alexvbaranov@yahoo.co.uk

Дахин Олег Хакимович, к.т.н., доцент кафедры “Процессы и аппараты химических производств”, г. Волгоград, Россия, e-mail : pahp@vstu.ru