УДК 539.3: 537.633.9

ОБОБЩЕНИЕ СООТНОШЕНИЙ ХИЛЛА
НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И ТЕРМОУПРУГИЕ СВОЙСТВА ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ ВОЛОКНИСТЫХ ПЬЕЗОКОМПОЗИТОВ

Паньков А.А.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Представлено обобщение известных точных соотношений Хилла на электромагнитные и термоупругие свойства пьезоактивных трансверсально-изотропных однонаправленных волокнистых композитов.

Ключевые слова: пьезоэффект; волокнистый композит; эффективные свойства; точные решения

GENERALIZATION OF HILL’S DECISIONS
ON ELECTROMAGNETIC AND THERMOELASTIC PROPERTIES
OF UNIDIRECTIONAL FIBROUS PIEZOCOMPOSITES

Pan’kov A.A.

State National Research Politechnical University of Perm, Perm, Russia

Generalization of the known exact Hill’s decision on electromagnetic and thermoelastic properties of piezo active transversal-isotropic unidirectional fibrous composites is presented.

Key words: piezoeffect; fibrous composite; effective properties; exact decisions

Введение

Прогнозирование эффективных физико-механических свойств структурно-неоднородных, в том числе пьезоактивных [1-5], сред является одной из центральных задач механики композитов. Число независимых эффективных констант композита, обусловленное классом симметрии его свойств на макроуровне [6,7], может быть значительно уменьшено на основе дополнительных точных соотношений между эффективными константами учитывающих структуру композита; например то, что трансверсально-изотропный на макроуровне композит является двухфазным однонаправлено волокнистым. В [8] приведены точные соотношения Хилла между различными эффективными упругими константами такого композита с трансверсально-изотропными упругими свойствами волокон и матрицы. Рассмотрим обобщение подхода [8] на электромагнитные и термоупругие свойства однонаправленных волокнистых пьезокомпозитов. Уменьшение числа независимых эффективных констант сокращает объем необходимых вычислений при прогнозировании эффективных свойств композита.

1. МИКРО- И МАКРОУРОВНИ КОМПОЗИТА

Рассмотрим представительную область V однонаправленного волокнистого композита из двух однородных трансверсально-изотропных пьезоэлектромагнитных фаз: волокон (1-я фаза) и матрицы (2-я фаза), плоскости изотропии которых лежат в координатной плоскости ,  - ось поляризации и ориентации волокон. Выполняются условия идеального контакта на межфазных поверхностях: непрерывность векторов перемещений, напряжений, индукций электрического и магнитного полей. Тензоры эффективных упругих свойств , пьезоэлектрических  и пьезомагнитных  свойств, диэлектрических  и магнитных  проницаемостей, температурных коэффициентов , пироэлектрических постоянных ,  и электромагнитной связи ,  входят в определяющие соотношения на макроуровне композита [1-3]

,

,							(1)

и связывают осредненные или макроскопические значения напряжений , деформаций , индукций ,  и напряженностей ,  и, в общем случае, рассчитываются по формулам

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,		(2)

где под знаком осреднения  находятся произведения полей заданных пьезоэлектромагнитных свойств

,   					(3)

и коэффициентов , ,…,  разложений

,

,			(4)

,

где  - однородное приращение температуры, вызванное внешним нагревом; индикаторные функции фаз  (3) описывают взаимное расположение фаз в области V;  - область и  - относительное объемное содержание -й фазы в ; для рассматриваемого двухфазного композита , ,  - относительное объемное содержание волокон. Отметим, что ненулевые компоненты рассматриваемых трансверсально-изотропных тензоров , , , , , , , ,  и  на структурном (3) и на макро- (1) уровнях композита можно наглядно представить в матричной форме записи [6,7]

,

,   ,

,	(5)

,   ,

,   ,   ,

где , тензорные и матричные индексы связаны между собой соотношениями: , , ,  и ,  и ,  и .

2. ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ОДНООСНЫХ НАГРУЖЕНИЙ КОМПОЗИТА

Некоторые эффективные константы однонаправленного волокнистого композита могут быть определены из решения задач об однородном на макроуровне одноосном нагружении композита вдоль ориентации волокон и направления поляризации : например, из решения задачи при  могут быть определены константы , , , ; при  - , ,, ; при  - , ; при  - , , . Рассмотрим эти случаи более подробно.

В (2) от формулы

перейдем, к компоненте

или с учетом симметрии  и ненулевых компонент трансверсально-изотропных тензоров , ,  (5)

.			(6)

Так как для однонаправленной волокнистой структуры имеем вспомогательные равенства

,   ,   ,

следовательно, преобразуем (6) к виду

или

,.								(7)

где объемный модуль плоской деформации

Для рассматриваемого двухфазного композита осредненная величина в (7)

,						(8)

где

,  и ,  - объемные модули плоской деформации и осредненные значения поля  в 1-й и 2-фазе соответственно.

С учетом, что

для рассматриваемых в (8) компонент  имеем равенство

,

из которого следует выражение

(9)

После подстановки (9) в (8) формула (7) преобразуется к виду

;.						(10)

отметим, что в (10) компонента

,										(11)

где  - осредненная по 1-й фазе (волокнам) компонента деформации  для случая, когда на макроуровне

, , , , .					(12)

Аналогично (10), могут быть получены из (2) формулы для компонент

,

,						(13)

Таким образом, из формул (10), (13) следуют искомые соотношения между эффективными модулями: первая группа

(14)

аналогично (6)-(14), можно получить вторую группу

(15)

где ,  - осредненная по 1-й фазе компонента деформации  для случая, когда на макроуровне , , , , ;

третью группу

,					(16)

где ,  - осредненная по 1-й фазе компонента деформации  для случая, когда на макроуровне , , ,

остальные компоненты ; четвертую группу

,			(17)

где ,  - осредненная по 1-й фазе компонента деформации  для случая, когда на макроуровне

, , .

Отметим, что из (14), (15) следуют равенства

,

с учетом, что  (5) [3].

3. ОБОБЩЕННЫЕ СООТНОШЕНИЯ ХИЛЛА

Из определяющих соотношений на макроуровне (1) имеем

,				(18)

где , , объемный модуль плоской деформации .

Далее, в (18) макроскопические величины ,  и  представим разложениями

,   ,

и дополнительно выразим осредненные по фазам напряжения ,  и ,  на основе (18)

,

через осредненные по фазам деформации ,  с учетом вспомогательных равенств

,   ,

В результате получим систему двух линейных однородных уравнений

,

относительно варьируемых величин деформаций: , , , напряженностей: ,  и температуры внешнего нагрева . Из условия нетривиальности решения этих уравнений следует их линейная зависимость и пропорциональность соответствующих коэффициентов перед варьируемыми величинами; таким образом, получим точные соотношения

(19)

и дополнительно

(20)

рассмотрев аналогичные (18), (19) преобразования в (1) выражений

,

.

В частном случае для пьезопассивных упругих однонаправленных волокнистых композитов из (19) с учетом (16) следуют известные точные соотношения Хилла [8]

,

связывающие эффективные упругие модули однонаправленного волокнистого композита с трансверсально-изотропными упругими свойствами волокон и матрицы.

4. Заключение

Представлено обобщение известных точных соотношений Хилла [8] на электромагнитные и термоупругие свойства пьезоактивных (19) (20) трансверсально-изотропных однонаправленных волокнистых композитов. Применение этих соотношений при прогнозировании 23 независимых компонент тензоров: , , , , , , , , ,  эффективных свойств композита (1), (5) позволяет значительно сократить объем необходимых вычислений. Например, определив экспериментально или вычислив каким-либо методом [1-5] механики композитов эффективный объемный модуль плоской деформации  далее по формулам (19), (20) можно рассчитать дополнительно 13 эффективных констант: , , , , , , ,  (19) и , , , , , используя в (20) найденную ранее в (19) константу .

ЛИТЕРАТУРА

- Хорошун Л.П., Маслов Б.П., Лещенко П.В. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов. – Киев: Наук. думка, 1989. – 208 с.

- Каралюнас Р.И. Эффективные термопьезоэлектрические свойства слоистых композитов // Механика композитных материалов. - 1990. - №5. – c.823-830.

- Гетман И.П. О магнитоэлектрическом эффекте в пьезокомпозитах // ДАН СССР. – 1991. – Т.317. – №2. – С.341-343.

- Pan'kov A.A. Piezocomposite with reciprocal polarization of oriented ellipsoidal inclusions and the matrix // Mechanics of Solids. – Vol.45. – Iss.2. – P.247-256.

- Паньков А.А. Коэффициенты электромагнитной связи композита с пьезоактивными фазами // Физическая мезомеханика. – 2011. – Т.14. – №2. – c.93-99.

- Мэзон У. Пьезоэлектрические кристаллы и их применения в ультраакустике. – М.: Изд-во иностр. лит., 1952. – 448 с.

- Партон В.З., Кудрявцев Б.А. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел. – М.: Наука, 1988. – 471 с.

- Хилл Р. Теория механических свойств волокнистых композитных материалов. 1. Упругое поведение // Механика: Сб. перев. – 1966. – Т.96. – №2. – С.131-149.

Поступила в редакцию 20 июня 2012 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал №10-01-96047-р_урал_а.

Сведения об авторе:

Паньков Андрей Анатольевич, д.ф.-м.н., проф., Кафедра механики композиционных материалов и конструкций, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, Россия, e-mail: mkmk_pr@pstu.ru