УДК: 541.64:539.3

МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И ЧАСТИЦ РЕЗИНЫ

Контарева Т.А., Александров А.И., Кечекьян А.С., Оболонкова Е.С., Серенко О.А.

ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов
им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Методом акустической эмиссии исследован момент разрушения высоконаполненных композиционных материалов на основе полиэтиленов высокой плотности и частиц резины. Установлено, что разрушение композитов может происходить при появлении одного опасного дефекта, если значение величины критического раскрытия трещины матричного полимера меньше 520 мкм, в противном случае композиты деформируются пластично и после появления опасного дефекта. Разрушение композита из-за одного опасного дефекта сопровождается излучением низко- и высокочастотной акустической эмиссии (100 – 130 Гц, 3.0-6.0 кГц); при накоплении дефектов в материале в присутствии растущей трещины, акустическая эмиссия при разрыве  характеризуется частотами от 2.2 до 3.0 КГц.

Ключевые слова: композиты; частицы резины; акустическая эмиссия; критическое раскрытие трещины

THE MECHANISM OF BREAK OF THE HIGHLY FILLED COMPOSITE BASED ON POLYETHYLENE AND RUBBER PARTICLES

Kontareva T.A., Alexandrov A.I., Kechekyan A.S., Obolonkova E.S., Serenko O.A.

Enikolopov Institute of Synthetic Polymeric Materials RAS, Moscow, Russia

SUMMARY

Break of highly filled composites based on high density polyethylene and rubber particles was studied by acoustic emission method. Found that the destruction
of the composites can occur when a single unsafe defect is appear, provided that the value of the critical crack opening of the matrix polymer is less than 520 microns. If this value is more than 520 microns, composites deform plastic after the appearance of unsafe defect. The destruction of the composite due to a dangerous defect is accompanied by the emission of low-and high-frequency acoustic emission (100-130 Hz, 3.0-6.0 kHz); while the accumulation of defects
in the material in the presence of a growing crack, acoustic emission is characterized by a gap frequencies from 2.2 to 3.0 kHz.

Key words: composites; rubber particles; acoustic emission; the critical crack opening

1. ВВЕДЕНИЕ

Материалы на основе термопластичных полимеров и резиновой крошки получили название резинопластов. Резинопласты привлекательны не только
с практической, но и с научной точки зрения. С одной стороны, использование порошка резины в составе композиционных материалов является одним
из перспективных направлений применения измельченных отходов резины [1],
а с другой – расширяет экспериментальную базу при изучении полимерных систем с наполнителем, жесткость которого меньше жесткости матричного полимера.

Ранее было установлено [2,3], что с увеличением содержания частиц резины деформационное поведение резинопластов в зависимости от свойств матричного полимера изменяется от пластичного к хрупкому и вновь к пластичному или
от пластичного неоднородного растяжения к однородному пластичному; определены условия изменения деформационного поведения этих материалов. Однородное пластичное растяжение резинопластов реализуется при содержании эластичного наполнителя более 30-40 об.%, при этом по мере роста степени наполнения возможен рост деформации при разрыве. В работе [4] было показано, что деформационные свойства высоконаполненных композитов, содержащих более 40 об.% частиц резины, определяются трещиностойкостью матричного полимера, которая, в свою очередь, характеризуется его критическим раскрытием трещины с. Предложен механизм их разрушения, согласно которому
при одноосной вытяжке резинопластов происходит отслоение матрицы от частиц резины в экваториальных точках и образование овальных пор, которые
при последующем деформировании трансформируется в опасный дефект; поперечный рост последнего приводит к разрушению материала в целом. Исходя из предполагаемой схемы разрушения, для разрыва композитов вне зависимости от свойств матрицы достаточно образования одного опасного дефекта. Следовательно, она не учитывает в полной мере влияние характеристик матричного полимера на процессы порообразования и распространения микротрещин в высоконаполненных резинопластах.

Известно, что информативным методом исследования дефектообразования
в материалах является метод акустической эмиссии (АЭ), позволяющий определить момент возникновения, положение и скорость распространения микротрещин и т.д. [5,6]. Цель работы – исследование процесса разрушения высоконаполненных резинопластов методом акустической эмиссии.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для приготовления композитов использовали полиэтилен высокой плотности разных марок: PE F 3802 B (ПЭ-1), 276-73 (ПЭ-2), PE 4 FE69 (ПЭ-3), 277-73 (ПЭ-4). В качестве наполнителя применяли резиновую крошку на основе этилен-пропилен-диенового каучука (СКЭПТ) с размером частиц от 10 до 800 мкм. Смешение матричных полимеров с наполнителем проводили
в одношнековом лабораторном экструдере, имеющем две зоны обогрева
и смесительную камеру. Отношение длины шнека к его диаметру равно 12. Камера смешения состояла из коаксиальных рифленых цилиндров длиной 120 мм с зазором между ними 1 мм, внутренний цилиндр являлся продолжением ротора. Температура в зонах смешения составляла 160 и 1700С. Концентрация наполнителя 70 мас.% (66 об.%). Полученные смеси перерабатывали методом горячего прессования при температуре 1600С. После выдержки материала
под давлением в течение 10 мин температуру постепенно снижали до 200С.

При акустическом исследовании разрушения резинопластов использовали образцы в виде пластин шириной 20 мм, длиной рабочей части 80 мм и толщиной 1 мм. По бокам образца на середине длины рабочей части предварительно наносили «насечки» полусферической формы диаметром 2 мм, что обеспечивало разрыв деформируемого образца в зоне измерения АЭ. К образцам крепили две железные пластины длиной 50 мм и шириной 20 мм таким образом, чтобы зона образца с нанесенными «насечками» была под ними (рис 1). Скрепленные между собой пластины не мешали растяжению образца. Использовали пьезо-преобразователь DМ 109-RM Microdot фирмы Panametrics – NDT L, полоса пропускания от 0 до 10 МГц, диаметр 20 мм. Датчик прикрепляли
на металлические пластины.

Осциллограф

Датчик

Образец

80 мм

20 мм

R=2 мм

(а)

(б)

Рис.1.	Принципиальная схема установки для измерения акустической эмиссии (а) и общий вид исследуемых образцов (б).

Регистрация информативных параметров сигналов АЭ выполнялась цифровым запоминающим осциллографом С9-8. Принцип действия прибора основан на предварительном усилении входных сигналов, преобразовании усиленных сигналов в цифровую форму, запоминании цифровых данных
с последующей обработкой. Информация накапливалась в памяти персонального компьютера и становилась доступной по завершении эксперимента (регистрация и обработка разделены во времени), в ходе которого определяли изменение амплитуды АЭ от времени. Акусто-эмиссионные характеристики измеряли
при двух периодах дескритизации 500 и 1000 мВ, шаг развертки 50 и 100 мкс. Растяжение образцов проводили на динамометрической установке AGS-G
со скоростью 20 мм/мин.

Деформационно-прочностные характеристики материалов определяли
на испытательной машине “Autograph AGS – 10 kNG” фирмы “Shimadzu”, скорость растяжения составляла 20 мм/мин. Использовали образцы в виде двусторонних лопаток с размером рабочей части 35х5 мм. Поверхность деформированных образцов изучали с помощью растрового электронного микроскопа “Hitachi S-520”.

Для определения критического раскрытия трещины δс полиэтиленов использовали пленки толщиной 400 мкм, полученные прессованием в условиях аналогичных условиям переработки смесей.  Из пленок  вырубали образцы
с размером рабочей части 35х50 мм. Надрез длиной  0.8-1 мм наносили
при помощи лезвия. Растяжение образцов проводили непосредственно
под объективом оптического лабораторного микроскопа МБС-9 с помощью специальной динамометрической миниустановки. Скорость растяжения 2 мм/мин. В процессе деформирования образец периодически фотографировали.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В табл.1 приведены свойства использованных полиэтиленов. Они различаются по деформационно-прочностным показателям и характеризуются разной трещиностойкостью. Для ПЭ-1 критическое раскрытие трещины δс максимально среди исследованных полимеров, а для ПЭ-4 - минимально. В Таблице 1 также приведены величины деформации при разрыве композитов, содержащих 70 мас.% частиц резины. Деформируемость резинопластов увеличивается в ряду, аналогичному ряду возрастания критического раскрытия трещины матричных полимеров: ПЭ-1 > ПЭ-2 > ПЭ-3 > ПЭ-4. Следует отметить, что величина δс ПЭ-4 существенно меньше, чем ПЭ-3, в то время как деформационные свойства композитов на основе этих полимеров различаются лишь в 1.4 раза. Возможно, это связано с зависимостью δс ПЭ-4 от толщины образца с нанесенной трещиной. Приведенное в Таблице 1 значение δс ПЭ-4 было получено при толщине пленки 400 мкм. При уменьшении толщины образца не только увеличивается критическое раскрытие трещины, но и принципиально изменяется  её поведение [7].

Табл.1.

Свойства матричных полимеров и композитов на их основе.

| Матрица |  |  |  |  | Композит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полимер | Верхний предел текучести, МПа | Прочность при разрыве, МПа | Деформация при разрыве, % | Критическое раскрытие трещины, мкм | Деформация при разрыве, % |
| ПЭ-1 | 21±0,5 | 26 | 720 | 680 | 310±10 |
| ПЭ-2 | 30±0,3 | 35 | 1350 | 520 | 280±10 |
| ПЭ-3 | 24±0,5 | 28 | 700 | 320 | 260±15 |
| ПЭ-4 | 26±0,2 | 16 | 250 | 40 | 190±20 |

Согласно микроскопическому анализу процесса растяжения композитов,
их деформирование, вне зависимости от свойств матричного полимера, сопровождается образованием полос сдвига. Последние по мере дальнейшего растяжения трансформируются во множественные микрообласти пластического течения (рис.2). В этих зонах образуются поперечные микротрещины
из-за разрыва матричного полимера (рис.3). Материал разрушается
при поперечном распространении образовавшегося опасного дефекта.

На рис.4 приведены типичные спектры АЭ от времени для исследованных образцов резинопластов на основе разных полиэтиленов.

Рис.2.	Микрозоны пластического течения в композите на основе ПЭ-1 при деформации 70%. Указанный на снимках масштаб соответствует 200 мкм. Направление растяжения образца горизонтальное.

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) |  |

Рис.3.	Микродефекты в образцах композитов на основе ПЭ-1 (а), ПЭ-2 (б) 
и ПЭ-3 (в) при деформации 70%. Указанный на снимках масштаб соответствует 20 (а,в) и 100 мкм (б). Направление растяжения образца горизонтальное.

Для каждой матрицы временной спектр АЭ индивидуален, тем не менее, можно выделить несколько общих черт. Вне зависимости от свойств матричного полимера самая высокая интенсивность АЭ наблюдается в первые 2-4 мкс
и обусловлена образованием микро- и магистральной трещин [5,6,8]. Минимальный размер обнаруживаемого дефекта, согласно теоретической оценке [5], составляет 1 мкм. Далее амплитуда АЭ уменьшается со временем. Как видно из представленных спектров, характер её затухания принципиально различен
в случае ПЭ-1 и ПЭ-4. В композите на основе ПЭ-1 изменение амплитуды АЭ происходит периодически по типу убывающих (затухающих) колебаний
со средним периодом 7 мкс. Общая длительность затухания АЭ составляет 150 мкс. В композите на основе ПЭ-4 амплитуда АЭ уменьшается монотонно, длительность процесса не превышает 30 мкс.

Вид спектра для резинопласта на основе ПЭ-2 схож с материалом на основе ПЭ-1, при этом затухание АЭ осуществляется за 110 мкс. Изменения АЭ
в композите на основе ПЭ-3 с длительностью 40 мкс аналогичны резинопласту
на основе ПЭ-4.

Рис.4.	Спектры АЭ (а) и их увеличенный фрагмент (б) для композитов, содержащих 66 об.% наполнителя, на основе различных ПЭ-1 (1), ПЭ-2 (2), ПЭ-3 (3) и ПЭ-4 (4).

Колебательные изменения амплитуды АЭ во времени можно связать
с процессами пластического течения в системе [5,6,9]. Согласно полученным данным, пластическое деформирование материалов на основе ПЭ-1 и ПЭ-2 продолжается и при появлении и росте дефекта. Высокое сопротивление распространению микротрещины этих полимеров позволяет композитам на их основе сохранять способность к дальнейшему растяжению в присутствии растущего дефекта и при образовании следующего. В случае композитов на основе ПЭ-3 и ПЭ-4 образование дефекта и его рост приводит к разрушению композитов, при этом скорость распространения дефекта превышает скорость развития пластической  деформации вне «области с дефектом». Другими словами, образование одного дефекта в резинопластах на основе ПЭ-3 и ПЭ-4 препятствует дальнейшему пластическому деформированию композита и приводит к разрыву материалов в целом.

Таким образом, полученные акустико-эмиссионные результаты подтверждают выдвинутое в [4] предположение о зависимости деформационных свойств высоконаполненных резинопластов от стойкости матричных полимеров
к образованию и росту опасного дефекта, т.е. от их трещиностойкости. Характеристикой этого параметра матрицы при прогнозировании деформационных свойств резинопластов может выступать критическое раскрытие трещины полимера. Исследование разрушения резинопластов методом акустической эмиссии выявило влияние матричного полимера на характер
их разрыва. Если матричный полимер имеет δс ≥ 520 мкм, то высокое сопротивление матрицы распространению микротрещины позволяет композитам на их основе сохранять способность к дальнейшему пластическому растяжению
в присутствии растущего дефекта. Если δс < 520 мкм, то образование одного дефекта в резинопластах препятствует дальнейшему пластическому деформированию композита и приводит к разрыву материалов в целом.

Используя математический формализм Фурье, были определены частотные спектры акустических волн, излучаемых в процессе разрушения [10]. На рис.5а приведены зависимости амплитуды АЭ от частоты в диапазоне от 10 до 500 Гц. Спектры композитов на основе ПЭ-1, ПЭ-2 и ПЭ-4 содержат узкие интенсивные полосы. Полосы спектра АЭ для резинопласта на основе ПЭ-3 широкие, размытые и неявно выраженные. Анализ приведенных на рис.5а зависимостей показывает, что положение полосы спектра наполненного ПЭ-1 при частоте 13 Гц изменяется в системах на основе ПЭ-2, ПЭ-4 и составляет 20 и 40 Гц соответственно.
Для композита на основе ПЭ-3 в интервале от 10 до 40 Гц в акустическом спектре не наблюдается интенсивного пика АЭ. В спектрах материалов на основе ПЭ-1
и ПЭ-2 отсутствуют явные пики в диапазоне частот от 80 до 140 Гц, а в случае систем на основе ПЭ-3 и ПЭ-4 они есть; их частота составляет 100 и 130 Гц соответственно.

На рис.5б приведены высокочастотные спектры АЭ. В области от 400 до 1300 Гц для всех композитов присутствуют полосы разной интенсивности.
В интервале частоты 1.80.2 КГц в спектрах всех композитов наблюдаются полосы, которые уширяются, расщепляются, возрастает их амплитуда при переходе от системы на основе ПЭ-1 к композиту на основе ПЭ-2, ПЭ-3 и ПЭ-4.

При частоте 2.60.4 КГц в спектрах материалов на основе ПЭ-1 и ПЭ-2 присутствуют полосы, причем в первом случае они узкие и интенсивные,
а во втором - уширенные и с меньшей амплитудой. В случае резинопластов на основе ПЭ-3 и ПЭ-4 при этой частоте не наблюдается изменение амплитуды АЭ.

В спектрах материалов на основе ПЭ-1 и ПЭ-2 в области частот от 3.0 до
6.0 КГц отсутствуют явные пики АЭ (на уровне шума), а в спектрах материалов на основе ПЭ-3 и ПЭ-4, наоборот, наблюдаются широкие и достаточно интенсивные пики при 3.2 и 4.3 КГц.

Рис.5.	Спектры АЭ в области низких (а) и высоких частот (б) для резинопластов на основе ПЭ-1(1), ПЭ-2 (2), ПЭ-3 (3) и ПЭ-4 (4).

Наибольшие отличия между спектрами аккустической эмиссии исследованных резинопластов представлены в Таблице 2.

Табл.2.

Сравнительный анализ спектров резинопластов.

| Матричный полимер | 100-130 Гц | 2.2-3.0 КГц | 3.0-6.0 КГц |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЭ-1 | - | + | - |
| ПЭ-2 | - | + | - |
| ПЭ-3 | + | - | + |
| ПЭ-4 | + | - | + |

Как говорилось выше, деформационные свойства резинопластов на основе разных полиэтиленов уменьшаются в ряду матричных полимеров
ПЭ-1>ПЭ-2>ПЭ-3>ПЭ-4 (табл.1). Различен и характер  разрыва этих материалов. Сопоставляя результаты механических испытаний, кинетических изменений АЭ
с её частотными характеристиками, можно сделать вывод, что разрыв композита, вызванный образованием одного опасного дефекта (композиты на основе ПЭ-3
и ПЭ-4), сопровождается излучением низкочастотной (100-130 Гц)
и высокочастотной  (3.0-6.0 КГц) АЭ. Разрыву, обусловленному накоплением дефектов в материале в присутствии опасного дефекта (резинопласты на основе ПЭ-1 и ПЭ-2), свойственна АЭ с частотами от 2.2 до 3.0 КГц.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Ayrilmis N., Umit Buyuksari U., Avci E. Utilization of waste tire rubber
in manufacture of oriented strandboard // Waste Management. – 2009. – Vol.29. – P.2553-2557.

2.	Серенко О.А., Гончарук Г.П., Оболонкова Е.С., Баженов С.Л. Хрупко-пластичный переход в композитах полимер - частицы резины. // Высокомолек. соед. А. – 2006. – Т.48. – №3. – C.481-494.

3.	Серенко О.А., Гончарук Г.П., Баженов С.Л. Пластично-пластичный переход
в дисперсно-наполненных композитах на основе термопластичных полимеров // Высокомолек. соед. А. – 2006. – Т.48. – №6. – С.959-969.

4.	Контарева Т.А., Гончарук Г.П., Оболонкова Е.С., Серенко О.А. Влияние свойств матричного полимера на деформационные характеристики дисперсно-наполненных композитов на основе полиэтилена и частиц резины // ЖПХ. – 2012. – Т.85. – №5. – С.799-804.

5.	Грешников В.А., Дробот Ю.Б. Акустическая эмиссия: применение для испытаний материалов и изделий. – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 272 с.

6.	Юдин В.Е., Лесковский А.М. Вязкоупругость полимерной матрицы
и разрушение теплостойких волокнистых композитов // ЖТФ. – 2005. – Т.47. – № 5. – С.944-950.

7.	Серенко О.А., Тюнькин И.В., Ефимов А.В., Баженов С.Л. Влияние прокатки на развитие трещины в полиэтилене высокой плотности // Высокомолек.соед. А. – 2007. – Т.49. – №6. – С.1035-1042.

8.	Круглова А.Н. Метод акустической эмиссии: исследование разрушения эпоксидных комопозитов // Известия КазГАСУ. – 2009. – Т.1. – №11. – С.273-276.

9.	Буйло С.И., Белозеров В.В., Зинченко С.П., Иванов И.Г. Возбуждение акустической эмиссии лазерным излучением для исследования структурных изменений в композитах и полимерах // Дефектоскопия. – 2008. – №9. – С.38-45.

10.	Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1978. – 517 с.

Поступила в редакцию 22 августа 2013 года.

Сведения об авторах:

Контарева Татьяна Александровна, асп., ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С.Ениколопова РАН, г. Москва, Россия, e-mail: kan.him.nauk@mail.ru

Александров Алексей Иванович, д.ф.-м.н., ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С.Ениколопова РАН, г. Москва, Россия

Кечекьян Александр Степанович, к.х.н., ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С.Ениколопова РАН, г. Москва, Россия

Оболонкова Елена Сергеевна, к.х.н., с.н.с., ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С.Ениколопова РАН, г. Москва, Россия

Серенко Ольга Анатольевна, д.х.н., в.н.с., ФГБУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С.Ениколопова РАН, г. Москва, Россия, e-mail: oserenko@yandex.ru