УДК: 539.3

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗЦОВ
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ

Жигун В.И., Павелко И.В.*

Латвийский университет, Институт механики полимеров, г. Рига, Латвия

*Рижский Технический Университет, Авиационный институт, г. Рига, Латвия

РЕЗЮМЕ

Исследовано поведение композитов, изготовленных на основе углеродных волокон и углеродной матрицы при нагружении на растяжение и сжатие. Оценено влияние на их свойства при указанных видах нагружения формы и размеров образца, а также обработки его поверхностей. Показаны отличительные особенности композитов, армированных тканью и волокнами.

Ключевые слова: углерод-углеродный композит; прочность; модуль упругости

EFFECT OF PARAMETERS OF SAMPLES ON MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON-CARBON COMPOSITES

Zhigun V.I., Pavelko I.V.*

Institute of Polymer Mechanics, University of Latvia, Riga, Latvia
*Riga Technical University, Riga, Latvia

SUMMARY

The behaviour of the composites made of carbon fibres and a carbon matrix at loading on a stretching, compression and bending is investigated. Influence on their properties is estimated at the specified kinds of loading the form and the sizes of samples, and also processing of their surface. Distinctive features of the composites reinforced by a fabric and fibres are shown.

Keywords: carbon-carbon composites; strength; the elasticity module

1. ВВЕДЕНИЕ

Успешная разработка новых видов композитных материалов на основе углеродных волокон и углеродной матрицы (УУК), и их широкое использование для изготовления деталей несущих конструкций возможны лишь при наличии хорошо отработанных методов, позволяющих получать достоверные данные
о механических свойствах этих материалов. Экспериментальное определение механических характеристик данных материалов, в отличие от композитов
с полимерной матрицей, связано с существенными трудностями, которые,
во-первых, порождены повышенной чувствительностью УУК к концентраторам напряжений и высокой хрупкостью, во-вторых - относительно “грубой” поверхностью готовых УУК, что затрудняет теоретически обоснованно подойти к выбору формы, размеров образца и схем их нагружения внешними усилиями и,
в-третьих, - относительно высокой стоимостью изготовления данных композитных материалов, в значительной мере затрудняющей осуществление выбора различных схем нагружения и варьирования формы и размеров образцов [1-4].

Имеющиеся в литературе данные по УУК, как правило, посвящены исследованию технологического процесса их изготовления и его влиянию
на некоторые физико-механические свойства УУК [5-7]. Ряд публикаций содержит данные по оценке механических характеристик при том или ином виде нагружения определённых типов УУК [8-11]. Имеются публикации, отражающие влияние различного рода наполнителей на особенности механических свойств этого класса композитов [12-15]. Некоторые работы содержат данные по оценке влияния того или иного структурного параметра  на свойства УУК [4,16,17]. Однако вопросы, касающиеся формы и размеров образцов и схем их нагружения
в работах не содержатся. Имеющиеся публикации по методам испытания композитных материалов [3,18-21] посвящены, в основном, композитам на основе полимерной матрицы. Для этих же материалов разработаны различные действующие в настоящее время стандарты, в частности, ISO, ASTM, ГОСТ. Авторам не известны публикации по методам испытаний УУК и оценке влияния геометрических параметров образцов УУК на определяемые значения их упругих и прочностных свойств, поэтому целью настоящего исследования является оценка влияния таких параметров образцов как форма и размеры, а также качество обработки их поверхностей на механические характеристики УУК.

Для проведения экспериментов были выбраны два типа УУК с наиболее распространёнными для этого класса материалов структурными схемами армирования [4].

Первый (УУК-1) - слоистый каркас, состоящий из набора пластин, армированных в плоскости ху волокнами под углом ± α к оси у и прошитый
в направлении z углеродной нитью. Выбраны два угла укладки волокон к оси у
(α=44º,48º). Толщина заготовки (в направлении оси z) составляла 150 мм.

Второй тип (УУК-2) изготовлен на основе слоистого армирующего каркаса, выполненного послойной выкладкой углеродной ткани саржевого плетения,
и прошивкой пакета слоёв в трансверсальном направлении углеродной нитью. Шаг прошивки в направлении оси х составлял 5±1 мм, расстояние между строчками (по оси у) – 8±2 мм. Толщина каркаса составляла от 5 мм до 14 мм. Матрицей для обоих типов композитов служил пироуглерод, осаждённый
из газовой фазы. Из композитов вырезались образцы в виде полосок, которые
в дальнейшем использовались для исследования влияния того или иного фактора. Характеристики, полученные из опытов на сжатие, обозначены сверху значком (с).

Исследование образцов проводилось при статическом нагружении
на одноосное растяжение и сжатие по ГОСТам, разработанным ИМП АН Латв.ССР и ВИАМом для композитных материалов с полимерной матрицей. Испытание на растяжение осуществлялось согласно ГОСТ 25.601-80 на образцах-полосках с использованием накладок многоразового использования, которые крепятся к концам образца с помощью шлифовальной тканевой шкурки. Метод обеспечивает разрушение образцов в их расчётном сечении (посередине рабочей зоны образца). Аналогичный метод испытания образцов при растяжении изложен в стандарте ASTM D3039/D3039M-08. Основное различие состоит лишь
в креплении накладок к концам образца-полоски: в последнем методе оно одноразовое и жёсткое. Нагружение образцов проводилось на  испытательной машине MTS809.40. Крепление образцов осуществлялось посредством гидравлических клиновидных захватов. Нагружение проводилось с постоянной скоростью передвижения активного захвата, равной 5 мм/мин. Для определения коэффициента Пуассона на образцах шириной 15 мм использовались фольговые тензодатчики сопротивления базой 10 мм. Во всех остальных случаях использовались тензодатчики базой 20 мм и преобразователи деформаций базой 20 мм при сжатии и 40 мм при растяжении. Последние использовались для записи кривых деформирования. Крепление преобразователей деформаций на образце производилось с помощью простых винтовых зажимов. В качестве регистрирующей аппаратуры использовались: контроллер сбора и обработки данных FLEX TEST SE, и компьютеризированная многоканальная система сбора и обработки данных “Hottinger Baldwin Messtechnick” “Spider 8”.

Испытание образцов на сжатие проводилось согласно ГОСТ 25.602-80. Использовались образцы в виде призм пямоугольного поперечного сечения
с прошлифованными торцевыми поверхностями, к которым прилагались нормальные усилия. Данный метод, также как и метод, предлагаемый стандартом ISO 14126, обеспечивает разрушение образцов из композитных материалов, армированных в двух и более направлениях, в их рабочей части. Разрушение образца происходит без потери устойчивости и выпучивания, как правило,
от среза. Скорость передвижения активной опоры, а также измерители деформаций и регистрирующая аппаратура были те же, что и при испытаниях на растяжение.

2. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗЦА

2.1. Диаграммы деформирования.

Одним из факторов, порождающих погрешности при определении упругих свойств композитов, является неправильный выбор диапазона напряжений,
в котором производится измерение деформаций образца. В особенности ярко
он проявляется при изучении упругих постоянных УУК со сложными схемами армирования или при определении свойств слоистых УУК под углом к основным осям упругой симметрии. Обусловлено это тем, что диаграммы деформирования этих материалов, как правило, даже при невысоком уровне напряжений, имеют существенную нелинейность, и от выбора диапазона напряжений, при котором измеряются деформации, зависит точность определения упругих постоянных. Поэтому, при определении свойств УУК, целесообразно вначале установить их диаграммы деформирования.

Кривые деформирования при нагружении на растяжение для двух типов исследованных композитных материалов приведены на рис.1. Эти кривые получены на образцах-полосках шириной 25 мм. Измерение деформаций осуществлялось тензометрами базой 40 мм при непрерывном нагружении вплоть до разрушения образца.

Характер кривых деформирования при растяжении УУК-1 (рис.1) существенно отличается от кривых УУК-2 (рис.2). Композиту первого типа свойственно наличие трёх характерных участков зависимости σ - ε (см. рис.1), два из которых (начальный и конечный) совершенно линейны, а третий (малый переходный) - нелинейный. Он как бы поворачивает начальный участок кривой на некоторый угол от оси y к оси x, тем самым иллюстрируя снижение жёсткости композита при дальнейшем увеличении напряжений. Это относится к образцам, вырезанным по всем трём направлениям (x, у, z). Отмеченный характер кривых можно объяснить тем, что на первом этапе нагружения композит монолитен. Волокна и матрица работают совместно. При напряжениях, близких к пределу прочности углеродной матрицы последняя, из-за своей хрупкости, получает некоторые повреждения, что приводит к нарушению начальной монолитности образца и увеличивает его деформативность, т.е. дальнейшую нагрузку воспринимают волокна образца, совместно с повреждённой матрицей.

Рис.1.	Диаграммы деформирования при растяжении УУК-1 по х (1), y (2), z (3).

Кривые деформирования при растяжении образцов второго типа материала (УУК-2) имеют лишь два характерных участка – начальный линейный, который составляет примерно 60% и второй, нелинейный, кривизна которого увеличивается с ростом напряжений (рис.2). Такой характер кривых присущ композитам, изготовленным на основе тканей. С начала нагружения (как
в направлении x, так и в направлении у) и до напряжений, составляющих приблизительно 60% от разрушающих, матрица и армирующий каркас работают совместно, композит монолитен. Дальнейшее повышение уровня нагрузки приводит к повреждению хрупкой матрицы и передаче всей нагрузки
на армирующий каркас из ткани. Волокна ткани, из-за повреждения матрицы, нагружены неравномерно, и некоторые из них из-за перегрузки выходят из строя, что отображается увеличением кривизны второго участка зависимости σ - ε (рис.2). Потеря монолитности композита при нагружении сопровождается ясно слышимым треском.

Рис.2.	Диаграммы деформирования при растяжении УУК-2 по х (1), y (2).

Основной причиной различия кривых деформирования исследованных композитов при растяжении, по мнению авторов, является вид армирующего наполнителя (ткань, волокно) и его схема укладки, а также структура углеродной матрицы. Использование прямолинейных волокон при изготовлении УУК даёт возможность получить более плотную матрицу с меньшим пределом деформирования при растяжении. Тканый характер наполнителя при создании УУК делает углеродную матрицу более податливой, обладающей большей пористостью и меньшей плотностью.

Такая матрица обладает более высоким значением предельных деформаций при разрушении. Сама структура матрицы в процессе графитизации УУК также изменяется, как показано в работах [9,16,22], что приводит к значительному влиянию на свойства материала. Тканая структура наполнителя вследствие технологических искривлений волокон при нагружении, как отмечено выше, ведёт себя иначе, чем прямые волокна [4]. При сжатии УУК-1,армированный прямолинейными волокнами, ведёт себя монолитно вплоть до разрушения (рис.3). Растрескивания матрицы не наблюдается, волокна и матрица работают совместно.

Рис.3.	Диаграммы деформирования при сжатии УУК-1 по х (1), по z (3); УУК-2 по х (2), по y (4).

Для УУК-2 с армирующим тканым каркасом характер кривых деформирования при сжатии и при растяжении также имеет некоторые различия: кривым при сжатии свойственна большая степень искривления. По мнению авторов, обосновано это тем, что при сжатии искривлённые волокна в процессе нагружения не выпрямляются с ростом нагрузки, а наоборот, ещё больше искривляются, в результате чего их способность воспринимать нагрузку снижается. При растяжении же этого не происходит, так как в процессе нагружения волокна имеют тенденцию к выпрямлению. Следует отметить, что данный вопрос достаточно полно не изучен даже для композитов с полимерной матрицей [4].

Таким образом, приведённые кривые деформирования позволяют правильно выбрать диапазон напряжений при нагружении, чтобы получать стабильные
и воспроизводимые значения упругих констант, и выявить возможные расхождения в их значениях при растяжении и сжатии.

2.2. Оценка влияния формы и размеров образцов на упругие и прочностные
свойства УУК.

Получение стабильных и воспроизводимых механических свойств УУК, независимо от места и условий проведения испытаний, является одной
из актуальнейших проблем для специалистов, занимающихся проектированием
и созданием несущих элементов конструкций из этих материалов. Одной
из важных задач, в связи с этим, является установление зависимости определяемых значений модулей упругости и прочностей при растяжении
и сжатии от формы и размеров испытуемых образцов. Важность данной задачи обусловлена не только обеспечением высокой надёжности проектируемых конструкций, но и экономическими соображениями – получением максимальной и достоверной информации о свойствах при минимальных затратах дорогостоящего материала.

Для решения данной задачи было исследовано влияние на результаты испытаний двух основных параметров: ширины и толщины образца. Причём, при исследовании влияния одного из параметров, другой оставался неизменным, кроме того, строго соблюдалась идентичность нагружения. Экспериментальные данные о зависимости упругих и прочностных свойств при сжатии УУК-1
от ширины образца приведены в Таблице 1. Длина образцов при испытаниях составляла 100 мм, ширина варьировалась в пределах 4,9 мм…24,8 мм, а толщина - от 4,3 мм до 7,0 мм. Представленные в таблице данные получены на одном и том же типе УУК-1, но при разных углах укладки волокон (α) к оси у: УУК-11 (α=±44) и УУК-12 (α=±48). На каждое значение характеристики испытано по 6 образцов.

Табл.1.

Зависимость упругих и прочностных свойств УУК-11 и УУК-12 при сжатии 
от ширины и толщины образца

| Напр. вырезки образца | h мм | b мм | Ес ГПа | v % | Rс МПа | v % | υxy | v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УУК-11 по оси х | 4,4 | 24,8 | 23,75 23,7-23,8 | 0,4 | 92 72-106 | 19,4 | 0,110 0,103-0,117 | 9,1 |
| УУК-11 по оси у | 4,3 | 14,9 | 30,1 29,4-30,8 | 3,3 | 110 106-117 | 5,6 | 0,135 0,130-0,140 | 5,7 |
| УУК-11 по оси у | 4,3 | 25 | 29,2 29,2-29,3 | 0,4 | 112 108-116 | 3,8 | 0,137 0,131-0,144 | 6,7 |
| УУК-11 по оси у | 7,0 | 24,6 | 29 28,5-29,5 | 2,4 | 77 70-85 | 10,0 | 0,124 0,115-0,133 | 10,5 |
| УУК-12 по оси у | 6,7 | 9,8 | 26,9 25,7-29,1 | 7,7 | 77 57-95 | 12,0 | - | - |
| УУК-12 по оси у | 6,9 | 4,9 | 25,6 25,3-25,9 | 1,7 | - | - | - | - |
| Примечание: Через h и b обозначены, соответственно толщина и ширина образца, через v – коэффициент вариации характеристики; в этой и последующих таблицах, наряду со средним арифметическим значением характеристики, приведены также её минимальное и максимальное значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |

При сравнении данных по композиту УУК-11 в направлении оси y при двух значениях ширины образца b=14,9 мм и b=25 мм видно, что при данном изменении ширины образца модуль упругости практически не изменяется (изменение в пределах 3%). Увеличение толщины образца с 4,3 мм до 7 мм при ширине образца, равной 24,6 мм (т.е. при значении, весьма близком рассмотренному выше b=25 мм), также не привело к  изменению определяемого значения модуля упругости. Таким образом, представленные три группы образцов УУК-11, по шесть образцов в каждой (см.табл.1), показали стабильные и почти одинаковые значения модуля упругости при сжатии. Это свидетельствует о том, что варьируемые параметры образца (b,h) в рассмотренных пределах их изменения не оказывают существенного влияния на значение модуля упругости при сжатии. Аналогичные выводы можно сделать при сравнении значений Eс, полученных на образцах УУК-12 (см.табл.1). Расхождение в значениях приблизительно на 5% при изменении ширины образца более чем в 2 раза обусловлено, по-видимому, технологическими факторами, сопутствовавшими разбросу. Данный вывод подтверждается тем, что при ширине образца b=9,8 мм имел место более существенный разброс значений по сравнению с показателями, полученными на образцах шириной b=4,9 мм.

Сравнивая показатели прочности при сжатии, а также коэффициенты Пуассона для образцов УУК-11, толщиной, равной 4,3 мм и шириной 14,9 мм и 25мм видно, что они не зависят от изменения ширины образца. В отличие от Ес прочность при сжатии УУК-11 с изменением толщины образца с 4,3 мм до 7 мм при практически одинаковой ширине (b=24,6 мм и b=25 мм) оказалось существенно ниже, причём разброс значений Rс для образцов толщиной 7,0мм оказался почти в 3 раза выше. Проведённые исследования на другом типе УУК подтвердили снижение получаемых значений прочности при сжатии с увеличением толщины образца (см.табл.2).

Табл.2.

Зависимость прочности (МПа) при сжатии УУК-2 от ширины и толщины образца.

| Ширина образца, мм | Толщина образца, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5,7 |  | 13,5 |  |
|  | Rсx | v,% | Rсx | v,% |
| 10 | 72 (70…75) | 3,1 | 53 (49…60) | 8,9 |
| 15 | 77 (71…81) | 7,4 | 49 (47…53) | 7,1 |

Приведённые в Таблице 2 данные получены на композите УУК-2. Исследования проводились на образцах, вырезанных из пластин, одна из которых имела толщину 5,7 мм, а другая - 13,5 мм. Ширина образцов изменялась
в 1,5 раза. На одну точку было испытано по 5 образцов. Как видно из представленных данных, изменение ширины образца в 1,5 раза не приводит к заметному изменению прочности при сжатии рассмотренного композитного материала. Этот же вывод относится и к модулю упругости УУК-2. Среднее его значение в направлении х для ширины 10 мм составляло 23,5 ГПа и практически не отличалось от значений, полученных на образцах шириною 25 мм – 23,06 ГПа.

Таким образом, данные, полученные на двух типах УУК, показывают, что значение прочности при сжатии зависит от толщины образца. Определение оптимальной толщины образца, позволяющей получать стабильные
и воспроизводимые значения прочности при сжатии, не входило в задачи данной работы и требует дополнительных исследований.

Форма образца в виде двухсторонней лопатки, часто используемая для определения прочности при сжатии композитов с полимерной матрицей [3], весьма неудобна для практического применения, так как требует больших трудозатрат на изготовление и большого расхода материала. Поэтому возможность использования для испытания УУК более удобной формы образца
в виде полоски является весьма актуальной. Оценка влияния формы образца на определяемые значения прочности при сжатии проводилась на образцах УУК-2, имеющих форму полосок и лопаток с двумя существенно отличающимися толщинами - 5,7 мм и 13,5 мм. Радиус закругления галтелей лопаток был равен
80 мм. Выбор данного значения радиуса обусловлен необходимостью исключения разрушения в местах закруглений.

Результаты испытаний собраны в Таблице 3.

Табл.3.

Зависимость прочности (МПа) при сжатии УУК-2 от формы образца.

| Значение | Толщина образца, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5,7 |  | 13,5 |  |
|  | полоска | лопатка | полоска | Лопатка |
| Rcx | 72 (70…75) | 78 (71…84) | 53 (49…60) | 56 (55…58) |
| v,% | 3,1 | 8,4 | 7,1 | 2,3 |
| Примечания: ширина испытанных образцов составляла 10 мм; на каждую точку испытано по 5 образцов; в скобках приведены минимальное и максимальное значение характеристик. |  |  |  |  |

Анализ данных показывает, что изменение формы образца с полоски на двухстороннюю лопатку приводит к некоторому росту (на 5-8%) определяемых показателей Rс. Разрушение образцов обеих форм образцов происходило в их рабочем сечении.

Исследование зависимости упругих и прочностных свойств при растяжении УУК от формы и геометрических параметров образца проводились на композитах УУК-11 и УУК-12, из которых вырезались образцы, форма и размеры которых соответствовали требованиям стандартов, приведённых выше. Условия проведения испытаний сохранялись такими же, как и при испытаниях на сжатие. Учитывая результаты испытаний на сжатие и высокую стоимость испытуемых материалов, опыты на растяжение проводились при меньшем выборе числа образцов на каждое значение характеристик и меньшем числе варьируемых параметров образца. Осреднённые данные, полученные в результате эксперимента, собраны в Таблице 4.

Сравнивая показатели модуля упругости УУК-11, полученные на образцах шириной 25 мм и 15 мм при практически одинаковой толщине (4,2 мм и 4,3 мм) видно, что их различие невелико (не превышает и 3%). Ещё меньшее расхождение в значениях отмеченных показателей имеет место для УУК-12 при изменении ширины образца с 10 мм до 24 мм при одной и той же толщине.
Это свидетельствует о том, что определяемое значение модуля упругости малочувствительно к изменению ширины образца. Варьирование толщины образца при одинаковой его ширине, как видно из Таблицы 4, также не оказывает заметного влияния на модуль упругости. Так, для образца УУК-12 шириной 25 мм, при изменении толщины с 3,8 мм до 4,4 мм, т.е. на 14%, наблюдается изменение в значении Е лишь в пределах 2% . Такое же явление имеет место и для УУК-11 при изменении толщины образца с 3,3 мм до 3,9 мм при ширине, равной 25 мм.

Табл.4.

| Материал и направл. вырезки | h | b | Характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | Е | v % | R | v % | υyx | v % | Ec | v % |
| УУК-11 по оси х | 4,6 | 25 | 20,8 | 5,7 | 56 | 9,1 | 0,97 | 10,3 | 21 | 1,7 |
|  | 3,9 | 25 | 19,7 | 9,1 | 45 | 15,7 | - | - | 20,5 | 5,1 |
|  | 3,3 | 25 | 19,3 | 0,2 | 51 | 2,8 | - | - | 20,2 | 1,6 |
| УУК-12 по оси х | 4,4 | 24 | 19,8 | 2,5 | 53 | 3,0 | 0,085 | 9,4 | 20,4 | 2,2 |
|  | 3,8 | 24 | 19,4 | 0,7 | 43 | 9,7 | - | - | 20,4 | 2,2 |
| УУК-11 по оси у | 4,3 | 25 | 28,3 | 3,3 | 85 | 9,5 | 0,105 | 12,0 | 28,7 | 1,2 |
|  | 4,2 | 15 | 29,1 | 0,3 | 85 | 14,4 | - | - | 28,9 | 0,4 |
| УУК-12 по оси у | 4,4 | 24 | 25,7 | 3,1 | 72 | 2,9 | 0,111 | 11,7 |  |  |
|  | 4,4 | 10 | 25,2 | 4,1 | 72 | 10,0 | - | - | 25,1 | 2,2 |

Зависимость упругих и прочностных свойств УУК-1 от ширины и толщины образцов при испытаниях на растяжение и сжатие.

Примечание: значения модулей упругости и прочности приведены, соответственно, в ГПа и МПа; на каждую точку испытано по 4 образца.

Проведённый анализ данных показывает, что модуль упругости мало чувствителен к варьированию толщины и ширины испытуемого образца
в рассматриваемых диапазонах изменения этих параметров как при нагружении на растяжение, так и при сжатии исследованных композитов (см. табл.4). Прочность при растяжении, как показывают данные Таблицы 4, мало чувствительна к изменению ширины образца (изменение её с 10 мм до 24 мм для УУК-12 приводит к изменению получаемых значений прочности на 2%, а для УУК-11 – меньше, чем на 3% при изменении ширины образца с 15 до 25 мм).

В то же время, прочность при растяжении исследованных материалов оказалась в некоторых случаях чувствительной к  изменению толщины образца. Причём, изменение значений R происходит непропорционально изменению толщины образца. Так, для образцов из УУК-11, вырезанных в направлении оси х, расхождение в толщине образца на 18% (с 4,6 мм до 3,9 мм) привело к снижению прочности на 24%, а при сравнении результатов, полученных для толщины 4,6 мм и для толщины 3,3 мм (то есть при уменьшении толщины на 39%) для этого же композита, имеет место снижение значений R на 9%. Сравнивая показатели прочности УУК-12 в направлении оси х, полученные на образцах толщиной 4,4 мм и толщиной 3,8 мм, видно, что уменьшение толщины на 16% привело к снижению прочности на 23%. Одной из возможных причин этого являются дефекты, появляющиеся в процессе создания УУК.

Одним из вопросов, важных при конструировании изделий из композитных материалов, является установление истинных значений модулей упругости рассматриваемых материалов при растяжении и сжатии, т.е. оценка их разномодульности. Так как наличие разномодульности в материале приводит
к необходимости принимать несколько иные, по сравнению с традиционными, подходы к оценке напряжённо-деформированного состояния изделий из них. Иногда ошибки в постановке эксперимента приводят к неправильной оценке значений модулей упругости при растяжении и сжатии, а, следовательно,
и к ошибочному установлению разномодульности композита. С целью избежания указанных недочётов, исследование модулей упругости при данных видах нагружения проводилось на одних и тех же образцах. Причём, одни образцы вначале нагружались на сжатие, а затем на растяжение, а другие - наоборот. Результаты испытаний (см.табл.4) убедительно свидетельствуют о том, что исследованные УУК не имеют разномодульности. Имеющиеся некоторые незначительные различия в значениях являются следствием их разброса.

Необходимо отметить, что форма образца при определении модулей упругости из опытов на растяжение и сжатие, как показали исследования на многих типах УУК, не оказывает влияния на их значения. Оценка зависимости прочности от данного параметра проводилась на образцах одинаковой длины (180мм), одинаковой толщины (4,6 мм), и с одинаковой шириной рабочей части (15 мм). Результаты испытаний собраны в Таблице 5.

Табл.5.

Зависимость прочности (МПа) при растяжении УУК от формы образца.

| Тип композита Характеристика | УУК-11 |  | УУК-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма образца |  |  |  |  |
|  | лопатка | полоска |  | лопатка | полоска |
| Rx | 39 | 46 |  | 91 | 94 |
| v, % | 3,7 | 5,6 |  | 4,0 | 8,6 |
| Ry ,(Rz) | 23 | 20 |  | 45 | 42 |
| v, % | 6,2 | 7,6 |  | 4,4 | 6,7 |

Примечания: на каждую точку испытано по 6 образцов; для композита УУК-11 прочность оценивалась в направлениях x и z; длина образцов при оценке прочности в направлении z составляла 135 мм.

Эти данные показывают, что изменение формы образца с полоски на лопатку для УУК-2 не оказывает заметного влияния на получаемые значения прочности при растяжении. Так, прочность образцов-полосок в направлении х лишь на 3% превысила прочность образцов, изготовленных в форме лопаток, а в направлении у наоборот, образцы-лопатки показали значения прочности на 7% выше, чем образцы-полоски. Несколько иную картину представляют данные для УУК-1, которые показывают более существенное расхождение в показателях прочности при изменении формы образцов: в направлении z лопатки дают значение прочности на 15% выше полосок, а в направлении х - на 18% ниже при незначительном разбросе значений (коэффициент вариации не превышал 5,6%). Необходимо отметить, что во всех случаях испытаний образцов их разрушение происходило в рабочем сечении. Приведённые в Таблице 5 данные не позволяют сделать однозначный вывод относительно зависимости прочности при растяжении УУК от формы образца и подчёркивают необходимость более полного исследования данного вопроса.

Таким образом, проведённые исследования показывают, что упругие характеристики УУК оказались малочувствительными к изменению геометрических размеров и формы образцов. Показатели прочности при растяжении и сжатии исследованных композитов не проявляют заметной зависимости от ширины образцов в исследованном диапазоне её изменения.

Использование образцов в форме полосок для определения прочности при сжатии УУК на 5-8% снижает получаемые значения прочности относительно образцов в форме лопаток, но существенно упрощает и удешевляет процесс
их изготовления. Модули упругости при растяжении и сжатии этих композитов практически одинаковы.

2.3. Влияние состояния поверхности образца на определяемые значения

модуля упругости и прочности УУК.

Измерение деформаций с помощью тензорезисторов при определении модулей упругости и коэффициентов Пуассона на образцах из УУК часто вызывает необходимость сошлифовки части их поверхности для наклейки тензорезисторов. Иногда такая процедура порождается процессом изготовления
и сборки деталей из композитов. Естественно, при этом возникает вопрос о том, что происходит со свойствами данного материала, влечёт ли обработка поверхности изменение свойств, а следовательно, надёжности изделий из УУК. Для получения ответа на данный вопрос на образцах, вырезанных из двух пластин, УУК-11 и УУК-12, были поставлены специальные эксперименты, суть которых состояла в следующем.

Из одной и той же пластины вырезались образцы-полоски шириной 25 мм, на части из которых (в исходном состоянии) наклеивались тензорезисторы. Другая часть подвергалась обработке (прошлифовке) поверхности с одной шероховатой стороны, а затем на них наклеивались тензорезисторы. Третья часть образцов до наклейки тензорезисторов подвергалась прошлифовке поверхности на небольшую глубину с двух сторон, а на четвёртой части образцов поверхность сошлифовывалась на значительную глубину (на 15…35%) с обеих сторон.
Все образцы испытывались в одинаковых условиях: вначале на них определялись модули упругости при нагружении на сжатие, а затем производилась оценка прочности при сжатии. Результаты испытаний представлены в Таблице 6.
На каждую точку испытано по 5 образцов.

Как показывает анализ полученных данных, сошлифовка поверхностей исследованных УУК в указанных пределах не приводит к заметному снижению значений их модулей упругости. Прочность при сжатии, определённая на образцах с прошлифованной поверхностью, как видно из Таблицы 6, оказалась даже несколько выше, чем на образцах в исходном состоянии. Исключение составили лишь образцы УУК-12, толщина которых прошлифована с 4,3 мм до 2,8 мм, т.е. снижена на 35%. Прочность при сжатии данной группы образцов оказалась ниже прочности необработанных образцов на 20%. При этом имеет место существенный разброс значений прочности. Всё это обусловлено, по-видимому, внесением дефектов в структуру композита (повреждение арматуры, появление трещин) при столь существенном снятии его поверхностей.

Табл.6.

Влияние обработки поверхности образца на определяемые значения модуля упругости и прочности при сжатии УУК-1.

| Материал, направл. вырезки | Состояние поверхности | h мм | характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eсх ГПа | v % | Rсх МПа | v % |
| УУК-11 по оси х | необработанная | 4,4 | 22,1 21,8-22,3 | 1,8 | 97 79-111 | 16,6 |
|  | прошлифованная грубая | 4,3 | 22,8 22,5-23,1 | 1,9 | 108 103-112 | 6,2 |
|  | прошлифованы обе поверхности | 4,2 | 23,6 23,5-23,7 | 1,0 | 106 95-119 | 11,9 |
|  | прошлифованы обе поверхности | 3,7 | 21,6 20,8-22,4 | 5,2 | 109 103-113 | 5,3 |
| УУК-12 по оси х | необработанная | 4,3 | 23 22,5-23,5 | 3,1 | 103 99-106 | 3,8 |
|  | прошлифована одна поверхность | 4,2 | 21,1 20,9-21,2 | 1,1 | 100 94-105 | 5,3 |
|  | прошлифованы обе поверхности | 3,3 | 21,9 21,6-22,2 | 2,0 | 110 96-126 | 13,7 |
|  | прошлифованы обе поверхности | 2,8 | 21,6 20,8-22,5 | 5,6 | 83 74-92 | 18,6 |

Для более полного исследования данного вопроса были проведены аналогичные исследования на УУК-2. Размеры образцов-полосок были такими же, как и при испытании УУК-1. Обработка их поверхностей осуществлялась шлифованием в тех же условиях, что и обработка образцов УУК-1. Результаты испытаний при сжатии образцов УУК-2 представлены в Таблице 7.

Как видно из таблицы, уменьшение толщины образца УУК-2 на 3-6% путём шлифовки одной (грубой) его стороны не оказывает влияния на значения модуля упругости и прочности при сжатии. Уменьшение же толщины образцов УУК-2 на 10% путём шлифования обеих сторон образца приводит к некоторому уменьшению получаемых при испытании на сжатие значений модуля упругости (на 4%) и прочности(на 10%).

Таким образом, проведённые исследования показывают, что незначительное снижение толщины (на 3…6%) исследованных композитных материалов путём шлифовки их поверхностей не приводит к заметному снижению их модуля упругости и прочности.

Табл.7.

Влияние состояния поверхности образца на модуль упругости и прочность при сжатии УУК-2.

| Характеристика Состояние поверхности | Eсх ГПа | υxy | Rсх МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| исходная необработанная | 23,06 23-23,15 | 0,138 0,133-0,142 | 94 86-99 |
| одна(грубая)сторона образца обработана шлифованием; толщина уменьшена на 3%-6% | 22,83 22,42-23,07 | 0,144 0,137-0,152 | 95 87-101 |
| обработаны шлифованием обе стороны образца; толщина уменьшена на 10% | 22,07 21,6-22,55 | 0,126 0,118-0,133 | 85 83-87 |

Примечания: на каждую точку испытано по 5 образцов; коэффициент вариации значений исследованных характеристик не превышал 7%.

3. ВЫВОДЫ

Анализ проведённых исследований позволяет сделать следующие выводы:

1. Диаграммы деформирования при растяжении и сжатии УУК имеют некоторые различия, как по форме, так и по длине начального линейного участка, что необходимо учитывать при определении их упругих характеристик.

2. Стандарты для испытания на растяжение и сжатие композитов с полимерной матрицей, используемые в данной работе, вполне приемлемы для оценки свойств УУК.

3. Изменение формы и ширины образцов в исследованном диапазоне не влияет на определяемые значения упругих характеристик УУК. Их показатели прочности при растяжении и сжатии также не зависят от изменения ширины образцов в рассмотренном её диапазоне.

4. Уменьшение  толщины образцов шлифованием на 3-6% с целью выравнивания их грубой поверхности не приводит к заметному изменению прочности и модуля упругости при сжатии исследованных УУК, изменение же толщины образцов на 10% и более оказывает существенное влияние на их показатели прочности при растяжении и сжатии.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Бушуев Ю.Г. Углерод-углеродные композиционные материалы. Справ. изд. – М.: Металлургия, 1994. – 128 c.

2.	Мелешко А.И., Половников С.П. Углерод, углеродные волокна, углеродные композиты. – М.: САЙНС-ПРЕСС, 2007. – 192 с.

3.	Тарнопольский Ю.М., Кинцис Т.Я. Методы статических испытаний армированных пластиков. – М.: Химия, 1981. – 272 с.

4.	Васильев В.В. и др. Композиционные материалы: Справочник. –
М.: Машиностроение, 1990. – 512 с.

5.	Kuo H.H., Chern Lin J.H., Ju C.P. Effect of carbonization rate on the properties
of a PAN/phenolic-based carbon/carbon composite // Carbon. – 2005. – N43. – P.229-239.

6.	Zhang F.Q., Huang Q.Z., Gongetal Q.M. Effect of graphitization degree
on mechanical properties of c/c composites // J. of Central South University
of Technology. – 2001. – Vol.32. – N3. – P.289-293.

7.	Hatta H., Aoi T., Kawahara I., Kogo Y., Shiota I. Tensile strength of carbon-carbon composites: I – Effect of c/c density // J. of Composite Materials. – 2004. – Vol.38. – N19. – P.1667-1684.

8.	Bradley L.R., Bowen C.R., McEnaney B., Johnson D.C. Shear properties
of a carbon/carbon composite with non-woven felt and continuous fibre reinforcement layers // Carbon. – 2007. – N45. – P.2178-2187.

9.	Siron O., Lamon J. Damage and failure mechanisms of a 3-dimensional carbon-carbon composite under uniaxial tensile and shear loads // Acta Materialia. – 1998. – Vol.46. – N18. – P.6631-6643.

10.	Sarkar S., Kumari S., Sekaran V., Mitra R. Strength and fracture behavior of two-, three-, and four- dimensionally reinforced carbon-carbon composites // Materials Science and Engineering: A. – 2010. – Vol.527. – P.1835-1843.

11.	Davies I., Rawlings R. Mechanical properties in compression of low density carbon-carbon composites // Composites. – 1994. – Vol.25. – N3. – P.229-236.

12.	Zhang Shouyang, Li Hejun, Sun Jun Investigation of mechanical properties of 2D c/c composites filled with different fillers // J. of Xi’an Jiaotong University. – 2001. – Vol.35. – N11. – P.1180-1183.

13.	Shinn-Shyong Tzeng, Yu-Hun Lin Mechanical properties of carbon/carbon composites reinforced with carbon nanotubes or carbon nanofibers /
16th Intern. Conf. on Composite Materials. Proceedings. – Japan, Kyoto, July 8-13, 2007. – author index WeHM 1-08.

14.	Huang-Suo Su, Wei-Jen Chen, Ming-Juan Shen The effect of CNT on mechanical properties of carbon/carbon composites / 18th Intern. Conf. on Composites or Nano Engineering, USA, Alaska, Anchorage, July 4-10, 2010. – author index P459.

15.	Кулик В.И., Барковских В.А., Барковских Н.Н., Савин В.В. Структурные
и физико-механические характеристики уплотнённых пироуглеродом углерод-углеродных композиционных материалов на основе тканевых наполнителей // Вопросы материаловедения. – 2006. – №3. – С.70-78.

16.	Aly-Hassan M.S., Hatta H., Wakayama S., Watanabe M., Miyagawa K. Comparison of 2D and 3D carbon/carbon composites with respect to damage and fracture resistance // Carbon. – 2003. – Vol.41. – N5. – P.1069-1078.

17.	She-Min Oh, Jai-Young Lee Effect of matrix structure on mechanical properties
of carbon/carbon composites // Carbon. – 1988. – Vol.46. – N6. – P.769-776.

18.	Broughton W.R. Mechanical testing of advanced fiber composites. – Cambridge: Woodhead Publishing, 2000. – 362 p.

19.	Adams D.F., Carlsson L.A., Pipes R.B. Experimental characterization of advanced composite materials. –USA, FL: CRC Press, 2003. – 232 p.

20.	Jenkins C.H. Manual on experimental methods for mechanical testing
of composites. – Lilburn: The Fairmont Press Inc., 1998. – 268 p.

21.	Davy C., Marquis D. Effect of machining-induced defect on the tensile strength
of a 3D composite material // J. Materials Science. – 2003. – N38. – P.1231-1238.

22.	Reznik B., Guellali M., Gerthsen D., Oberacker R., Hoffmann M. Microstructure and mechanical properties of carbon-carbon composites with multilayered pyrocarbon matrix // Materials Letters. – 2002. – Vol.52. – P.14-19.

Поступила в редакцию 1 февраля 2013 года.

Сведения об авторах:

Жигун Валерий Иванович, н.с., Латвийский университет, Институт механики полимеров,
г. Рига, Латвия, e-mail: goracij.goracij@yahoo.com

Павелко Игорь Витальевич, асc. проф., Рижский Технический Университет, г. Рига, Латвия, e-mail: Igors.Pavelko@rtu.lv