УДК 539.3: 537.633.9

САМОСОГЛАСОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СВЯЗИ ВОЛОКНИСТОГО ПЬЕЗОКОМПОЗИТА

Паньков А.А.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

На основе принципа самосогласования механики композитов получены новые аналитические решения для 11 эффективных электромагнитоупругих констант однонаправленного волокнистого композита с различными полидисперсными структурами. Проведен численный расчет и анализ влияния на эффективные константы композита с пьезоэлектрическими волокнами PVF в ферритовой пьезомагнитной матрице величины объемного содержания волокон и инверсии свойств фаз в сравнении
с известными решениями обобщенного сингулярного приближения для статистической смеси и асимптотического метода усреднения для идеальной периодической структуры.

Ключевые слова: пьезокомпозит; краевая задача электромагнитоупругости; эффективные свойства; схема самосогласования

SELF-CONSISTENT DECISIONS FOR FACTORS
OF ELECTROMAGNETIC RELATIONSHIP OF FIBROUS PIEZOCOMPOSITE

Pan’kov A.A.

State National Research Politechnical University of Perm, Perm, Russia

SUMMARY

On the basis of a principle of self-consistent of mechanics of composites new analytical decisions for 11 effective electric, magnetic and elastic constants of the unidirectional fibrous composite with various polydisperse structures are received. Numerical calculation and the analysis of influence on effective constants of a composite with piezoelectric PVF fibers in
a ferrite piezomagnetic matrix of value of the volume content of fibers and inversion of properties of phases in comparison with known solutions of the generalized singular approach for a statistical mix and an asymptotic method of averaging for ideal periodic structure
is carried out.

Key words: piezocomposite; boundary value problem of electro-magnetic elasticity; effective properties; self-consistent scheme

ВВЕДЕНИЕ

Пьезоматериалы благодаря своим уникальным физико-механическим свойствам находят широкое применение в различных областях науки и техники,
в основном в акустике, вычислительной технике, радиоэлектронике
и управляющих системах. Композиты находят применение в тех случаях, когда традиционные материалы: кристаллы, керамики, сплавы не обеспечивают необходимого комплекса пьезомеханических характеристик. В результате взаимодействия на структурном уровне элементов структуры у композита на макроуровне могут возникать качественно новые эффекты по сравнению
с однородными материалами [1-4].

1. МЕТОДЫ САМОСОГЛАСОВАНИЯ

Методы самосогласования представляют одно из направлений механики композитов и основаны на учете многочастичного взаимодействия между включениями композита через замену неоднородной среды, окружающей произвольное одиночное включение, например, с прилегающей прослойкой матрицы [5] или с фрагментом близлежащих соседних включений [6], однородной средой с искомыми эффективными свойствами композита. В [79] предложен «обобщенный метод самосогласования», в котором принцип самосогласования распространен на решение нелинейных стохастических связанных краевых задач электроупругости для композитов со случайными свойствами, формой и расположением включений. Для полидисперсных структур (рис.1) этот метод приводит к известным традиционным [5] расчетным схемам самосогласования: одиночное включение с наличием или без прослойки матрицы в эффективной среде. На рис.1 приведены фрагменты в поперечной плоскостиxy различных однонаправленных вдоль  волокнистых полидисперсных двухфазных структур, черным цветом обозначена 1-я фаза, белым – 2-я фаза.

а                     б                     в

Рис.1. Фрагменты полидисперсных структур.

Распределение частиц (однофазных на рис.1,б и составных двухфазных
на рис.1,а,в цилиндров) по размерам достаточно широко, включая и бесконечно малые, что обуславливает возможность заполнения такими полидисперсными частицами всей представительной области  композита. Модель структуры на рис.1,а образована из однотипных составных частиц – это волокно из 1-й фазы, окруженное слоем 2-й фазы композита. Такая структура сохраняет свойство матричности 2-й фазы при всех возможных степенях наполнения области  1-й фазой , , где ,  - внутренний и наружный радиусы произвольной составной частицы. Структура на рис.1,в образована инверсией свойств структуры на рис.1,а; здесь уже матричность 1-й фазы сохраняется при всех степенях наполнения . Структура на рис.1,б при «малых» степенях наполнения  близка к матричной по 2-й фазе структуре на рис.1,а
и при «больших»  - к матричной по 1-й фазе структуре на рис.1,в. Отметим, что структура на рис.1,б инвариантна к инверсии свойств 1-й и 2-й фаз при фиксированной объемной доле фаз. Интерес к исследованию полидисперсных моделей обусловлен возможностью получения точных, в рамках модели, аналитических решений для эффективных модулей композитов.

2. ВОЛОКНО С ПРОСЛОЙКОЙ МАТРИЦЫ В ЭФФЕКТИВНОЙ СРЕДЕ

y

x

а                       б

Рис.2.	Фрагмент обобщенной полидисперсной структуры (а) и расчетная схема (б): 1 - волокно, 2 – прослойка матрицы, 3 – эффективная среда.

Более подробно рассмотрим обобщенную модель полидисперсной структуры на рис.2,а, [7], состоящую из полидисперсных частиц двух типов:
с волокном (1-й фазой) и без волокна; ,  - внутренний и наружный радиусы произвольной частицы 1-го типа, варьируемый параметр

,   ,							(1)

где  - относительное число частиц 1-го типа в полидисперсной структуре. В предельном случае при  (рис.1,а)

, 									(2)

и в случае  (рис.1,б)

, 										(3)

для всех значений .

Ось  цилиндрической системы координат , ,  совместим с осью волокна (рис.2,б); оси электрической и магнитной поляризации обеих трансверсально-изотропных пьезоактивных фаз: волокон (1-я фаза) и матрицы
(2-я фаза) совпадают с координатной осью  и с направлением ориентации осей волокон. Определяющие соотношения для обеих фаз

,

,

,

,   ,	(4)

,

,   ,

;

,   ,

связывают компоненты тензора напряжений , векторов индукций электрического  и магнитного  полей с компонентами тензора деформаций ε, векторов напряженностей электрического  и магнитного  полей через считающиеся известными для каждой фазы  компоненты тензоров упругих , пьезоэлектрических  и пьезомагнитных  свойств, диэлектрических 
и магнитных  проницаемостей.

Рассмотрим случай осесимметричного нагружения композита, когда на макроуровне заданы , , ,  (относительное изменение объема при плоской деформации), а остальные компоненты векторов напряженностей электрического  и магнитного  полей и тензора деформаций  равны нулю. Для такого случая нагружения определяющие соотношения на макроуровне композита

(5)

и вычисление эффективных констант: , , , , , , , , , ,  в (5) на основе принципа самосогласования сводится к решению осесимметричной задачи (рис.2,б) с учетом в (4) дополнительных равенств , , .

Для рассматриваемой задачи с осевой симметрией уравнение равновесия
и соотношения Коши для малых упругих деформаций принимают соответственно вид

(6)

а отличными от нуля являются лишь радиальные  и осевые  перемещения, электрический  и магнитный потенциалы .

Общие решения для радиальных перемещений в волокне при

,										(7)

в матрице при

(8)

и в эффективной среде при

(9)

Константы интегрирования , , , ,  в (7)-(9) определим из условий непрерывности радиальных перемещений  и напряжений  на границах при

,     ,								(10)

при

,     								(11)

и условия заданной однородной макродеформации эффективной среды при

,										(12)

из которого с учетом соотношений (6), (9) для

из условия (12) следует решение для константы

(13)

Напряжения в волокне

(14)

в матрице

,

,						(15)

и в эффективной среде

,

,								(16)

,

где

,

,

;

,

,

,

объемный модуль плоской деформации  и модуль сдвига  в плоскости изотропии xy волокна, матрицы и эффективной среды.

В результате, записав условия (10), (11) в виде системы четырех алгебраических уравнений относительно искомых констант , , , 
с учетом (13), получим решение для константы

,						(17)

где коэффициенты

(18)

с учетом обозначений

(19)

фазовые разности

,   ,

и дополнительно

,   ,   ,

варьируемый параметр  определен в (1).

Далее, решения для эффективных модулей ,,…,  в (5) находим
по формулам

,   ,

,   ;

,   ,

,   ;				(20)

,   ,

,   ;

,  ,

,   ,

где усредненные величины ,…, рассчитываются по «правилу смеси», например, .

Для полидисперсной структуры на рис.1,а в решении (17)-(19) полагаем  (2), а для структуры на рис.1,б -  (3)

(21)

с учетом обозначения .

3. САМОСОГЛАСОВАННОЕ ОБОБЩЕННОЕ СИНГУЛЯРНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ

Полидисперсные структуры (рис.1) представляют собой статистические смеси, у которых отсутствует корреляция физико-механических свойств
в произвольных различных точках среды и форма включений (волокон) может быть учтена через форму «зерна неоднородности» в обобщенном сингулярном приближении статистической механики композитов. Автором [3] получены решения для эффективных электромагнитоупругих модулей пьезокомпозита
в обобщенном сингулярном приближении на основе новых решений для сингулярных составляющих вторых производных функций Грина пьезоэлектромагнитной трансверсально-изотропной однородной среды или «среды сравнения» с эллипсоидальным зерном неоднородности, в частности, волокном с круглым поперечным сечением. Самосогласованную схему обобщенного сингулярного приближения получим в случае, когда свойства среды сравнения приравнены к искомым эффективным свойствам композита.

4. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ

Проведем численный расчет коэффициента электромагнитной связи  (18)-(21) для полидисперсных моделей на рис.1 в сравнении с известными решениями: обобщенным сингулярным приближением по схеме самосогласования (со средой сравнения – эффективная среда) [3]
и асимптотическим решением [1] для однонаправленного волокнистого композита с периодической структурой из пьезоэлектрических волокон в пьезомагнитной ферритовой матрице.

Независимые упругие, диэлектрические и пьезомеханические постоянные трансверсально-изотропных электроупругих свойств волокон - полимерного пьезоэлектрика PVF с осью симметрии z приведены в [10,11]: упругие постоянные

Па,    Па,

Па,    Па,    Па;

относительные диэлектрические проницаемости

,     ;

пьезоэлектрические постоянные

Кл/м2,    Кл/м2,    Кл/м2,

диэлектрическая проницаемость вакуума  Ф/м. Дополнительные ненулевые компоненты тензоров ,  и  могут быть выражены через значения независимых компонент по формулам

,  ,  ,

,  ,  ,  .

Изотропные упругие свойства пьезомагнитной ферритовой матрицы заданы [10] через независимые компоненты тензора упругих свойств

Па,    Па,

трансверсально-изотропные магнитные свойства с осью симметрии z заданы через пьезомодули

Тл,    Тл,    Тл

и магнитные проницаемости

= Тл.м/А,   = Тл.м/А.

Отметим, что ненулевые компоненты тензоров ,  и  определяются с учетом симметрии

,   ,

Ненулевые магнитные проницаемости для пьезоэлектрических волокон  полагали равными магнитной постоянной вакуума  Тл.м/А, а диэлектрические проницаемости феррита

.

v1

Рис.3.	Коэффициент электромагнитной связи  композита в зависимости
от объемной доли пьезоэлектрической фазы  в виде волокон (, ) или матрицы (, ).

На рис.3 представлены результаты расчета эффективного коэффициента электромагнитной связи  волокнистого пьезоэлектромагнетика в зависимости от содержания пьезоэлектрических PVF волокон  в ферритовой матрице для различных полидисперсных структур: () – структура на рис.1,а и () - рис.1,б. Результаты () соответствуют случаю инверсии свойств 1-й и 2-й фаз полидисперсной модели (рис.1,в), т.е. когда матрица – это пьезоэлектрик PVF,
а волокна – феррит; для наглядности сопоставления графиков здесь по-прежнему через  обозначено относительное объемное содержание PVF в композите. Выявлена инвариантность решения () для полидисперсной структуры на рис.1,б к инверсии свойств фаз.

Результаты расчета  в обобщенном сингулярном приближении по схеме самосогласования [3] в точности совпали с решением () для полидисперсной структуры на рис.1,б и также инвариантны к инверсии свойств фаз. Решение обобщенного сингулярного приближения со средой сравнения – 1-я фаза
в точности совпало с решением () для полидисперсной структуры на рис.1,в;
в случае, когда среда сравнения – 2-я фаза – с решением () для полидисперсной структуры на рис.1,а. Решение () при «малых» степенях наполнения  близко
к решению () для матричной по 2-й фазе структуре (рис.1, а) и при «больших»  - к решению () для матричной по 1-й фазе структуре (рис.1, в).

Решение  () для полидисперсной структуры на рис.1,а в точности совпало с решением асимптотического метода осреднения [1] для идеальной периодической волокнистой структуры и с решением

для полидисперсной структуры на рис.1,а, полученным без схемы самосогласования из решения осесимметричной задачи для одиночной ячейки - составного цилиндра «волокно в матрице» при отношении  внутреннего  и наружного  радиусов.

Результаты расчета на рис.3 позволяют сделать вывод, что инверсия свойств волокон и матрицы композита может приводить к значительному увеличению абсолютного значения эффективного коэффициента электромагнитной связи  композита при фиксированных величинах объемного содержания пьезоэлектрической  и пьезомагнитной  фаз. В частности, при объемной доле  для PVF и 0.8 для феррита абсолютные значения  для композита с ферритовыми волокнами в PVF матрице более чем в два раза превышают  для композита с PVF волокнами в ферритовой матрице, т.е. PVF предпочтительнее использовать в качестве матрицы композита.

Отметим, что пьезоактивность фаз не влияет на эффективные упругие модули  и  полидисперсных структур (рис.1) и самосогласованные решения для этих модулей приведены в [5,7]. Решение для  полидисперсной структуры (рис.1,а) совпадает не только с решением обобщенного сингулярного приближения со средой сравнения – матрица или 2-я фаза композита,
но и с «нижней» вариационной границей Хашина-Штрикмана для  однонаправленного волокнистого двухфазного композита. Из рассмотренной осесимметричной задачи были определены и проанализированы решения для эффективных констант , , …,  (20), а другие независимые эффективные константы , , , , , , , ,  могут быть найдены из рассмотрения других случаев нагружения расчетной схемы самосогласования (рис.2,б). Свойства этой группы эффективных констант, возможно, будут отличаться от свойств , , …, ; например, можно показать, что расчет  в обобщенном сингулярном приближении со средой сравнения – матрица или 2-я фаза композита совпадает с «нижней» вариационной границей Хашина-Штрикмана для  однонаправленного волокнистого двухфазного композита
и различается с самосогласованным решением для G12 полидисперсной структуры на рис.1,а.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе принципа самосогласования получены новые аналитические решения (20) для эффективных констант: , , , , , , , , , ,  однонаправленного волокнистого композита с полидисперсной структурой из пьезоэлектрических и пьезомагнитных фаз. Проведен численный расчет и анализ влияния на эффективные константы композита
с пьезоэлектрическими волокнами PVF в ферритовой пьезомагнитной матрице величины объемного содержания волокон  и инверсии свойств фаз в сравнении с ранее полученным решением [3] обобщенного сингулярного приближения
и с известным решением [1] асимптотического метода осреднения для  идеальной периодической структуры. Подтверждено, что все полученные решения (20) для эффективных констант однонаправленного волокнистого композита с полидисперсными структурами на рис.1 в точности совпадают с соответствующими решениями обобщенного сингулярного приближения [3], когда свойства «среды сравнения» приравнены к свойствам матрицы: 1-й фазы (рис.1,в), 2-й фазы (рис.1,а) и искомых эффективных свойств композита (рис.1,б). Полученное аналитическое решение  для композита с полидисперсной структурой (рис.1,а) в точности совпало с решением асимптотического метода осреднения [1] для идеальной периодической волокнистой структуры из пьезоэлектрических волокон в ферритовой матрице.

ЛИТЕРАТУРА

- Гетман И.П. О магнитоэлектрическом эффекте в пьезокомпозитах // ДАН СССР. – 1991. – Т.317. – №2. – С.341-343.

- Коган Л.З., Мольков В.А. Магнитоэлектрические свойства волокнистых пьезокомпозитов // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 1996. – №5. – с.62-68.

- Паньков А.А. Коэффициенты электромагнитной связи композита с пьезоактивными фазами // Физическая мезомеханика. – 2011. – Т.14. – №2. – С.93-99.

- Pan'kov A.A. Piezocomposite with reciprocal polarization of oriented ellipsoidal inclusions and the matrix // Mechanics of Solids. – 2010. – Vol.45. – N2. -
P.247-256.

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов. – М.: Мир, 1982. – 334 с.

- Соколкин Ю.В., Ташкинов А.А. Методы осреднения в краевых задачах механики композитов / В кн. Модели деформирования и разрушения композиционных материалов. – Свердловск: УрО АН СССР, 1988. – С.4-10.

- Паньков А.А. Статистическая механика пьезокомпозитов. - Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – 480 с.

- Pan'kov A.A. A self-consistent statistical mechanics approach for determining effective elastic properties of composites // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. – 1999. – Vol.31. – N3. – P.157-161.

- Pan'kov A.A. A generalized self-consistent method for composites with random elastic properties of inclusions // Mechanics of Composite Materials. – 1999. – Vol.35. – N6. – P.513-520.

- Хорошун Л.П., Маслов Б.П., Лещенко П.В. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов. – Киев: Наук. думка, 1989. – 208 с.

- Sessler G.M. Piezoelectricity in polyvinylidenefluoride // J. Acoust. Soc. Amer.  1981. – Vol.70. – N6. – P.1596-1608.

Поступила в редакцию 22 августа 2013 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал №10-01-96047-р_урал_а.

Сведения об авторах:

Паньков Андрей Анатольевич, д.ф.-м.н., проф., Кафедра механики композиционных материалов и конструкций, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, Россия, e-mail: mkmk_pr@pstu.ru