УДК: 539.3: 537.633.9

ДЕМПФИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ КОМПОЗИТА
С ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ
В ШУНТИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ ОБОЛОЧКЕ

Паньков А.А.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

г. Пермь, Россия

РЕЗЮМЕ

Проведен численный расчет и анализ частотных зависимостей коэффициентов рассеивания композита в переменных механическом и электрическом полях
при вариациях формы, объемной доли пьезоэлектрических ориентированных эллипсоидальных включений в тонкой шунтирующей электропроводящей оболочке. Определены значения параметров, при которых коэффициент рассеивания достигает максимальных значений.

Ключевые слова: демпфирование; пьезокомпозит; электроупругость; эффективные свойства; полидисперсная структура; эллипсоидальные включения; шунтирующая оболочка

DAMPING EFFECT OF THE COMPOSITE WITH PIEZOELECTRIC INCLUSIONS IN THE SHUNTING ELECTRICALLY CONDUCTIVE COVER

Pan’kov A.A.

State National Research Politechnical University of Perm, Perm, Russia

SUMMARY

Numerical calculation and the analysis of frequency dependences of coefficients
of dispersion of a composite in variables mechanical, electric fields is carried out at variations
of a form, a volume fraction of the piezoelectric unidirectional ellipsoidal inclusions in a thin shunting electroconductive cover. Values of parameters at which the coefficient of dispersion reaches the maximum values are defined.

Key words: damping; piezocomposite; electroelasticity; effective properties; polydisperse structure; ellipsoidal inclusions; a shunting cover

ВВЕДЕНИЕ

Вибрация элементов конструкций нежелательна для многих физико-механических, акустических процессов и может быть подавлена при помощи демпфирующих материалов: активных, которые противодействуют вибрациям через средства контроля и обратной связи, и пассивных, например вязкоупругие полимеры, которые рассеивают энергию вибрации посредством преобразования энергии деформирования в тепловую энергию [1]. Пьезоэлектрики могут быть использованы в качестве датчиков и актюаторов для активного [2,3]
и с шунтированием для пассивного [4-6] демпфирования вибраций.
В шунтируемых пьезоэлектриках энергия деформирования, благодаря пьезоэффекту, преобразуется в электрическую и далее через шунтирование -
в тепло. Шунтирование пьезоэлектрических частиц в композите осуществлено
в [4,5] добавлением электрически проводящих частиц, например, железа [4], углеродных нанотрубок [5] в матрицу композита. Экспериментальные исследования демпфирующих свойств композита с пьезоэлектрическими включениями даны в [7] и эпоксидной смолы с пьезоэлектрическими
и углеродными частицами в [8].

Цель работы – прогнозирование и анализ демпфирующих свойств
и эффектов у композита с пьезоэлектрическими эллипсоидальными включениями в шунтирующей проводящей оболочке методом последовательной гомогенизации [9] на основе ранее полученных решений [10-13] связанных краевых задач электроупругости для структурно-неоднородных сред с учетом максвелл-вагнеровской релаксации [14-17], анизотропии, связанности электрических
и деформационных полей.

1. ПОЛИДИСПЕРСНЫЕ МНОГОФАЗНЫЕ СТРУКТУРЫ

Рассматриваем -фазные матричные по -й фазе полидисперсные структуры с одинаково ориентированными F-фазными слоистыми эллипсоидальными включениями (рис.1).

а                                             б

Рис.1.	Фрагмент (а) трехфазной полидисперсной эллипсоидальной структуры: 1 – пьезоэлектрик; 2 – проводящая оболочка; 3 – матрица; 4 – гомогенизированное включение в ячейке (б).

Структуры представим совокупностью составных эллипсоидальных полидисперсных ячеек, каждая из которых - это эллипсоид 1-й фазы, окруженный концентрическими эллипсоидальными оболочками из 2-й и последующих фаз, внешняя оболочка из фазы . Размеры ячеек варьируются в широких пределах, включая и бесконечно малые, что обуславливает возможность заполнения ими всей представительной области V композита. Для каждой ячейки межфазные поверхности – это концентрические эллипсоиды

,

главные полуоси  эллипсоидов с круговыми поперечными сечениями ориентированы вдоль координатной оси , ; параметр формы полидисперсных ячеек и F-фазных включений

(1)

не зависит от . Отношение соответствующих главных полуосей внутренних  и внешнего  эллипсоидов для всех ячеек полидисперсной структуры одинаково и равно

,

где  - относительное объемное содержание f-й фазы в композите.

Относительное объемное содержание удовлетворяет условию

.											(2)

Композит с такой структурой сохраняет свойство матричности по -й фазе в области  при всех возможных степенях наполнения

(3)

составными F-фазными эллипсоидальными полидисперсными включениями.

В фазах представительной области V композита определяющие соотношения

,   					(4)

связывают напряжения s и индукцию электрического поля  с деформациями e и напряженностью электрического поля  через считающиеся известными для каждой фазы f тензоры упругих , пьезомеханических , диэлектрических .

Обратные к зависимостям (4) соотношения имеют вид

,   ,					(5)

где тензор упругих податливостей , компоненты пьезомеханических коэффициентов , диэлектрические постоянные 
при .

Учет проводимости  материала и частоты  приложенного электрического поля учитываем через комплексную запись тензора диэлектрической проницаемости

(6)

с действительной частью , что приводит к комплексным значениям искомых тензоров эффективных свойств и, как следствие, к возникновению
на макроуровне композита дисперсионных эффектов и энергетических потерь
в переменных электрических полях, известных под названием «максвелл-вагнеровская релаксация» [13-17].

Плотность энергетических потерь  [14] на макроуровне представительной области  композита можно выразить через макронапряженности  и макродеформации

или через макронапряжения

,				(7)

где  - оператор усреднения по области .

Например, для случая нагружения композита напряжением  (, остальные компоненты ) плотность подводимой 
и рассеянной  энергии на макроуровне композита, коэффициент рассеивания

(8)

рассчитывается через действительную  и мнимую  части компоненты  тензора эффективной упругой податливости

.

Для случая нагружения композита электрическим полем с напряженностью  (, ) коэффициент рассеивания равен

,									(9)

где плотности энергий

,

рассчитываются через действительную  и мнимую  части компоненты  тензора эффективной диэлектрической проницаемости

.

Для рассматриваемых случайных полидисперсных многофазных матричных структур с составными слоистыми эллипсоидальными включениями представим метод последовательной гомогенизации на основе полученного ранее решения [11] в обобщенном сингулярном приближении [18,19] для полидисперсной двухфазной среды [12,13,20]. Новый подход позволил учесть наличие даже тонких оболочек в структуре слоистых F-фазных эллипсоидальных включений композита через решение рекуррентной последовательности задач двухфазной гомогенизации для последовательности двухфазных ячеек, выделяемых внутри слоистых включений.

2. МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ГОМОГЕНИЗАЦИИ

Ранее в [11] для случая двухфазных полидисперсных эллипсоидальных структур с ячейкой на рис.1,б получено решение

(10)

для тензоров эффективных электроупругих свойств

(11)

в обобщенном сингулярном приближении с эллипсоидальным «зерном неоднородности» и со свойствами «среды сравнения» [18], приравненными
к свойствам матрицы композита;  - объемная доля 1-й фазы или эллипсоидальных включений, для 2-й фазы или матрицы объемная доля , тензоры электроупругих свойств фаз

,   .

Отметим, что для частного случая однонаправленного волокнистого двухфазного композита в [12] доказано, что решение для эффективных электроупругих констант: , , , , , ,  в обобщенном сингулярном приближении [11], когда свойства среды сравнения приравнены
к свойствам матрицы композита, в точности совпадает с решением для полидисперсной модели с ячейкой – цилиндрическое волокно, окруженное слоем матрицы. Ранее для двухфазных упругих композитов без пьезоактивности фаз
это свойство обобщенного сингулярного приближения доказано как для однонаправленных волокнистых, так и для сферических полидисперсных структур [10,18,20].

На основе полученного решения (10) [11] для двухфазной полидисперсной эллипсоидальной структуры предложен метод последовательной гомогенизации для -фазных полидисперсных структур с составными F-фазными эллипсоидальными включениями в виде рекуррентных последовательностей 
()

(12)

с учетом . Здесь на каждом шаге последовательности выделяется, начиная с центра слоистого F-фазного включения, приведенная двухфазная ячейка
и вычисляются ее гомогенизированные свойства – это эффективные свойства двухфазного композита состоящего из таких однотипных полидисперсных ячеек.

Искомое решение

для тензоров (11) эффективных свойств -фазного композита с объемной долей матрицы  и составных F-фазных включений  (3) получим
из последовательности (12) при

.											(13)

В частном случае, для однонаправленной волокнистой () полидисперсной структуры искомые эффективные объемный модуль плоской деформации , упругие , , пьезоэлектрические ,  и диэлектрическую  константы трансверсально-изотропного композита с составными F-фазными пьезоэлектрическими волокнами, ориентированными по оси 
в пьезоэлектрической матрице, можно точно определить как традиционным подходом [12,20] из решения осесимметричной задачи электромеханического нагружения ячейки (рис.2,а) из одноосных цилиндров, так и методом последовательной гомогенизации (рис.2,б-г) [10].

а                        б                         в                             г

Рис.2.	Ячейка полидисперсной структуры (а) и схема последовательной двухфазной гомогенизации (б)-(г).

Схему последовательной гомогенизации составного F-фазного слоистого волокна представим в виде рекуррентных последовательностей ()

,

,

(14)

,

,

где

,   ,

,   ,

,   ,   ,

,   ,   .

Здесь , , , , , ,  заданные значения констант электроупругих свойств -й фазы композита. Приведенные объемные доли  гомогенизированных фаз  рассчитываются через заданные радиусы  и  концентрических окружностей (рис.2,а), ограничивающих -ю фазу составного -фазного волокна
в плоскости изотропии ,

(15)

предельные значения радиусов: ,  или через объемные доли  фаз в композите

(16)

с предельным значением  с учетом (2), (3). Фаза , образующая внешний слой ячейки, соответствует матрице композита.

Искомые эффективные модули (11) рассматриваемого -фазного однонаправленно волокнистого композита

,

,   ,

,   ,

равны последним членам (13) соответствующих последовательностей (14).

Отметим, что для другого частного случая - слоистого композита ()
с полидисперсной структурой эффективные электроупругие модули, рассчитанные методом последовательной гомогенизации, также как и для однонаправленного волокнистого композита (14), совпали с точным решением традиционного подхода [21,22].

3. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ

Применим метод последовательной гомогенизации для расчета коэффициента рассеивания  полидисперсных структур
с пьезоэлектрическими эллипсоидальными включениями с тонкими проводящими оболочками в переменном механическом  или электрическом  полях в зависимости от частоты  и объемной доли , параметра формы  включений, , рис.1,а. Пусть тонкая проводящая оболочка составляет лишь 
от общего объема эллипсоидального включения с прослойкой, при этом значении приведенная объемная доля (15), (16) пьезоэлектрической фазы , объемные доли обеих фаз в композите

,

с учетом (2), (3).

Включение из полимерного пьезоэлектрика PVF с трансверсально-изотропными электроупругими свойствами с осью симметрии  [19,23]:

упругие константы

Па,    Па,

Па,    Па,    Па,

действительные части (6) относительных диэлектрических проницаемостей

,   ,

пьезоэлектрические модули

Кл/м2,    Кл/м2,    Кл/м2,

проводимость  (Ом×м)-1 полиэтилена [16], диэлектрическая проницаемость вакуума  Ф/м.

Тонкая проводящая керамическая оболочка с независимыми компонентами тензора изотропных упругих свойств [19]

Па,    Па,

действительные части относительных диэлектрических проницаемостей  никелевой феррошпинели [17], проводимость  (Ом×м)-1, . Матрица композита – изотропная эпоксидная смола с модулем Юнга  Па, коэффициентом Пуассона , действительные части относительных диэлектрических проницаемостей , проводимость  (Ом×м)-1, .

а                                                                            б

в

Рис.3.	Коэффициент рассеивания  в переменном механическом  (сплошная линия) и электрическом  (пунктирная линия) полях
в зависимости (а) от частоты  при ,  (), 0.5 (), 2 (),
без оболочки (); (б) от параметра формы включений

при , ; (в) от объемной доли  при ,  (), 0.5 (), 2 ().

На рис.3 приведены результаты расчета коэффициента рассеивания 
в переменном механическом  и электрическом  полях в зависимости от частоты  и параметра формы , объемной доли  пьезоэлектрических ориентированных эллипсоидальных включений с тонкими шунтирующими оболочками. Зависимости коэффициента рассеивания  от рассматриваемых параметров носят существенно немонотонный характер, особенно
при нагружении композита переменным напряжением , и максимумы приходятся на значения частоты  (рис.3,а), параметра формы ,
т.е. на сферическую форму (рис.3,б), объемную долю  (рис.3,в). Для случая нагружения композита переменной электрической напряженностью 
эти зависимости имеют качественно иной характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для многофазных матричных структур с составными слоистыми эллипсоидальными включениями предложен метод последовательной гомогенизации на основе полученного ранее решения [11] в обобщенном сингулярном приближении для полидисперсной двухфазной среды. Подход позволил учесть корреляцию в расположении фаз в слоистых включениях через решение задач гомогенизации для последовательности двухфазных ячеек внутри такого включения. Отметим, что традиционное сингулярное приближение [18] для многофазных сред не учитывает корреляцию в пространственном расположении фаз, например, наличие оболочек вокруг включений трехфазного матричного композита. Проведен численный расчет и анализ коэффициентов рассеивания в переменных механическом, электрическом полях в зависимости
от частоты и параметра формы, объемной доли пьезоэлектрических ориентированных эллипсоидальных включений в тонкой шунтирующей электропроводящей оболочке. Выявлен немонотонный характер этих зависимостей и определены значения параметров, при которых коэффициент рассеивания достигает максимальных значений. Результаты расчета частотных зависимостей на рис.3,а для коэффициента рассеивания композита
с варьированием формы эллипсоидальных включений с проводящей оболочкой хорошо согласуются с данными [5] для коэффициента рассеивания композита
с гибридным армированием эпоксидной матрицы пьезоэлектрическими эллипсоидальными включениями и проводящими углеродными нанотрубками. Отметим, что в [24] получено решение для тензоров эффективных пьезоэлектроупругих свойств композита с идеальной периодической гексагональной укладкой однонаправленных двухфазных слоистых волокон асимптотическим методом осреднения [25] без учета рассеивания электроупругой энергии.

ЛИТЕРАТУРА

- Chung D.D.L. Materials for vibration damping: Review // J. of materials science. – 2001. – Vol.36. – P.5733-5737.

- Ajit A., Ang K.K., Wang C.M. Shape control of statically indeterminate laminated beams with piezoelectric actuators // Mechanics of advanced materials and structures. – 2003. – Vol.10. – N2. – P.145-160.

- Kayacik O., Bruch Jr.J.C., Sloss J.M., Adali S., Sadek I.S. Piezo control of free vibrations of damped beams with time delay in the sensor feedback // Mechanics of advanced materials and structures. – 2009. – Vol.16. – N5. – P.345-355.

- Sharma S.K., Gaur H., Kulkarni M., Patil G., Bhattacharya B., Sharma A. PZT–PDMS composite for active damping of vibrations // Composites science and technology. – 2013. – Vol.77. - P.42-51.

- Aldraihem O.J., Baz A., Al-Saud T.S. Hybrid composites with shunted piezoelectric particles for vibration damping // Mechanics of advanced materials and structures. – 2007. – Vol.14. – N6. – P.413-426.

- Hagood N.W., von Flotow A. Damping of structural vibrations with piezoelectric materials and passive electrical networks // J. of sound and vibration. – 1991. – Vol.146. – P.243-268.

- Asmatulu R., Claus R.O., Mecham J.B., Inman D.J. Improving the damping properties of composites using ferroelectric inclusions // J. of intelligent material systems and structures. – 2005. – Vol.16. – P.463-468.

- Hori M., Aoki T., Ohira Y., Yano S. New type of mechanical damping composites composed of piezoelectric ceramics, carbon black and epoxy resin // Composites Part A: Applied science and manufacturing. – 2001. – Vol.32. – P.287-290.

- Власов А.Н., Мерзляков В.П. Усреднение деформационных и прочностных свойств в механике скальных пород. - М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2009. – 208 с.

- Паньков А.А. Статистическая механика пьезокомпозитов. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009. – 480 с.

- Паньков А.А. Коэффициенты электромагнитной связи композита
с пьезоактивными фазами // Физическая мезомеханика. – 2011. – Т.14. – №2. – С.93-99.

- Pan’kov A.A. Piezoactive unidirectionally fibrous polydisperse composite // Mechanics of composite materials. – 2013. – Vol.48. – N6. - P.603-610.

- Pan’kov A.A. Maxwell-wagner relaxation in fibrous polydisperse magnetoelectric piezocomposites // Mechanics of composite materials. – 2013. – Vol.49. – N1. – P.45-50.

- Турик А.В., Радченко Г.С. Максвелл-вагнеровская релаксация упругих констант в слоистых полярных диэлектриках // Физика твердого тела. – 2003. – Т.45. – №6. – С.1013-1016.

- Петров В.М., Бичурин М.И., Srinivasan G. Максвелл-вагнеровская релаксация в магнитоэлектрических композиционных материалах // Письма в ЖТФ. – 2004. – Т.30. – №8. - С.81-87.

- Турик А.В., Радченко Г.С. Гигантский пьезоэлектрический эффект в слоистых композитах сегнетоэлектрик-полимер // Физика твердого тела. – 2003. – Т.45. – №9. – С.1676-1679.

- Турик А.В., Чернобабов А.И., Родинин М.Ю., Толокольников Е.А. Магнитоэлектричество в двумерных статистических смесях // Физика твердого тела. – 2009. – Т.51. – №7. – С.1395-1397.

- Шеpмеpгоp Т.Д. Теоpия упpугости микpонеодноpодных сpед. – М.: Наука, 1976. – 399 с.

- Хорошун Л.П., Маслов Б.П., Лещенко П.В. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов. – Киев: Наукова думка, 1989. – 208 с.

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов. – М.: Мир, 1982. – 334 с.

- Каралюнас Р.И. Эффективные термопьезоэлектрические свойства слоистых композитов // Механика композитных материалов. – 1990. – №5. – С.823-830.

- Pan’kov A.A. Influence of curvature of layers on factors of electromagnetic connection for piezocomposite // Composites: mechanics, computations, applications. An international journal. – 2012. – Vol.3. – Iss.4. - P.355-370.

- Sessler G.M. Piezoelectricity in polyvinylidenefluoride // J. Acoust. Soc. Amer. – 1981. – Vol.70. – N6. – P.1596-1608.

- Guinovart-Díaz R., Rodríguez-Ramos R., Bravo-Castillero J., Sabina F.J. Modeling of three-phase fibrous composite using the asymptotic homogenization method // Mechanics of advanced materials and structures. – 2003. – Vol.10. – N4. – P.319-333.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. - М.: Изд-во Моск. университета, 1984. – 336 c.

Поступила в редакцию 22 августа 2013 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал №10-01-96047-р_урал_а.

Сведения об авторе:

Паньков Андрей Анатольевич, д.ф.-м.н., проф., Кафедра механики композиционных материалов и конструкций, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь, Россия; e-mail: mkmk_pr@pstu.ru