УДК: 539.42+536.764

О фрагментации ударника при высокоскоростном пробитии тонкого экрана

Мягков Н.Н., Силантьев М.В.

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В настоящей работе с помощью численного моделирования мы рассматриваем задачу о фрагментации алюминиевого ударника на тонком сеточном экране при высоких скоростях удара. Мы даем количественную характеристику разрушения ударника, выраженную в статистике облака фрагментов, и изучаем природу перехода от состояния повреждения к состоянию фрагментации ударника при изменении скорости удара,
т.е. при изменении энергии, передаваемой ударнику при ударе. Отличительная особенность настоящей работы в том, что расчеты проводились на базе полной системы уравнений МДТТ методом гладких частиц (SPH). Такой подход позволяет, по крайней мере, проверить выводы, сделанные ранее на базе упрощенных моделей, а также выявить влияние критерия разрушения на получаемые результаты.

Ключевые слова: фрагментация ударника; высокоскоростной удар; фазовый переход

ON projectile FRAGMENTation AT high-velocity perforation of a thin bumper

Myagkov N.N., Silant’ev M.V.

Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

SUMMARY

By means of numerical simulations, we have studied the statistical properties
of the fragments cloud formed during high-velocity destruction of the spherical projectile
at its interaction with a mesh bumper. We give a quantitative description of the destruction
of the projectile, expressed in the statistics of the fragments cloud, and study the nature
of the transition from the damage to the fragmentation of the projectile when the impact velocity varies, i.e. when the energy transmitted at impact varies. A distinctive feature of the present work that the calculations were performed using the complete equations of deformable solid mechanics by smooth particle hydrodynamics method. This approach allows us to at least check the conclusions made previously based on simplified models, and to identify the influence
of fracture criterion on the results obtained.

Key words: projectile fragmentation; high-velocity impact; phase transition

1. ВВЕДЕНИЕ

Динамическая фрагментация твердых тел, вызванная ударом или взрывом, исследовалась на протяжении ряда лет [1-18]. Типичные экспериментальные ситуации, в которых наблюдается фрагментация, соответствуют столкновению тяжелых ядер в атомной физике [3,4,10], столкновению макроскопических тел [11,12], в том числе столкновению ударника с массивной преградой [1,5,16,17], взрывному разрушению оболочек [2,12,14,18], и разрушению ударника
при высокоскоростном пробитии тонкого экрана [6-9,14].

Возможность критического поведения в процессе фрагментации впервые анализировалась применительно к задаче, исследующей ядерные столкновения
при промежуточных энергиях [3,10,19]. Трудность здесь состоит в том,
что в конечных системах, наблюдаемых на практике, критический переход выражен нечетко.

Применительно к задачам фрагментации были разработаны подходы, основанные на подобии наблюдаемого распределения фрагментов
и предсказаниями известных теорий критических явлений, таких как фазовый переход жидкость–пар [20] и перколяция [21]. Согласно этим теориям
в неограниченных системах около критической точки распределение фрагментов по размерам обладает масштабной инвариантностью и может быть сведено
к универсальному виду. Из теории также следует, что при 0 в системе представлен только один неограниченный фрагмент (кластер), в то время как при 0 таких фрагментов не существует, где T–Tc для перехода жидкость-пар
(T– температура), pc–p для перколяции (p–доля занятых узлов). В ограниченных системах подобное поведение наблюдается, когда наибольший фрагмент учитывается отдельно. Например, ассоциируя самый крупный фрагмент деления ядер с «неограниченным» кластером, а более легкие фрагменты с конечными кластерами, можно видеть, что эти теории описывают, по крайней мере, качественно, распределение осколков по размерам [3,22,23]. Эти методы были затем применены к исследованию критического поведения фрагментации
в механических системах [11,13-17,24-26]. В результате численного моделирования было найдено, что при увеличении энергии системы точка перехода от повреждения к фрагментации в твердом теле ведет себя как критическая точка (фазовый переход второго рода [11]). Здесь необходимо отметить, что в работах по численному моделированию фрагментации
в механических системах фрагментируемый объект описывался или набором тождественных частиц, связанных между собой парным потенциалом
(по аналогии с методом молекулярной динамики) [10,14,16,17], или множеством элементов различной формы, связанных друг с другом разными типами невесомых связующих элементов [11,13,24,26,27]. Динамика частиц (элементов), включающая как поступательное, так и вращательное движение, описывалась
в этих моделях системой уравнений Ньютона. Наибольшее распространение получили 2-х и 3-х мерные варианты «метода дискретных элементов»
(в оригинале “Discrete Element Method”) [26,27].

Эксперименты [1,3-5,7,8,10,13,15,19,20,22,23,25-26,28] и численное моделирование [11,13,14,16,17,24,26,28-30] показали, что распределение фрагментов по массам может быть представлено степенной функцией

n(m)~m−τ										(1)

в некоторой непринебрежимой области изменения масс фрагментов. Заметим,
что зависимость (1) является необходимым, но не достаточным условия критического поведения при фрагментации. В критической точке перколяции показатель 2.3 [21]. Эксперименты по фрагментации ядер дают значение , согласующееся с этой величиной [3,4,10], в то время как эксперименты
по фрагментации хрупких тел дают различные значения , как больше,
так и меньше 2 [11,13,15,17,24,28].

В этих работах нашли свое отражение следующие два основных вопроса: зависимость показателя степенного распределения  от эффективной размерности фрагментируемого объекта и зависимость  от энергии, передаваемой этому объекту при ударе или взрыве. Эксперименты и численное моделирование показали зависимость  от эффективной размерности фрагментируемого объекта, т.е. более высокой размерности механической системы соответствует,
как правило, большее значение показателя . Такое поведение не зависит
от детальной динамики фрагментационного процесса и может быть объяснено простыми теоретическими моделями [7]. Зависимость показателя  от начальной энергии, сообщаемой фрагментируемому объекту, была получена
в экспериментах и численном моделировании [8,11,14,16,25,28,29].
Было найдено, что показатель степенного распределения растет с увеличением начальной энергии. Авторы [8,16,28] интерпретировали такое поведение, как пример того, что фрагментация не является самоорганизующимся явлением,
в противоположность предположению, сделанному в работе [5]. Вообще говоря, это ставит под сомнение критическую природу фрагментации, которая обсуждалась в работах [11,12,13,24,25,26,27]. В ряде работ [5,13,26,29,27] была найдена независимость показателя  от импортируемой энергии. В то же время была показана зависимость  от состояния системы перед ее разрушением [29] или от определяющего уравнения материала [27]. В работе [26] было высказано утверждение, что видимая зависимость  от импортируемой энергии, найденная
в ряде работ, связана с неправильной интерпретацией результатов измерений
или численных расчетов.

В отличие от вышеуказанных работ, в настоящей работе численное моделирование фрагментации было выполнено на основе полной системы уравнений механики деформируемого твердого тела (МДТТ) в 3-х мерной постановке методом гладких частиц (smoothed particle hydrodynamics-SPH) [31-33]. В качестве критерия разрушения был выбран простейший критерий разрушения по максимальному главному напряжению.

В настоящей работе мы рассматриваем задачу о фрагментации алюминиевого ударника на тонком сеточном экране при высоких скоростях удара. Выбор сетки в качестве экрана позволяет значительно уменьшить массу фрагментов, образующихся при разрушении экрана, и тем самым ограничить
их влияние на разлет фрагментов ударника за счет вторичных взаимодействий.

Моделирование фрагментации на основе уравнений МДТТ позволяет,
по крайней мере, проверить выводы, сделанные на базе упрощенных моделей,
а также выявить влияние критерия разрушения на получаемые результаты.

Мы даем количественную характеристику разрушения ударника, выраженную в статистике облака фрагментов, и изучаем природу перехода
от состояния повреждения к состоянию фрагментации ударника при изменении скорости удара (контрольный параметр), т.е. при изменении энергии ударника. Получены распределения фрагментов по массам, максимальные и средние массы фрагментов в зависимости от скорости удара и двух пар значений предельных напряжений в критерии разрушения для материалов ударника и экрана.

Возможная критичность перехода от повреждения к фрагментации
при высокоскоростном ударе подсказана нам экспериментами [6,9], которые показывают (i) пороговый характер фрагментации и (ii) подобие облака фрагментов при условии, что отношение толщины бампера к диаметру ударника является постоянной величиной.

2. Метод численного решения и модели материалов

2.1. Метод SPH.

Численное моделирование в трехмерной геометрии было выполнено
на основе полной системы уравнений МДТТ методом гладких частиц (smoothed particle hydrodynamics-SPH) в программной среде LS-DYNA [34] версии 971.
LS-DYNA является многоцелевой программной системой конечно-элементного анализа, разработанной в Ливерморской национальной лаборатории (США).
Она дает возможность решения трехмерных динамических нелинейных задач механики деформируемого твердого тела. Пакет LS-DYNA версии 971 включает
в себя расчетный модуль SPH. Метод SPH является сравнительно новым бессеточным лагранжевым численным методом, чрезвычайно удобным для моделирования высокоскоростных ударных явлений. Довольно полный обзор, включая историю метода, можно найти работе Монахана [31]. В работах [32,33] метод SPH впервые был распространен на 3D задачи, включающие упругопластическое поведение материала. Отсутствие сетки позволяет SPH естественно моделировать процессы, очень трудно поддающиеся описанию другими методами, а именно: 1) большие деформации и смешивание материалов; 2) интенсивную фрагментацию и движение облака осколков.

2.2. Задача, которая решалась, и число SPH частиц, использованных
в расчетах.

В настоящей работе мы рассматриваем 3D задачу о фрагментации алюминиевого ударника на стальном сеточном экране при высоких скоростях удара в зависимости от скорости удара и величины предельных напряжений
в критерии разрушения для материалов ударника и экрана.

Вычисления были выполнены с ударником сферической формы из сплава алюминия диаметром 6.35 мм и сеткой с геометрическими параметрами
la x dw=2.0 мм x 0.6 мм (la – апертура ячейки и dw –диаметр проволки). Во всех расчетах линия движения ударника была перпендикулярна плоскости экрана
и нацелена в центр ячейки сетки. Выбор параметров ударника и экрана подсказан нам экспериментальным исследованием, выполненным в работе [35].

Число SPH частиц в ударнике и общее число SPH частиц в расчетах составило 17269 и 26449, соответственно. Выбор такого относительно небольшого числа частиц в расчетах было вызвано желанием ограничить время счета каждой задачи и, как следствие, ограничить общее время вычислений, требуемое для решения поставленной задачи.

Выбор сетки в качестве экрана позволяет значительно уменьшить массу фрагментов, образующихся при разрушении экрана. В соответствии с целью настоящей работы, результаты расчетов представлены только для фрагментов ударника.

2.3. Модели материалов.

Пластический режим течения определяется моделью среды типа Прандтля-Рейсса с условием текучести Мизеса [34]. В качестве определяющих уравнений брали уравнение состояния Ми-Грюнайзена [36] и модель Джонсона-Кука [37] для предела текучести. Основные данные для сплава алюминия и стали, использованные нами в расчетах, приведены в табл.1. В таблице обозначено:
ρ0 – начальная плотность материала, K – объемный модуль, G – модуль сдвига,  – предельное напряжение растяжения, при котором наступает разрыв материала, k – коэффициент в ударной адиабате D=c0+k*U,  – коэффициент Грюнайзена, который считается постоянным. В табл.1 даны две пары значений , которые соответствуют двум вариантам расчетов, выполненных в работе. Значения  соответствуют измерениям откольной прочности для алюминиевого сплава АМГ6 и стали марки Ст.3, которые взяты из [38].

Таблица 1.

Параметры материалов.

| Материал | ρ0, г/см3 | K, ГПа | G, ГПа | , ГПа | , ГПа | k*) | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 7.85 | 166.7 | 76.9 | 1.66 | 1.107 | 1.49 | 1.93 |
| Сплав алюминия | 2.71 | 72.8 | 27.3 | 1.15 | 0.767 | 1.34 | 2.0 |

Модель Джонсона-Кука [37] применима для описания высокоскоростного деформирования многих материалов, включая большинство металлов. В этой модели предел текучести имеет вид

(2)

где обозначено:  – эффективная пластическая деформация;  – скорость эффективной пластической деформации, где сек-1; , где  – начальная температура и  – температура плавления. Параметры A, B, C, n, m и  в (2) являются параметрами материала.
В табл.2 представлены значения этих параметров для стали и сплава алюминия, которые были использованы нами в расчетах.

Таблица 2.

Параметры для модели Джонсона-Кука [37]

|  | ρ0, г/см3 | Теплоемкость кДж/(кгК) | A, МПа | B, МПа | C | n | m | Tm, K0 | T0, K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 7.85 | 0.477 | 792 | 510 | 0.014 | 0.26 | 1.03 | 1793 | 293 |
| Сплав алюминия | 2.71 | 0.875 | 337 | 343 | 0.01 | 0.41 | 1.0 | 875 | 293 |

2.4. Модель разрушения.

При расчетах брали модель разрыва (откола) по максимальному главному напряжению . Если  превышает предельное напряжение растяжения , то происходит разрушение, при этом компоненты девиатора напряжений полагаются равными нулю, а отрицательное гидростатическое давление (P<0)
не допускается (если в расчетах получены значения давления P<0, то они полагаются равными нулю). Таким образом, материал, в котором произошло разрушение, ведет себя в разрушенной области как гранулированный материал.

2.5. Определение фрагментов.

Для поиска образовавшихся фрагментов и вычисления их массы была написана программа на языке Fortran. Важной характеристикой для поиска фрагментов является радиус влияния rinf, которое имеет смысл максимального расстояния, на котором должны находиться две частицы, чтобы они принадлежали одному фрагменту. Напомним, что при расчете методом SPH
при задании начальных условий SPH частицы располагаются, как правило,
в вершинах кубической решетки [34]. Для поиска радиуса влияния, который давал бы адекватный результат, было решено рассмотреть 5 вариантов. Они представлены в табл.3 (h – длина ребра кубической решетки,  – малый параметр, принимали =0.02) для случая, когда скорость ударника составляла Vi=3 км/с.

Таблица 3.

Среднее число фрагментов в зависимости от радиуса влияния (Vi=3 км/с).

| № | Радиуса влияния (параметр <<1) | Общее число фрагментов | Число фрагментов, содержащих две и более частиц. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | h(1 + ) (сторона куба) | 10083 | 660 |
| 2 | h(2 + ) (малая диагональ куба) | 8584 | 636 |
| 3 | h(3 + ) (большая диагональ куба) | 7844 | 760 |
| 4 | h(2 + ) (удвоенная сторона куба) | 7231 | 824 |
| 5 | h(3 + ) (утроенная сторона куба) | 5539 | 802 |

Критерием оценки служило количество образовавшихся фрагментов.
При взаимодействии ударника с экраном образуется большое число фрагментов содержащих одну SPH частицу. Очевидно, что такие фрагменты наименьшей массы не дают содержательный вклад в искомое распределение фрагментов
по массам, поэтому в табл.3 также показано количество фрагментов,
в которых число частиц больше или равно двум. Видно, что в этом случае имеет место немонотонная зависимость числа фрагментов от . В качестве радиуса влияния в расчетах нами было выбрано значение .

Исходными данными для программы поиска фрагментов являются 3D координаты всех SPH частиц для момента времени , при котором распределение фрагментов по массам может рассматриваться как стационарное. Для оценки этого времени были проведены тестовые расчеты, которые показали, что на временах t>40 мкс распределение фрагментов меняется слабо.
В результате нами было выбрано значение =50 мкс. Для иллюстрации на рис.1 представлены кумулятивные распределения фрагментов по массам в разные моменты времени для скорости ударника Vi=3 км/сек (расчет на рис.1 соответствует предельному напряжению  из табл.1). Можно видеть, что рис.1 качественно согласуется с рис.3 из работы [14], где моделирование проводилось методом молекулярной динамики.

Рис.1.	Кумулятивные распределения фрагментов ударника по массам в различные моменты времени (Vi=3 км/сек). Расчеты соответствуют предельному напряжению .

3. Результаты численного моделирования

3.1. Результаты моделирования для предельного напряжения разрушения .

Сначала рассмотрим стационарные распределения фрагментов ударника
в зависимости от скорости удара Vi для предельного напряжения разрушения .

На рис.2 приведен типичный пример взаимодействия ударника с экраном для двух различных скоростей удара, соответствующих докритическому
и закритическому значению этой скорости.

| (a) t = 0.0 | (b) t = 50 мкс | (c) t = 50 мкс |
| --- | --- | --- |

Рис.2.	Разрушение 6.35 мм алюминиевого ударника на стальном сеточном экране через 50 мкс после удара (вид сбоку). Начальная скорость ударника (b) Vi=2 км/сек и (c) Vi=3 км/сек. Расчеты соответствуют предельному напряжению  из табл.1.

При ударе со скоростью Vi=2 км/сек происходит только повреждение ударника, которое проявляется в наличии кратеров на фронтальной части ударника, образованных ударом сеточного экрана, и облака мелких частиц, отколовшихся от ударника. При начальной скорости удара Vi=3 км/сек, как можно видеть, происходит интенсивная фрагментация ударника. Из этого примера можно заключить, что скорость, при которой происходит переход от повреждения ударника к его фрагментации, попадает в этот интервал скоростей.

Распределение фрагментов по массам описывалось кумулятивным распределением

,									(3)

где n(m) – число фрагментов с массой m. Из (1) и (3) следует, что в области значений масс, где имеет место степенное распределение, . Рис.3 показывает средние кумулятивные распределения по массам для нескольких значений скоростей удара Vi.

Рис.3.	Средние кумулятивные распределение фрагментов ударника по массам
для различных скоростей удара (показаны на рисунке). Прямая линия аппроксимирует наклон кривой распределения для Vi=2.325 км/сек
в области промежуточных масс.

Для каждого значения скорости удара Vi среднее кумулятивное распределение строилось по дифференциальному распределению, полученному в результате усреднения по десяти расчетам при этом значении Vi. Расчеты, соответствующие одной и той же скорости удара Vi  отличались друг от друга возмущением, вносимым в начальные условия (начальным угловым смещением ударника относительно его оси вращения). Вид распределений при малых и больших массах определяется двумя факторами: существованием неделимой SPH частицы и конечностью размера фрагментируемого ударника. В промежуточной области масс в непренебрежимом интервале изменения масс фрагментов, имеет место степенное распределение фрагментов по массам, которое мы наблюдали
в широком интервале скоростей удара, приблизительно от 2 до 3 км/сек
(см. рис.3). Табл.4 показывает измеренные значения показателя степенного распределения  в зависимости от Vi.

Степенное распределение фрагментов (1) предсказывается капельной моделью Фишера для фазового перехода жидкость–пар в критической точке [20], а также соответствует распределению кластеров в перколяционной модели
при критической вероятности [21]. Однако, как известно, присутствие степенного распределения не достаточно, чтобы охарактеризовать фрагментацию
как критическое явление.

Таблица 4.

Зависимость показателя степенного распределения от скорости удара.

| Vi, км/с | 2.2 | 2.25 | 2.3 | 2.325 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.780.02 | 1.780.02 | 1.740.02 | 1.710.02 |

| Vi, км/с | 2.35 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.740.02 | 1.740.02 | 1.780.02 | 1.880.02 |

Из табл.4 видно, что зависимость показателя степенного распределения (Vi) имеет минимум  при Vс2.325 км/сек. Подобный минимум для  был взят как признак наличия фазового перехода в экспериментах
по столкновению тяжелых ядер [39,40] и в экспериментах по дроблению жидких капель [25]. Важно, что в рассматриваемой нами задаче высокоскоростной фрагментации сферического ударника, когда определяющую роль играет вязко-пластическое поведение материала, значение (Vс)1.7. В работе [27] рассматривалась фрагментация полипропиленового шарика плотностью 0.9 г/см3, где экспериментально было получено нетипично низкое значение показателя 1.2. При дроблении жидких капель [25] было получено минимально возможное значение =1. В других экспериментах, где рассматривалась фрагментация 3D объектов, типичными являются значения =1.6–2.2 [1,4,5,7,24]. Видно,
что найденное нами значение 1.7 попадает в «типичный» интервал значений .

Далее мы вычисляем так называемые моменты одного события (в оригинале “single event moments”) [3] для фрагментов ударника:

,								(4)

где  – число фрагментов с массой m, произведенных в j-ом событии (расчете) при скорости удара Vi. Суммирование в (4) пробегает по всем фрагментам, исключая наибольший фрагмент.

Следуя идеям Кэмпи с соавторами [3,22,23] мы вычисляем среднее значение , где имеет смысл средней массы фрагмента в событии j
без учета массы наибольшего фрагмента в этом событии, а скобки <> означают усреднение по событиям, соответствующим одному и тому же Vi. Также мы сравниваем более высокие моменты , строя зависимости  от  для k, > 1 для того, чтобы проверить корреляцию моментов.

Зависимость  от скорости удара Vi приведена на рис.4. Присутствие острого максимума этой зависимости в точке Vс2.325 км/сек является еще одним признаком существования фазового перехода между состояниями поврежденности и фрагментации ударника (см. также [11]). Острый пик на рис.4 качественно согласуется с известными экспериментами [6,9], которые показывают пороговый характер фрагментации при высокоскоростном ударе по тонкому экрану.

Рис.4.	Зависимость  от скорости удара. Vi. Вставка:  как функция отклонения от критической скорости.

Расчеты на рис.3 и 4 соответствуют предельному напряжению  из табл.1.

Мы наблюдаем на рис.4 конечный максимум вместо сингулярности благодаря конечному размеру рассматриваемой системы. Для неограниченной системы моменты  должны расходиться для k>1 в критической точке =0
как [20,21]

(5)

где k – критические показатели. Вставка на рис.4 показывает, что  является степенной функцией отклонения от критической скорости, т.е.

(6)

с показателем =0.460.04. Наличие зависимости (6) является еще одним признаком того, что Vс является критической точкой.

Зависимости  и  от  показаны на рис.5. Видно, что эти моменты сильно коррелированны в окрестности критической скорости Vс. Поскольку

,  								(7)

то критические показатели m3/m2 и m5/m2 получаются из наклонов прямых, построенных методом наименьших квадратов в окрестности Vс. Их значения m3/m2=1.7±0.1 и m5/m2=2.9±0.2. Заметим, что для трехмерной перколяции [21] и для фазового перехода жидкость – газ в приближении среднего поля m3/m2=2.25 и m3/m2=2.5, m5/m2=4.75 и m5/m2=5.5, соответственно.

Если контрольным параметром рассматриваемой задачи является скорость удара Vi, то количественная характеристика уменьшения средней массы наибольшего фрагмента <Mmax/Mtot> (Mtot – полная масса ударника), показывающая степень фрагментации ударника, часто [11,13,23] рассматривается как параметр порядка. Следуя работе [13], мы вычисляли не только среднюю массу наибольшего фрагмента ударника, но и среднюю массу второго наибольшего фрагмента, в зависимости от скорости удара Vi. Фрагментация происходит, когда наибольший фрагмент и второй наибольший фрагмент становятся сравнимыми по массе. Результаты вычислений показаны на рис.6.

Рис.5.	Графики рассеяния для моментов  и . Показатели m3/m2
и m5/m2 получатся из наклонов прямых, построенных методом наименьших квадратов в окрестности критической скорости Vс. Расчеты соответствуют предельному напряжению  из табл.1.

Рис.6.	Средние массы наибольшего фрагмента (1) и второго наибольшего фрагмента (2), нормированные на полную массу ударника, как функции скорости удара Vi. Вставка: масса наибольшего фрагмента как функция отклонения от критической скорости Vс. Расчеты соответствуют предельному напряжению  из табл.1.

Видно, что масса наибольшего фрагмента монотонно падает с увеличением Vi, при этом меняется выпуклость кривой при Vi2.25 км/с. Масса второго наибольшего фрагмента монотонно возрастает, достигая максимума при скорости Vi2.3 км/с. При Vi>2.3 км/с массы двух наибольших фрагментов, имея один порядок величины, монотонно падают с увеличением Vi. Чтобы уточнить значение критической скорости воспользуемся процедурой, предложенной в [13]. Согласно этой процедуре значение критической точки Vс определяется следующим образом: <Mmax/Mtot> строится как функция при варьировании Vс до тех пор, пока не получится прямая линия на двойном логарифмическом графике. Результат построения представлен на вставке рис.6 и имеет вид

при  Vi<Vс						(8)

при  Vi>Vс						(9)

где =0.430.02 и =0.30.2. Найденное значение критической скорости
Vc=2.325 км/с совпадает со значениями Vc, полученными выше по другим критериям, определяющим критическую скорость перехода от повреждения
к фрагментации.

3.2. Результаты моделирования для предельного напряжения разрушения .

Так же как и в предыдущем разделе, мы даем количественную оценку перехода ударника от состояния повреждения к состоянию фрагментации,
но теперь для предельного напряжения разрушения .

Рис.7 аналогичен по смыслу рис.3. На нем показаны средние кумулятивные распределения фрагментов ударника по массам в зависимости от скорости удара.

Рис.7.	Средние кумулятивное распределение фрагментов ударника по массам для различных скоростей удара (показаны на рисунке). Прямая линия аппроксимирует наклон кривой распределения для Vi=2.02 км/сек
в области промежуточных масс. Расчеты соответствуют предельному напряжению  из табл.1.

Степенные показатели для этих распределений в промежуточной области масс
в зависимости от скорости удара показаны в табл.5.

Таблица 5.

Зависимость показателя  степенного распределения от скорости удара.

| Vi, км/с | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.02 | 2.1 | 2.15 | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.040.02 | 1.850.02 | 1.830.02 | 1.830.02 | 1.800.02 | 1.870.02 | 1.900.02 |

| Vi, км/с | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.920.02 | 1.950.02 | 2.020.02 | 2.080.02 | 2.220.02 | 2.300.02 |

Видно, что минимум (Vc)1.8 дает значение критической скорости в рамках погрешности измерений в интервале Vc2.02.1 км/сек. Это значение показателя попадает в «типичный» интервал значений =1.6–2.2, наблюдаемый
в эксперименте, но отличается от значения показателя (Vc), полученного для напряжения разрушения .

Рис.8 и 9 аналогичны по смыслу рис.4 и 6. На рис.8 показана  как функция скорости удара Vi. Видно, что эта зависимость имеет максимум
в точке Vc2.02 км/с. Это значение критической скорости согласуется
с найденным выше значением критической скорости Vc. Вставка на рис.8 показывает  как функцию отклонения от критической скорости, вычисленное значение показателя в зависимости (6) есть =0.360.04.

Рис.8.	Зависимость  от скорости удара Vi. Вставка:  как функция отклонения от критической скорости.

На рис.9 представлены средняя масса наибольшего фрагмента (1) и второго наибольшего фрагмента (2), нормированные на полную массу ударника,
как функции Vi.

Рис.9.	Средняя масса наибольшего фрагмента (1) и второго наибольшего фрагмента (2), нормированные на полную массу ударника, как функции Vi. Вставка: масса наибольшего фрагмента как функция отклонения
от критической скорости Vс.

Вставка показывает массу наибольшего фрагмента как функцию отклонения от критической скорости Vс. Здесь также получается значение критической скорости Vс2.02 км/с. Вычисленные значения показателей в зависимостях (8)-(9): =0.210.02 и =0.260.2. Видно, что критические показатели ,  и , вычисленные для напряжения разрушения , отличаются от тех же самых критических показателей, вычисленных для .

Расчеты на рис.8 и 9 соответствуют предельному напряжению  из табл.1.

4. ВЫВОДЫ

В работе с помощью численного моделирования мы изучали фрагментацию сферического ударника на тонком дискретном экране при высоких скоростях удара в зависимости от скорости удара, т.е. в зависимости от энергии ударника.

Численное моделирование было выполнено в трехмерной геометрии на основе системы уравнений механики деформируемого твердого тела (МДТТ) методом гладких частиц (smoothed particle hydrodynamics-SPH) Метод SPH позволяет естественным образом моделировать процессы, очень трудно поддающиеся описанию другими методами, в том числе интенсивную фрагментацию и движение облака осколков. Поведение материалов описывалось уравнением состояния Ми-Грюнайзена, определяющей моделью Прандтля-Рейсса и моделью пластичности Джонсона-Кука. В качестве критерия разрушения
был выбран простейший критерий по максимальному главному напряжению.

В расчетах брали ударник сферической формы из сплава алюминия диаметром 6.35 мм и сетку с геометрическими параметрами
la x dw =2.0 мм x 0.6 мм (la – апертура ячейки и dw –диаметр проволки). Во всех расчетах линия движения ударника была перпендикулярна плоскости экрана
и нацелена в центр ячейки сетки.

Выбор сетки в качестве экрана позволяет значительно уменьшить массу фрагментов, образующихся при разрушении экрана, и тем самым ограничить
их влияние на разлет фрагментов ударника за счет вторичных взаимодействий.
В работе результаты расчетов представлены только для фрагментов ударника.

Важно отметить, что в известных нам работах по численному моделированию фрагментации в механических системах фрагментируемый объект описывался или набором тождественных частиц, связанных между собой парным потенциалом (по аналогии с методом молекулярной динамики) [10,14,16,17], или множеством элементов различной формы, связанных
друг с другом разными типами невесомых связующих элементов [11,13,24,26,27]. Динамика частиц (элементов), включающая как поступательное, так и вращательное движение, описывалась в этих моделях системой уравнений Ньютона.

Отличительной особенностью настоящей работы является то, что численное моделирование фрагментации было выполнено, как уже отмечалось, на основе полной системы уравнений МДТТ в 3-х мерной постановке. Такой подход позволил, по крайней мере, проверить выводы, сделанные ранее на базе упрощенных моделей, а также выявил влияние предельного напряжения разрушения на получаемые результаты. В настоящей работе мы дали количественную характеристику разрушения ударника, выраженную в статистике облака фрагментов, и изучили природу перехода от состояния повреждения к состоянию фрагментации ударника при изменении скорости удара для двух пар значений предельного напряжения разрушения  и  (табл.1), которые отличаются друг от друга в 1.5 раза.

Основные выводы работы могут быть сформулированы следующим образом.

- Результаты моделирования фрагментации на основе уравнений МДТТ (методом SPH) согласуются с результатами моделирования, выполненными ранее на базе упрощенных механических моделей.

- Моделирование показало, что процесс разрушения ударника, в зависимости
от скорости удара, может быть разделен на два состояния, т.е. состояния поврежденности и фрагментации с резким переходом между ними
при критическом значении скорости удара Vc. Анализ поведения системы вблизи критической точки показал, что этот переход подобен фазовому переходу. Аналогичный результат был получен в более ранних работах [10,11,13,14,24,27], где расчеты проводились на базе упрощенных механических моделей.

- Как и ожидалось, критическая скорость фрагментации сильно зависит от значения величины предельного напряжения разрушения : при уменьшении  критическая скорость Vc уменьшается.

- Для средних кумулятивных распределений в промежуточной области масс имеет место степенное распределение фрагментов по массам, которое мы наблюдали для обоих пар значений  и  в широком интервале скоростей удара, приблизительно от 2 до 3 км/сек. Значения показателей степенных распределений зависят от скорости удара немонотонно, принимая минимальные значения (Vс)1.7 и (Vс)1.8 для предельных напряжений разрушения  и , соответственно. Подобный минимум для  наблюдался в экспериментах по столкновению тяжелых ядер [39,40] и в экспериментах по дроблению жидких капель [25].

- Расчеты показывают, что не только показатель степенного распределения (Vс), но и критические показатели ,  и  зависят от величины предельного напряжения разрушения. Этот результат согласуется с результатом, полученным в работе [27] посредством численного моделирования на базе 3-х мерной «модели дискретных элементов» (в оригинале “Discrete Element Model”).

ЛИТЕРАТУРА

- Hartmann W.K. Terrestrial, lunar and interplanetary rock fragmentation // Icarus.  1969.  Vol.10.  P.201-213.

- Grady D.E., Kipp M.E. Geometric statistics and dynamic fragmentation // J. Appl. Phys. 1985.  Vol.58.  P.1210.

- Campi X. Multifragmentation: nuclei break up like percolation clusters // J. Phys. A.  1986.  Vol.19.  L917-921.

- Richert J., Wagner P. Microscopic model approaches to fragmentation of nuclei and phase transiions in nuclear matter // Physics Reports. – 2001.  Vol.350.  P.1-92.

- Oddeshede L., Dimon P., Bohr J. Self-organized criticality in fragmenting // Phys. Rev. Lett.  1993.  Vol.71.  P.3107.

- Piekutowski A.J. Fragmentation of a sphere initiated by hypervelocity impact with a thin sheet // Int. J. Impact Engng.  1995.  Vol.17.  P.627-638.

- Meibom A., Balslev I. Composite power laws in shock fragmentation // Phys. Rev. Lett.  1996.  Vol.76.  P.2492.

- Kadano T. Fragment mass distribution of platelike objects // Phys. Rev. Lett.  1997.  Vol.78.  P.1444-1447.

- Grady D.E., Kipp M.E. Fragmentation properties of metals // Int. J. Impact Engng.  1997.  Vol.20.  P.293-308.

- Dorso C.O., Latora V., Bonasera A. Signals of critical behavior in fragmenting finite systems // Phys. Rev. C.  1999.  Vol.60.  P.034606.

- Kun F., Herrmann H. Transition from damage to fragmentation in collision of solids // Phys. Rev. E.  1999.  Vol.59.  P.2623-2632.

- Киселев А.Б. Модель фрагментации при высокоскоростном соударении частиц космического мусора // Вестн. МГУ. Сер.1. Матем. Механ.  2001.  №3.  C.50-55.

- Wittel F., Kun F., Herrmann H.J., Kröplin B.H. Break-up of shells under explosion and impact // Phys. Rev. E.  2005.  Vol.71.  P.016108.

- Myagkov N.N., Shumikhin T.A. Critical behavior and energy dependence of mass distributions in impact fragmentation // Physica. A.  2005.  Vol.358.  P.423-436.

- Katsuragi H., Ihara S., Honjo H. Explosive fragmentation of a thin ceramic tube using pulsed power // Phys. Rev. Lett.  2005.  Vol.95.  P.095503.

- Sator N., Mechkov S., Sausset F. Generic behaviors in impact fragmentation // Europ. Phys. Lett.  2008.  Vol.81.  P.44002.

- Sator B.N., Hietala H. Damage in impact fragmentation // Int. J. Fract.  2010.  Vol.163.  P.101.

- Киселев А.Б. Моделирование фрагментации тонкостенных конструкций и компактных элементов при взрывном нагружении и ударном взаимодействии // Математическое моделирование.  2012.  Т.24.  №2. – С.33-66.

- Belkacem M., Latora V., Bonasera A. Critical evolution of a finite system // Phys. Rev. C.  1995.  Vol.52.  P.271.

- Fisher M.E. The theory of equilibrium critical phenomena // Rep. Progr. Phys.  1967.  Vol.30.  P.615-730.

- Stauffer D., Aharony A. Introduction to percolation theory.  London: Taylor and Fransis, 1994. – 181 p.

- Campi X. Signals of a phase transition in nuclear multifragmentation // Phys. Lett. B.  1988.  Vol.208.  P.351.

- Campi X., Krivine H., Sator N., Plagnol E. Analyzing fragmentation of simple fluids with percolation theory // Eur. Phys. J. D.  2000.  Vol.11.  P.233-238.

- Astrom J.A., Holian B.L., Timonen J. Universality in fragmentation // Phys. Rev. Lett.  2000.  Vol.84.  P.3061-3064.

- Moukarzel C.F., Fern´andez-Sabido S.F., Ruiz-Su´arez J.C. Phase transition in liquid drop fragmentation // Phys. Rev. E.  2007.  Vol.75.  P.061127.

- Timar G., Kun F., Carmona H.A., Herrmann H.J. Scaling laws for impact fragmentation of spherical solids // Phys. Rev. E.  2012.  Vol.86.  P.016113.

- Timar G., Blömer J., Kun F., Herrmann H.J. New universality class for the fragmentation of plastic materials // Phys. Rev. Lett.  2010.  Vol.104.  P.095502.

- Ching E.S.C., Yiu Y.Y., Lo K.F. Energy dependence of mass distributions 
in fragmentation // Physica. A.  1999.  Vol.265.  P.119-128.

- Araripe L.E., Andrade J.S., Costa Filho R.N. Memory effects on the statistics of fragmentation // Phys. Rev. E.  2005.  Vol.71.  P.036119.

- Diehl A., Carmona H.A., Araripe L.E. et al. Scaling behavior in explosive fragmentation // Phys. Rev. E.  2000.  Vol.62.  P.4742-4746.

- Monaghan J.J. Smoothed particle hydrodynamics // Rep. Prog. Phys.  2005.  Vol.68.  P.1703-1759.

- Libersky L.D., Petscheck A.G. et al. High strain Lagrangian hydrodynamics //
J. Comput. Phys.  1993.  Vol.109,  P.67-75.

- Stellingwerf R.F., Wingate C.A. Impact modeling with smooth particle hydrodynamics // Int. J. Impact Engng.  1993.  Vol.14.  P.707-718.

- Hallquist J.O. LS-DYNA Theory Manual.  Livermore Software Technology Corporation, 2005.

- Myagkov N.N., Shumikhin T.A., Bezrukov L.N. Experimental and numerical study of peculiarities at high-velocity interaction between a projectile and discrete bumpers // Int. J. Impact Engn.  2010.  Vol.37.  P.980-994.

- Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений.  М.: Физматгиз, 1963.  632 с.

- Johnson G.R., Cook W.H. A constitutive model and data for metals subjected
to large strains, high strain rates and high temperatures / 7th Intern. Symp. Ballistics. Proceedings. The Hague, The Netherlands, April 1983.  P.541-547.

- Канель Г.И. и др. Ударно-волновые явления в конденсированных средах. 
М.: «Янус-К», 1996.  408 с.

- Panagiotou A.D., Curtin M.W., Toki H., Scott D.K., Siemens P.J. Experimental evidence for a liquid-gas transition in nuclear systems // Phys. Rev. Lett.  1984.  Vol.52.  P.496.

- Mahi M., Bujak A.T., Carmony D.D., Chung Y.H., Gutay L.J., Hirsch A.S. et al. Energy dependence of proton-induced xenon fragmentation and the approach
to liquid-gas criticality in nuclear matter // Phys. Rev. Lett.  1988.  Vol.60.  P.1936-1939.

Поступила в редакцию 13 августа 2013 года.

Работа поддержана грантом РФФИ (проект 12-01-00027) и Программой президиума РАН
№25.

Сведения об авторах:

Мягков Николай Николаевич, д.ф.-м.н., зав.лаб., ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия; e-mail: nn_myagkov@mail.ru

Силантьев Максим Владимирович, ст.лаб., ФГБУН Институт прикладной механики РАН,
г. Москва, Россия