УДК: 539.3

Механизмы деформации дисперсно-наполненных композитов на основе полипропилена

Козлов Г.В., Яновский Ю.Г.*, Слонов А.Л., Микитаев А.К.

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия

*ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

Резюме

Высокая деформируемость полимерных композитов с аморфно-кристаллической матрицей обусловлена распрямлением макромолекулярных последовательностей их кристаллитов со сложенными цепями. Этот механизм может быть реализован только при определенных значениях относительной доли плотноупакованных областей структуры (или уровня межфазной адгезии).

Ключевые слова: композит; деформируемость; кристаллиты из сложенных цепей; структура; межфазная адгезия.

The deformation mrchanisms of particulate-filled composites on the basis of polypropylene

Kozlov G.V., Yanovsky Yu.G.*, Slonov A.L., Mikitaev A.K.

Kabardino-Balkarian State University, Nal’chik, Russia

*Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

SUMMARY

It has been shown that high deformability can be obtained only for such composites with semicrystalline matrix, in which the mechanism of macromolecular sequences straightening from crystallites with folded chains is realized. In its turn, that mechanism can be realized only at the definite values of structure densely-packed regions relative fraction (or interfacial adhesion level).

Key words: Composite, deformability, crystallite with folded chains, structure, interfacial adhesion.

1. Введение

Известно, что введение микро- и наноразмерных частиц наполнителей в полимерные матрицы сопровождается двумя сценариями механического поведения композитов: увеличением модуля упругости и снижением (как правило, достаточно сильным) предельной деформации до разрушения (см., например, [1,2]). Это всегда справедливо для композитов с аморфной полимерной матрицей, но имеет свои исключения для указанных сред с аморфно-кристаллической матрицей. В [3] было показано, что большие деформации (несколько сотен процентов) до разрушения композитов полипропилен/
органоглина связаны с разворачиванием сложенных цепей кристаллитов. Этот эффект имеет структурное происхождение и реализуется при небольших (<0,2) относительных долях плотноупакованных областей в указанных композитах,
к которым следует отнести и нанонаполнитель (органоглину), и межфазные слои. Целью настоящей работы является исследование аналогичного эффекта, наблюдаемого для дисперсно-наполненных композитов на основе полипропилена.

2. Объекты и методы исследования

В работе исследовали гомополимер полипропилена «Ставролен» марки PPG1035 08 (ППС), пластифицированный сополимером этилена и винилацетата (Сэв) марки 12206-007, содержащего до 20% винилацетата и имеющего показатель текучести расплава 1 г/10 мин при температуре 463К. Содержание Сэв варьировалось в пределах 0-20 масс.%. Также изучали две серии композитов на основе пластифицированных марок полипропилена. Для композитов первой серии в качестве матричного полимера использован ППС с содержанием Сэв Wс=0, 10, 15 и 20 масс.%. В качестве наполнителя применялся гидрофобизированный стеариновой кислотой карбонат кальция (СаСО3) марки М90Т, производства фирмы «Руслайм», со средним размером частиц 1 мкм
и содержанием 20 масс.%. Для композитов второй серии в качестве матричного полимера использована смесь ППС и блок-сополимера пропилена и этилена (содержание этиленовых звеньев порядка 5%) марки РР 8300N, производство ООО «Нижнекамск-нефтехим» (ППН). Соотношение ППС/ППН составляло 60:40 и 70:30 по массе. Содержание пластификатора Сэв в указанной смеси составляло 10 масс.%. В качестве наполнителя применялся тальк марки А7С со средним размером частиц 2 мкм и содержанием 10-40 масс.%.

Все исследуемые полимерные материалы получены смешением компонентов в расплаве на двухшнековом экструдере Jiangsu Xinda Science and Technology (марка PSHJ-20, Китай) при температуре 463-503К и скорости вращения шнека 150 об/мин в течение 5 мин. Образцы для испытаний получали методом литья под давлением на литьевой машине Test Sample Molding Apparate RR/TS MP (фирма Ray-Ran, Англия) при температуре 503К и давлении 43 МПа.

Механические испытания на одноосное растяжение выполнены на образцах в форме двухсторонней лопатки с размерами согласно ГОСТ 112 62-80. Испытания проводили на универсальной испытательной машине Gotech Testing Machine CT-TCS 2000, производство Тайвань, при температуре 293К и скорости деформации ~210-3 с-1.

3. Результаты и обсуждение

Сравнение результатов механических испытаний рассматриваемых полимерных материалов обнаружило, что увеличение модуля упругости Е сопровождается снижением пластичности этих материалов, характеризуемой величиной деформации до разрушения р. На рис.1 приведено соотношение параметров р и Е в логарифмических координатах, из которого следует сильное нелинейное снижение р по мере роста Е. При Е>2,0 ГПа величины р достаточно малы (меньше 9%), что предполагает хрупкое разрушение рассматриваемых материалов. Следует отметить, что приведенная на рис.1 зависимость lnр(Е)
в равной степени справедлива как для пластифицированного ППС,
так и композитов на основе полипропилена (ПП).

ln р

7

3

1,5

2,0

Е, ГПа

5

1

- 2

0,5

1,0

- 1

- 3

Рис.1.	Зависимость предельной деформации до разрушения р от модуля упругости Е в логарифмических координатах для пластифицированного ППС (1), композитов ПП/тальк (2) и ПП/СаСО3 (3). Вертикальные штриховые линии соответствуют критерию f=2.

Можно предположить, что рост Е и снижение р обусловлены одними и теми же механизмами. Как известно [4], перколяционные модели предсказывают увеличение модуля упругости материалов по мере повышения содержания в них твердотельной компоненты. Согласно [5] для ненаполненных полимеров
в качестве указанной компоненты следует рассматривать области локального порядка (нанокластеры), а для полимерных композитов согласно [3] – наполнитель, межфазные области и нанокластеры. Определить относительные доли н, мф и кл указанных структурных компонент, соответственно, можно следующим образом. Величина н рассчитана согласно хорошо известной формуле [1]

,										(1)

где Wн – массовое содержание наполнителя, н – его плотность, оцениваемая следующим образом [2]

, кг/м3,								(2)

где Dч – диаметр исходной частицы наполнителя, который дается в нм.

Относительную долю межфазных областей мф можно определить
с помощью следующего перколяционного соотношения [2]

,								(3)

где Ек и Ем – модули упругости композита и матричного полимера, соответственно (отношение Ек/Ем характеризует эффект усиления композита).

И, наконец, относительную долю нанокластеров кл можно определить
с помощью следующего фрактального соотношения [6]

,							(4)

где df – фрактальная размерность структуры полимерного материала, С – характеристическое отношение, которое является показателем статистической гибкости полимерной цепи [7], S – площадь поперечного сечения макромолекулы, равная 27,2 Å2 для ПП [3].

Величину df можно рассчитать согласно уравнению [8]

,									(5)

где d – размерность евклидова пространства, в котором рассматривается фрактал (очевидно, в нашем случае d=3),  – коэффициент Пуассона, который оценивается по результатам механических испытаний с помощью следующего выражения [9]

,										(6)

где Т и Е – предел текучести и модуль упругости полимерного материала, соответственно.

В свою очередь, величина С согласно [6] связана с размерностью df как

.								(7)

ln р

7

3

0,3

0,4

пл

5

1

- 2

0,1

0,2

- 1

- 3

Рис.2.	Зависимость предельной деформации до разрушения р от относительной доли плотноупакованных областей пл структуры полимерных материалов. Обозначения см. рис.1.

На рис.2 в логарифмических координатах приведена зависимость р(пл) 
для рассматриваемых полимерных материалов. Для пластифицированного ППС принято пл=кл, а для композитов – пл=н+кл. По аналогии со случаем композитов ПП/органоглина [3] наблюдается сильный спад р по мере роста пл.

Рассмотрим теоретическую трактовку данных, приведенных на рис.1 и 2. Расчет предельной деформации до разрушения р можно выполнить согласно уравнению

,										(8)

где Dц – фрактальная размерность участка полимерной цепи между точками
ее фиксации (химическими сшивками, макромолекулярными зацеплениями, нанокластерами и т.п.), характеризующая уровень молекулярной подвижности
в полимерном материале [6].

Для указанных материалов величину размерности Dц можно определить
с помощью соотношения [3]

.										(9)

Сравнение экспериментально определенной р и рассчитанной
по уравнению (8)  величин предельной деформации до разрушения
для рассматриваемых полимерных материалов приведено в табл.1.

Таблица 1.

Структурные и механические характеристики пластифицированного полипропилена и композитов на его основе.

| материал | Wн, масс.% | Wc, масс.% | К | пл | f | b | ,%, см.(8) | р,%, см.(10) | р,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППС | - | - | 0,563 | 0,206 | 4,85 | - | 78 | - | 550 |
|  | - | 10 | 0,573 | 0,192 | 6,03 | - | 81 | - | 650 |
|  | - | 15 | 0,563 | 0,209 | 6,0 | - | 79 | - | 650 |
|  | - | 20 | 0,565 | 0,209 | 6,0 | - | 79 | - | 650 |
| ПП/тальк | 10 | 10 | 0,605 | 0,170 | 1,0 | 3,71 | 59 | 858 | 55 |
|  | 20 | 10 | 0,607 | 0,224 | 0,86 | 2,61 | 35 | 814 | 35 |
|  | 30 | 10 | 0,614 | 0,289 | 0,75 | 2,33 | 16 | 699 | 17 |
|  | 40 | 10 | 0,611 | 0,325 | 0,72 | 1,94 | 2 | 615 | 13 |
| ПП/СаСО3 | 20 | - | 0,563 | 0,228 | 1,09 | 1,10 | 14 | 538 | 5 |
|  | 20 | 10 | 0,547 | 0,174 | 4,52 | 0,60 | 15 | 697 | 530 |
|  | 20 | 15 | 0,536 | 0,174 | 5,10 | 0,60 | 18 | 708 | 600 |
|  | 20 | 20 | 0,519 | 0,174 | 4,09 | 0,60 | 17 | 702 | 500 |

Как видно из таблицы, наблюдается достаточно хорошее соответствие
для композитов ПП/тальк и ПП/СаСО3 без пластификатора. В то же время для пластифицированного ППС и композитов ПП/СаСО3 на его основе наблюдается расхождение теории и эксперимента от 8 до 35 раз. Причиной этого является изменение механизма деформации для второй группы полимерных материалов по сравнению с первой. Уравнение (8) получено для описания деформации аморфных полимеров (или аморфной фазы аморфно-кристаллических полимеров) и предполагает вытяжку участков цепей между точками их фиксации (поэтому величина р, рассчитанная согласно указанному уравнению, обозначена как ). Для аморфно-кристаллических полимеров с кристаллитами из сложенных (складчатых) цепей возможен другой механизм деформации. Джент и Мэден предположили [10], что деформация указанных аморфно-кристаллических полимеров реализуется за счет распрямления кристаллических и аморфных макромолекулярных последовательностей, и в этом случае величину предельной кратности вытяжки р можно выразить через число раз f, которые макромолекула проходит через один и тот же кристаллит, следующим образом [10]

,									(10)

где К – степень кристалличности, nст – число эквивалентных статистических звеньев между узлами зацеплений в расплаве полимера. Обычно nст варьируется от 100 до 300; поскольку эта величина существенно не влияет на результаты оценок, то для рассматриваемых полимерных материалов она была принята равной 300 [6].

Величины р и р (см. [3]) связаны между собой следующим простым выражением

,										(11)

а степень кристалличности К определяется как [2]

К=0,32С∞13.										(12)

Очевидно, что величина параметра складывания f определяет число складок кристаллитов, которые распрямляются в процессе деформирования. Для участия
в указанном процессе кристаллитов из сложенных цепей необходимо выполнение условия f2 [3]. В табл.1 приведены значения f для рассматриваемых полимерных материалов, рассчитанные согласно уравнению (10) с использованием экспериментальных значений р. Видно, что условие f2 выполняется только
для пластифицированного ППС и композитов ПП/СаСО3 на его основе. На рис.1
и 2 вертикальные штриховые линии отмечают критические значения Е и пл, соответствующие f=2. Этот критерий показывает, что при Е>1,3 ГПа или пл>0,22 в рассматриваемых полимерных материалах подавляется распрямление кристаллических последовательностей из кристаллитов со сложенными цепями ПП в процессе деформирования, а возможна только вытяжка цепей в аморфной фазе с f1,0, что приводит к резкому снижению пластичности обсуждаемых материалов.

Из данных табл.1 следует, что большие величины р (порядка нескольких сотен процентов) наблюдаются только для f2. В [3] отмечали,
что препятствием для разворачивания складок кристаллитов и, следовательно, причиной небольших значений f и р является введение наполнителя,
что увеличивает долю плотноупакованных областей структуры. Собственно наполнитель и формирующиеся межфазные слои могут служить своего рода «запирающей» (блокирующей) распрямление макромолекулярных последовательностей компонентой. На рис.3 приведена зависимость f(пл)
для рассматриваемых полимерных материалов, из которой виден быстрый спад f при пл<0,20, а при более высоких значениях пл – выход зависимости f(пл)
на асимптотическую ветвь, соответствующую значениям f0,60-0,70.
Это типично для кристаллитов с вытянутыми цепями или нанокластеров
в аморфных стеклообразных полимерах [6].

Штриховой линией на рис.3 обозначена зависимость f(пл)
для композитов ПП/органоглина, которая очень близка аналогичной зависимости для рассматриваемых полимерных материалов. На этом же рисунке горизонтальные штриховые линии указывают граничные значения f=1,0 и f=2,0. Для f=1,0 величина пл=0,25, а для f=2,0 – пл=0,21. Эти граничные значения пл хорошо согласуются с данными для композитов ПП/органоглина, для которых получен соответствующий интервал пл=0,195-0,240 [3].

Согласно уравнению (10) для рассматриваемых полимерных материалов величина р59% для f1,0 и р190% для f2,0. Таким образом, приведенные выше граничные значения р хорошо согласуются с соответствующими экспериментальными значениями р, указанными в табл.1.

f

6

2

0,3

0,4

пл

4

0

0,1

0,2

1

2

3

Рис.3.	Зависимость параметра складывания f от относительной доли плотноупакованных областей пл структуры полимерных материалов. Обозначения см. рис.1. Горизонтальные штриховые линии указывают критические значения f=1,0 (1) и f=2,0 (2). Штриховая линия 3 отражает зависимость f(пл) для композитов ПП/органоглина [3].

Для полимерных композитов еще одним фактором, блокирующим распрямление сложенных макромолекулярных последовательностей, может стать уровень межфазной адгезии на границе полимерная матрица-наполнитель, который характеризуется безразмерным параметром b. Указанный параметр дает не только количественную, но и качественную градацию уровня межфазной адгезии: при b=0 межфазная адгезия отсутствует, условие b=1,0 соответствует совершенной (по Кернеру) адгезии, а b>1,0 означает реализацию эффекта наноадгезии [2]. Величину b можно определить с помощью следующего перколяционного соотношения [2]

,								(13)

где с – постоянный коэффициент, равный ~ 1,05 для дисперсного наполнителя [2].

На рис.4 приведена зависимость f(b) для композитов ПП/тальк и ПП/СаСО3, из которой следует условие f1,0 для b>1,0 (т.е., в случае реализации эффекта наноадгезии), а при b1,0 (т.е., когда уровень межфазной адгезии равен или меньше уровня совершенной адгезии) наблюдается резкий рост f и, следовательно, р согласно уравнению (10). Из сравнения уравнений (3) и (13) видно, что увеличение b означает рост суммы (н+мф) или пл, т.е. обе трактовки структурного фактора, блокирующего распрямление сложенных макромолекулярных последовательностей, полностью совпадают.

Выводы

Приведенные выше результаты подтверждают, что достаточно высокая деформируемость (порядка нескольких сотен процентов) может быть получена только для таких композитов с аморфно-кристаллической матрицей, в которых реализуется механизм «разворачивания» (распрямления) макромолекулярных последовательностей кристаллитов со сложенными цепями. Этот механизм может быть реализован только при определенных величинах относительной доли плотноупакованных областей структуры (или уровня межфазной адгезии),
а при повышении указанных параметров выше критической величины этот механизм блокируется, что приводит к резкому снижению предельной деформации до разрушения. Между модулем упругости (или величиной эффекта усиления) композитов и их предельной деформируемостью существует определенный баланс. Важно отметить, что ненаполненный полипропилен подчиняется общим с композитами закономерностям, а это подтверждает корректность трактовки полимеров как естественных наноструктурированных композитов.

f

5,0

2

4

b

2,5

0

- 1

- 2

Рис.4.	Зависимость параметра складывания f от уровня межфазной адгезии b для композитов ПП/тальк (1) и ПП/СаСО3 (2). Вертикальная штриховая линия отражает уровень совершенной (по Кернеру) адгезии.

Литература

- Козлов Г.В., Яновский Ю.Г., Карнет Ю.Н. Структура и свойства дисперсно-наполненных полимерных композитов: фрактальный анализ. – М.: Альянстрансатом, 2008. – 363 с.

- Микитаев А.К., Козлов Г.В., Заиков Г.Е. Полимерные нанокомпозиты: многообразие структурных форм и приложений. – М.: Наука, 2009. – 278 с.

- Джангуразов Б.Ж., Козлов Г.В., Микитаев А.К. Структура и свойства нанокомпозитов полимер/органоглина. – М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2013. – 316 с.

- Бобрышев А.Н., Козомазов В.Н., Бабин Л.О., Соломатов В.Н. Синергетика композитных материалов. – Липецк: НПО ОРИУС, 1994. – 154 с.

- Башоров М.Т., Козлов Г.В., Микитаев А.К. Наноструктура и свойства аморфных стеклообразных полимеров. – М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2010. – 269 с.

- Козлов Г.В., Овчаренко Е.Н., Микитаев А.К. Структура аморфного состояния полимеров. – М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2009. – 392 с.

- Будтов В.П. Физическая химия растворов полимеров. – СПб.: Химия, 1992. – 384 с.

- Баланкин А.С. Синергетика деформируемого тела. – М.: Изд-во Министерства Обороны СССР, 1991. – 404 с.

- Козлов Г.В., Сандитов Д.С. Ангармонические эффекты и физико-механические свойства полимеров. – Новосибирск: Наука, 1994. – 261 с.

- Gent A.N., Madan S. Plastic yielding of partially crystalline polymers // J. Polymer Sci., Part B: Polymer Physics. – 1989. – Vol.27. – N7. – P.1529-1542.

Поступила в редакцию 2 сентября 2013 года.

Сведения об авторах:

Козлов Георгий Владимирович, с.н.с., УНИИД ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», КБР, г. Нальчик, Россия;
e-mail: i_dolbin@mail.ru

Яновский Юрий Григорьевич, д.т.н., проф., дир., ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия; e-mail: iam@iam.ras.ru

Слонов Азамат Ладинович, м.н.с., УНИИД ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», КБР, г. Нальчик, Россия;
e-mail: azamatslonov@yandex.ru

Микитаев Абдулах Касбулатович, д.х.н., проф., зав.каф. Органической химии, ВМС ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»,
г. Нальчик, Россия; e-mail: mikitaev@mail.ru