УДК: 539.42

МОДЕЛЬ ФРАГМЕНТАЦИИ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ ЦИЛИНДРА

Головешкин В.А., Мягков Н.Н.*

Московский государственный университет приборостроения и информатики,
г. Москва, Россия

*ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Предложена простая двумерная модель фрагментации быстро расширяющегося цилиндра в условиях вязкого поведения материала и плоской деформации. Модель позволяет оценить средний размер фрагмента и число фрагментов, образующихся в результате разрушения цилиндра. Сравнение с опубликованными экспериментальными данными по фрагментации алюминиевых колец и цилиндров дает хорошее согласие.

Ключевые слова: модель фрагментации расширяющегося цилиндра; вязкое разрушение; плоская деформация

modeling of Fragmentation of expanding CYLINDERs

Goloveshkin V.A., Myagkov N.N.*

Moscow State University of Instrumental Making and Information Science, Moscow, Russia

*Institute of Applied Mechanics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

SUMMARY

A simple two-dimensional model of fragmentation of rapidly expanding cylinders in conditions of the ductile behavior of the material and under plane strain is proposed.  The model allows us to estimate the average size of the fragment and number of fragments produced by the destruction of the cylinder. Comparison with published experimental data on the fragmentation of the aluminum rings and cylinders yields good agreement.

Key words: modeling of fragmentation of rapidly expanding cylinders; ductile fracture; plane strain

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы активно обсуждались [1] две одномерные теории фрагментации быстро расширяющихся металлических цилиндров, позволяющие оценить как средние длины фрагментов, так и число фрагментов. Первая - это статистическая теория Мотта (теория Мотта, опубликованная в 1947 году, детально изложена в [1]), вторая - энергетическая теория  Грэди [1,2]. В своей работе Мотт считает, что разрушение происходит мгновенно, а при оценке размера фрагмента он игнорирует энергию разрушения и предсказывает, что средняя длина фрагмента пропорциональна масштабу длины, являющейся единственной комбинацией предела текучести Y, плотности  и скорости деформации ε. Модифицированная теория Мотта [1] дает

(1)

где n и  – безразмерные параметры статистической модели.

Ключевой момент в теории фрагментации Грэди [1,2] – это учет энергии, диссипируемой при разрушении, и учет конечного времени разрушения. Как результат получается следующая оценка для средней длины фрагмента

(2)

где  – энергия разрушения, xc0 – критическое смещение при раскрытии трещины. Величина  может быть выражена через коэффициент интенсивности напряжений  следующим образом [1] , где E – модуль упругости.

Отметим, что моделирование методом молекулярной динамики фрагментации жидкости при однородном адиабатическом расширении [3,4] также дало оценку для среднего размера фрагмента в виде «закона 2/3»:  независимо от размерности системы. Эта оценка была подтверждена экспериментально [5].

В настоящей работе предложена простая модель фрагментации быстро расширяющегося цилиндра для случая вязкого поведения материала в условиях плоской деформации цилиндра. Отличие от цитируемых выше моделей Мотта и Грэди состоит в том, что в настоящей работе предложена двумерная схема образования шейки в месте разрыва, в которой мы брали поле скоростей, аналогичное тому, которое возникает непосредственно под гладким штампом в задаче Прандтля о внедрении штампа в полуплоскость [6]. Такой подход позволяет легко вычислить работу разрушения на единицу длины цилиндра. Далее используется энергетический баланс, аналогичный тому, который использовался в работах [7,8]. Предложенная модель позволяет оценить средний размер фрагмента и число фрагментов, образующихся в результате разрушения цилиндра. Сравнение с известными экспериментальными данными, которые включают эксперименты по эжекции [9] при высокоскоростном ударе, фрагментации быстро расширяющихся алюминиевых колец [10] и цилиндров [11], дает хорошее согласие.

2. МОДЕЛЬ ФРАГМЕНТАЦИИ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ ЦИЛИНДРА

Предположим, что материал цилиндра является несжимаемым с плотностью , а его механическое поведение подчиняется закону идеальной пластичности с пределом текучести Y. Начальные размеры цилиндра - внутренний радиус R1 и внешний радиус R2. Считаем, что расширение цилиндра происходит с постоянной радиальной скоростью V0 на серединной линии и соответствует условиям плоской деформации.

2.1. Вспомогательная задача о разрушении стержня.

Рассмотрим двумерный стержень в условиях плоской деформации (рис.1 показывает сечение стержня), высотой 2h, состоящий из областей 1 и 2, и двух прямоугольных равнобедренных треугольников AOB и COD. В начальный момент стороны AB и CD совпадают с верхней и нижней границей стержня.

Мощность внутренних сил W и кинетическая энергия стержня E определяются на единицу длины в направлении перпендикулярном плоскости рис.1.

Рассмотрим следующую схему деформации. В данной схеме используется поле скоростей, аналогичное тому, которое возникает непосредственно под гладким штампом в схеме Прандтля [6], при решении задачи о внедрении штампа в полуплоскость. Данная схема изложена так же в монографии Хилла [12].

Области 1 и 2 (рис.1) движутся как жесткое тело в направлении оси x со скоростями V1 и V2, соответственно, причем V2>V1. Треугольники AOB и COD, которые симметричны друг другу в каждый момент времени, движутся как жесткое тело до тех пор, пока длины AB и CD не обратятся в ноль. Масса треугольников AOB и COD в равных долях переходят в массы 1 и 2 за счет удлинения стержня, при этом его высота 2h остается неизменной.

1

2

x

y

O

A

B

D

C

2h

Рис.1. Схема к задаче о разрыве стержня.

Обозначим компоненты скорости треугольника AOB через Vx и Vy. В силу непрерывности нормальной скорости на OA и OB имеем

, 								(3)

Разрыв касательной скорости на OA и OB обозначим через  и , соответственно. Имеем с учетом (3)

,

(4)

Для суммарной мощности внутренних сил W на разрыве касательной скорости на линиях OA, OB, OC и OD в силу симметрии имеем

(5)

где =AB/2. Для дальнейшего нам понадобится уравнение для , которое имеет вид

(6)

Полученное значение мощности (5) является минимальным. Действительно предположим, что деформируемая зона ограничена линиями

, ;

при  имеем , ,

при x<f(y) имеем , .

Тогда мощность равна

(7)

Так как , из (7) имеем систему неравенств

(8)

Интегрируя мощность (5) по времени мы получим работу , затраченную на разрыв стержня. Таким образом, из (5) с учетом (6) получим

Ap=							(9)

где tf – время разрушения.

2.2. Модель фрагментации.

Рассмотрим сегмент цилиндра (рис.2) с длиной серединной линии 2a и боковой площадью фрагмента на единицу длины цилиндра S=2h, который отрывается от цилиндра, образуя две новые поверхности. Полагаем, что , где . Предполагаем, что разрушение на обоих концах сегмента происходит мгновенно и одинаковым образом. Оценивается средняя длина 2a образуемого фрагмента.

l= -a

l=+a

S

y

R

x

Рис.2.	Схематичное изображение сегмента цилиндра: l – расстояние вдоль серединной линии, , R – радиус цилиндра,  – боковая площадь фрагмента на единицу длины цилиндра.

Локальная кинетическая энергия сегмента на единицу длины цилиндра, вычисляемая относительно его центра масс, имеет вид

(10)

где . В случае, когда  из (12) получаем

(11)

Оценки показывают, что для кинетической энергии можно с высокой точностью пользоваться приближенным выражением (11) вместо (10).

Упругая энергия на единицу длины цилиндра, запасенная в рассматриваемом сегменте

(12)

где E – модуль Юнга и σ – критическое напряжение, при котором происходит разрушение. Следуя [7,8] полагаем, что как упругая, так и  кинетическая энергия расходуются на создание новых поверхностей разрушения, причем в балансе берем знак равенства

P+T=Ap											(13)

По всем трем примерам, разобранным  ниже, в разделе 2.3, оценка отношения PT не превышает ~10–3. Поэтому вместо (13) имеем

T=Ap												(14)

Из (14), (9) и (11) получаем среднюю длину 2a образуемого фрагмента и среднее число фрагментов n при вязком разрушении цилиндра

(15)

(16)

2.2. Сравнение с экспериментом.

Сравниваем число фрагментов, определяемых по формуле (16), с числом фрагментов, полученных в экспериментах [9-11]. Характер эксперимента, материал, с которым проводился эксперимент, экспериментальное число фрагментов и оценка числа фрагментов по формуле (16) представлены в таблице 1. Параметры материалов представлены в таблице 2. Видно хорошее согласие с экспериментальными данными (последние два столбца в табл.1).

Данные по экспериментам [9,11] нуждаются в комментариях. При моделировании экспериментов с эжектой [9] предполагается, что кольцевой слой материала, вытекающий из кратера, разрушается из-за радиальной составляющей скорости. Число фрагментов фиксируется по числу глубоких отверстий в низкоплотном коллекторе, который улавливает эжекционный поток. Число фрагментов в экспериментах по фрагментации цилиндров [11] мы оценили исходя из фотографий, приведенных в этой работе (фиг.14 из [11]). Сами авторы этих данных не приводят.

Табл.1.

Сравнение модели с экспериментальными данными.

| Эксперимент | Материал (сплав алюминия) | R, мм | 2h, мм | , с-1 | Число фрагментов (эксперимент) | Число фрагментов (формула (16)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрушение эжекты [8] | АМГ6М | 11.5 | ~1.0 | 1.2105 | 21 | 18 |
| Фрагментация кольца [9] | 1100-0 | 16 | ~1.0 | 1.2104 | 13 | 9 |
|  |  |  |  | 1.3104 | 11 | 10 |
|  |  |  |  | 1.4104 | 11 | 10 |
| Фрагментация цилиндра [11] | 6061-0 | 15.25 | 0.5 | 1.02104 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | 0.96104 | 5 | 8 |
|  |  |  |  | 1.12104 | 10 | 9 |
|  |  |  |  | 1.11104 | 7-8 | 9 |

Табл.2.

Параметры материалов.

| Материал | , г/см3 | E, ГПа | σ, МПа | Y, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АМГ6М | 2.64 | 72 | 340 | 170 |
| Al 1100-0 | 2.71 | 68.9 | 89.6 | 68.9 |
| Al 6061-0 | 2.70 | 68.9 | 124 | 55.2 |

3. ВЫВОДЫ

В настоящей работе предложена простая модель фрагментации быстро расширяющегося цилиндра для случая вязкого поведения материала в условиях плоской деформации цилиндра.

В последние годы активно обсуждались [1] две одномерные теории фрагментации быстро расширяющихся металлических цилиндров, позволяющие оценить как средние длины фрагментов, так и число фрагментов. Первая – это статистическая теория Мотта [1], вторая – энергетическая теория Грэди [1,2]. В своей работе Мотт считает, что разрушение происходит мгновенно, а при оценке размера фрагмента он игнорирует энергию разрушения и предсказывает, что средняя длина фрагмента пропорциональна масштабу длины, являющейся единственной комбинацией предела текучести, плотности и скорости деформации. Ключевой момент в теории фрагментации Грэди [1,2] – это учет энергии, диссипируемой при разрушении, и учет конечного времени разрушения.

В отличие от моделей Мотта и Грэди, в настоящей работе предложена двумерная схема образования шейки, использующая поле скоростей, аналогичное тому, которое возникает непосредственно под гладким штампом в задаче Прандтля о внедрении штампа в полуплоскость [6]. Такой подход позволяет без труда вычислить работу разрушения на единицу длины цилиндра. Далее используется энергетический баланс, аналогичный тому, который использовался в работах [7,8], для получения искомого решения. Предложенная модель позволяет оценить средний размер фрагмента и число фрагментов, образующихся в результате разрушения цилиндра.

Сравнение с известными экспериментальными данными, которые включают эксперименты по эжекции [9] при высокоскоростном ударе, фрагментации быстро расширяющихся алюминиевых колец [10] и цилиндров [11], дает хорошее согласие.

ЛИТЕРАТУРА

- Grady D.E. Fragmentation of Rings and Shells. – Berlin: Springer, 2006.

- Kipp M.E., Grady D.E. Dynamic fracture growth and interaction in one dimension // J. Mech. Phys. Solids. – 1985. – Vol.33. – P.399-415.

- Holian B.L., Grady D.E. Fragmentation by molecular dynamics: The microscopic "Big Bang" //Phys. Rev. Lett. – 1988. – Vol.60. – P.1355-1358.

- Ashurst W.T., Holian B.L. Droplet formation by rapid expansion of a liquid //Phys. Rev. E. – 1999. – Vol.59. – P.6742-6752.

- Moukarzel C.F., Fern´andez-Sabido S.F., Ruiz-Su´arez J.C. Phase transition in liquid drop fragmentation // Phys. Rev. E. – 2007. – Vol.75. – P.061127.

- Prandtl L. Über die harte plastischer karper // Nachr. Ges. Wiss. Göttingen. – 1920. – P.74-85.

- Glenn L.A., Chudnovsky A. Strain-energy effects on dynamic fragmentation // J. Appl. Phys. – 1986. – Vol.59. – P.1379-1380.

- Grady D.E. The spall strength of condensed matter // J. Mech. Phys. Solids. – 1988. – Vol.36. – P.353-384.

- Myagkov N., Bezrukov L., Shumikhin T. Experimental investigation of ejecta generated by the hypervelocity impact of aluminum projectiles on continuous and mesh bumper // Fifth European Conf. on Space Debris, ESOC. Proceedings. – Darmstadt, Germany, 2009.

- Grady D.E., Benson D.A. Fragmentation of metal rings by electromagnetic loading // Experimental Mechanics. – 1983. – Vol.23. – P.393-400.

- Zhang H., Ravi-Chandar K. On the dynamics of localization and fragmentation.
IV. Expantion of AL 6061-0 tubes // Int. J. Fract. – 2010. – Vol.163. –P.41-65.

- Hill R. Mathematical theory of plasticity. – Oxford University Press, 1998.

Поступила в редакцию 27 августа 2013 года.

Работа поддержана грантом РФФИ (проект 12-01-00027) и Программой президиума РАН
№ 25.

Сведения об авторах:

Головешкин Василий Адамович – д.т.н., проф., Кафедра ИТ-1, Московский государственный университет приборостроения и информатики, г. Москва, Россия; e-mail: nikshevolog@yandex.ru

Мягков Николай Николаевич – д.ф.-м.н., зав.лаб., ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия; e-mail: nn_myagkov@mail.ru