УДК: 539.3; 621.981

модифицированная модель Таканаяги ДЕФОРМИРОВАНИЯ дисперсно-наполненных композитов. Ч.3. определение ТЕРМОВЯЗКОУПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ

Шилько С.В., Черноус Д.А.

- Институт механики металлополимерных систем им.В.А.Белого НАН Беларуси,

- г. Гомель, Беларусь

резюме

С целью уточненного описания дисперсно-армированных композитов рассматривается определение термовязкоупругих параметров полимерной матрицы. На примере политетрафторэтилена показано, что в температурном интервале 10 … 200 0С использование допущения о постоянстве энергии активации релаксационного процесса позволяет обеспечить более точные расчетные оценки комплексных динамических характеристик, чем при использовании уравнения Вильямса-Ланделла-Ферри.

Ключевые слова: дисперсно-наполненные композиты; модель Таканаяги; термовязкоупругость; матричная фаза; политетрафторэтилен

THE MODIFIED TAKANAYGA MODEL OF DEFORMATION
FOR DISPERSED-FILLED COMPOSITES. PART. 3. DETERMINATION OF THERMAL AND ELASTIC PARAMETERS OF POLYMER MATRIX

Shilko S.V., Chernous D.A.

Metal-Polymer Research Institute named after V.A.Belyi of National Academy
of Sciences of Belarus, Gomel, Belarus

SUMMARY

To improve the description of dispersed-reinforced composites, the determination of thermal and viscous parameters of polymer matrix is assumed. It’s has been shown that using of hypothesis of stability of relaxation activation energy for the polyfluorene in temperature range 
10 … 200 0С allows to obtain a good accuracy of complex dynamic characteristics calculation in more wide frequency range (1…10 Hertz) than in case of Williams-Landell-Ferry’s equation.

Key words: dispersed-filled composites; Takanayaga’s model; matrix phase, polyfluorene

1. ВВЕДЕНИЕ

С целью модификации модели Таканаяги [1], как наиболее простой из известных методик расчета эффективных свойств композитов, в предыдущих публикациях авторов учитывалось поперечное деформирование компонент [2] и влияние межфазного слоя [3]. Не менее важным представляется совершенствование методов определения деформационных характеристик полимерной матрицы.

Действительно, большинство деталей и элементов конструкций из полимерных композитов функционируют в условиях циклического термосилового нагружения в широком интервале нагрузок и температур. Для расчетной оценки прочности и формостабильности указанных изделий необходима подробная экспериментальная информация о частотных и температурных зависимостях механических характеристик конкретной марки и даже партии матричного материала.

Выбор того или иного физического соотношения, описывающего деформирование полимерной матрицы, и планирование соответствующих экспериментов мотивируются следующими основными требованиями:

1) определяемые характеристики должны адекватно отражать особенности деформирования данного полимера;

2) полный набор экспериментально определяемых параметров материала должен обеспечить возможность прогнозирования эксплуатационных параметров конкретного изделия с учетом особенностей его функционирования;

3) при прочих равных условиях предпочтение следует отдавать соотношениям, позволяющим разработать методику инженерного расчета, наиболее простую с точки зрения используемого математического аппарата.

В частности, для расчета напряженного состояния герметизирующих устройств (уплотнений) и других узлов трения из дисперсно-наполненных полимеров, описываемых в рамках модели Таканаяги, необходимо экспериментально определять значения динамических комплексных модулей упругости данного полимера в диапазоне температур до 2000С. В настоящее время известно множество хорошо отработанных и апробированных методик измерения механических потерь и динамических модулей полимерных материалов [4-8]. Однако получаемые данные используются, главным образом, для сравнительного анализа различных полимеров. Отсутствует универсальная методика обработки указанных результатов с целью определения механических параметров, входящих в физические уравнения для рассматриваемого полимера.

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы является создание методики определения динамических термовязкоупругих параметров матричных полимерных материалов и ее апробация на политетрафторэтилене (ПТФЭ), широко применяемом в технических и медицинских приложениях.

2. ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ТЕРМОВЯЗКОУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ

В диапазоне малых деформаций и до достижения предела текучести будем рассматривать полимерную матрицу, как линейно термовязкоупругий материал. Для такого материала физическое уравнение, связывающее осевое напряжение с продольной деформацией при одноосном напряженном состоянии, имеет вид [9,10]

σ(t)=Eε(t)−0tR(t−x)ε(x)dx							(1)

Здесь t – время; x – переменная интегрирования; E – мгновенный модуль Юнга материала; R(t) – ядро релаксации.

Далее будем использовать ядро релаксации в виде суммы степенных функций

R(t)=i=1nδiτiexp−tτi.								(2)

Здесь i – время релаксации, соответствующее i-ому релаксационному процессу; i – безразмерный параметр ядра релаксации.

Время релаксации и мгновенный модуль Юнга являются функциями температуры. Для описания зависимостей i(T) используем уравнение Вильямса-Ланделла-Ферри [11]

τi(T)=τ0iexp−C1i(T−T0)C2i+T−T0.							(3)

Здесь 0i – время релаксации при температуре приведения T0; C1i, C2i – экспериментально определяемые константы. Индекс i изменяется от 1 до n (для рассматриваемого в статье материала далее принято n=2).

Наряду с уравнением (3) для описания температурной зависимости времени релаксации используются подходы физики твердого тела, в частности, соотношение [12]

τi(T)=τpiexpUikT.									(4)

Здесь k – постоянная Больцмана; pi – кинетические параметры, называемые также периодами попыток [13]; Ui – энергия активации i-ого релаксационного процесса. В выражении (4) принято допущение о независимости энергии активации от температуры.

Зависимость E(T) будем описывать кусочной функцией. В температурном диапазоне, соответствующем i-ому релаксационному процессу, она задается уравнением [14]

Ei(T)=Ei+1н+Eiн−Ei+1нexp−γiT−Tiн2.					(5)

Здесь Tiн – температура начала i-ого релаксационного процесса; Eiн – мгновенный модуль Юнга при температуре Tiн; i – экспериментально определяемый коэффициент.

С другой стороны, в работе [13] обосновывается гипотеза о том, что температурная зависимость упругих модулей полимера обусловлена только изменением времени релаксации. При этом значение мгновенного модуля E не будет зависеть от температуры

E(T)=const.										(6)

Если ядро релаксации материала выбрано в виде (2), действительная E/ и мнимая E// компоненты комплексного модуля Юнга определяются соотношениями

.						(7)

Абсолютное значение комплексного динамического модуля упругости Eа и тангенс угла механических потерь tgβ связаны с компонентами E/ и E// следующим образом

Ea=E2+E//2, 						(8)

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛА

Одна из наиболее распространенных в настоящее время экспериментальных методик исследования механических свойств полимерных материалов состоит в построении температурных зависимостей tgβ и Eа при заданной частоте гармонического деформирования образца материала [11]. На рис.1 представлены подобные зависимости, полученные на приборе “PerkinElmer DMA 8000” в ИММС НАН Беларуси при циклическом сжатии цилиндрических образца политетрафторэтилена с частотой 10,1 Гц при деформации сжатия, равной 1,5% их высоты.

Конкретизируя вид физических уравнений, можно аппроксимировать экспериментальные зависимости Ea(T), tg(T) и определить значения механических характеристик исследуемого полимерного материала.

В соответствии с уравнениями (7)-(8), в итоговое выражение для тангенса угла механических потерь мгновенный модуль Юнга входить не будет. Данное обстоятельство позволяет первоначально по экспериментальной диаграмме tg(T) определить параметры i и величины, характеризующие температурную зависимость времени релаксации. Затем по экспериментальной зависимости Ea(T) определяются параметры Tiн, Eiн и i. Используем соотношения (7) и (8) с учетом (3-5) для аппроксимации экспериментальных зависимостей на рис.1. Аппроксимация осуществлена методом наименьших квадратов. Составленная при этом система нелинейных уравнений численно решена в программном продукте MathCad. Результаты определения механических параметров ПТФЭ представлены в таблицах 1 и 2.

1

2

3

T,оС

tg

(а)

2

1

4

3

T,оС

Ea, МПа

(б)

Рис.1.	Температурная зависимость тангенса угла механических потерь (а) и абсолютного значения динамического модуля Юнга (б) политетрафторэтилена при частоте циклического сжатия 10,1 Гц. Кривые 1 – экспериментальные диаграммы; кривые 2 – аппроксимация с использованием уравнения (4); кривые 3 – аппроксимация с использованием уравнения (3); кривая 4 – использование допущения (6). На рисунке (б) кривые 2 и 3 практически совпадают.

Таблица 1.

Механические характеристики ПТФЭ, найденные с использованием уравнения Вильямса-Ланделла-Ферри.

| I |  | , мс | C1 | C2, К | Tн, 0С | Eн, МПа | , 10-3К-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,081 | 231 | -21,3 | 124,3 | 22 | 94,668 | 3,357 |
| 2 | 0,165 | 70 | 1,1 | -224,5 | 90,5 | 65,382 | 0,535 |

Таблица 2.

Механические характеристики ПТФЭ, найденные в предположении независимости энергии активации от температуры.

| i |  | , нс | U, эВ | Tн, 0С | Eн, МПа | , 10-3К-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,154 | 0,005 | 0,593 | 22 | 94,593 | 4,338 |
| 2 | 0,161 | 18,68 | 0,481 | 90,5 | 69,896 | 0,477 |

Температура приведения T0 при использовании уравнения Вильямса-Ланделла-Ферри выбрана равной 293К (20оС). Зависимости на рис.1б свидетельствуют о неправомерности использования допущения (6), согласно которому мгновенный модуль Юнга не зависит от температуры.

После определения значений механических характеристик, составленные физические уравнения позволяют описывать произвольный режим деформирования исследуемого материала. Так, на рис.2 приведены результаты прогнозирования тангенса угла механических потерь и абсолютного значения динамического модуля Юнга ПТФЭ при гармоническом осевом сжатии с частотой 1 Гц.

2

3

T,оС

tg

1

(а)

T,оС

Ea, МПа

1

3

2

(б)

Рис.2.	Температурная зависимость тангенса угла механических потерь (а) и абсолютного значения динамического модуля Юнга (б) ПТФЭ при частоте сжатия 1 Гц. Кривые 1 – экспериментальные диаграммы; кривые 2 – расчетные зависимости при использовании уравнения (4); кривые 3 – расчет по уравнению (3).

При построении расчетных зависимостей на рис.2 в уравнениях (3-5) и (7), (8) использованы характеристики материала, приведенные в табл.1 и 2. Сопоставление полученных зависимостей позволяет сделать вывод о том, что соотношение (4), описывающее температурную зависимость времени релаксации, позволяет получить более точные расчетные оценки динамических термовязкоупругих характеристик политетрафторэтилена, чем при использовании уравнения Вильямса-Ланделла-Ферри. Данный вывод подтверждается также оценками относительного среднеквадратичного отклонения расчетных и экспериментальных значений параметров tg и Ea для частот 1 и 10,1 Гц, приведенными в таблице 3. Отклонения определялись в температурном диапазоне от 20 до 200оС.

Таблица 3.

Относительное среднеквадратичное отклонение результатов вычислений
от экспериментальных значений.

| Частота, Гц | 1 |  | 10,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | tg | Ea | tg  | Ea |
| Отклонение при использовании уравнения (3), % | 34,1 | 8,5 | 11,2 | 3,7 |
| Отклонение при использовании уравнения (4), % | 8,8 | 6,2 | 10,5 | 3,4 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате обработки экспериментальных данных определены значения параметров, позволяющих описать термовязкоупругое деформирование полимерной матрицы. На примере политетрафторэтилена показано, что в температурном интервале 10 … 200 0С использование допущения о постоянстве энергии активации релаксационного процесса позволяет обеспечить более точные расчетные оценки комплексных динамических характеристик, чем при использовании уравнения Вильямса-Ланделла-Ферри.

ЛИТЕРАТУРА

- Мэнсон Дж., Сперлинг Л. Полимерные смеси и композиты. – М.: Химия, 1979. – 340 с.

- Черноус Д.А., Шилько С.В. Модифицированная модель Таканаяги деформирования дисперсно-наполненных композитов // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2012. – Т.18. – №4. – С.543-551.

- Шилько С.В., Черноус Д.А. Модифицированная модель Таканаяги деформирования дисперсно-наполненных композитов. Ч.2. Определение эффективных механических характеристик дисперсно-армированного композита с учетом межфазных слоев // Механика композиционных материалов и конструкций – 2013. – Т.19. – №2. – С.181-196.

- Справочник по композиционным материалам: В 2-х кн. Кн.1 / Под ред. Дж.Любина. – М.: Машиностроение, 1988. – 448 с.

- Машков Ю.К., Овчар З.Н., Суриков В.И., Калистратов Л.Ф. Композиционные материалы на основе политетрафторэтилена. Структурная модификация. –
М.: Машиностроение, 2005. – 240 с.

- Тарнопольский Ю.М., Кинцис Т.Я. Методы статических испытаний армированных пластиков. Изд. 2-е. – М.: Химия, 1975. – 246 с.

- Малкин А.Я., Аскадский А.А., Коврига В.В. Методы измерения механических свойств полимеров. – М.: Химия, 1978. – 336 с.

- Шах В. Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу причин их разрушения. – СПб: Научные основы и технологии, 2009. – 732 с.

- Кравчук А.С., Майборода В.П., Уржумцев Ю.С. Механика полимерных и композиционных материалов: экспериментальные и численные методы. –
М.: Наука, 1985. – 304 с.

- Старовойтов Э.И. Основы теории упругости, пластичности и вязкоупругости. – Гомель: БелГУТ, 2001. – 344 с.

- Уорд И. Механические свойства твердых полимеров. – М.: Химия, 1975. –
350 с.

- Бартенев Г.М., Зеленев Ю.В. Физика и механика полимеров. – М.: Высшая школа, 1983. – 391 с.

- Нацик В.Д., Фоменко Л.С., Лубинец С.В. Исследование ползучести и стеклования эластомеров методом микроиндентирования: эпоксидная смола и нанокомпозиты на ее основе // Физика твердого тела. – 2013. – Т.55. – №5. – С.940-952.

- Ермилов А.С., Нуруллаев Э.М. Механические свойства эластомера, наполненного твердыми частицами // Механика композитных материалов. – 2012. – Т.48. – №3. – С.359-372.

Поступила в редакцию 3 июля 2013 года.

Исследование выполнено при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (проект Т13КОРГ-002).

Сведения об авторах:

Шилько Сергей Викторович, к.т.н., доц., зав. лаб., Государственное научное учреждение «Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого Национальной Академии наук Беларуси», г. Гомель, Беларусь; e-mail: Shilko_mpri@mail.ru

Черноус Дмитрий Анатольевич, к.т.н., доц., с.н.с., Государственное научное учреждение «Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого Национальной Академии наук Беларуси», г. Гомель, Беларусь