УДК: 539.3

КРАЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ (ПОГРАНСЛОИ) В ОДНОСЛОЙНЫХ ПОЛОСАХ ИЗ ОРТОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА

Бутенко Ю.И., Каюмов Р.А., Шакирзянов Ф.Р.

Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Казань, Россия

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается задача плоского напряженного состояния по определению напряженно-деформированного состояния у края однослойной полосы из ортотропного материала при приложении на торце самоуравновешенной нагрузки (эффект Сен-Венана, краевой эффект, погранслой). Показано, что для полос из ортотропных материалов погранслой проникает вглубь полосы значительно дальше, чем в случае из изотропных материалов. Практические трудности вычисления НДС полосы из ортотропного материала связаны с тем, что характеристическое уравнение такой задачи имеет как действительные, так и комплексные корни, что затрудняет численную реализацию задачи. В работе предложен численный вариант реализации задачи, в котором удается получить достаточно хорошие результаты по определению НДС погранслоя при минимальном числе алгебраических уравнений, имеющих место при определении постоянных интегрирования задачи из выполнения статических краевых условий на торце полосы методом коллокаций. Приведены численные результаты.

Ключевые слова: краевой эффект; погранслой; полоса; ортотропия; теория упругости; однородное решение; НДС; характеристическое уравнение; действительные корни; комплексные корни; численная реализация; метод коллокаций

REGIONAL EFFECTS (FRONTIER LAYERS) IN SINGLE-LAYERED STRIPS (CORES) FROM ORTHOTROPIC MATERIAL

Butenko Yu.I., Kayumov R.A., Shakirzyanov F.R.

Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russia

SUMMARY

In this paper, we consider the problem to determine the stress-strain state of the boundary layer near the edge of the strip of orthotropic material under the applied at the end of self-balanced load (the effect of the Saint-Venant). It is shown that the boundary layer in the orthotropic material penetrates much further than in an isotropic material, which leads to the necessity of calculation. However, the practical difficulties of the calculating the stress-stain of orthotropic materials due to the fact that the characteristic equation of this problem includes both real and complex roots, which makes the numerical implementation of the task difficult. In this paper we purpose a numerical realization of this problem, in which we can get good enough results to determine the stress-stain state of the boundary layer with a minimal number of algebraic equations to determine the constants of integration from the sale of the static boundary conditions at the end of the strip method collocations. The numerical results were obtained.

Key words: boundary layer, the band, orthotropy, the theory of elasticity, an exact solution, VAT, the characteristic equation, real roots, complex roots, Chi-Retained implementation, the method collocations

1. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КРАЕВОГО ЭФФЕКТА

В работах [1,5] разными методами построены асимптотические решения плоской задачи теории упругости (плоского напряженного состояния) для однослойной полосы из различных материалов при торцевой самоуравновешенной нагрузке. В работе [1] используется решение плоской задачи в напряжениях, а в [5] – в перемещениях. Получены аналитические выражения для перемещений и напряжений, использование которых возможно после решения соответствующих характеристических уравнений и определения постоянных интегрирования задачи при выполнении краевых условий на торце полосы.

Проблема погранслоя для однослойной полосы подробно исследована в [1,5], а в работах [2-7] распространяется на двух- и трехслойные полосы, для таких полос получены характеристические уравнения относительно параметра λn и пограничные функции, определяющие НДС. Однако в работах [2-7] до численной реализации задача по определению НДС краевого эффекта не доведена.

В данной работе рассматривается задача краевого эффекта для полосы из ортотропного материала при характеристиках материала, подчиняющихся соотношению. Характеристическое уравнение этой задачи имеет как действительные, так и комплексные сопряженные корни. Действительному корню соответствует одно решение с двумя постоянными интегрирования, а комплексному корню другое решение с четырьмя постоянными интегрирования, что использовать на практике очень неудобно. Это связано с тем, что при численной реализации необходимо обращаться к двум разным видам решения в зависимости от характера λn. Следовательно, программу по определению постоянных интегрирования и напряженно-деформированного состояния (НДС) погранслоя необходимо построить таким образом, чтобы она была востребована при любом сочетании корней характеристического уравнения. С этой целью в данной работе предлагается решение, основанное на предположении, что все корни уравнения являются комплексными. Таким образом, если корень λn является действительным числом, то он представляется в виде λn=Хn+iYn, где Хn>0, а Yn=0. В этом случае матрица алгебраической системы уравнений по определению постоянных интегрирования задачи, которая следует из выполнения краевых условий на торце, должна быть построена таким образом, чтобы постоянные интегрирования, соответствующие мнимой части корней λn, равнялись нулю. Однако данный подход увеличивает порядок алгебраической системы уравнений при использовании метода коллокаций. Известно, что для различных ортотропных материалов характеристические уравнения имеют, в основном, действительные корни. В таблице 1 приведены по 20 корней характеристического уравнения для симметричной и кососимметричной задач полосы из фанеры БС-1, механические характеристики которой приведены в [1] и далее в статье. Из этой таблицы видно, что среди 20 корней симметричной задачи только два корня являются комплексными и сопряженными.

Целью данной работы является разработка метода определения НДС краевого эффекта полосы из ортотропного материала при использовании минимального числа алгебраических уравнений при определении постоянных интегрирования.

В статье рассматривается НДС однослойной полосы из ортотропного материала под действием краевой самоуравновешенной нагрузки, представленной в системе координат x,y вектором , которая подчиняется соотношениям

(1.1)

Такие задачи характеризуются быстро убывающим решением (эффект Сен-Венана), которое должно быть совмещено с решением основного напряженного состояния, определяемого внутренними силовыми факторами Nx, Mz, Qy, если таковые имеют место.

В данной работе слой описывается системой координат, где ось х связана со средней линией полосы, а ось у нормальна к ней у края. Оси ортотропии слоя совпадают с осями координат. Задача рассматривается в геометрически и физически линейной постановке.

Решение плоской задачи в безразмерных координатах и перемещениях

где h – полутолщина слоя, l – длина полосы, сводится к системе дифференциальных уравнений для перемещений полосы

(1.2)

В системе уравнений (1.2) дополнительно проводится растяжение координаты  ( – некоторый малый параметр) с целью исключения из нее малого параметра. Постоянные коэффициенты системы (1.2) имеют вид

где  – модуль сдвига,  – некоторые постоянные, которые выражаются через модули упругости  и коэффициенты Пуассона  () следующим образом

Убывающее от края t=0 решение однородной системы уравнений для слоя (1.2) ищем в виде

,						(1.3)

где λ>0 – основной параметр, входящий в решение задачи, требующий в дальнейшем своего определения и показывающий (λ1) скорость изменяемости (убывания) погранслоя.

С учетом (1.3) система уравнений (1.2) приобретает вид

(1.4)

Соотношения упругости записываются в виде

Решение системы уравнений (1.4) представим в виде

,								(1.5)

где С1 и С2 – постоянные интегрирования.

После подстановки (1.5) в (1.4) приходим к однородной алгебраической системе уравнений относительно постоянных С1 и С2. Наличие ненулевого решения требует, чтобы определитель коэффициентов этой системы был равен нулю. Из этого условия следует алгебраическое уравнение относительно параметра γ, где введено обозначение

(1.6)

Это уравнение хорошо изучено [1] и его корни имеют вид

где .

В зависимости от значений упругих постоянных материала  характеристическое уравнение имеет разные корни, которые позволяют разделить одну задачу по классам А, В, С в зависимости от вида материала.

Задача А (при D=0) имеет место для изотропного материала

(1.7)

Задача В (при D>0)  чаще всего имеет место для ортотропного материала при  (сдвиговая жесткость 2G12 меньше, чем средняя жесткость на растяжение-сжатие ). В дальнейшем рассматривается только этот материал при

(1.8)

Задача С (при D<0) имеет место для ортотропного материала при 2G12>

(1.9)

В соотношениях (1.7-1.9)  положительны.

НДС симметричного варианта задачи В описывается соотношениями, в которых здесь и далее используется суммирование по λ, и каждому λ соответствуют две свои постоянные интегрирования

u=C1+q1A1cosλβ1ζ +q2A2cosλβ2ζ e−λt,v=A1sinλβ1ζ+A2sinλβ2ζ e−λt,			        (1.10)

Для кососимметричного варианта задачи имеем

(1.11)

где ,

В выражениях (1.10) и (1.11), описывающих НДС симметричной и кососимметричной задач, определению подлежат параметр λn, следующий из решения характеристического уравнения, и постоянные интегрирования А1n, А2n – симметричной и А3n, А4n – кососимметричной задач. При этом каждому действительному корню λn соответствует своя пара постоянных интегрирования.

Характеристические уравнения обоих вариантов задач следуют из выполнения на лицевых поверхностях ζ=±1 соотношений σy=τxy=0. Так для симметричной задачи из соотношений (1.10) следует

и, после исключения постоянных интегрирования, имеем характеристическое уравнение

(1.12)

Аналогично для кососимметричной задачи

(1.13)

Постоянные интегрирования С1 и С2 соответствуют корню λ=0. Физически этому значению λ=0 соответствует жесткое смещение полосы, которое снимается выполнением краевых условий на торце (t=0) при ζ=0 u=0 (симметричная задача) и v=0 (кососимметричная задача). Так как в дальнейшем решается только статическая задача, постоянные С1 и С2 опускаются.

Указанные задачи рассматривались Л.А.Агаловяном в монографии [1]. Решения задачи в напряжениях имеют вид

где для симметричной задачи

,

(1.14)

а для кососимметричной задачи

(1.15)

Отличие характеристических уравнений заключается в том, что в [1] эти коэффициенты выражаются через корни  задачи, а в решении в перемещениях – через характеристики материала, которые необходимы для определения этих корней. Однако численные решения уравнений симметричной (1.12) и (1.14) и кососимметричной задач (1.13) и (1.15) показывают, что λn практически совпадают.

Однако на данном этапе сравнение обоих подходов по определению краевого эффекта дает значительное преимущество методу, изложенному в [1], так как в ходе решения задачи в напряжениях приходится решать уравнение относительно σy, для которого выполняется краевое условие σy=0 при ζ=±1. Ничего подобного при решении задачи в перемещениях не имеет места. В этом недостаток и достоинство решения в перемещениях. Недостаток просто исправить на данном этапе, что и представлено ниже. Достоинством является возможность распространения данного подхода на многослойные полосы.

В предложенном подходе решения задач (1.10), (1.11) после выполнения краевого условия σy=0 при ζ=±1 НДС погранслоя ортотропной полосы описывается следующими соотношениями:

симметричный вариант

(1.16)

(1.17)

кососимметричный вариант

(1.18)

(1.19)

Первые двадцать корней характеристического уравнения симметричной и кососимметричной задач полосы из фанеры марки БС-1 (1 сорт) с данными [1] Е1=1.0791·104МПа, Е2=0.8339·104МПа, G12=0.0883·104МПа, ν21=0.076 приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Фанера марки БС-1 (1 сорт) |  |  |
| --- | --- | --- |
| λi | Симметричный вариант | Кососимметричный вариант |
| λ1 | 0.923743 | 1.28244 |
| λ2 | 1.85018 | 2.23563 |
| λ3 | 2.78512 | 3.16717 |
| λ4 | 3.75412 | 4.09251 |
| λ5 | 4.71938 ± i 0.429819 | 5.01602 |
| λ6 | 5.27458 | 5.94019 |
| λ7 | 6.31124 | 6.86813 |
| λ8 | 7.25500 | 7.80790 |
| λ9 | 8.18410 | 8.80745 |
| λ10 | 9.10863 | 9.53085 ± i 0.450259 |
| λ11 | 10.0321 | 10.3510 |
| λ12 | 10.9569 | 11.3357 |
| λ13 | 11.8869 | 12.2734 |
| λ14 | 12.8338 | 13.2007 |
| λ15 | 13.9150 | 14.1247 |
| λ16 | 14.3307 ± i 0.400775 | 15.0483 |
| λ17 | 15.3959 | 15.9740 |
| λ18 | 16.3576 | 16.9067 |
| λ19 | 17.2911 | 17.8651 |
| λ20 | 18.2171 | 18.9918 ± i 0.378498 |

Постоянные интегрирования определяются из выполнения краевых условий на торце при х=0 методом коллокаций.

При использовании механических характеристик различных материалов, приведенных в [1], необходимо учитывать разную исходную форму записей физических соотношений: в данной статье использовались выражения  где  и , а в монографии [1]  где принято . Таким образом, постоянная , приведенная в [1], в данной статье обозначена как  и тогда . В работах [6,7] для определения параметра λn используется численный метод раскрытия определителя, основанный на использовании вычислительной системы “Математика-4” [8].

Перемещения и напряжения в полосе являются вещественными функциями, поэтому при действительном λn постоянная интегрирования Аn является действительным числом, а если корни характеристического уравнения полосы являются комплексными () и сопряженными (), то и постоянные Аn также являются комплексными и сопряженными. В этом случае для выделения вещественной составляющей любой функции  напряженно-деформированного состояния при комплексных сопряженных корнях используется соотношение

,

где  входят в комплексные составляющие интегрирования.

В этом представлении для однослойной полосы симметричного и кососимметричного загружения торца самоуравновешенной нагрузкой будем иметь по две постоянные интегрирования.

При комплексных сопряженных корнях имеем:

симметричный вариант

(1.20)

кососимметричный вариант

(1.21)

где введены обозначения

(1.22)

2. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Продемонстрируем построение программы вычислений на примере симметричной задачи для полосы из фанеры марки БС-1 (1 сорт). Корни характеристических уравнений симметричной и кососимметричной задач для полосы из этого материала приведены в таблице 1, из которой видно, что из двадцати первых корней этих двух задач только два корня являются комплексными, остальные корни – действительные. Это значительно усложняет выполнение краевых условий на торце методом коллокаций, так как требует одновременного использования решений (1.17), имеющих место при действительных  и (1.20) – при комплексных .

Полученные в этой работе для данного материала корни β1=0.327934, β2=3.4523851 и, следовательно, корни  характеристического уравнения для однослойной полосы несколько отличаются от полученных в [1] (β1=0.231, β2=4.923). Авторами была составлена программа вычисления корней β1 и β2 для ортотропных материалов, которая показала, что для большинства материалов, приведенных в [1], наблюдается полное совпадение в корнях, а для некоторых (в частности, для фанеры) – нет.

Из таблицы видно, что первый корень λ1, характеризующий быстроту убывания погранслоя данного ортотропного материала, значительно меньше, чем для полосы из изотропного материала. Для последнего в симметричном варианте задачи действительная часть комплексного корня Х1=2.10620, а для задачи изгиба Х1=3.7488. Таким образом, погранслой для выбранного ортотропного материала проникает вглубь полосы в значительно большей степени (в симметричной задаче на глубину порядка 4-х толщин, а в кососиметричной задаче порядка 3-х толщин) – по сравнению с изотропным материалом почти в 3 раза.

При построении алгоритма вычисления постоянных интегрирования считаем, что все корни являются комплексными

1

10

1

t(x)

0

-2

2

Рис.1.

В задаче принимаем одиннадцать точек коллокаций на половине высоты полосы (), и тогда  точки разбиения  (j=0,1,...10) (рис.1).

В точках j=0,2,4,6,8,9,10 выполняем краевые условия σх=pх, где pх=σ(1-3ζ2), а в точках j=2,4,6,8 соответственно τху=pу при pу=0. Таким образом, имеем одиннадцать алгебраических уравнений, которые дают ненулевые корни. Необходимо сформировать алгебраическую систему уравнений двадцатого порядка за счет добавления девяти нулевых корней. Это достигается тем, что при выполнении условий коллокаций для σх в точках j=1,3,5,7, а для τху в точках j=1,3,5,7,9 диагональные члены алгебраической системы уравнений полагаем равными единице. Правая часть этих уравнений равна нулю.

Решение симметричной задачи при заданном нагружении приводит к следующим корням ( -0.0838059, 0. , 0.0163761, 0. , -0.00875077, 0. , 0.00904574, 0.  , 0.00347792, -0.018908, -0.010621, 0. , 0.0028753, 0. , -0.0016963, 0. , 0.000699113, 0. , -0.000587475, 0. ). На базе этих корней по соотношениям (1.20) получены напряжения погранслоя, которые в различных сечениях приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| σх/σ | j | x=0 | x=h/64 |  | x=h/8 | x=h/2 | x =h | x=2h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | -2.0 | -2.012 |  | -2.013 | -1.295 | -0.675 |  | -0.231 |  |
|  | 9 | -1.430 | -1.428 |  | -1.306 | -0.995 | -0.604 |  | -0.219 |  |
|  | 8 | -0.920 | -0.916 |  | -0.854 | -0.671 | -0.454 |  | -0.182 |  |
|  | 7 | -0.376 | -0.473 |  | -0.375 | -0.353 | -0.274 |  | -0.125 |  |
|  | 6 | -0.080 | -0.078 |  | -0.064 | -0.078 | -0.092 |  | -0.057 |  |
|  | 5 | 0.237 | 0.249 |  | 0.240 | 0.163 | 0.075 |  | -0.012 |  |
|  | 4 | 0.520 | 0.519 |  | 0.484 | 0.361 | 0.218 |  | 0.077 |  |
|  | 3 | 0.616 | 0.731 |  | 0.637 | 0.516 | 0.334 |  | 0.132 |  |
|  | 2 | 0.880 | 0.877 |  | 0.810 | 0.629 | 0.419 |  | 0.174 |  |
|  | 1 | 0.801 | 0.972 |  | 0.834 | 0.694 | 0.471 |  | 0.200 |  |
|  | 0 | 1.0 | 0.996 |  | 0.918 | 0.719 | 0.488 |  | 0.209 |  |
| σy/σ | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 9 | 0.182 | 0.060 |  | 0.061 | - 0.011 | - 0.007 |  | - 0.001 |  |
|  | 8 | 0.361 | 0.202 |  | 0.143 | -0.024 | -0.021 |  | -0.006 |  |
|  | 7 | 0.521 | 0.370 |  | 0.216 | -0.037 | -0.039 |  | -0.012 |  |
|  | 6 | 0.686 | 0.588 |  | 0.295 | -0.048 | -0.057 |  | -0.019 |  |
|  | 5 | 0.826 | 0.775 |  | 0.362 | -0.057 | -0.073 |  | -0.026 |  |
|  | 4 | 0.943 | 0.948 |  | 0.420 | -0.063 | -0.087 |  | -0.033 |  |
|  | 3 | 1.049 | 1.098 |  | 0.471 | -0.068 | -0.099 |  | -0.039 |  |
|  | 2 | 1.107 | 1.189 |  | 0.502 | -0.072 | -0.107 |  | -0.043 |  |
|  | 1 | 1.166 | 1.270 |  | 0.529 | -0.074 | -0.112 |  | -0.046 |  |
|  | 0 | 1.163 | 1.273 |  | 0.530 | -0.075 | -0.114 |  | -0.047 |  |
| τxy/σ | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 9 | -0.230 | 0.006 |  | 0.005 | 0.126 | 0.073 |  | 0.022 |  |
|  | 8 | 0 | 0.015 |  | 0.120 | 0.193 | 0.124 |  | 0.042 |  |
|  | 7 | -0.059 | 0.018 |  | 0.117 | 0.220 | 0.152 |  | 0.056 |  |
|  | 6 | 0 | 0.028 |  | 0.134 | 0.223 | 0.161 |  | 0.063 |  |
|  | 5 | 0 | 0.028 |  | 0.126 | 0.208 | 0.155 |  | 0.064 |  |
|  | 4 | 0 | 0.034 |  | 0.106 | 0.180 | 0.137 |  | 0.059 |  |
|  | 3 | 0.013 | 0.032 |  | 0.089 | 0.143 | 0.110 |  | 0.049 |  |
|  | 2 | 0 |  | 0.026 | 0.058 | 0.098 | 0.077 |  | 0.035 |  |
|  | 1 | 0.006 | 0.015 |  | 0.032 | 0.050 | 0.039 |  |  | 0.018 |
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

Жирным шрифтом выделены напряжения соответствующие точкам коллокаций, а обычным шрифтом в промежуточных точках.

Из табл.2 видно, что напряжения σх и τху при х=0 в точках коллокаций полностью совпадают с внешним торцевым нагружением (выделены жирным шрифтом). Достоверны значения напряжений σх и в промежуточных точках, однако напряжения τху в нечетных точках незначительно, но отличаются от нуля (особенно в точке 9). С ростом координаты х эта особенность исчезает. Напряжение σх к сечению х=h/2 убывает медленно (кроме первой строчки), а затем быстрее. Напряжение σy меняется очень плавно и наибольшего значения достигает в сечении х=0 и почти сравнивается со значением σх в нулевой точке. К сечению х=h/2 напряжение σy меняет знак. Напряжение τxy растет к сечению х=h/2, а затем медленно убывает.

Если в этом же примере для выполнения краевых условий для σх выбрать те же точки j=0,2,4,6,8,9,10, а для τxy выбрать точки коллокаций с номерами j=1,3,5,7,9, то результаты вычисления σх и σy в промежуточных точках j=1,3,5,7, а для τxy в точках j=0,2,4,6,8, будут значительно отличаться по сравнению со значениями, приведенными в таблице 2. Из этого следует, что для σх и τxy должны выбираться одни и те же точки выполнения краевых условий.

Приведем упрощенное решение той же самой задачи, считая, что все корни характеристического уравнения являются действительными числами. Данное упрощение предполагается возможным, учитывая малое значение мнимой части корня λ5 по сравнению с его действительной частью. Этим проверяется влияние только одного корня Y5 на точность решения задачи. В данном случае имеем десять постоянных интегрирования, для определения которых принимаем для половины полосы пять разбиений по ζ, ∆ζ=1/5, и точек коллокаций с номерами j (j=0,1,…,5), ζj=j/5. Эти шесть точек совпадают с точкой 0 и четными точками предыдущей задачи. В шести точках (j=0,1,…,5) выполняются условия для σх, а в точках j=1,…,4 выполняются условия для τxy. Окончательно имеем десять алгебраических уравнений с таким же числом постоянных интегрирования. Таким образом, в расчетах по данной схеме не участвует одна точка 9, в которой по предыдущей схеме расчета выполнялось условие для σх. В ходе решения по данной схеме имеем следующие постоянные интегрирования (-0.0397121, 0.005189, -0.0018365,  0.000108874, -0.0012401, 0.00114743, -0.00085092, 0.0013165, -0.00387366, 0.00024294). В таблице 3 приведены напряжения, вычисленные по соотношениям (1.13) в тех же точках, что и в таблице 2.

Таблица 3.

| σх/σ | j | x=0 | x=h/64 |  | x=h/8 | x=h/2 | x=h | x=2h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | -2.0 | -1.867 |  | -1.229 | -0.539 | -0.292 |  | -0.107 |  |
|  | 9 | -0.014 | -0.093 |  | -0.411 | -0.450 | -0.273 |  | -0.102 |  |
|  | 8 | -0.920 | -0.859 |  | -0.591 | -0.342 | -0.217 |  | -0.086 |  |
|  | 7 | 0.033 | -0.002 |  | -0.143 | -0.195 | -0.141 |  | -0.060 |  |
|  | 6 | -0.080 | -0.073 |  | -0.052 | -0.061 | -0.057 |  | -0.029 |  |
|  | 5 | 0.092 | 0.095 |  | 0.098 | 0.061 | 0.025 |  | 0.004 |  |
|  | 4 | 0.520 | 0.490 |  | 0.344 | 0.174 | 0.098 |  | 0.035 |  |
|  | 3 | 0.145 | 0.172 |  | 0.273 | 0.251 | 0.159 |  | 0.062 |  |
|  | 2 | 0.880 | 0.828 |  | 0.586 | 0.325 | 0.204 |  | 0.083 |  |
|  | 1 | 0.176 | 0.215 |  | 0.364 | 0.351 | 0.231 |  | 0.096 |  |
|  | 0 | 1.0 | 0.941 |  | 0.667 | 0.377 | 0.241 |  | 0.101 |  |
| σy/σ | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 9 | -0.266 | -0.240 |  | -0.122 | - 0.017 | -0.003 |  | - 0.001 |  |
|  | 8 | -0.226 | -0.213 |  | -0.138 | -0.036 | -0.010 |  | -0.002 |  |
|  | 7 | -0.371 | -0.345 |  | -0.216 | -0.058 | -0.019 |  | -0.005 |  |
|  | 6 | -0.398 | -0.375 |  | -0.252 | -0.079 | -0.028 |  | -0.008 |  |
|  | 5 | -0.447 | -0.423 |  | -0.290 | -0.097 | -0.038 |  | -0.012 |  |
|  | 4 | -0.515 | -0.488 |  | -0.334 | -0.113 | -0.046 |  | -0.015 |  |
|  | 3 | -0.495 | -0.473 |  | -0.342 | -0.125 | -0.053 |  | -0.018 |  |
|  | 2 | -0.583 | -0.553 |  | -0.384 | -0.135 | -0.058 |  | -0.020 |  |
|  | 1 | -0.518 | -0.497 |  | -0.367 | -0.140 | -0.061 |  | -0.022 |  |
|  | 0 | -0.606 | -0.574 |  | -0.401 | -0.143 | -0.062 |  | -0.022 |  |
| τxy/σ | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 9 | 0.239 | 0.256 |  | 0.155 | 0.064 | 0.030 |  | 0.010 |  |
|  | 8 | 0 | 0.018 |  | 0.090 | 0.096 | 0.055 |  | 0.019 |  |
|  | 7 | 0.331 | 0.313 |  | 0.223 | 0.121 | 0.070 |  | 0.026 |  |
|  | 6 | 0 | 0.021 |  | 0.105 | 0.121 | 0.077 |  | 0.030 |  |
|  | 5 | 0.294 | 0.278 |  | 0.203 | 0.120 | 0.076 |  | 0.030 |  |
|  | 4 | 0 | 0.017 |  | 0.086 | 0.102 | 0.068 |  | 0.028 |  |
|  | 3 | 0.196 | 0.185 |  | 0.137 | 0.085 | 0.056 |  | 0.024 |  |
|  | 2 | 0 |  | 0.009 | 0.047 | 0.057 | 0.039 |  | 0.017 |  |
|  | 1 | 0.068 | 0.064 |  | 0.048 | 0.030 | 0.020 |  |  | 0.009 |
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

Сравнение значений напряжений, приведенных в табл.2 и 3, показывает, к каким последствиям приводит игнорирование небольшой по модулю величины мнимой части комплексного корня. Отличия проявляются в следующем. Во-первых, при решении алгебраических систем уравнений по определению постоянных интегрирования в обоих подходах имеем полное выполнение условий коллокаций в четных точках для σх и τxy при х=0, а в остальных сечениях в тех же точках напряжения σх и τxy отличаются довольно сильно. Во-вторых, в таблице 3 напряжения σх и τxy в промежуточных нечетных точках далеки от реальных до сечения х=h/2, после которого эти напряжения плавно меняются по ζ. В-третьих, напряжения σy. во всех сечениях отличаются не только значениями (почти в два раза), но и знаком, хотя по высоте сечения меняются довольно плавно. В-четвертых, напряжения τxy отличаются от приведенных в табл.2 почти в два раза.

На примере этой задачи видно существенное влияние каждого корня характеристического уравнения на численные результаты.

В таблице 4 приведены результаты расчета НДС полосы при одиннадцати точках коллокаций при выполнении краевого условия для σх (j=0,1,…,10) и девяти точках при выполнении условия для τxy (j=1,…,9). В этом варианте расчета имеем двадцать ненулевых постоянных интегрирования, что требует привлечения восемнадцати корней характеристического уравнения с учетом двух мнимых частей (Х5 и Х16). Число нулевых постоянных интегрирования составляет шестнадцать. Таким образом, данный вариант расчета НДС полосы требует решения алгебраической системы уравнений тридцать шестого порядка. Полученные в этом случае результаты расчета НДС погранслоя полосы показывают, что результаты таблицы 2 близки к результатам таблицы 4 при вдвое меньшем числе уравнений. Однако наблюдаются и некоторые отличия, которые наибольшим образом проявляются при определении максимального значения напряжения σy в точке j=0. Это отличие имеет погрешность порядка 10% в пользу более точного расчета (табл.4). Тот же вариант просчитан и при двадцати разбиениях по ζ. В этом случае имеем алгебраическую систему уравнении 74-ого порядка при выполнении краевых условий на торце. Однако максимальные значения напряжений практически не меняются.

Таблица 4.

| σх/σ | j | x=0 |  |  | x=h/64 |  | x=h/8 | x=h/2 | x=h | x=2h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  |  | -2.0 | -2.092 |  | -1.951 | -1.421 | -0.723 |  | -0.245 |  |
|  | 9 |  |  | -1.430 | -1.421 |  | -1.358 | -1.065 | -0.648 |  | -0.284 |  |
|  | 8 |  |  | -0.920 | -0.905 |  | -0.842 | -0.703 | -0.486 |  | -0.195 |  |
|  | 7 |  |  | -0.470 | -0.462 |  | -0.428 | -0.381 | -0.295 |  | -0.134 |  |
|  | 6 |  |  | -0.080 | -0.079 |  | -0.076 | -0.095 | -0.105 |  | -0.063 |  |
|  | 5 |  |  | 0.250 | 0.246 |  | 0.229 | 0.156 | 0.072 |  | 0.011 |  |
|  | 4 |  |  | 0.520 | 0.515 |  | 0.488 | 0.372 | 0.227 |  | 0.080 |  |
|  | 3 |  |  | 0.730 | 0.727 |  | 0.699 | 0.547 | 0.354 |  | 0.140 |  |
|  | 2 |  |  | 0.880 | 0.880 |  | 0.856 | 0.677 | 0.449 |  | 0.185 |  |
|  | 1 |  |  | 0.970 | 0.972 |  | 0.953 | 0.757 | 0.507 |  | 0.213 |  |
|  | 0 |  |  | 1.0 | 1.003 |  | 0.986 | 0.784 | 0.527 |  | 0.223 |  |
| σy/σ | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 9 |  |  | 0.115 | 0.101 |  | 0.030 | - 0.017 | - 0.007 |  | - 0.001 |  |
|  | 8 |  |  | 0.233 | 0.216 |  | 0.096 | -0.035 | -0.023 |  | -0.006 |  |
|  | 7 |  |  | 0.365 | 0.340 |  | 0.168 | -0.050 | -0.042 |  | -0.012 |  |
|  | 6 |  |  | 0.512 | 0.477 |  | 0.240 | -0.062 | -0.061 |  | -0.020 |  |
|  | 5 |  |  | 0.673 | 0.622 |  | 0.309 | -0.073 | -0.079 |  | -0.028 |  |
|  | 4 |  |  | 0.838 | 0.767 |  | 0.372 | -0.082 | -0.094 |  | -0.035 |  |
|  | 3 |  |  | 0.993 | 0.901 |  | 0.425 | -0.089 | -0.107 |  | -0.041 |  |
|  | 2 |  |  | 1.119 | 1.009 |  | 0.466 | -0.094 | -0.116 |  | -0.046 |  |
|  | 1 |  |  | 1.203 | 1.080 |  | 0.491 | -0.098 | -0.122 |  | -0.049 |  |
|  | 0 |  |  | 1.232 | 1.105 |  | 0.500 | -0.099 | -0.124 |  | -0.050 |  |
| τxy/σ | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 9 |  |  | 0 | 0.011 |  | 0.094 | 0.145 | 0.077 |  | 0.023 |  |
|  | 8 |  |  | 0 | 0.019 |  | 0.128 | 0.209 | 0.132 |  | 0.044 |  |
|  | 7 |  |  | 0 | 0.024 |  | 0.146 | 0.236 | 0.161 |  | 0.059 |  |
|  | 6 |  |  | 0 | 0.026 |  | 0.151 | 0.239 | 0.171 |  | 0.067 |  |
|  | 5 |  |  | 0 | 0.026 |  | 0.146 | 0.225 | 0.166 |  | 0.068 |  |
|  | 4 |  |  | 0 | 0.024 |  | 0.131 | 0.198 | 0.148 |  | 0.069 |  |
|  | 3 |  |  | 0 | 0.020 |  | 0.107 | 0.159 | 0.120 |  | 0.052 |  |
|  | 2 |  | 0 |  |  | 0.015 | 0.076 | 0.111 | 0.084 |  | 0.037 |  |
|  | 1 | 0 |  |  | 0.008 |  | 0.039 | 0.057 | 0.043 |  |  | 0.019 |
|  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

Для сравнения результатов расчета напряжений, полученных по предложенной методике (табл.4), данная задача решена также методом конечного элемента (МКЭ). Результаты расчета приведены в табл.5.

Таблица 5.

| σх/σ | j | x=0 | x=h/8 | x=h/2 | x=h | x=2h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | -2.280 | -1.950 | -0.734 | -0.257 | -0.044 |
|  | 9 | -1.350 | -1.270 | -0.660 | -0.245 | -0.043 |
|  | 8 | -0.912 | -0.818 | -0.497 | -0.204 | -0.037 |
|  | 7 | -0.455 | -0.430 | -0.304 | -0.142 | -0.028 |
|  | 6 | -0.072 | -0.081 | -0.109 | -0.068 | -0.017 |
|  | 5 | 0.256 | 0.221 | 0.072 | 0.007 | -0.005 |
|  | 4 | 0.525 | 0.471 | 0.230 | 0.079 | 0.007 |
|  | 3 | 0.734 | 0.668 | 0.358 | 0.139 | 0.018 |
|  | 2 | 0.884 | 0.809 | 0.452 | 0.185 | 0.030 |
|  | 1 | 0.974 | 0.894 | 0.510 | 0.214 | 0.032 |
|  | 0 | 1.000 | 0.923 | 0.529 | 0.224 | 0.034 |
| σy/σ | 10 | 0.011 | 0.001 | -0.001 | 0 | 0 |
|  | 9 | 0.046 | 0.010 | - 0.006 | - 0.001 | 0 |
|  | 8 | 0.147 | 0.033 | -0.019 | -0.005 | -0.001 |
|  | 7 | 0.315 | 0.062 | -0.034 | -0.010 | -0.001 |
|  | 6 | 0.516 | 0.089 | -0.049 | -0.016 | -0.002 |
|  | 5 | 0.711 | 0.113 | -0.063 | -0.023 | -0.003 |
|  | 4 | 0.885 | 0.135 | -0.076 | -0.029 | -0.004 |
|  | 3 | 1.030 | 0.153 | -0.086 | -0.034 | -0.005 |
|  | 2 | 1.130 | 0.167 | -0.093 | -0.038 | -0.006 |
|  | 1 | 1.200 | 0.175 | -0.098 | -0.040 | -0.006 |
|  | 0 | 1.220 | 0.178 | -0.099 | -0.041 | -0.007 |
| τxy/σ | 10 | 0.045 | 0.069 | 0.025 | 0.007 | 0.001 |
|  | 9 | 0.041 | 0.131 | 0.070 | 0.022 | 0.003 |
|  | 8 | 0.061 | 0.205 | 0.134 | 0.045 | 0.006 |
|  | 7 | 0.085 | 0.228 | 0.162 | 0.060 | 0.009 |
|  | 6 | 0.083 | 0.234 | 0.173 | 0.068 | 0.010 |
|  | 5 | 0.077 | 0.219 | 0.167 | 0.069 | 0.011 |
|  | 4 | 0.065 | 0.191 | 0.148 | 0.064 | 0.010 |
|  | 3 | 0.050 | 0.151 | 0.119 | 0.053 | 0.009 |
|  | 2 | 0.034 | 0.105 | 0.084 | 0.038 | 0.006 |
|  | 1 | 0.017 | 0.053 | 0.043 | 0.020 | 0.003 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сравнение результатов, приведенных в таблицах 4 и 5 показывает:

1. В некоторых точках сечений х=0, h/8, h/2 напряжения σх и σу почти совпадают. Напряжение τxy по значениям отличаются более существенно.

2. Расчет напряжений по МКЭ (табл.5) приводит к большей скорости затухания краевого эффекта, чем следует из предложенной теории (табл.4). Вычисленные с точностью одного процента напряжения должны находиться в сечении х=4h, а в данном случае эта точность достигается в сечении х=2h.

3. Максимальные значения напряжений σх,, σу и τxy, полученные МКЭ и по предложенной методике, почти совпадают. Из табл.5 следует  имеет место в точке j=6 в сечении х=h/8. Из табл.4 следует (τxy)max=0.233σ в той же точке x=h/2.

Имеет место отличие для σх, в сечении х=0 при ζ=±1. В этой точке МКЭ дает завышенное напряжение, которое на 14% отличается от точного значения. Использование более мелкой сетки не улучшает этот результат.

Напряжения σх и τxy в любом сечении обладают свойством самоуравновешенности по высоте сечения

(2.1)

Для симметричной задачи погранслоя из трех соотношений  (2.1) главным является первое соотношение. Для этого условия с учетом σх из (1.10) после выполнения интегрирования получаем выражение

(2.2)

Из анализа коэффициентов выражения (2.2) следуют соотношения

,								(2.3)

которые приводят выражение (2.2) к характеристическому уравнению симметричной задачи, выполняющееся  при любом значении λn ().

Второе и третье условия (2.1) аналогично, после проведения интегрирования, выполняются автоматически, так как интеграл от кососимметричной функции является функцией симметричной и в указанных пределах он равен нулю.

Аналогично для кососимметричной задачи главным условием является второе соотношение (2.1). Это условие после интегрирования принимает вид

(2.4)

После использования соотношения , которое следует из сравнения трансцендентных уравнений кососимметричных задач (1.13) и (1.15), первая часть выражения тождественно равна нулю, а вторая часть соотношения (2.4) переходит в характеристическое уравнение кососимметричной задачи (1.13).

Первое и третье условие (2.1) кососимметричной задачи выполняются аналогично симметричной задачи.

Достоинством данного метода расчета краевого эффекта является то, что при незначительном порядке алгебраической системы уравнений получены достоверные результаты определения НДС погранслоя.

ЛИТЕРАТУРА

- Агаловян Л.А. Асимптотическая теория анизотропных пластин и оболочек. – М.: Наука, 1997. – 414 с.

- Бутенко Ю.И. Исследование погранслоя в слоистой  пластине // Изв. РАН. МТТ. – 2007. – №4. – С.123-141.

- Бутенко Ю.И. Определение погранслоев в плоской задаче для трехслойных полос. Ч.1 // Изв. РАН. МТТ. – 2008. – №4. – С.58-76.

- Бутенко Ю.И. Определение погранслоев в  плоской задаче для трехслойных полос. Ч.2 // Изв. РАН. МТТ. – 2009. – №1. – С.136-146.

- Бутенко Ю.И. Краевые эффекты в двухслойных и трехслойных полосах и пластинах. – Казань: Изд-во Казан. Гос. ун-та, 2008. – 152с.

- Бутенко Ю.И. Краевые эффекты в многослойных полосах / 2-я межд. конференция «Проблемы нелинейной механики деформируемого твердого тела». Сборник трудов. – Казань: КГУ, 2009. – С.73-76.

- Бутенко Ю.И. Краевые эффекты в многослойных полосах // Известия Казанского гос. архитектурно-строительного университета. – 2009. – №2(12). – С.103-112.

- Артюхин Ю.П., Гурьянов Н.Г., Котляр Л.М. Система “Математика 4.0” и ее приложения в механике. – Казань-Набережные Челны: Изд-во КамПИ, 2002. – 415 с.

Поступила в редакцию 24 июля 2013 года.

Сведения об авторах:

Бутенко Юрий Иванович – д.ф.-.м.н., профессор кафедры «Сопротивление материалов и основ теории упругости», Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Россия; e-mail: butenko.yuriy.35@mail.ru

Каюмов Рашит Абдулхакович – д.ф.-.м.н., проф., зав.кафедрой «Сопротивление материалов и основ теории упругости», Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Россия; e-mail: kayumov@rambler.ru

Шакирзянов Фарид Рашитович – к.ф.-.м.н., ассистент кафедры «Сопротивление материалов и основ теории упругости», Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Россия; e-mail: faritbox@mail.ru