УДК: 621.726

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ ВЯЗКИХ СВОЙСТВ МАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ МЕТОДОМ ЭФФЕКТИВНЫХ ОБЪЕМОВ ОСРЕДНЕНИЯ

Федотов А.Ф.

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе предложен метод расчета макроскопических свойств матричных композитов с нелинейно-вязкими компонентами. Отличительная особенность метода заключается в расчете коэффициентов концентрации средних скоростей деформаций ползучести через эффективные объемы осреднения фаз. Эффективные объемы осреднения фаз находятся из решения краевой задачи вязкого деформирования упрощенной структурной модели двухфазного композита. При этом учитывается предельный вариант условно пористого композита с нулевыми материальными константами включения. Получено хорошее соответствие результатов расчета
с экспериментальными данными при описании течения расплавов полимерных смесей
с высоковязкими включениями.

Ключевые слова: композит; ползучесть; закон течения; вязкость; эффективный объем осреднения

PREDICTION OF MACROSCOPIC VISCOUS PROPERTIES
OF MATRIX COMPOSITES BY EFFECTIVE VOLUMES AVERAGING

Fedotov A.F.

Samara State Technical University, Samara, Russia

SUMMARY

This paper presents a method for calculating the macroscopic properties of matrix composites with nonlinear viscous components. A distinctive feature of the method
is calculating the coefficients of concentration of average rates of creep deformation
by effective volumes of averaging phases. Effective volumes of averaging phases are found
by solving the boundary value problem of viscous deformation of the simplified structural model of a two-phase composite.

This takes into consideration the ultimate version of the conditionally porous composite with zero material constants of switching. A good agreement between calculation results
and experimental data of describing the melt flow of polymer blends with high viscosity inclusions was obtained.

Key words: composite; creep; flow law; viscosity; effective volume averaging

ВВЕДЕНИЕ

Металлические и полимерные композиты при высоких температурах часто ведут себя как вязкие тела и деформируются по законам ползучести. Соответственно актуальной является задача прогнозирования макроскопических вязких свойств композита по известным законам ползучести компонентов
и их содержанию. Проблема прогнозирования вязких свойств характерна
и для пористых материалов, которые представляют собой двухфазные композиты с нулевыми материальными константами одной из фаз. Часто при описании свойств пористых материалов используют расчетные зависимости двухфазных композитов, в которых материальные константы одной фазы принимают равными нулю. В этой связи заслуживает внимание обратный подход, когда
при построении модели деформирования композита используется модель деформирования пористых материалов. В работах [1,2] на основе модели деформирования пористых материалов разработан метод расчета макроскопических упругих и пластических свойств беспористых зернистых композитов. Отличительная особенность метода заключается в расчете коэффициентов концентрации средних упругих и пластических деформаций
через эффективные объемы осреднения фаз. Эффективные объемы осреднения находятся из решения краевой задачи одноосного деформирования представительной ячейки двухфазного композита. При решении краевой задачи используется известная модель Такаянаги [3]. В этой модели выполняется разбиение композита на отдельные структурные элементы, которые состоят
из отдельных фаз и находятся в однородном напряженно-деформированном состоянии (НДС). Эффективные свойства композита определяются при различном соединении этих элементов: последовательном, параллельном или их комбинациях. Модель Такаянаги отличается наглядностью, простотой математического аппарата, хорошей точностью и в различных модификациях широко применяется для описания эффективных свойств композиционных материалов [4-6]. В известных работах ограничиваются приближением однородного НДС в структурных элементах композита. В отличие от известных моделей при расчете эффективных объемов осреднения деформаций выполняется разбиение структурных элементов на элементарные ячейки и тем самым упрощенно учитывается реальное неоднородное НДС. Метод эффективных объемов осреднения адекватно описывает макроскопические упругие
и пластические свойства зернистых композитов при различном сочетании механических свойств и произвольном содержании компонентов [1,2].
В настоящей работе рассматривается приложение метода эффективных объемов осреднения к расчету макроскопических свойств матричных композитов
с нелинейно-вязкими включениями.

1. МЕТОД ЭФФЕКТИВНЫХ ОБЪЕМОВ ОСРЕДНЕНИЯ

Зависимости компонентов скоростей деформаций ползучести 
от компонентов тензора напряжений  для несжимаемых материалов имеют следующий вид [7]

,									(1)

где – интенсивность скоростей деформаций ползучести;  – интенсивность напряжений;  – гидростатическое напряжение;  – тензор Кронекера. Закон вязкого течения задается в форме зависимости интенсивности скоростей деформаций  от интенсивности напряжений . В дальнейшем будем использовать теорию течения и степенной закон установившегося вязкого течения, как для компонентов, так и для композита в целом

,											(2)

где А, m – феноменологические постоянные, зависящие от температуры.

Уравнение (2) запишем следующим образом

,											(3)

где ξ – продольная вязкость, которая для нелинейно-вязких материалов зависит
от . Тогда задача реологического описания композита состоит в определении продольной вязкости в зависимости от реологических свойств и объемного содержания компонентов. Будем рассматривать двухфазный композит, компоненты которого несжимаемые, изотропны, имеют статистически изотропное расположение в пространстве и соединены между собой с идеальной адгезией.

Эффективный упругий модуль сдвига μ изотропного композита, состоящего также из изотропных компонентов, определится следующим образом [8]

;									(4)

где μ1, μ2 – модули сдвига фаз; с1, с2 – объемные доли фаз; Kε1, Kε2 – коэффициенты концентрации средних деформаций сдвига. Коэффициенты концентрации средних деформаций сдвига связывают между собой средние деформации сдвига в объемах фаз γk и средние деформации сдвига в объеме композита γ

.											(5)

Здесь и далее нижний индекс k характеризует различные фазы (k=1,2). Коэффициенты концентрации удовлетворяют соотношению [8]

. 									(6)

В работах [1,2] введено понятие эффективных объемов осреднения деформаций . Коэффициенты концентрации средних деформаций сдвига через эффективные объемы осреднения выражаются следующим образом

.											(7)

Доли эффективных объемов осреднения деформаций сдвига  количественно представляют собой отношение суммы микроскопических деформаций сдвига  в объеме k-го компонента Vk к сумме микроскопических деформаций сдвига  
в объеме композита V

;	.								(8)

После подстановки (7) в (4) получим

.									(9)

По аналогии с упругим модулем сдвига μ для продольной вязкости ξ двухфазного композита будем иметь

,										(10)

где ,  – доли эффективных объемов осреднения скоростей деформаций. Эффективные объемы осреднения скоростей деформаций ползучести  будут определяться следующим образом

,								(11)

где  – интенсивности микроскопических скоростей деформаций.

Таким образом, доли эффективных объемов осреднения скоростей деформаций количественно представляют собой отношение суммы скоростей деформаций в объеме соответствующего компонента к сумме скоростей деформаций в объеме композита.

Параметры  связаны между собой соотношением

.										(12)

Зависимость (10) по структуре соответствует известному соотношению Фойгта. В отличие от модели Фойгта в предлагаемой модели вместо объемных долей фаз используются доли эффективных объемов осреднения скоростей деформаций.

2. ЭФФЕКТИВНЫЕ ОБЪЕМЫ ОСРЕДНЕНИЯ ДВУХФАЗНЫХ КОМПОЗИТОВ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ

Функциональные зависимости эффективных объемов осреднения
от реологических свойств фаз и их содержания найдем из решения краевой задачи вязкого деформирования представительной ячейки двухфазного матричного композита с изолированными включениями. Представительную ячейку изотропного композита возьмем в виде куба со стороной b и сферическим включением радиуса R. Ввиду симметрии рассматривается 1/8 объема ячейки (рис.1).

Рис.1.	Представительная ячейка композита с изолированными сферическими включениями.

При простом растяжении несжимаемых материалов скорость деформации  и напряжение σ равны соответственно интенсивности скоростей деформаций 
и интенсивности напряжений σi. Поэтому для определения параметров закона течения (2) композита достаточно рассмотреть одноосное растяжение представительной ячейки. На верхней грани ячейки зададим скорость деформации растяжения . Примем приближение однородности деформированного состояния на гранях ячейки, однако внутри ячейки напряженно-деформированное состояние будет неоднородным. При однородном деформированном состоянии грани ячейки и её структурных элементов будут оставаться взаимно параллельными. Тогда при принятых допущениях правомерно использовать гипотезу плоских сечений.

При условии однородности сумма макроскопических скоростей деформации  в представительной ячейке объемом V=b3 будет равна

.									(13)

В рамках гипотезы плоских сечений цилиндрический объем  матрицы 1 вокруг включения 2 будет деформироваться однородно. Скорость деформация
в этом объеме  и сумма скоростей деформации в объеме будет равна

.							(14)

Деформирование центральной области ячейки, включающей границу раздела фаз, происходит неоднородно. Центральную область с межфазной границей разобьем на N параллельно соединенных цилиндрических ячеек толщиной Δу. В свою очередь каждая цилиндрическая ячейка представляет собой последовательно соединенные двухфазные элементы с переменной концентрацией фаз. Ячейки независимо друг от друга подвергаются заданной макроскопической деформации растяжения со скоростью . С учетом принятой дискретизации получим следующие зависимости:

- угол , определяющий положение n-ой ячейки

, 	n=1, 2,...,N;								(15)

- толщина цилиндрической ячейки

;										(16)

- концентрация фаз в n-ой ячейке

;	     ;			(17)

- объем фаз в n-ой ячейке

;	     .			(18)

Найдем суммы скоростей деформаций в двухфазной области представительной ячейки для матрицы 1

(19)

и включения 2

.					(20)

Доли эффективных объемов осреднения скоростей деформаций , определяемых выражением (11) с учетом (13), (14), (19) и (20) будут равны

;	.	(21)

Отношение характерных размеров R/b найдем, привлекая модель деформирования пористых материалов. Допустим, что включение 2 является порой. Тогда продольная вязкость ξ2=0 и из (10) получим

,											(22)

где 01 – доля эффективного объема осреднения матрицы 1 с вязкостью ξ0.
Если включение 2 является порой, то при последовательном соединении цилиндрических ячеек деформация и скорость деформации матрицы 1
в центральной области равна нулю (), и доля эффективного объема осреднения матрицы  будет равна доле эффективного объема осреднения твердой фазы 01 условно пористого композита

.								(23)

С учетом (23) получим следующие выражения для эффективных объемов осреднения скоростей деформаций фаз композита

;

.							(24)

Отношение характерных размеров R/b в зависимостях (17)
для концентраций фаз в n-ой ячейке выразим через объемную долю включений с2. Объем тела пропорционален кубу линейного размера и для с2 будем иметь

.									(25)

Тогда отношение R/b будет равно

,										(26)

где k – константа, зависящая от вида упаковки сферических включений.

Рассматриваемая структурная модель матричного композита корректна
до тех пор, пока включения изолированы и не контактируют друг с другом. Предельная объемная доля изолированных включений  соответствует образованию контактов и формированию связанной упаковки. При  матричный композит с изолированными включениями трансформируется
в каркасный композит с взаимопроникающими компонентами. При контакте сфер отношение размеров включения R и кубической ячейки b становится равным единице: R/b=1. Объемная доля включений с2 будет равна предельной 
и из (26) для константы k получим

.											(27)

С учетом (27) отношение R/b будет равно

.											(28)

Предельная объемная доля включений с2определяется характером упаковки сфер. Различают упорядоченные и неупорядоченные (статистические) упаковки [9]. При смешивании компонентов композита наиболее вероятно формирование статистических рыхлых упаковок. В этом случае предельная объемная доля включений =0,601 [9]. При принятом допущении о структуре композита получим следующие зависимости для расчета концентраций компонентов в n-ой ячейке

;	.				(29)

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА. ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЪЕМ ОСРЕДНЕНИЯ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Задача описания реологических свойств вязких композитов заключается
в определении параметров степенного закона течения (2). Искомая зависимость находится следующим образом. Для заданной величины макроскопической скорости ползучести композита  из решения задачи одноосного растяжения n-ой ячейки находят скорости ползучести компонентов  и по зависимости (24) определяют эффективные объемы осреднения . При решении используется условие равенства напряжений в компонентах растягиваемой ячейки 
и уравнение связи скоростей деформаций в компонентах

.									(30)

Согласно принятому количеству ячеек всего решаются N задач.

После вычисления эффективных объемов осреднения  находят коэффициенты концентрации средних скоростей деформаций ползучести

;								(31)

и средние скорости ползучести в объемах компонентов

;		.								(32)

Затем рассчитывают напряжения в компонентах

;						(33)

и определяют искомую интенсивность макроскопических напряжений σi

.										(34)

Кроме закона вязкого течения, часто исследуется зависимость макроскопической вязкости от состава композита при известной вязкости компонентов. В этом случае при произвольно выбранной скорости деформации композита, например, , скорости деформаций в компонентах  находят следующим образом

;		.				(35)

После вычисления по зависимости (24) эффективных объемов осреднения 
по зависимости (10) определяют макроскопическую вязкость композита ξ.

Точность расчета по предлагаемому методу зависит от принятого количества элементарных ячеек N при дискретизации области представительной ячейки с межфазной границей. Исследования на сходимость численного решения показали, что увеличение количества цилиндрических ячеек свыше 100 практически не оказывает влияния на результаты расчета, поэтому принимали N=100. Нелинейные уравнения (30) при расчете скорости деформаций фаз  можно решать методом простых итераций.

Эффективные объемы осреднения деформаций пористых материалов функционально не связаны с реологическими свойствами твердой фазы. Поэтому при упругом, пластическом или вязком деформировании можно использовать одни и те же зависимости. Упругий модуль сдвига пористого материала μ связан
с модулем сдвига твердой фазы μ0 зависимостью [1]

,											(36)

где  – эффективный объем осреднения деформаций сдвига.

С высокой точностью описываются упругие свойства порошков
и спеченных пористых материалов при использовании следующей зависимости для  [10]

;		,						(37)

где ρ – относительная плотность; ρ0 – начальная относительная плотность.
Для порошков ρ0 равна относительной насыпной плотности. Функция 01
при расчете эффективных объемов осреднения  получается при замене в (37) относительной плотности ρ на объемную долю матрицы композита с1.
Для композита с изолированными включениями следует положить с10=0
и зависимость (37) запишется следующим образом

.											(38)

Выразим долю эффективного объема осреднения при растяжении 01 через долю эффективного объема осреднения при сдвиге s0. Для этого воспользуемся зависимостью для макроскопического модуля объемного сжатия K пористого материала [10]

(39)

и уравнениями связи модуля Юнга с модулями сдвига и объемного сжатия

;     .							(40)

После несложных преобразований получим

,								(41)

где ν0 – коэффициент Пуассона твердой фазы пористого тела. Для несжимаемых вязких компонентов коэффициент Пуассона равен ν0=0,5.

Из (30) и (38) следует, что величина эффективных объемов осреднения через скорости ползучести  зависит от реологических свойств и через объем осреднения 01 – от содержания компонентов.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Автор не нашел экспериментальных данных о ползучести металлических композитов с вязкими компонентами. Поэтому ниже рассмотрено вязкое течение расплавов смесей полимеров. Следует отметить, что реологические свойства полимерных композитов существенным образом зависят от размеров, формы
и межфазного поверхностного натяжения [11]. Кроме того, в зависимости
от соотношения вязкости компонентов при сдвиговом деформировании первоначально сферические капли могут трансформироваться в фибриллярные, пленкообразные или хлопьевидные образования [12]. Не исключено и физико-химическое взаимодействие компонентов в процессе смешения. В результате зависимости вязкости от состава полимерных смесей могут быть немонотонными. Причем вязкость смеси может быть больше вязкости «жесткого» компонента
или меньше вязкости «мягкого» компонента. В этой связи рассматривали полимерные смеси с монотонными зависимостями вязкости от содержания компонентов и параметров нагружения.

Исследование реологических свойств расплавов полимеров выполняется
на вискозиметрах сдвига и закон течения (3) представляется в форме зависимости скорости сдвига  от напряжения сдвига τ

.											(42)

Составы исследованных двухфазных полимерных смесей и реологические свойства их компонентов по уравнению (42) приведены в Табл.1.

Таблица 1.

Реологические свойства компонентов полимерных смесей.

| Полимерная смесь | Компонент | Константа В | Показатель течения m |
| --- | --- | --- | --- |
| PEHD-LDPE | PEHD LDPE | 380 50 | 1,6 1,96 |
| LDPE-РР | LDPE РР | 6,3·10-4 1,79·10-4 | 1,1 1,14 |
| PU-PAN | PU PAN | 5,28·10-2 2,17·10-4 | 1,04 1,37 |

В работе [13] экспериментально исследовано вязкое течение при сдвиге расплавов двухкомпонентной смеси полиэтиленов высокой (PEHD) и низкой (LDPE) плотности при температуре 190°С. Из приведенных в работе [13] графических зависимостей скорости сдвига  от напряжений сдвига τ были определены законы вязкого течения чистых полиэтиленов (Табл.1). Включением 2 являлся компонент LDPE. При расчетах использовали следующие соотношения между напряжениями и скоростями деформаций при одноосном растяжении
и сдвиге: ; . Расчетные зависимости  смесей с различной объемной долей LDPE представлены на рис.2. Результаты расчета
по предлагаемому методу для смесей с объемным содержанием сLDPE=0,1 (рис.2а) и сLDPE=0,5 (рис.2в) практически не отличаются от опытных данных.
Для полимерной смеси PEHD-0,3 LDPE только при напряжениях сдвига τ<0,1 кПа результаты расчета начинают заметно расходиться с результатами эксперимента (рис.2б).

В работе [14] выполнены экспериментальные исследования сдвигового течения расплава смеси полиэтилена низкой плотности (LDPE) и полипропилена (РР). Для описания реологических свойств использовалась зависимость сдвиговой вязкости η от скорости сдвига

,										(43)

где η0, τ0, а, n – эмпирические молекулярные параметры. С использованием значений молекулярных параметров при температуре 230°С были определены феноменологические параметры закона течения (42) компонентов (Табл.1)
и их смесей. Результаты расчета зависимости скорости сдвига от напряжения сдвига смесей LDPE-PP приведены на рис.3.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рис.2.	Расчетные зависимости скорости сдвига от напряжения сдвига для смесей PEHD-0,1 LDPE (а), PEHD-0,3 LDPE (б) и PEHD-0,5 LDPE (в):
○ – эксперимент [13].

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рис.3.	Расчетные зависимости скорости сдвига от напряжения сдвига для смесей LDPE-0,2 PP (а), LDPE-0,5 PP (б) и LDPE-0,8 PP (в): ○ – эксперимент [14].

В рассматриваемой модели матричного композита максимальное объемное содержание дисперсной фазы ограничено значением с2≤0.6. Поэтому при объемной доле сРР=0,2 и сРР=0,5 полипропилен считали включением. Для смеси LDPE+0,8 РР уже полипропилен выполняет роль матрицы, а полиэтилен – включения. Вязкость полипропилена больше вязкости полиэтилена. Результаты расчета с высоковязкой дисперсной фазой полипропилена хорошо соответствуют опытным данным (рис.3а,б). Для смеси с низковязкими включениями полиэтилена расчет по сравнению с экспериментом предсказывает более низкую скорость деформации (рис.3в). В предлагаемой модели включения имеют неизменную сферическую форму. У смесей с высоковязкой матрицей может происходить изменение формы низковязких включений и, возможно, с этим связано расхождение результатов расчета и эксперимента.

Рассмотрим приложение предлагаемого метода к расчету вязкости полимерных смесей. В этом случае скорости деформаций в компонентах  цилиндрических ячеек непосредственно вычисляются по зависимости (35).

В работе [15] исследованы закономерности изменения сдвиговой вязкости смеси полипропилена (РР) с акрилонитрил-бутадиен-каучуком (NBR). Вязкость чистых компонентов приведена в Табл.2. Там же указано отношение вязкостей высоковязкого и низковязкого компонентов χ.

Таблица 2.

Реологические свойства компонентов полимерных смесей.

| Полимерная смесь | Компонент | Сдвиговая вязкость η, Па·с | Отношение вязкостей компонентов χ |
| --- | --- | --- | --- |
| РР-NBR | РР NBR | 65 295 | 4,5 |
| PU-PAN | PU PAN | 13,1 152,5 | 11,6 |
| ДГБЭД-ЭД | ДГБЭД ЭД-22 | 0,038 11,2 | 295 |

При объемной концентрации в смеси сNBR≤0,6 акрилонитрил-бутадиен-каучук считали включением 2; при сNBR>0,6 – матрицей 1. Одновременно были выполнены верхняя ηup и нижняя ηlow оценки по зависимостям Хашина-Штрикмана (η2>η1)

;.		(44)

| а | б |
| --- | --- |

Рис.4.	Зависимости сдвиговой вязкости от состава смесей PР-NBR (а) и PU-PAN (б): сплошная линия – расчет предлагаемым методом; пунктирные линии – вилка Хашина-Штрикмана; ● – эксперимент [15]; ○ – эксперимент [16].

Оценки Хашина-Штрикмана являются теоретически наилучшими, которые можно получить без учета внутренней структуры материала. Они справедливы для любых статистически-изотропных композитов и могут использоваться
в случаях, когда отсутствуют данные о форме и взаимном расположении включения. Для обоих вариантов структурных моделей смесей результаты расчетов по предлагаемому методу находятся внутри вилки значений Хашина-Штрикмана и хорошо соответствуют результатам эксперимента (рис.4а).

Реологические свойства эмульсий растворов полиуретана (PU)
и полиакрилонитрила (PAN) исследованы в работе [16]. По кривым течения были определены феноменологические константы закона течения чистых компонентов (Табл.1) и для напряжения сдвига 104 Па исследованы зависимости сдвиговой вязкости от состава эмульсий. Вязкость чистых компонентов приведена в Табл.2. При объемном содержании сPAN≤0,6 полиакрилонитрил рассматривали в качестве дисперсной фазы 2; при сPAN>0,6 – в качестве матрицы 1. Полиакрилонитрил является высоковязкой фазой; полиуретан – низковязкой фазой. Для смесей
с высоковязкими включениями (сPAN≤0,6) результаты расчета находятся
в хорошем соответствии с результатами эксперимента (рис.4б). Для смесей
с сPAN>0,6, когда включением является низковязкий полиуретан, результаты расчета заметно расходятся с опытными данными. У смеси PU-PAN различие вязкостей компонентов больше, чем у смеси PР-NBR. Поэтому в варианте смеси
с высоковязкой матрицей может происходить изменение формы низковязких включений. Описание реологических свойств композитов при объемной доле высоковязкой фазы свыше предельной возможно в двух вариантах. Во-первых,
в рамках модели каркасного композита с взаимопроникающими компонентами. Во-вторых, с использованием модели матричного композита, в которой учитывается изменение формы низковязких включений в процессе сдвигового деформирования.

Отметим, что для смесей с высоковязкими включениями результаты расчета по предлагаемому методу соответствуют нижней оценке; для смесей
с низковязкими включениями – верхней оценке Хашина-Штрикмана (рис.4).

В работе [17] приведены результаты экспериментальных исследований вязкости смесей эпоксидного олигомера ЭД-22 с диглицидиловым эфиром бутандиола (ДГЭБД). Эта смесь характеризуется очень сильным различием вязкостей компонентов (Табл.2). Высоковязкой фазой является олигомер ЭД-22; низковязкой фазой – эфир ДГЭБД. Для смесей с высоковязкой дисперсной фазой, когда сЭД≤0,6, наблюдается хорошее соответствие результатов расчета
и эксперимента (рис.5).

Рис.5.	Зависимости сдвиговой вязкости от состава смесей ДГБЭД-ЭД: сплошная линия – расчет предлагаемым методом; пунктирные линии – вилка Хашина-Штрикмана; ○ – эксперимент [17].

При этом расчет по методу эффективных объемов осреднения является более точным, чем нижняя оценка Хашина Штрикмана.
При сЭД>0,6 высоковязкий олигомер ЭД-22 рассматривали в качестве матрицы, низковязкий эфир ДГЭБД – в качестве дисперсной фазы. В этом варианте результаты расчета, как по предлагаемому методу, так и оценки Хашина Штрикмана существенно отличаются от результатов эксперимента. По аналогии со смесью PU-PAN для рассматриваемой смеси при объемной доле высоковязкого олигомера сЭД > 0,6 для описания реологических свойств нужно применять или модель каркасного композита с взаимопроникающими компонентами, или модель матричного композита, учитывающей изменение формы низковязких включений.

Таким образом, результаты расчета реологических свойств по методу эффективных объемов осреднения находятся в хорошем соответствии
с экспериментальными данными для полимерных матричных композитов
с высоковязкой дисперсной фазой.

ВЫВОДЫ

Разработан метод расчета макроскопических свойств матричных композитов с нелинейно-вязкими компонентами. Отличительная особенность метода заключается в расчете коэффициентов концентрации средних интенсивностей скоростей деформаций ползучести через эффективные объемы осреднения фаз. Эффективные объемы осреднения фаз выражаются через эффективные объемы осреднения условно пористого композита. Зависимости эффективных объемов осреднения от содержания и реологических свойств компонентов находятся
из решения краевой задачи нелинейно-вязкого деформирования упрощенной структурной модели матричного композита. При этом используются простые схемы дискретизации и вычислительных алгоритмов. Результаты расчета
по предлагаемому методу макроскопических законов течения полимерных композитов с высоковязкими включениями находятся в хорошем соответствии
с экспериментальными данными. При небольшом различии вязкостей можно менять местами компоненты, представляя их или матрицей, или включением.
При объемной доле высоковязкой фазы свыше предельной и сильном различии вязкостей необходимо применять или модель каркасного композита
с взаимопроникающими компонентами или в модели матричного композита учитывать изменение формы низковязкого включения.

ЛИТЕРАТУРА

- Федотов А.Ф. Приложение модели деформирования пористых материалов
к расчету эффективных упругих модулей зернистых композитов // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2011. – Т.17. – №1. – С.3-18.

- Федотов А.Ф. Приложение модели деформирования пористых материалов
к расчету пластических свойств зернистых композитов // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2012. – Т.18. – №4. – С.508-526.

- Мэнсон Дж., Сперлинг Л. Полимерные смеси и композиты. – М.: Химия, 1979. – 440 с.

- Тучинский Л.И. Композиционные материалы, получаемые методом пропитки. – М.: Металлургия, 1986. – 208 с.

- Дульнев Г.Н., Новиков В.В. Процессы переноса в неоднородных средах. –
Л.: Энергоатомиздат, 1991. – 248 с.

- Черноус Д.А., Шилько С.В. Модифицированная модель Такаянаги деформирования дисперсно-наполненных композитов // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2012. – Т.18. – №4. – С.78-88.

- Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. –
М.: Машиностроение, 1975. – 400 с.

- Сендецки Дж. Композиционные материалы. Механика композиционных материалов. Т.2. – М.: Мир, 1978. – С.61-101.

- Нильсен Л. Механические свойства полимеров и полимерных композиций. – М.: Химия, 1978. – 312 с.

- Федотов А.Ф. Модель осреднения локальных напряжений и деформаций
и эффективные упругие модули порошковых и пористых спеченных материалов // Изв. вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. – 2010. – №4. – С.19-26.

- Чанг Дей Хан Реология в процессах переработки полимеров. – М.: Химия, 1979. – 368 с.

- Шумский В.Ф., Косянчук Л.Ф., Гетманчук И.П., Бабич О.В., Антоненко О.И. Реология и морфология формирующихся in situ смесей линейных полиуретана и полиметилметакрилата // Высокомолекулярные соединения. – 2011. – №10. – С.1776-1784.

- Бережная Г.В., Каган Д.Ф., Захарчук Л.И. Течение смесей полиэтиленов низкой и высокой плотности // VIII-й Всосоюз. симпозиум «Реология полимерных и дисперсных систем и реофизика». Труды. – Минск, 1975. – Ч.1. – С.108-112.

- Wang K. Quantitative Study of Extrudate Swell for Polymer Blends // Current Physical Chemistry. – 2011. – Vol.1. – N1. – P.2-6.

- Snooppy G., Ramamurthy K., Anand J.S., Groeninckx G., Varughese K.T., Sabu T. Rheological behavior of thermoplastic elastomers from polypropylene/acrylonitrile–butadiene rubber blends: effect of blend ratio, reactive compatibilization
and dynamic vulcanization // Polymer. – 1999. – Vol.40. – Iss.15. – P.4325-4344.

- Многокомпонентные полимерные системы. – М.: Химия, 1974. – 328 с.

- Кулезнев В.Н., Кандырин Л.Б. Смеси олигомеров: реология, структура, свойства // Высокомолекулярные соединения. А. – 2008. – Т.50. – №7. – С.1180-1190.

Поступила в редакцию 7 октября 2013 года.

Сведения об авторе:

Федотов Александр Федорович – д.т.н., профессор кафедры «Механика», Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия; e-mail: a.fedotov50@mail.ru