# УДК 539.4

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОБРАТНОМ МАРТЕНСИТНОМ ПЕРЕХОДЕ В СТЕРЖНЕ ИЗ СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ, НАХОДЯЩЕМСЯ ПОД ДЕЙСТИЕМ ПОСТОЯННОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Саганов Е.Б.

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В работе решена задача об обратном фазовом переходе (ОФП) под действием постоянного крутящего момента для стрежня сплошного круглого поперечного сечения из сплава с памятью (СПФ) в рамках нелинейной модели деформирования СПФ
при фазовых и структурных превращениях. Данный термомеханический процесс реализуется при рабочем ходе силовозбудителя крутящего момента, представляющего собой перспективное устройство генерации углового смещения, а также создания управляющего воздействия для элементов авиационно-космических систем, работающих на кручение. Проведенное численное моделирование в однократно связной постановке позволило установить историю изменения безразмерной крутки от безразмерного параметра температуры для различных значений безразмерного крутящего момента,
под действием которого происходит ОФП, а также получить эпюры безразмерных напряжений для различных этапов нагрева стрежня.

Ключевые слова: сплавы с памятью формы; кручение; обратный фазовый переход; структурное превращение; стержни

SOLUTION THE PROBLEM OF REVERSE MARTENSITIC TRANSITION IN ROD FROM SHAPE MEMORY ALLOY UNDER CONSTANT TORQUE

Saganov E.B.

Moscow aviation institute (national research center), Moscow, Russia

SUMMARY

In this paper the problem of the reverse phase transition under the constant torque for rods with solid circular cross-section from shape memory alloy (SMA) in the framework of non-linear model of straining of SMA in phase and structure transition is solved.
This thermomechanical process is realized at power stroke the energizer of torque, which
is a promising device for generation of the angular displacement, as well as the creation
of the control action for the torsional elements of aerospace systems. Conducted numerical simulation in coupled formulation possible to establish the history of changes
in the dimensionless twist from the dimensionless parameter of temperature for different values of the dimensionless torque, under whose action reverse phase transition, and get diagrams
of the dimensionless stress for various stages of heating rod.

Key words: shape memory alloys; torsion; reverse phase transition; structure transformation; rods

ВВЕДЕНИЕ

Сплавы с памятью формы [1] находят применение в качестве основных исполнительных элементов устройств, принцип действия которых основан
на способности материалов с эффектом памяти формы производить перемещения и создавать значительные усилия. Простейшим примером служит термомеханический привод, представляющий собой спиральную пружину, которую предварительно деформируют осевой силой в мартенситном состоянии или за счет явления накопления деформаций прямого мартенситного превращения, протекающего под действием внешнего напряжения. При нагреве она восстанавливает первоначальные размеры и осуществляет работу
по преодолению противодействующих сил в процессе обратного мартенситного превращения [2]. Другим примером может послужить силовозбудитель крутящего момента, принцип действия которого изложен в [3].

В связи с разработкой силовозбудителей крутящего момента, а также термомеханических приводов, возникает необходимость решения задач о прямом и обратном мартенситном переходе для стрежней из СПФ при кручении.
В рамках модели линейного деформирования СПФ при фазовых превращениях [4-6] решена задача о прямом мартенситном превращении в стрежне из СПФ, находящемся под действием постоянного крутящего момента в несвязной
и однократно связной постановках [3,7]. В рамках модели нелинейного деформирования СПФ при фазовых и структурных превращениях [8-11] решена несвязная задача о прямом мартенситном превращении в стрежне сплошного круглого поперечного сечения из СПФ, находящемся под действием постоянного крутящего момента, и аналогичная задача – для пружины смещения, находящейся под действием постоянной растягивающей силы [12]. При этом не учитывались упругие составляющие тензора деформаций. В [13] в рамках той же модели решена задача о прямом мартенситном превращении для стрежня сплошного круглого поперечного сечения из СПФ, находящегося под действием постоянного крутящего момента, в несвязной и однократно связной постановках. В отличие
от [12] при решении несвязной задачи учитываются не только фазовые
и структурные, но и упругие деформации. В отличие от [7] при решении задачи
в связной постановке учитывается нелинейность поведения СПФ и развитие
в рассматриваемом процессе не только фазовых и упругих, но и структурных деформаций. В рамках модели [14,15] выполнено моделирование процесса изотермического нагружения стрежня сплошного круглого поперечного сечения из СПФ, находящегося под действием крутящего момента и осевой силы
в режиме сверхупругости [16]. В рамках той же модели в работе [17] с целью проектирования торсионного актуатора рассматривается задача кручения стрежней из СПФ в режиме сверхупругости. В рамках модели предложенной
в [18] решена задача кручения стрежней из СПФ в режиме сверхупругости [19,20]. При этом в работе [20], в отличие от [19], учитывается выделение/поглощение латентного тепла фазового перехода, а также влияние конвекции на отклик материала в процессе нагружения. В [21] в рамках той же модели решена задача о нагружении пружины из СПФ осевой силой в режиме сверхупругости. В [22] в рамках модели поведения СПФ, предложенной в [18], рассмотрена задача о нагружении образцов из СПФ крутящим моментом совместно с действием осевой силы в режиме сверхупругости. Экспериментальному исследованию поведения СПФ при кручении посвящены работы [23,24]. При этом в [24] рассматриваются балки не только сплошного круглого, но и шестиугольного, U-образного поперечного сечения.

В данной работе, в рамках модели нелинейного деформирования СПФ
при фазовых и структурных превращениях [8-11] в связной постановке получено решение задачи об обратном мартенситном превращении в стержне круглого поперечного сечения, находящемся под действием постоянного крутящего момента. При решении задачи учитывается возможность протекания структурного перехода во время нагрева стрежня.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ КРУЧЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ ИЗ СПФ
НА СЛУЧАЙ ОБРАТНОГО ФАЗОВГО ПЕРЕХОДА

При решении задачи кручения стрежней сплошного круглого поперечного сечения из СПФ принимаются обычные кинематические гипотезы теории упругого кручения призматических стержней и предположение об отсутствии депланации (для случая круглого поперечного сечения). В этом случае в полярной системе координат отлична от нуля только деформация сдвига
и соответствующие касательные напряжения

Здесь  – крутка, угол закручивания на единицу длины,  – текущий радиус стрежня, ,  – интенсивность деформаций и напряжений соответственно. Крутящий момент вычисляется  на основе следующего соотношения

Здесь  – внешний радиус стрежня. В рамках модели нелинейного деформирования СПФ при фазовых и структурных превращениях [8-11] в случае малых деформаций предполагается аддитивное представление девиатора деформаций

Здесь  – девиатор упругой деформации

приращение девиатора неупругой деформации

приращение девиатора фазовых деформаций при обратном превращении

(1.1)

приращение структурных деформаций при обратном превращении

при  и 			(1.2)

иначе . Здесь  – параметр фазового состава (объемная доля мартенситной фазы),  – модуль сдвига аустенитной и мартенситной фазы соответственно, – девиатор напряжений, – полная, упругая
и фазово-структурная деформация,  – интенсивность кристаллографической деформации фазового превращения,  – функция распределения интенсивности микронапряжений в мартенситном состоянии, штрих обозначает производную.

В случае, если задача об ОФП под действием постоянного крутящего момента решается в несвязной постановке [25,26], при этом температура равномерно распределена по сечению стрежня, то параметр фазового состава  не зависит от координат точек тела. В [10-12] доказано, что в случае справедливости положения об активных процессах пропорционального нагружения (АППН) и совпадении функций распределения микронапряжений
для аустенитного и мартенситного состояний, определяющие соотношение
для фазово-структурной деформации будет иметь одинаковый вид для прямого
и обратного фазового перехода (ФП). Соответственно и уравнение
для определения полных деформаций системы будет иметь идентичный вид
для случая прямого и обратного ФП. При этом материал стрежня будет проходить один и тот же термомеханический путь деформирования. Задача о прямом ФП
в несвязной постановке решена в [13]. Основными выводами являются немонотонность изменения напряжений при увеличении объемной доли мартенситной фазы , а также влияние на эту немонотонность величины безразмерного крутящего момента . Чем выше значение , тем больше влияние изменения  на распределение напряжений по сечению стрежня. Данная тенденция сохраняется и на случай ОФП. Ввиду вышеизложенного применение положения о АППН является в общем случае неверным. Для получения корректного решения задачи об ОФП под действием постоянного крутящего момента необходимо использовать не конечное алгебраическое соотношение
для фазово-структурной деформации, получаемое в рамках АППН,
а дифференциальные соотношения (1.1, 1.2). При этом необходимо учитывать термомеханическую связанность мартенситных фазовых превращений, протекающих в СПФ.

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОБРАТНОМ МАРТЕНСИТНОМ ПЕРЕХОДЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОСТОЯННОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
В СВЯЗНОЙ ПОСТАНОВКЕ

При решении связных задач учитывается факт влияния внешних напряжений на характерные температуры фазовых переходов. Искомыми величинами являются значения компонент тензоров напряжений и деформаций,
а также значение параметра фазового состава  для каждой точки сечения стрежня. При этом считается, что распределение поля температур известно.
Для случая ОФП данный класс задач сводится к системе уравнений для параметра фазового состава [6,11]

(2.1)

и дифференциальных соотношений (1.1) и (1.2) [8,10] для фазовой и структурной деформации, соответственно. Здесь  – температуры начала и окончания обратного мартенситного превращения, верхний индекс 0 соответствует случаю отсутствия напряжений,  – наличию напряжений,  – скачок объемной плотности энтропии при переходе от мартенситного состояния к аустенитному для отсчетной температуры

Для случая ОФП в [27] получен блок уравнений для параметра фазового состава на случай трехмерного напряженно-деформированного состояния. Производя редуцирование исходных трехмерных уравнений на одномерный случай кручения, можно получить

(2.2)

,

Здесь функция  представляет собой распределение Вейбулла

Для вычисления полных деформаций системы используется приведенное ниже уравнение

(2.3)

В процессе нагрева стержня положение границ начала и окончания ОФП изменяется от нейтральной линии до внешнего радиуса, при этом в его поперечном сечении можно выделить три характерные зоны. Первая  соответствует аустенитному состоянию материала, обратный фазовый переход уже завершился (), и материал деформируется упруго с аустенитным модулем. Во второй части сечения  происходит фазовый или фазово-структурный переходы. В третьей зоне  материал находится
в мартенситном состоянии (ОФП еще не начался, ) и деформируется либо упруго, либо по механизму структурного превращения. Здесь  – координаты границы начала и завершения ОФП. Наличие структурного перехода определяется одновременным выполнением следующих двух условий:
Если в рассматриваемой точке сечения , а само значение модуля напряжений соответствует максимальному значению за всю предыдущую историю процесса, то в данной точке происходит структурный переход.
Если одно из условий не выполняется, то материал деформируемся упруго
с мартенситным модулем. Предложенная в [28] более сложная модель явления мартенситной неупругости в данной работе не используется. В результате,
для приращения напряжений справедлива следующая система уравнений

– для области №1							(2.4)

– для области №2						(2.5)

– для области №3							(2.6)

В случае отсутствия структурного перехода в рассматриваемой точке сечения стрежня, множители, содержащие функцию  в соотношениях для 
и , необходимо положить равными нулю. На основе блока уравнений для  (2.4-2.6) вычисляется приращение крутящего момента

(2.7)

Подстановка (2.4)-(2.6) в (2.7) дает уравнение для определения приращения крутки. Учитывая, что приращение крутящего момента , получим

(2.8)

где

,    ,

Обратный фазовый переход начнется с нейтральной линии, так как в данной области отсутствует напряжение, при условии, что в остальных точках сечения величины  и  имеют одинаковый знак. При этом значение температуры . В дальнейшем при нагреве граница начала ОФП движется
от нейтральной оси к внешнему радиусу стрежня. При наличии напряжений
в рассматриваемой точке сечения ОФП начнется при условии, что , где

(2.9)

Учитывая соотношение (2.9), температура, при которой в рассматриваемой точке сечения инициируется ОФП, определяется из следующего уравнения

(2.10)

Начальными условиями при решении задачи об ОФП под действием постоянного крутящего момента являются распределения по сечению напряжений , упругих, фазово-структурных и полных деформаций , параметра фазового состава , а также величина крутки , полученные из решения соответствующей задачи о прямом ФП при тех же статических граничных условиях. Данные распределения и величины помещаются в соответствующие массивы с нижним индексом .

Общий алгоритм решения задачи об ОФП под действием постоянного крутящего момента следующий. Выполняется положительный шаг
по температуре  и находится новое значение температуры , одинаковое для всех точек сечения. Затем для каждой точки сечения вычисляется правая часть уравнения (2.10). Точка, в которой разница между новым значением температуры  и правой частью уравнения (2.10) минимальна, является новой границей начала ОФП. Далее для старых распределений напряжений , фазово-структурных деформаций  и параметра фазового состава  определяется приращений крутки  (2.8) и новое значение крутки . Далее
на основе (2.4)-(2.6) вычисляется приращение напряжений  и новое значение напряжений  для каждой точки сечения. Зная новое распределение напряжений  и температуры , для каждой точки сечения стрежня определяется приращение параметра фазового состава  (2.2) и новое значение параметра фазового состава . На основе уравнения (2.3) вычисляется полная и упругая деформации системы, их разность есть фазово-структурная деформация стрежня. После этого вычисленные распределения , , , а также величина крутки  помещаются в соответствующие массивы с нижним индексом . Далее следует новый шаг по температуре,
и процедура повторяется с определения нового положения границы начала ОФП дот тех пор, пока граница начала ОФП не достигнет внешнего радиуса стрежня. Следующий этап решения задачи соответствует движению границы окончания ОФП, расчетные процедуры которого аналогичны изложенным выше. При этом во внешний цикл по температуре вводятся внутренние итерации, заключающиеся в определении искомых величин крутки , напряжений , упругих, фазово-структурных и полных деформаций, а также параметра фазового состава  на основе актуальных значений, используемых при вычислении величин. Цикл внутренних итераций длится до тех пор, пока разница между двумя значениями крутки  соответствующей  и  итерации не будет достаточно мала. После чего следует новый шаг по температуре. Граница окончания ОФП определяется как наиболее приближенная к внешнему радиусу точка сечения стрежня, в которой параметр фазового состава (объемная доля мартенситной фазы) =0. Процесс нагрева длится до тех пор, пока граница окончания ОФП не достигнет внешнего радиуса стержня. По окончанию нагрева весь материал стрежня переходит из мартенситной фазы в аустенитную.

При численном моделировании процесса ОФП под действием постоянного крутящего момента использованы следующие безразмерные переменные:       Решение выполнено для следующих значений безразмерных параметров материала: , , .

На рис.1 и 2 приведены эпюры безразмерных напряжений  (без учета структурного перехода) для значений безразмерного крутящего момента =0.002 и 0.01 соответственно. Кривые на рис.1а и 2а соответствуют этапу движения границы начала ОФП, на рис.1б и 2б – этапу движения границы окончания ОФП. Каждый из этапов разбит на 10 равных участков, в соответствии с положением границы начала/окончания ОФП. Кривые на рис.1,2 построены для внутренних точек данных интервалов. Сплошная жирная линия – решение упругой задачи, когда материал стрежня полностью перешел в аустенитное фазовое состояние.

При нагреве стрежня в нижней области сечения отмечается рост напряжений, а в области крайнего волокна стрежня, напротив – разгрузка.
При этом рост напряжений в нижней части сечения стрежня тем выше,
чем больше величина  под действием которого происходит ОФП.

Рис.1а (=0.002).                                       Рис.1б (=0.002).

Рис.2а (=0.01).                                           Рис.2б (=0.01).

На рис.3 представлены зависимости безразмерной крутки 
от безразмерного параметра температуры . Пары кривых соответствуют значению =0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.008, 0.01 снизу вверх (верхняя кривая – учет структурного перехода, нижняя – без учета). Для =0.001, 0.008
и 0.01 пары кривых практически совпадают.

Учет структурного превращения при ОФП наиболее актуален для средних значений моментов (=0.003, 0.004, 0.005). На рис.4а,б приведены эпюры безразмерных напряжений  для значения =0.003 и 0.005 на момент окончания движения границы начала ОФП (граница начала ОФП достигла внешнего радиуса стержня). При этом весь материал стержня испытывает обратное мартенситное превращение. Сплошная линия – решение с учетом структурного перехода, штриховая линия без учета.

Рис.3.

Рис.4а (=0.003)                                      Рис.4б (=0.005)

Как видно из рис.4а,б структурный переход разгружает нижнюю часть сечения стержня. При этом в области внешнего волокна решения без учета
и с учетом структурного перехода практически совпадают.

Если действующие напряжения не оказывают влияния на характерные температуры ФП, то ОФП закончится при температуре соответствующей величине  для рассматриваемого в задаче СПФ. Параметр материала  представляет собой безразмерный скачок объемной плотности энтропии
при переходе мартенситной фазы в аустенитную. Его увеличение приводит
к уменьшению степени термодинамической связанности мартенситных ФП
в СПФ. На рис.5 показаны зависимости , полученные при решении связной задачи при значениях =0.1288 (сплошная линия), 0.5 (пунктирная линия),
10 (штриховая линия) для .

Рис.5.

Как видно из рис.5, с ростом δS0 величина  приближается к значению 0.
В соответствии с соотношением (2.1) это означает, что ОФП завершается
при температуре соответствующей . Тем самым подтверждается достоверность полученных решений.

ВЫВОДЫ

В работе отмечено, что в случае справедливости положения об активных процессах пропорционального нагружения и совпадении функций распределения микронапряжений в аустенитном и мартенситном состояниях, решение задачи
об ОФП под действием постоянного крутящего момента в несвязной постановке совпадает с решением соответствующей задачи о прямом ФП при тех же статических граничных условиях. При решении связной задачи установлен факт существенного перераспределения напряжений по сечению стрежня. Аналогичный результат получен ранее в [13] на случай прямого ФП. Отмечен факт перегрузки внутренних слоев стрежня в процессе нагрева через интервал температур обратного мартенситного превращения. Выявлено влияние структурного перехода на историю изменения безразмерной крутки в ходе ОФП, а также на распределение напряжений по сечению стрежня.

ЛИТЕРАТУРА

- Лихачев В.А., Кузьмин С.Л., Каменцева З.П. Эффект памяти формы. –
Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. – 216 с.

- Беляев С.П., Волков А.Е., Ермолаев В.А., Каменцева З.П., Кузьмин С.Л., Лихачев В.А., Мозгунов В.Ф., Разов А.И., Хайров Р.Ю. Материалы с эффектом памяти формы.– СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 1998. – Т.4. – 268 с.

- Мовчан А.А., Ньюнт С., Семенов В.Н. Проектирование силовозбудителя крутящего момента из сплава с памятью формы // Труды ЦАГИ. – 2004. – В.2664. – С. 220-230.

- Мовчан А.А. Микромеханические определяющие уравнения для сплавов с памятью формы // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 1994. – №6. – С.47-53.

- Мовчан А.А. Микромеханический подход к описанию деформации мартенситных превращений в сплавах с памятью формы // Изв. РАН. МТТ. – 1995. – №1. – С.197-205.

- Мовчан А.А. Выбор аппроксимации фазовой диаграммы и модели исчезновения кристаллов мартенсита для сплавов с памятью формы // Журнал прикладной механики и технической физики. – 1995. – Т.36. – №2. – С.173-181.

- Мовчан А.А. Кручение призматических стержней из сплавов с памятью формы // Известия РАН. МТТ. – 2000. – №6. – С.143-154.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А., Сильченко Л.Г. Микромеханическая модель нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при фазовых и структурных превращениях // Изв. РАН. МТТ. – 2010. – №3. – С.118-130.

- Мовчан А.А., Мовчан И.А., Сильченко Л.Г. Влияние структурного превращения и нелинейности процесса деформирования на устойчивость стержня из сплава с памятью формы // Известия РАН. МТТ. – 2010. – №6. – С.137-147.

- Мовчан А.А., Сильченко Л.Г., Сильченко Т.Л. Учет явления мартенситной неупругости при обратном фазовом превращении в сплавах с памятью формы // Изв. РАН. МТТ. – 2011. – №2. – С.44-56.

- Мовчан А.А., Казарина С.А., Мишустин И.В., Мовчан И.А. Термодинамическое обоснование модели нелинейного деформирования сплавов с памятью формы при фазовых и структурных превращениях // Деформация и разрушение материалов. – 2009. – №8. – С.2-9.

- Мовчан А.А., Тант Зин Аунг Анализ работы пружин из сплава с памятью формы в рамках модели нелинейного деформирования этих материалов // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2009. – Т.15. – №4. – С.591-600.

- Саганов Е.Б. Решение задачи о прямом мартенситном переходе в стержне из сплава с памятью формы, находящемся под действием постоянного крутящего момента // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2014. – Т.20. – №3. – С.454-468.

- Brinson L. One-dimensional constitutive behavior of shape memory alloys: thermomechanical derivation with non-constant material functions and redefined martensite internal variable // J. Intell. Mater. Syst. Struct. – 1993. – Vol.4. P.229-242.

- Brinson L., Huang M. Simplifications and comparisons of shape memory alloy constitutive models // J. Intel. Mater. Syst. Struct. – 1996. – Vol.7. – P.108-114.

- Chung J., Heo J., Lee J. Modeling and numerical simulation of the pseudoelastic behavior of shape memory alloy circular rods under tension-torsion combined loading // Smart Mater. Struct. – 2006. – Vol.15. – P.1651-1660.

- Prahlad H., Chopra I. Modeling and Experimental Characterization of SMA Torsional Actuators // J. Intell. Mater. Syst. and Struct. – 2007. – Vol.18.

- Boyd J., Lagoudas D. A thermodynamic constitutive model for the shape memory alloy materials. Part I. The monolithic shape memory alloy // Int. J. Plasticity. – 1996. – Vol.12. – P.805-842.

- Mirzaeifar R., DesRoches R., Yavari A. Exact Solution for pure torsion of shape memory alloy circular bars // Mech. Mater. – 2010. – Vol.42. – P.797-806.

- Mirzaeifar R., DesRoches R., Yavari A., Gall K. Coupled thermo-mechanical analysis of shape memory alloy circular bars in pure torsion // Inter. J. Non-Lin. Mech. – 2012. – Vol.47. – P.118-128.

- Mirzaeifar R., DesRoches R., Yavari A. A combined analytical, numerical, and experimental study of shape-memory-alloy helical springs // Inter. J. Solids and Struct. – 2011. – Vol.48. – P.611-624.

- Andani M., Alipour A., Eshghinejad A., Elahinia M. Modifying the torque-angle behavior of rotary shape memory alloy actuators through axial loading: A semi-analytical study of combined tension-torsion behavior // J. Intell. Mater. Syst. Struct. – Vol.24. –N12. – P.1524-1535.

- Adler P., Yu W., Pelton A., Zadno R., Duerig T., Barresi R. On the tensile and torsional properties of pseudoelastic NiTi // Scr. Metall. Mater. – 1990. – Vol.24. – P.943-947.

- Dolce M., Cardone D. Mechanical behavior of shape memory alloys for seismic applications. 1. Martensite and austenite NiTi bars subjected to torsion // Inter. J. Mech. Sc. – 2001. – Vol.43. – P.2631-2656.

- Мовчан А.А. Исследование эффектов связности в задачах изгиба балок из сплава с памятью формы // ПМТФ. – 1998. – Т.39. – №1. – С.87-97.

- Мовчан А.А. Учет переменности упругих модулей и влияния напряжений на фазовый состав в сплавах с памятью формы // Изв. РАН. МТТ. – 1998. – №1. – С.79-90.

- Мовчан А.А., Давыдов В.В. Инкрементальные определяющие соотношения для объемной доли мартенситной фазы в сплавах с памятью формы // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2010. – Т.16. – №5. – С.653-661.

- Мишустин И.В., Мовчан А.А. Моделирование фазовых и структурных превращений в сплавах с памятью формы, происходящих под действием немонотонно меняющихся напряжений // Изв. РАН. МТТ. – 2014. – №1. – С.37-53.

Поступила в редакцию 5 сентября 2014 года.

Работа выполнена при финансовом содействии РФФИ, проект № 14-01-00189.

Сведения об авторе:

Саганов Евгений Борисович – асп., Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), г. Москва, Россия; e-mail: a-nton@mail.ru