УДК 539.42

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ФРАГМЕНТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ПРОНИКАНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРУН
В МАССИВНУЮ ПРЕГРАДУ С УЧЕТОМ КОНЕЧНОГО ВРЕМЕНИ РАЗРУШЕНИЯ

Головешкин В.А., Мягков Н.Н.*

Московский государственный университет приборостроения и информатики,
г. Москва, Россия

* ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

Резюме

В работах [1,2] предложена упругопластическая модель фрагментации
при высокоскоростном внедрении периодической системы струн в массивную преграду. Относительно свойств материала преграды принималась гипотеза о несжимаемости
и идеальной пластичности. Задача рассматривалась в двумерном приближении
в предположении о плоском деформированном состоянии. Модель позволила оценить размеры, скорость и энергию фрагментов, выбиваемых из преграды. Однако в этой модели предполагалось, что образование (отрыв) фрагментов происходит мгновенно
при выполнении условия начала пластического течения, т.е. условия начала образования шейки. Для более адекватного описания процесса в настоящей работе предлагается учесть тот факт, что образование фрагментов происходит за конечное время. Основное отличие предложенного подхода состоит в следующем. В новой модели, момент начала образования шейки считается моментом начала отделения фрагмента. Рассмотрена вспомогательная задача о фрагментации стержня при неоднородном по длине поле скоростей. Предложена модель ее исследования, позволившая оценить деформированное состояние в процессе фрагментации. С использованием этого подхода рассматривается процесс образования фрагмента преграды. После начала образования фрагмента деформация основного объема преграды рассматривается по прежней схеме,
а деформация в месте образования шейки по схеме фрагментации стержня
из вспомогательной задачи. Получена система дифференциальных уравнений, которая описывает деформированное состояние в основной массе преграды, изменение скорости образующегося фрагмента и размер шейки. Процесс отделения фрагмента заканчивается, когда размер шейки становится равным нулю. На основе предложенной модели проведены оценки фрагментации, которые сравниваются с оценками по модели мгновенного образования фрагментов [1,2].

Ключевые слова: фрагментация; упругопластическая модель; высокоскоростной удар; периодическая система струн

ESTIMATION OF FRAGMENTS FORMING AT PENETRATION
OF PERIODIC SYSTEM OF STRINGS INTO A MASSIVE WALL taking account of THE finite time OF FRACTURE

Goloveshkin V.A., Myagkov N.N.*

Moscow State University of Instrumental Making and Information Science, Moscow, Russia

*Institute of Applied Mechanics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

SUMMARY

In [1-2] we have proposed an elastoplastic model of fragmentation at the high-velocity penetration of a periodic set of strings in a massive target. The model have allowed us
to estimate the size, velocity and kinetic energy of the fragments knocked out of the target. However, this model assumed that the fragments formed instantaneously. For a more adequate description of the fragmentation in present paper we propose to take into account the fact that the formation of the fragments occurs in a finite time.

Key words: fragmentation; elastic-plastic model; high-velocity impact; periodic system of strings

1. ВВЕДЕНИЕ

- Задача о фрагментации ударника на сеточном экране при высоких скоростях соударения связана с проблемой защиты космического аппарата (КА)
от метеороидов и орбитальных осколков [3,4]. Довольно детальные эксперименты, исследующие интегральные дисперсионные и фрагментационные свойства алюминиевых и стальных сеток при их взаимодействии с ударником, были выполнены в работах [5-9]. Было выявлено наиболее яркое отличие
в характере распределения фрагментов ударника при пробитии сеточного экрана, а именно, присутствие групп-цепочек кратеров, линейнообразно распределенных по поверхности пластины-свидетеля [5,6,8]. Такие цепочки кратеров образованы струями фрагментов, формирующимся при внедрении сеточной преграды
в ударник. В каждой группе-цепочке кратеров наибольший размер имеет кратер, наиболее удаленный от точки пересечения поверхности свидетеля с линией выстрела. При этом в каждой группе-цепочке размер кратера уменьшается
с приближением к этой точке. Как известно, размеры кратеров пропорциональны кинетической энергии фрагментов их образовавших, поэтому вышеприведенные оценки для объемов кратеров имеют место и для фрагментов.

- Важно, что в этих экспериментах [5,6,8] использовались ударники и сетки, изготовленные из различных материалов, а также брались сетки с существенно разным соотношением между периодом сетки и диаметром ударника.

При взаимодействии струнного или сеточного экрана с ударником существуют, вообще говоря, два режима проникания струн. Первый режим реализуется, когда зоны пластической деформации вокруг струн
не перекрываются и струны внедряются в преграду независимо друг от друга. Этот случай рассмотрен в работе [10]. Второй – когда зоны пластической деформации перекрываются. Этот режим имеет место, когда диаметр струны
и апертура (видимое на просвет расстояние между соседними струнами) являются величинами одного порядка. Этот случай рассмотрен нами в работах [1,2]. В этих работах предложена упругопластическая модель, которая позволяет оценить размеры, скорость и энергию фрагментов, выбиваемых струнным экраном
из массивного ударника (который заменяется  массивной плоской преградой)
при высокоскоростном ударе. Для простоты считали, что струнный экран – это периодическая система струн, лежащих в одной плоскости, которая ударяет
по поверхности преграды таким образом, что во время соударения плоскость струнного экрана параллельна поверхности преграды. Критерием отрыва материала преграды принималось условие начала пластического течения,
т.е. условие начала образования шейки. На базе построенной модели  в работах [1,2] были проведены расчеты и даны качественные оценки. В том числе были оценены масса и кинетическая энергия фрагментов, образующихся при ударе алюминиевых и стальных струн по алюминиевой преграде. Масса первого фрагмента превышает массы последующих фрагментов, однако, начиная
со второго фрагмента, масса фрагментов возрастает при увеличении номера фрагмента. Для кинетической энергии имеем обратную зависимость – при увеличении номера фрагмента его кинетическая энергия убывает во всем диапазоне скоростей удара. Первый, наиболее энергетический фрагмент, соответствует наиболее удаленному кратеру на свидетеле в экспериментах. Таким образом, мы находим соответствие между результатами моделирования [1,2]
и результатами экспериментов [6,8]. Моделирование [1,2], также, показало,
что при внедрении стальных струн образуется больше фрагментов с большей суммарной массой, чем при внедрении алюминиевых струн, а при увеличении скорости удара растет как число фрагментов, так и общая масса фрагментов.

Однако в модели [1,2] предполагалось, что образование фрагментов происходит мгновенно при выполнении критерия отрыва фрагмента. В настоящей работе предлагается усовершенствование этой модели путем учета того факта, что образование фрагментов происходит за конечное время.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ О Проникании ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРУН В МАССИВНУЮ ПРЕГРАДУ

Для описания деформации материала преграды и ударника принята следующая модель [1,2]. Рассматриваем периодическую систему параллельных струн, лежащих в одной плоскости, ударяющих по массивной преграде. Обозначим 2L - расстояние между струнами, 2l - поперечный размер струны. Предполагается, что размер струны величина одного порядка с расстоянием между ними. Начальная скорость струн v0 порядка км/сек. Относительно свойств материала преграды принимается гипотеза о несжимаемости и идеальной пластичности с пределом текучести Yp. Задача рассматривается в двумерном приближении в предположении о плоском деформированном состоянии.

Чертеж к рассматриваемой задаче показан на рис.1. Поскольку рассматривается периодическая система струн, лежащих в одной плоскости,
то можно рассматривать задачу о проникании отдельно взятой струны в участок преграды, ограниченной недеформируемыми гладкими стенками
(они соответствуют на рис.1 вертикальным прямым, проходящим через точки A
и D). На рисунке BC соответствует поперечному размеру струны, AD – расстоянию между струнами, текущая глубина погружения струны в преграду предполагается равной h.

Рис.1. Чертеж к задаче о внедрении периодической системы струн в преграду.

Значение h отсчитывается от реального уровня поверхности. Условие отрыва является предметом специального рассмотрения, и об этом будет сказано ниже.

Не будем конкретизировать форму поверхности струны. Считаем,
что прямая BC представляет передний край струны, а круговой сегмент BC – слой материала преграды, «прилипший» к струне, движущийся как жесткое тело
со скоростью , той же, что и передний край струны.

Область ABCD ограничена окружностями r=R и r=a с центром в точке O и линиями AB и CD. Уравнения этих линий и положение центра окружности будет определено позднее. В полярной системе координат с центром в точке O поле скоростей в области ABCD имеет вид

ur=u1γ2−1γ2R2r2−1cosϕ;   uϕ=u1γ2−1γ2R2r2+1sinϕ		(1.1)

где Ll=γ.

Скорости деформаций соответственно равны

εr=∂ur∂r=−2uγ2−1γ2R2r3cosϕ;

εrϕ=121r∂ur∂ϕ+∂uϕ∂r−uϕr=−2uγ2−1γ2R2r3sinϕ

Выше линий AB, CD предполагаем, что материал преграды движется как жесткое тело со скоростью . Из закона сохранения массы определим . Имеем

ul=w(L−l), w=uγ−1.								(1.2)

Уравнение линии CD ϕ=g(r) (линия AB ей симметрична) определяется
из условия непрерывности нормальной составляющей вектора скорости. В [1-2] получено следующее уравнение

g(r)=arcsinsinβ(γ+1)RrγR2+r2							(1.3)

Заметим, что ϕ=β при r=R и r=γR. Считаем, что материал преграды, находящийся ниже линии AD, покоится.

Центральное звено модели – использование уравнение баланса энергии. Поэтому для дальнейшего анализа нам понадобятся выражения для мощности внутренних сил и кинетической энергии принятого поля скоростей. При этом значение угла β и положение начала полярной системы координат определим
из условия минимума мощности внутренних сил.

Мощность внутренних сил W состоит из: а) мощности внутренних сил
в деформируемой области ABCD; б) мощности на линиях разрыва касательных скоростей BC, AD, AB, CD.

В [1,2] получено следующее выражение мощности

W=Ypu23l4γγ+1⋅βsinβ+2γγ−1[ln(γ+1)cosβ+(γ−1)(γ+1)cosβ−(γ−1)−

−2γ(γ+1)sinβln2γcosβ−γ+1sinβ2γcosβ+γ−1sinβ]+γ+1γ−1⋅1−cosβsinβ+2γγ+1⋅cosβsinβ	(1.4)

Для определения β имеем уравнение, которое получено из условия минимума мощности W

γ+1γ−1(1−cosβ)−4γγ+1βcosβ−2γγ+1+4γγγ2−1cosβln2γcosβ−γ−1sinβ2γcosβ+γ−1sinβ+

+32γ2γ+1sinβ14γ−γ+12sin2β=0 						(1.5)

Кинетическая энергия состоит из: а) кинетической энергии деформируемой областиABCD; б) кинетической энергии недеформируемого сегмента BC;
в) кинетической энергии недеформируемого материала, лежащего выше линий AB, CD.

Кинетическая энергия E равна [1-2]

E=ρpu2l2(γ2−1)2[(γ+1)2(γ−1)hl+γ2(γ2−1)βsin2β−

−γγ+1γ2sinβ1γ111−z(1+z)2⋅(γ+1)2γsin2β⋅(1−z)2zz(1+z)dz−

−2γγγ+1sinβ1γ11z(1+z)1−z(1+z)2⋅(γ+1)2γsin2βdz]		(1.6)

где ρp – плотность материала преграды.

Поскольку  определяется соотношением (1.5) как функция параметра , то мощность работы внутренних сил, согласно (1.4), может быть представлена
в виде

W=Ypulf1(γ)										(1.7)

где

f1(γ)=234γγ+1⋅βsinβ+2γγ−1[ln(γ+1)cosβ+(γ−1)(γ+1)cosβ−(γ−1)−

−2γ(γ+1)sinβln2γcosβ−γ−1sinβ2γcosβ+γ−1sinβ]+γ+1γ−1⋅1−cosβsinβ+2γγ+1⋅cosβsinβ.

Аналогично, для кинетической энергии имеем

E=ρpu2l2f2(γ)+f3(γ)hl,							(1.8)

где

f2(γ)=1(γ2−1)2[γ2(γ2−1)βsin2β−

−γγ+1γ2sinβ1γ111−z(1+z)2⋅(γ+1)2γsin2β⋅(1−z)2zz(1+z)dz−

−2γγγ+1sinβ1γ11z(1+z)1−z(1+z)2⋅(γ+1)2γsin2βdz]

f3(γ)=1γ−1.

При построении уравнений движения струны с учетом растекания используется следующая схема, более подробно описанная в [1-2]. Обозначим v – скорость задней стенки струны, u – скорость лицевой стороны струны (т.е. поверхности контакта струны с преградой), δ – продольный размер, σs, ρs – предел текучести и плотность материала струны. Напряжение σ – возникающее на поверхности контакта струны с преградой может быть оценено выражением

σ≈σs+ρsv2−u22									(1.9)

Напряжение (1.9) можно рассматривать как внешнюю силу, действующую
на преграду. Обозначим N – мощность этих сил, действующих на преграду.
С учетом (1.9), принимая во внимание, что тыльная сторона струны ненагружена, приближенно можно положить

N=uσs+ρsv2−u222l							        (1.10)

Уравнение баланса энергии имеет вид

,									        (1.11)

где E – кинетическая энергия системы, W – мощность внутренних сил, N – мощность внешних сил.

Отметим, что глубина проникания меняется не только за счет движения переднего края струны со скоростью , но и за счет подъема уровня
из выдавливания материала преграды со скоростью , поэтому

dhdt=u+w										        (1.12)

Используя (1.2), получаем

dhdt=γuγ−1

Из баланса энергии (1.11) после преобразований получим уравнение движения

(1.13)

Соответствующие коэффициенты имеют вид:  имеет смысл присоединенной массы; Dc=ρplf3(γ)γγ−1 является коэффициентом динамического сопротивления; Rc=Yplf1(γ) трактуем как статическое сопротивление.

Для построения полной математической модели необходимы некоторые предположения относительно профиля поля скоростей в струне. Полагаем,
что массовая скорость в направлении удара в струне постоянна и равна v
за исключением малой области шириной s около контактной поверхности струна-ударник. В этой области происходит пластическое течение материала струны,
а скорость изменяется от величины u0 на поверхности контакта до значения v. Тогда торможение задней стенки определяется по аналогии с известными моделями внедрения стержней в преграду. Уравнение торможения имеет вид

(1.14)

Кинематическое соотношение для изменения толщины струны
в направлении движения представляется уравнением

dδdt=−v−u									        (1.15)	Для изменения глубины проникания имеем

dhdt=γuγ−1										        (1.16)

Уравнение движения (1.13) представим в виде

M+Mp2hldudt=σs+ρsv2−u222l−Dcu2−Rc,			        (1.17)

где Mp1=2ρpl2f2(γ) и Mp2=2ρpl2f3(γ). Уравнения (1.14-1.17) с начальными условиями δ=δ0; u=u0; v=v0; h=0 при t=0 представляют собой полную математическую постановку задачи в рамках принятой модели до начала процесса отрыва фрагментов преграды.

Относительно отрыва примем следующую модель. Ясно, что
до определенного момента скорость выдавливаемого материала преграды w будет возрастать. В определенный момент начнется ее уменьшение. В рамках принятой жестко-пластической модели (модуль Юнга равен бесконечности) напряжения в стержне с величиной меньше Yp распространяются с бесконечной скоростью. Участок выдавливаемого материала, находящийся между вертикальными прямыми исходящими из точек С и D (рис.1) можно рассматривать как стержень. Тогда условие начала пластического течения – условие начала образования шейки – можно приближенно принять в виде

−ρphdwdt>Yp									        (1.18)

В ранее принятой модели [1,2] предполагалось, что материал отрывается
от преграды мгновенно – в момент начала образования шейки.

Исследование системы уравнений (1.14-1.17) показывает, что уменьшение скорости выдавливаемого материала преграды w наступает после момента полного растекания струны . Начиная с этого момента характер деформации преграды описывается следующей системой уравнений:

уравнением изменения глубины проникания струны

dhdt=γuγ−1										        (1.19)

и уравнением движения (1.13), которое представим в виде

,					        (1.20)

На этом этапе может происходить отрыв фрагмента. Для учета конечного времени отрыва рассмотрим вспомогательную задачу о разрыве стержня
из-за неоднородного поля скоростей.

2. МОДЕЛЬ РАЗРЫВА СТЕРЖНЯ ПРИ НЕОДНОРОДНОМ ПОЛЕ СКОРОСТЕЙ

Предположим, что в стержне с плотностью ρ задано следующее начальное поле скоростей: на участке длиной  скорость равна , на участке длиной  скорость равна , + – начальная длина стержня. Предел текучести стержня обозначим через Y.

Для дальнейшего анализа рассмотрим следующую схему. Пусть имеется двумерный стержень в условиях плоской деформации (рис.2 показывает сечение стержня) высотой 2h, состоящий из областей 1 и 2 и двух прямоугольных равнобедренных треугольников AOB и COD. В начальный момент стороны AB
и CD совпадают с верхней и нижней границей стержня.

1

2

x

y

O

A

B

D

C

2h

Рис.2. Схема к задаче о разрыве стержня.

Мощность внутренних сил W и кинетическая энергия стержня E определяются на единицу длины в направлении перпендикулярном плоскости рис.2.

Рассмотрим следующую схему деформации. В данной схеме используется поле скоростей, аналогичное тому, которое возникает непосредственно
под гладким штампом в схеме Прандтля [11], при решении задачи о внедрении штампа в полуплоскость. Данная схема изложена так же в монографии Хилла [12]. Отметим, что представленная далее схема исследования разрыва приведена
в работе [13].

Области 1 и 2 (рис.2) движутся как жесткое тело в направлении оси x
со скоростями V1 и V2, соответственно, причем V2>V1. Треугольники AOB и COD, которые симметричны друг другу в каждый момент времени, движутся
как жесткое тело до тех пор, пока длины AB и CD не обратятся в ноль. Масса треугольников AOB и COD в равных долях переходят в массы 1 и 2 за счет удлинения стержня, при этом его высота 2h остается неизменной.

Обозначим компоненты скорости треугольника AOB через  и . В силу непрерывности нормальной скорости на OA и OB имеем

,   								(2.1)

Разрыв касательной скорости на OA и OB обозначим через  и , соответственно. Имеем с учетом (2.1)

,   	(2.2)

Для суммарной мощности внутренних сил W на разрыве касательной скорости на линиях OA, OB, OC и OD в силу симметрии имеем

(2.3)

где =AB/2. Для дальнейшего нам понадобится уравнение для , которое имеет вид

dλdt=12(V1−V2)										(2.4)

Полученное значение мощности (2.3) является минимальным. Действительно предположим, что деформируемая зона ограничена линиями

, f(y)<x<g(y);

при x>g(y) имеем , ,

при x<f(y) имеем , .

Тогда мощность равна

(2.5)

Так как , из (2.5) имеем систему неравенств

(2.6)

Интегрируя мощность (2.3) по времени мы получим работу , затраченную на разрыв стержня. Таким образом, из (2.3) с учетом (2.4) получим

Ap=							(2.7)

где tf – время разрушения.

Исследуем движение каждого отдельного фрагмента.

Полный импульс системы P равен

P=									(2.8)

Поскольку на систему не действуют внешние силы, то импульс сохраняется. Следовательно

(2.9)

Кинетическая энергия E равна

E=								        (2.10)

Из условия dEdt=W имеем

(2.11)

Соотношения (2.4, 2.9, 2.11) при соответствующих начальных условиях определяют математическую постановку задачи.

Эти соотношения могут быть представлены в виде

(2.12)

(2.13)

(2.14)

Система дифференциальных уравнений (2.12-2.14) при соответствующих начальных условиях определяет решение задачи. Условием образования фрагмента имеет вид λ=0.

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
ПРИ УЧЕТЕ КОНЕЧНОГО ВРЕМЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ ФРАГМЕНТА

Будем считать, что после момента образования шейки (1.18), деформация
в месте разрыва этой зоне происходит по схеме описанной в разделе 2, а ниже этой зоны по схеме представленной в разделе 1. Глубина проникания, соответствующая этому моменту равна , соответствующая скорость . Текущую скорость образующегося фрагмента обозначаем V.

Тогда мощность внутренних сил W равна

(3.1)

Кинетическая энергия

(3.2)

Уравнение баланса энергии примет вид

,	(3.3)

Уравнение движения образующегося фрагмента

,								(3.4)

Для закона изменения hи λимеем

(3.5)

(3.6)

Система дифференциальных уравнений (3.3-3.6) с начальными условиями

, , ,

определяет решение задачи.

Условие окончания образования фрагмента имеет вид .

Введем безразмерные переменные h=hl, λ=λl, v=vv0, u=uv0, t=tl/v0, u0=u0v0. В дальнейшем черту опускаем. Обозначим  безразмерную длину фрагмента, который начал отделяться от основного материала.

Систему (3.3-3.6) представим в безразмерной форме

(3.7)

b(γ−1)dVdt=−23ακλ,								(3.8)

dhdt=γuγ−1											(3.9)

dλdt=−12V−uγ−1								        (3.10)

Система уравнений (3.7-3.10), с начальными условиями

,u=u0, λ=(γ−1), h=0					        (3.11)

определяет состояние системы с момента начала образования фрагмента.

Используя (3.8, 3.9), уравнение (3.7) представим в виде

(3.12)

Поскольку в систему уравнений (3.7-3.10) явно не входит время, то можно понизить порядок системы и искать , ,  как функции .

Соответствующая система уравнений примет вид

dVdu=1b(γ−1)⋅23ακλ⋅1+f3f2hf32f2⋅γγ−1u2+ακf1f2−23⋅1f2(γ−1)ακλ    (3.13)

dλdu=12⋅1+f3f2hV−u(γ−1)f32f2⋅γγ−1u2+ακf1f2−23⋅1f2(γ−1)ακλ			        (3.14)

dhdu=−γγ−1⋅1+f3f2huf32f2⋅γγ−1u2+ακf1f2−23⋅1f2(γ−1)ακλ		        (3.15)

Из соотношений (3.7-3.10) следует

ddt1+f3f2hu22+bγ−12f2ddtV2=−ακf1f2γ−12γdhdt+23ακ1f2ddtλ2

Интегрируя это соотношение, получаем

(3.16)

где , , V0, λ0 – значения соответствующих параметров при . Согласно (3.16)

(3.17)

Условие начала образования шейки имеет вид

hdudt<−23ακγ−1

Используя (3.7),это условие может быть записано в форме

h32⋅1ακγ−1⋅f32f2⋅γγ−1u2+ακf1f2−23⋅1f2(γ−1)ακλ1+f3f2h>1	        (3.18)

Поскольку , то значение h при начале образования последующей шейки будет величина порядка α, то есть h~α. Если пренебречь слагаемыми порядка α2, то

h≈ακ4γ−12γ3⋅f2f3⋅1u2

Тогда, согласно (3.15) изменение  – величина Δuбудет иметь порядок α, Δu~α, и ее приближенное значение равно

Δu≈ακ2γ−12γ3⋅1u.

Согласно (3.13, 3.14) изменение λ – величина Δλ будет иметь порядок α2, то есть Δλ~α2, поэтому для определения момента начала образования последующей шейки можно положить λ=γ−1. Тогда условие начала образования последующей шейки (3.18) может быть представлено в виде

h32⋅1ακγ−1⋅f32f2⋅γγ−1u2+ακf1f2−23⋅1f2ακ1+f3f2h>1		        (3.19)

В этом случае в соотношениях (3.7, 3.8) можно положить .

Согласно (3.7)

1+f3f2hududt+γ−1f2bVdVdt=−f32f2γγ−1u3−ακf1f2u−2(γ−1)f23ακV−uγ−1

Поскольку, согласно (3.8), bdVdt=−23ακ, имеем

1+f3f2hududt=−f32f2⋅γγ−1u3−ακf1f2u+23ακ1f2u		        (3.20)

Из соотношения (3.20) следует

dudt=−γ2(γ−1)⋅f3f2⋅11+f3f2hu2+ακ12f3(γ−1)γf1−43	        (3.21)

Так как dhdt=γuγ−1, то из (3.21) следует

ddt1+f3f2hu22=−ακ12f2f1−43(γ−1)γdhdt.

Полагая u=u0, h=h0 при t=0, получаем

1+f3f2hu22−1+f3f2h0u022=−ακ12f2f1−43(γ−1)γh−h0      (3.22)

Следовательно, согласно (3.22)

h=f2f3⋅1+f3f2h0u022+ακ1f2f1−43(γ−1)γh0−u2u2+ακ1f3f1−43(γ−1)γ		        (3.23)

Условие начала образования шейки hdudt<−23ακγ−1, используя (3.21, 3.23), может быть представлено в виде

f3f2h1+f3f2hu2+ακ1f3f1−43(γ−1)γ>ακ43(γ−1)2γ	        (3.24)

Пусть моменту полного растекания ударника соответствуют значения u=u0, h=h0.

Движение системы после полного растекания ударника и до начала образования шейки описывается системой уравнений

1+f3f2hududt=−f32f2⋅γγ−1u3−ακf1f2u				        (3.25)

dhdt=γuγ−1										        (3.26)

Интегрируя эту систему, получаем

h=f2f3⋅1+f3f2h0u022+ακf1f2(γ−1)γh0−u2u2+ακf1f3(γ−1)γ				        (3.27)

Тогда, если

f3f2h01+f3f2h0u02+ακf1f3(γ−1)γ>ακ43(γ−1)2γ,			        (3.28)

то начало образования шейки совпадает с моментом полного растекания ударника.

Рассмотрим в начале случай, когда

f3f2h01+f3f2h0u02+ακf1f3(γ−1)γ<ακ43(γ−1)2γ

Значение u, соответствующее началу образования шейки, согласно (3.24), определяется из уравнения

f3f2h1+f3f2hu2+ακf1f3(γ−1)γγ34(γ−1)21ακ=1				        (3.29)

Подставляя h из (3.27), после некоторых преобразований представим уравнение (3.29) в виде

u2−1+f3f2h0u02−ακf1f2(γ−1)γh0u2+ακf1f3(γ−1)γ+

+ακ4(γ−1)2γ3×1+f3f2h0u02+ακf1f2(γ−1)γh0+ακf1f3(γ−1)γ=0

Рассматривая полученное соотношение, как уравнение для определения , представим его в следующей форме

u4−2F1u2+F2=0								        (3.30)

где

F1=121+f3f2h0u02+ακf1(γ−1)γh0f2−1f3

F2=1+f3f2h0u02ακ(γ−1)γ−f1f3+43(γ−1)+α2κ2f1×

(γ−1)2γ2−1f2f3f1h0+4f23(γ−1)h0+4f33(γ−1)

Поскольку f3=1γ−1, то окончательно имеем

F1=121+f3f2h0u02−ακf1(γ−1)2γ1−h0(γ−1)f2

F2=−1+f3f2h0u02ακ(γ−1)2γf1−43+α2κ2f1×

(γ−1)3γ243(γ−1)−h0f2f1−43

Если уравнение (3.30) не имеет решения, то происходит прекращение движения без образования фрагмента. Тогда глубина кратера  определяется соотношением (3.23), полагая

В случае, когда уравнение (3.30) имеет решение значение , соответствующее моменту начала образования шейки определяется соотношением

u=F1+F12−F2

При этом размер отделяющегося фрагмента  находится из соотношения (3.27)

b=f2f3⋅1+f3f2h0u022+ακf1f2(γ−1)γh0−u2u2+ακf1f3(γ−1)γ.

Далее рассмотрим случай, когда момент начала образования первого фрагмента совпадает с моментом полного растекания ударника.

Пусть этому моменту соответствует значение u=u0, h=h0. Тогда размер образующегося фрагмента b равен h0 (=h0). При дальнейшем исследовании полагаем, что u=u0, h=0 при t=0. Тогда дальнейшая деформация преграды описывается уравнением (3.15), в котором, как было показано выше, можно положить

(3.31)

С начальным условием  при u=u0.

Интегрируя это уравнение, получаем

(3.32)

Аналогично проделанному ранее, значение величины , при котором начинается образование следующего фрагмента,  определяется соотношением

u4−2F1u2+F2=0								        (3.33)

где

F1=12u02−ακf1−43(γ−1)2γ

F2=−ακu02(γ−1)2γf1−83+α2κ243f1−43(γ−1)4γ2

Соответствующее решение этого уравнения имеет вид

u=F1+F12−F2								        (3.34)

Размер фрагмента  определяется значением , и согласно (3.32)

b=f2f3⋅u02−u2u2+ακ1f3f1−43(γ−1)2γ					        (3.35)

Если пренебречь слагаемыми порядка выше , то соотношения (3.34, 3.35) могут быть представлены в виде

u=u0−ακ23(γ−1)2γ⋅1u0							        (3.36)

b=ακ43(γ−1)2γf2f3⋅1u02							        (3.37)

Дальнейшее исследование, после начала образования фрагмента проводится по прежней схеме, полагая u0=u.

Если уравнение (3.33) не имеет решений, то происходит прекращение движения с образованием кратера глубины hc, где

hc=f2f3⋅u02ακ1f3f1−43(γ−1)2γ

4. Результаты расчетов с учетом конечного времени ОБРАЗОВАНИЯ ФРАГМЕНТА

В Табл.1 представлены данные для материалов, а в Табл. 2-5 представлены результаты расчетов для модели, учитывающей конечное время разрушения, которые сравниваются с расчетами для модели мгновенного разрушения из [1,2]. Здесь также рассматривается система струн с геометрическими параметрами
2l x 2L=0.6 мм x 2.6 мм, материал преграды – сплав алюминия, материал струн – сплав алюминия или сталь.

Таблица 1.

Данные для материалов.

| Материал | , g/cm3 | Y, GPa |
| --- | --- | --- |
| Сплав алюминия | 2.71 | 0.38 |
| Сталь | 7.85 | 1.0 |

В Табл.2 показано число фрагментов, образующихся при ударе системы струн по алюминиевой преграде при различных скоростях удара. Видно, что
при увеличении скорости удара число фрагментов растет, как для случая стальных струн, так и для случая струн из сплава алюминия. Причем, результаты расчетов по модели, учитывающей конечное время разрушения, слабо отличаются от расчетов по модели мгновенного разрушения, и это отличие растет
с увеличением скорости удара. Аналогично, при увеличении скорости удара растет суммарная масса фрагментов (Табл.3, масса нормирована на величину ρpl2). Результаты расчетов по модели, учитывающей конечное время разрушения, здесь, также, слабо отличаются от расчетов по модели мгновенного разрушения,

Таблица 2.

Число фрагментов, образующихся при ударе системы струн по преграде
из сплава алюминия при различных скоростях удара (2l x2L = 0.6мм x 2.6 мм).

| Материал струн | Скорость удара, км/сек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Сталь | 3/4 | 8/10 | 15/18 | 24/29 | 36/42 |
| Сплав алюминия | 0/0 | 2/2 | 4/5 | 7/9 | 11/13 |

Таблица 3.

Суммарная безразмерная масса фрагментов с учетом конечного времени разрушения/ суммарная безразмерная масса фрагментов при мгновенном разрушении, образующихся при ударе системы струн по алюминиевой преграде при различных скоростях удара (2l x2L = 0.6 мм x 2.6 мм).

| Материал струн | Скорость удара, км/сек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Сталь | 51.5/53.8 | 104.1/105.7 | 143.6/142.5 | 170/172.7 | 197/193 |
| Сплав алюминия | 0/0 | 11.8/9.7 | 23.4/23.8 | 35.5/37.6 | 47.6/45.3 |

В Табл.4 и 5 показаны число фрагментов и суммарная безразмерная масса фрагментов в зависимости от расстояния между струнами 2L. Скорость удара была 3 км/сек при неизменном размере струн 2l = 0.6 мм. Из Табл. 4 видно,
что с увеличением расстояния 2L между струнами число фрагментов монотонно падает. Для случая удара алюминиевых струн и скорости удара 3 км/сек фрагментация прекращается приблизительно при 2Lкр4 мм как для модели, учитывающей конечное время разрушения, так и для модели мгновенного разрушения. Общая масса фрагментов при увеличении расстояния 2L между струнами, как показывают расчеты (Табл.5), ведет себя немонотонно. Сначала эта масса растет, затем падает и, наконец, обращается в ноль, когда фрагментация прекращается. Здесь также результаты расчетов по двум моделям близки.

Таблица 4.

Число фрагментов (с учетом конечного времени разрушения/мгновенное разрушение) в зависимости от расстояния между струнами 2L.
Скорость удара 3 км/сек.

| Материал струн | Расстояния между струнами 2L, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 5.0 |
| Сталь | 14/17 | 8/10 | 6/7 | 5/5 | 4/4 |
| Сплав алюминия | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |

Таблица 5.

Суммарная безразмерная масса фрагментов (с учетом конечного времени разрушения/мгновенное разрушение) в зависимости от расстояния между струнами 2L. Скорость удара 3 км/сек.

| Материал струн | Расстояния между струнами 2L, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 5.0 |
| Сталь | 54.7/54.9 | 104.1/105.7 | 153/149.3 | 201/180.1 | 229.4/206.0 |
| Сплав алюминия | 10.6/8.6 | 11.8/9.7 | 17.5/10.7 | 0/0 | 0/0 |

ВЫВОДЫ

При взаимодействии струнного или сеточного экрана с ударником существуют, вообще говоря, два режима проникания струн. Первый режим реализуется, когда зоны пластической деформации вокруг струн
не перекрываются и струны внедряются в преграду независимо друг от друга. Этот случай рассмотрен в работе [10]. Второй – когда зоны пластической деформации перекрываются. Этот режим имеет место, когда диаметр струны и апертура (видимое на просвет расстояние между соседними струнами) являются величинами одного порядка. Этот случай рассматривался нами в работах [1,2].

В работах [1,2] нами была предложена упругопластическая модель фрагментации при высокоскоростном внедрении периодической системы струн
в массивную преграду. В модели предполагалось, что диаметр струны
и расстояние между струнами - величины одного порядка. Относительно свойств материала преграды принималась гипотеза о несжимаемости и идеальной пластичности. Задача рассматривалась в двумерном приближении
в предположении о плоском деформированном состоянии. Модель позволила оценить размеры, скорость и энергию фрагментов, выбиваемых из преграды. Однако в этой модели предполагалось, что образование (отрыв) фрагментов происходит мгновенно при выполнении условия начала пластического течения, т.е. условия начала образования шейки.

Для более адекватного описания процесса фрагментации в настоящей работе предлагается учесть тот факт, что образование фрагментов происходит
за конечное время. Основное отличие предложенного подхода состоит
в следующем. В новой модели, момент начала образования шейки считается моментом начала отделения фрагмента. Рассмотрена вспомогательная задача
о фрагментации стержня при неоднородном по длине поле скоростей. Предложена модель ее исследования, позволившая оценить деформированное состояние в процессе фрагментации. С использованием этого подхода рассматривается процесс образования фрагмента преграды. После начала образования фрагмента деформация основного объема преграды рассматривается по прежней схеме, а деформация в месте образования шейки по схеме фрагментации стержня из вспомогательной задачи. Получена система дифференциальных уравнений, которая описывает деформированное состояние
в основной массе преграды, изменение скорости образующегося фрагмента
и размер шейки. Процесс отделения фрагмента заканчивается, когда размер шейки становится равным нулю. На основе предложенной модели проведены оценки фрагментации, которые сравниваются с оценками по модели мгновенного образования фрагментов [1,2]. Результаты оценок приведены в Табл.3-5.

Расчеты показывают (Табл.2 и 3), что при внедрении стальных струн образуется больше фрагментов с большей суммарной массой, чем при внедрении алюминиевых струн. При увеличении скорости удара растет как число фрагментов, так и общая масса фрагментов. Причем, результаты расчетов
по модели, учитывающей конечное время разрушения, слабо отличаются
от расчетов по модели мгновенного разрушения, и это отличие растет с увеличением скорости удара.

Расчеты показывают (Табл.4), что с увеличением расстояния 2L между струнами число фрагментов монотонно падает. В рамках рассматриваемой модели существует критическое значение 2Lкр, зависящее от материала струн
и скорости удара, такое, что при 2L>2Lкр число фрагментов обращается в ноль, т.е. фрагментация прекращается. Для случая удара алюминиевых струн
и скорости удара 3 км/сек фрагментация прекращается приблизительно при 2Lкр4 мм как для модели, учитывающей конечное время разрушения, так и для модели мгновенного разрушения.

Общая масса фрагментов при увеличении расстояния 2L между струнами, как показывают расчеты (Табл.5), ведет себя немонотонно. Сначала эта масса растет, затем падает и, наконец, обращается в ноль, когда фрагментация прекращается. Здесь также результаты расчетов по двум моделям близки.

ЛИТЕРАТУРА

- Головешкин В.А., Мягков Н.Н. Оценка параметров фрагментов, возникающих при  проникании периодической системы струн в массивную преграду // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2012. – Т.18. – №2. – C.190-212.

- Goloveshkin V.A., Myagkov N.N. Estimating parameters of fragments forming at penetration of periodic system of strings into a semi-infinite target // Int. J. Impact Engng. – 2013. – Vol.61. – P.13-23.

- Christiansen E., Kerr J. Mesh double-bumper shield: A low-weight alternative for spacecraft meteoroid and orbital debris protection // Int. J. Impact Eng. – 1993. – Vol.14. – P.169-180.

- Безруков Л.Н., Гадасин И.М., Киселев А.И., Кононенко М.М., Нагавкин В.Ф., Семенов А.С., Смирнов В.М. О физических принципах построения защиты модуля «ЗАРЯ» Международной космической станции от ударного повреждения частицами околоземной среды // Космонавтика
и ракетостроение. – 2000. – №18. – C.140-151.

- Horz F., Cintala M.J., Bernhard R.P., See T.H. Multiple-mesh bumpers:
a feasibility study // Int J. Impact Engng. – 1995. – Vol.17. – P.431-442.

- Shumikhin T.A., Semenov A.S., Bezrukov L.N. et al. On fragmentation of aluminum projectile on mesh bumpers / Fourth European Conf. on Space Debris. Proceedings. – Darmstadt, Germany, 2005. – P.471-476.

- Шумихин Т.А., Безруков Л.Н., Мягков Н.Н. Модельный эксперимент, проясняющий механизм фрагментации высокоскоростного ударника
на дискретных экранах // Механика композиционных материалов
и конструкций. – 2007. – T.13. – №3. – C.341-355.

- Myagkov N.N., Shumikhin T.A., Bezrukov L.N. Experimental and numerical study of peculiarities at high-velocity interaction between a projectile and discrete bumpers // Int. J. Impact Engn. – 2010. – Vol.37. – P.980-994.

- Myagkov N.N.,  Shumikhin T.A. Characteristic features of projectile fragmentation on a mesh bumper at high-velocity impact // Composites: Mechanics, Computations, Applications. – 2012. – Vol.3. – Iss.1. – P.35-49.

- Myagkov N.N., Goloveshkin V.A., Shumikhin T.A., Sulimov A.V. On hypervelocity penetration of the mesh-bumper strings into a projectile // Int. J. Impact Engng. – 2009. – Vol.36. – P.468-475.

- Prandtl L. Über die harte plastischer karper // Nachr. Ges. Wiss. Gottingen. – 1920. – P.74-85.

- Hill R. Mathematical theory of plasticity. – Oxford University Press, 1998.

- Головешкин В.А., Мягков Н.Н. Модель фрагментации расширяющегося цилиндра // Механика композиционных материалов и конструкций. – 2014. – Т.20. – №1. – С.97-103.

Поступила в редакцию 31 января 2014 года.

Работа поддержана грантом РФФИ (проект 12-01-00027) и Программой президиума РАН №25.

Сведения об авторах:

Головешкин Василий Адамович – д.т.н., проф., Каф. ИТ-1, Московский государственный университет приборостроения и информатики, г. Москва, Россия; e-mail: nikshevolog@yandex.ru

Мягков Николай Николаевич – д.ф.-м.н., проф., зав.лаб., ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия; e-mail: nn_myagkov@mail.ru