УДК 620.1:621.311.001.57:51-74

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ ОПТОВОЛОКНА В ПКМ
И ИЗМЕРЕНИИ ДЕФОРМАЦИИ МАТЕРИАЛА С ПОМОЩЬЮ ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК

Махсидов В.В., Федотов М.Ю., Шиенок А.М., Зуев М.А.

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В обзоре представлены результаты работ по оценке механических свойств полимерных композиционных материалов (ПКМ) с внедренными оптическими волокнами и определению деформации материала с помощью интегрированных волоконных брэгговских решеток (ВБР). Описываются способы ввода-вывода оптоволокна из материала, конструкция составного чувствительного элемента. Рассматривается математический аппарат для пересчета регистрируемой физической величины в деформацию чувствительного элемента на основе ВБР и стабильность показаний чувствительного элемента. Показана возможность использования ВБР для полимерных оптических волокон.

Ключевые слова: волоконный чувствительный элемент; волоконная брэгговская решетка; деформация; полимерный композиционный материал; встроенный контроль; ВБР; ПКМ

FOR AN ISSUE OF EMBEDDED OPTICAL FIBRE IN CFRP
AND STRAIN MEASUREMENT WITH FIBRE BRAGG GRATINGS SENSORS

Makhsidov V.V., Fedotov M.Yu., Shiyonok A.M., Zuev M.A.

FSUE «All-Russian Scientific-Research Institute of Aviation Materials», Moscow, Russia

SUMMARY

In review mechanical properties of carbon fiber reinforced plastics (CFRP) with embedded optical fiber and strain measurement of CFRP with in-fiber Bragg grating (FBG) are presented. In particular, fiber ingress/egress methods and several architectures of FBG sensors for simultaneous measurement of strain components are estimated. Furthermore, a model for correlation of wavelength shift of the Bragg peak including strain components and stability of FBG are introduced. Possibility of using FBG in plastic optic fiber are presented shortly

Key words: fiber optic sensor; strain; fiber Bragg grating; carbon fiber reinforced plastics; structural health monitoring; FBG; CFRP; SHM

ВВЕДЕНИЕ

Одними из главных задач при длительной эксплуатации изделия являются диагностика конструкции и оценка ее остаточного ресурса. Данные вопросы могут возникать не только в процессе эксплуатации изделия, но и в период
его сборки, сдаточных испытаний и длительном хранении. Один из начальных факторов, определяющих прочность и надежность конструкции изделия – материал и технология его изготовления. Особенно это важно для элементов конструкций на основе композиционных материалов [1-2]. Помочь в решении данных задач возможно с помощью системы встроенного контроля, которая позволит не только своевременно выявлять проблемные места конструкции
и сокращать время на их поиск, но и в перспективе прогнозировать ее остаточный ресурс.

В настоящее время в качестве чувствительных элементов в системах встроенного контроля в основном используются пьезоэлектрические, акустические, тепловые, электромагнитные и электрические датчики [3-6]. Последние используются особенно широко. Качество крепления датчиков, наличие высокого уровня шумов и вибрации во время полета, сильные электромагнитные поля и дополнительный вес делали системы встроенного контроля ненадежными. Поэтому, вопрос о применении чувствительных элементов и технологии контроля конструкции стоит наиболее остро.

Одной из перспективных составляющих для системы встроенного контроля конструкций является применение волоконных чувствительных элементов
на основе брэгговской решетки (ВБР). Такие элементы в сравнении
с традиционными тензодатчиками более компактны, не подвержены электромагнитным помехам и могут интегрироваться в единое оптическое волокно. Благодаря своим преимуществам, ВБР начинают все шире применяться для системы встроенного контроля в ряде отраслей промышленности.
В частности, исследуется возможность использования ВБР для изделий авиационной и космической техники [7-14].

В обзоре представлены результаты работ по оценке механических свойств полимерных композиционных материалов (ПКМ) с внедренными оптическими волокнами и определению деформации материала с помощью интегрированных ВБР. Описываются способы ввода-вывода оптоволокна из материала, конструкция составного чувствительного элемента. Рассматривается математический аппарат для пересчета регистрируемой физической величины
в деформацию чувствительного элемента на основе ВБР и стабильность показаний чувствительного элемента. Показана возможность использования ВБР для полимерных оптических волокон. Здесь и далее под интеграцией оптического волокна будем понимать его внедрение в структуру ПКМ.

1. ИНТЕГРАЦИЯ ОПТОВОЛОКНА В СТРУКТУРУ ПКМ

1.1. Влияние интегрированного оптоволокна на снижение механических свойств ПКМ.

Известно, что снижение прочностных свойств ПКМ с интегрированным оптическим волокном связано с рядом факторов, одними из которых являются искажение структуры композиционного материала и снижение адгезии между матрицей и «посторонним» включением, т.е. оптическим волокном.

Искажения структуры ПКМ в результате внедрения оптического волокна вызвано следующими факторами: диаметром оптоволокна, схемой его расположения в структуре, конструкцией используемого составного чувствительного элемента (например, применение капилляра) и местом ввода-вывода оптоволокна из материала. Кроме того, искажения структуры ПКМ могут быть обусловлены топологией сети чувствительных элементов. Влиянию внедренного оптического кварцевого оптоволокна на механические свойства ПКМ посвящен ряд обзорных статей, в частности [15,16].

В работах [17,18] исследовали влияние диаметра оптического волокна,
его защитного полимерного покрытия (оболочки) и его материала
на механические свойства образцов ПКМ. Авторы работ приходят к выводу,
что с точки зрения незначительного снижения механических свойств наиболее подходящим является оптоволокно диаметром 80-100 мкм и менее. Для ПКМ
с матрицей на эпоксидной основе более подходящим с точки зрения адгезии
на границе матрица-оболочка и оболочка-кварцевое оптоволокно, а также
с учетом технологии изготовления ПКМ, является полиимидное покрытие [19]. Следует отметить, что акрилатное покрытие стабильно до температуры 160°С, после которой начинает разрушаться. Кроме того, акрилатное покрытие оптоволокна в образце ПКМ выдерживает меньшее количество циклов нагружения при усталостных испытаниях образцов – до 120 килоциклов [20]. Полиимидное покрытие сохраняет работоспособность и при 140 килоциклах.

Другим аспектом искажения структуры является угол разориентировки между упрочняющими и оптическим волокнами, который вызывает образование дефекта материала в виде симметрично расположенных областей, прилегающих
к оптоволокну и заполненных только связующим. При внедрении оптоволокна поперечно упрочняющим волокнам в структуре ПКМ возникает указанное искажение с длиной в 16 раз и высотой в 2 раза превосходящей радиус волокна [21]. Геометрические искажения структуры ПКМ распространяются на длину от 6 до 8 радиусов волокна. Такие искажения структуры вызывают значительное повышение напряжения у корня дефекта, с которого и начинается разрушение
при растягивающей нагрузке вдоль упрочняющих волокон, а при сжатии разрушение начинается с межфазных границ. С понижением угла разориентировки с 90°С до 15°С величина отношения радиуса оптического волокна к длине указанного дефекта уменьшается примерно в два раза [22].
При этом на данный эффект влияют не только волокна из прилегающего слоя,
но и волокна соседних слоев. Необходимо отметить, что при растяжении более тонких (8 слоев) образцов из углепластика в зависимости от угла укладки оптоволокна модуль упругости и предел прочности изменяются не значительно – в пределах 3% и 10% соответственно, а в случае более толстых (16 слоев) –
в пределах 5% [23,24]. Однако картина меняется при сжатии образцов: до 40% потеря прочности у 8-слойного ПКМ и до 15-18% у 16-ти слойного при углах разориентировки 60° и 90°.

Вышеперечисленные исследования показывают, что одними из основных факторов снижения прочности ПКМ с внедренным кварцевым оптическим волокном являются как искажение структуры, обусловленное разницей
на порядок в диаметрах упрочняющих и оптических волокон при их пересечении (диаметр упрочняющих кварцевых волокон 5-20 мкм, углеродных – 5-10 мкм),
так и адгезия на границах матрица-защитное полимерное покрытие-оптоволокно.

Помимо рассмотренных факторов необходимо учитывать соотношение коэффициентов линейного термического расширения между материалами оптоволокна, матрицы и оболочки, которое может влиять на снижение прочностных характеристик ПКМ.

Для уменьшения искажения структуры материала необходимо применять оптическое волокно минимального диаметра. Такое волокно может быть получено как соответствующей технологией его изготовления, так и путем его травления. Авторы работы [25] разработали кварцевое оптическое волокно диаметром 40 мкм в полиимидной оболочке толщиной 6,5 мкм и успешно проверили его работоспособность в образцах ПКМ (углепластики и слоистые металлополимеры) [26,27]. В работе [28] показана возможность травления кварцевого оптоволокна диаметром 80 мкм и 125 мкм (с эллиптическим сердечником и типа «бабочка») с сохранением работоспособности нанесенных
в сердечнике ВБР. Для оптоволокна диаметром 125 мкм с эллиптическим сердечником критическим диаметром с точки зрения работоспособности ВБР является 75 мкм, при достижении которого остается только одна из составляющих поляризованного сигнала. В случае оптоволокна с сердечником типа «бабочка» критический диаметр равен примерно 45 мкм, а двулучепреломление сохраняется практически постоянным до диаметра 85 мкм после чего исчезает.

1.2. Ввод-вывод оптоволокна из ПКМ.

Следующим вопросом является вывод оптоволокна из образца или элемента конструкции для последующего его соединения с измерительным оборудованием. В этом направлении ведутся исследования, которые можно разделить на две группы: с физическим контактом и без такового.

В первом случае для соединения с измерительным прибором организуется выход оптоволокна из материала [29-31]. С технической точки зрения место выхода возможно располагать как на поверхности образца или элемента конструкции, так и на их боковых кромках. При этом с учетом технологии изготовления элементов конструкций на основе ПКМ более удобным является расположение места ввода-вывода на поверхности. Однако конкретное техническое решение зависит в первую очередь от элемента конструкции
и способа его крепления в изделии. В первом случае сам разъем оптоволокна может быть как выведен за границу элемента конструкции и размещен
на ее поверхности, так и встроен в ее торец в процессе изготовления [32,33].
В последнем случае структура слоев около области расположения разъема
и вдали от него будет отличаться. С учетом различной структуры и имеющихся разнородных материалов в области разъема будет определенное снижение механических свойств элемента конструкции. Отметим, что в качестве разъемов для соединения с измерительным оборудованием можно использовать широко доступные стандартные волоконно-оптические соединители [34,35].

Во втором случае предлагается передавать и получать сигнал (излучение)
от оптоволокна к магистральному/подводящему оптоволокну напрямую [36], или использовать для этого специальные компактные фотопреобразователи излучения [37], встраиваемые в материал. В первом случае часть оптоволокна для организации приема и передачи сигнала должна располагаться в оптически прозрачном материале фрагмента элемента конструкции или выходить
на поверхность. Кроме того, оптоволокно должно быть срезано под определенным углом для соответствующего перенаправления излучения либо необходимо расположение рядом соответствующе ориентированного зеркала.
Во втором случае в области расположения фотопреобразователя возможно искажение структуры материала и ослабление его прочности. Кроме того, возможна потеря информации от чувствительного элемента (в зависимости
от используемых чувствительных элементов).

2. ИЗМЕРЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВБР

2.1. Математическая модель взаимосвязи длины волны и деформации оптоволокна в месте ВБР.

Для правильной интерпретации деформации, измеряемой данных
с помощью чувствительного элемента на основе ВБР, необходимо понимание условий его работы. Здесь и далее за исключением особо оговоренных случаев будем рассматривать брэгговскую решетку, созданную (записанную)
в сердечнике оптического волокна. Такая ВБР представляет периодическую структуру материала сердечника оптического волокна. Механизм образования периодической структуры с различным показателем преломления описан
в работах [38-40], а принцип записи и работы ВБР в [41-46]. Отметим, что ВБР реагирует на то механическое воздействие, которое вызывает изменение периода решетки, что приводит к смещению резонансной длины волны в ее спектре.

Y

Z

X

FZ

FX

FY

Приложение внешней нагрузки к образцу материала в общем случае может вызывать появление не только нормальных напряжений в образце,
но и касательных, которые вызывают соответствующие деформации. В работах [47-49] говорится, что ВБР не чувствительны к сдвиговым деформациям
при использовании оптических волокон без двулучепреломления и без применения поляризованного света, а в работе [50] говорится о некотором влиянии сдвиговой деформации на показания ВБР, если она нанесена
в оптическом волокне с высоким двулучепреломлением и используется поляризованный свет. На рис.1 показаны силы, действующие на оптическое волокно с ВБР, расположенное внутри материала и вызывающее
его деформацию.

Рис.1. Силы, действующие на оптическое волокно с ВБР.

Математические модели, которые позволяют связать деформацию оптического волокна в месте с ВБР с изменением ее резонансной длины волны, приведены в работах [51-59] с учетом ряда допущений и на основе работ [47,
60-71]. В связи с тем, что изменение температуры оптического волокна с ВБР будет приводить к изменению периода решетки, необходима компенсация влияния температуры.

Одной из простых и удобных для применения математических моделей
по взаимосвязи изменения длины волны с деформацией оптического волокна
в месте с ВБР является [51-53]:

- при наличии деформации по трем взаимно перпендикулярным осям

ΔλBλB=ε3−neff22p11ε1+p12ε2+ε3+αΔT					(1)

- для случая ε1=ε2=εr, εz=ε3

ΔλBλB=−neff22p11+p12εr+1−neff22p12εz+αΔT				(2)

где: λВ – резонансная длина волны ВБР, ΔλВ – изменение резонансной длины волны ВБР, neff – показатель преломления применяемого кварцевого стекла; p11, р12 – коэффициенты Поккельса упруго оптического тензора; ε1, ε2, ε3 – линейные деформации вдоль осей x, y и z соответственно; εr, εz – линейные деформации
в радиальном и осевом направлении оптоволокна соответственно; α – коэффициент теплового расширения применяемого кварцевого стекла; ΔT – изменение температуры оптоволокна в месте с ВБР.

Очевидно, что осевая деформация оптического волокна с ВБР в этом случае может быть вызвана как действием только осевой (Fz) или одной из поперечных (Fx, Fy) сил, так и их совместным действием (рис.1). Данное обстоятельство учитывается математическими моделями (1) и (2), поэтому измерение деформации внутри материала только по смещению одного пика резонансной длины волны ВБР может привести к значительной погрешности измерения деформации и дать неверную оценку состояния материала. Для материалов
со значительной анизотропией механических свойств, которыми являются многие виды широко применяемых ПКМ, это обстоятельство имеет решающее значение. Для более точной оценки необходимо одновременное измерение осевой и двух поперечных составляющих деформации, а также учет изменения температуры. Способы определения всех составляющих деформации ВБР будут рассмотрены
в подразделе 2.3.

На точность определения деформации могут влиять коэффициенты Поккельса упруго оптического тензора. В работе [71] показано,
что коэффициенты Поккельса для одномодовых волокон на 7-18% меньше (p11=0,113, р12=0,252), чем для чистого кварца (p11=0,121, р12=0,270) [72],
что объясняется присутствием легирующих добавок Ge и B (до 2 мол.%)
в сердечнике и/или плакирующем слое. Авторы [71] приходят к выводу, что для более точных измерений необходимо определение коэффициентов Поккельса
в месте с ВБР. Существует экспериментальный способ определения коэффициентов Поккельса, который можно разделить на два типа по методу приложения нагрузки: через рычаг [28,52,73-76] и прямое приложение нагрузки
к оптоволокну [48,77-80].

Если предположить, что на оптоволокно с ВБР воздействуют только осевые деформации, то его радиальную деформацию можно выразить через коэффициент Пуассона, т.е.

εr=εz											(3)

где  – коэффициент Пуассона оптоволокна.

В этом случае формулу (2) с условием измерения при постоянной температуре можно записать в следующем виде [53]

(4)

Отметим, что формулой (4) можно пользоваться, если радиальная деформация оптоволокна является следствием только его осевой деформации. Такая ситуация возможна, когда оптоволокно с ВБР работает только
на растяжение (сжатие), например в случае наклеиваемых на поверхность чувствительных элементов.

Еще одним обстоятельством, влияющим на точность определения деформации, является сочетание материалов оптического волокна и матрицы ПКМ, в которой он работает. В упоминаемом исследовании [53] проведен сравнительный анализ точности определения деформации с помощью формул (2) и (4). В этой работе предлагается вместо коэффициента Пуассона использовать следующее выражение

(5)

Здесь индексы f и h, соответственно, относятся к материалу оптоволокна
и матрицы ПКМ, а параметры  и Е являются коэффициентом Пуассона
и модулем упругости 1-го рода соответственно.

Сравнительный анализ определения погрешности измерения деформации
по формуле (2) при постоянной температуре между использованием выражения (3) и выражения (5) показывает, что для случая кварцевого оптического стекла
и матрицы на эпоксидной основе она может составлять до 0,5-1% [53].

2.2. Стабильность показаний ВБР.

Другим важным показателем работоспособности чувствительного элемента является стабильность его показаний во времени. В работе [81] авторы приходят
к выводу, что нестабильность показаний одной и той же ВБР со временем связана не только с погрешностями измерительного оборудования, но и с процессом нанесения защитного полимерного покрытия, в т.ч. на ВБР. Показано,
что для ВБР возможен дрифт резонансной длины волны на 3 µε в год, а также возможна ошибка измерения деформации до 800 µε из-за нарушения адгезии
при нанесении защитного покрытия. Более того, в работе [82] показано,
что для углепластиков с модулем сдвига более 12 ГПа и интегрированным оптоволокном с ВБР без защитного покрытия погрешность определения деформации находится в интервале 1,92-2,16%, для углепластиков с модулем сдвига выше 4,9 ГПа – 3,11-3,5%, а для ВБР с защитным покрытием и модулем сдвига на границе оптоволокно-защитное покрытие 30-200 ГПа и наружным диаметром около 200 мкм – 5-10%. Кроме того, погрешность в определение деформации может вносить и уровень сигнала от ВБР [83].

2.3. Конструкция составного чувствительного элемента для одновременного измерения составляющих деформации материала.

В предыдущих разделах было показано, что измерение деформации
в материалах, особенно крайне анизотропных, которыми являются многие виды композитов, требует хотя бы разделения на осевую и радиальную составляющие, а также учета изменения температуры.

Одним из простых способов одновременного измерения осевой
и радиальной составляющей деформации и учета температуры является использование так называемых розеток ВБР. Такой подход был применен авторами работы [84] с разработкой математической модели для использования
4-х ВБР в составе розетки, а в работе [85] данная модель была применена к ПКМ
с квази-изотропной укладкой, для которой использовано 3-и ВБР в составе розетки. Для оценки погрешности измерения деформации и температуры образец подвергали различным видам нагружения: растяжению, сжатию, изгибу,
в т.ч. при воздействии температуры. При использовании 4-х ВБР погрешность измерения составляющих деформации составила порядка 3%, а для квази-изотропного материала и 3-х ВБР – около 1%. Однако такой вариант реализации составного чувствительного элемента не обеспечивает измерение деформации
и температуры в одном и том же микрообъеме.

Другим способом одновременного измерения осевой и радиальных составляющих деформации является использование двух ВБР, располагающихся рядом и в едином оптоволокне. В работе [86] проанализировано два решения составного чувствительного элемента на основе двух ВБР
в двулучепреломляющем волокне. В первом решении ось оптоволокна изогнута под углом 90° между двумя ВБР, во втором – одна из ВБР помещена в капилляр для изоляции от поперечной нагрузки. В случае расположения оптоволокна с ВБР под углом 90° друг к другу погрешность измерения осевой деформации составляет ±3,7 µε, а в направлении осей х и у, соответственно, ±3,3 µε и ±10,4 µε. Для случая, когда одна из ВБР в капилляре, погрешность измерения осевой деформации составляет ±0,9 µε, а в направлении х и у – по 4,3 µε. Однако такие решения в первом случае также не позволяют измерять деформацию в одном
и том же микрообъеме, а во втором – будут приводить к искажению структуры ПКМ (наружный диаметр примененного капилляра составляет 340 мкм).

В статье [53] авторы проанализировали погрешность измерения осевой
и радиальной составляющей деформации с помощью трех типов чувствительных элементов на основе ВБР. Применение наложенных друг на друга ВБР
со значительно отличающимся периодом в широко распространенных двухслойных оптических волокнах ведет к значительной погрешности – по осевой деформации ±1000 µε, по радиальной – ±1700 µε. Использование одной ВБР
в двулучепреломляющем волокне позволяет значительно уменьшить погрешность измерения деформации – до 30 µε по осевой и радиальной составляющей. Важно отметить, что двулучепреломляющее оптоволокно должно быть соответствующим образом ориентировано в материале. Расположение короткопериодной и длиннопериодной ВБР в разных слоях одного сечения
в трехслойном оптическом волокне приводит к еще большему уменьшению погрешности измерения деформации – до 2 µε по осевой и радиальной деформации. Последний вариант расположения двух ВБР можно реализовать
при отличии в содержании GeO2 в слоях оптоволокна до 20 мол.% [87]. В работах [88,89] показана возможность получения высокого содержания GeO2
в оптоволокне, а в работах [90,91] – способ создания наложенных ВБР.

Следует отметить, что в работе [92] приведены некоторые подходы для создания чувствительного элемента на основе ВБР в двулучепреломляющем волокне.

2.4. Применение полимерных оптических волокон для чувствительных элементов на основе ВБР.

На сегодняшний день для целей передачи информации наибольшее распространение получили кварцевые оптические волокна. Однако не так давно появились полимерные оптические волокна на различной основе (полиметилметакрилат (ПММА), поликарбонат и др.), предназначенные
для передачи информации, а также для оптоволоконных чувствительных элементов [93]. Одним из основных преимуществ полимерных оптических волокон по сравнению с кварцевыми является их пластичность – они способны выдерживать значительно большую деформацию до разрушения. Для кварцевых оптических волокон упругая осевая деформация составляет около 1%,
а для полимерных – до 10%. Пластиковые полимерные волокна обладают предельной осевой деформацией до разрушения вплоть до 30%.

В работах [94-96] продемонстрированы возможности изготовления
и работоспособности ВБР в оптическом одномодовом волокне на основе ПММА. При этом чувствительный элемент может измерять деформацию до 3,6%
с точностью менее 1 µε.

В [97-102] показаны возможность изготовления микроструктурированных ВБР и их работоспособность при деформации до 8% и точности ее определения менее 1 µε.

Для сохранения работоспособности интегрируемого в ПКМ оптоволокна
и обеспечения работоспособности системы встроенного контроля
при критических деформациях материала конструкции можно использовать полимерные оптические волокна. Однако на сегодняшний день полимерные оптические волокна не обладают стойкостью к относительно высоким температурам (максимальная рабочая температура 105°С) и доступны
для коммерческого использования в минимальном диаметре 250 мкм,
что ограничивает их применение в системе встроенного контроля конструкции
на основе ПКМ. Следует отметить, что для высокотемпературной волоконной оптики можно использовать оптоволокно на основе оксида алюминия (α-Al2O3) [103].

2.5. Определение деформации материала с помощью интегрированной ВБР.

Известно, что в общем случае деформация оптоволокна не будет равна деформации материала. Рассмотренный выше математический аппарат имеет отношение к деформации оптоволокна с чувствительным элементом. Следовательно, для измерения деформации материала с помощью интегрируемых в структуру ПКМ оптических волокон с ВБР необходимо модифицировать математическую модель.

Одним из способов по переходу от деформации оптоволокна
с чувствительным элементом к деформации материала является умножение деформации ВБР на некоторый коэффициент, что возможно осуществить путем калибровки образца. Однако такой подход может быть выполнен для простых
и относительно небольших образцов и в случае нескольких используемых ВБР. Применение калибровки к конструкции, в частности к различным ее сечениям,
а тем более при большом количестве ВБР, в этом случае крайне затруднительно.

Для конструкций более подходящим является подход с применением матрицы коэффициентов передачи деформации. Вначале рассчитывается каждая составляющая деформации, составляется тензор деформаций, после чего он умножается на вычисляемую отдельно матрицу коэффициентов передачи деформации. Методика вычисления матрицы коэффициентов передачи деформации описана в работе [54], а примеры использования – в работах [86,
104-106] и др.

В исследовании [107] проанализирована линейная и нелинейная модель передачи деформации от материала к двулучепреломляющему оптоволокну
с ВБР. Показано, при использовании линейной модели в случае присутствия сил
в трех взаимно перпендикулярных направлениях погрешность определения осевой деформации составляет 1-10%, а для поперечных составляющих деформации – 10-100%. Высокая погрешность связана с нелинейной зависимостью между приложенной поперечной силой и смещением резонансной длины волны ВБР для двулучепреломляющего волокна. При использовании нелинейной модели погрешность измерения для трех составляющих деформации составляет 1-3% с учетом изменения температуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понимание измеряемой деформации оптоволокна в месте ВБР будет
в значительной степени способствовать правильной оценке состояния материала и повышению точности определения повреждаемости, что, в свою очередь, поможет выйти на остаточный ресурс конструкции. Это в перспективе позволит перейти от назначенного ресурса к ресурсу по фактическому состоянию.

Для создания одной из подсистем встроенного контроля конструкции на основе интегрируемых ВБР в ПКМ необходимо решить одну из главных задач – измерение деформации материала. Данная задача требует уточнения или решения в таких вопросах, как: обеспечение минимального ухудшения механических свойств ПКМ в результате внедрения оптоволокна и его ввод-вывод из материала, математический аппарат для пересчета регистрируемой физической величины
в деформацию оптоволокна с чувствительным элементом, конструкция составного чувствительного элемента, термокомпенсация, стабильность показаний чувствительного элемента, а также переход от деформации оптоволокна к деформации материала. Есть еще один вопрос, связанный с дальнейшей работой системы встроенного контроля, в случае превышения допустимой деформации для ПКМ. Этот вопрос можно решить в случае применения полимерных оптических волокон.

В представленной работе показано, что для решения указанных задач требуется обеспечить в материале минимум структурных искажений и достаточно хорошую адгезию для матрицы ПКМ и оптоволокна. Для организации удобных разъемов оптоволокна можно использовать широко применяемые коммерческие волоконно-оптические соединители и располагать их либо на поверхности образца, либо встраивать внутрь ПКМ с выходом разъемной части на внешнюю поверхность. Для измерения деформации материала необходимо применение либо специальных оптических волокон, либо комбинации ВБР в составе чувствительного элемента, а также учет изменения температуры. Использование двулучепреломляющего волокна для разделения составляющих деформации позволяет повысить точность их определения. Применение нелинейной модели при измерении деформации позволяет получить погрешность ее измерения
в пределах 1-3% с учетом изменения температуры. При этом конкретные решения будут зависеть от самого элемента конструкции и условий его эксплуатации.

ЛИТЕРАТУРА

- Каблов Е.Н., Старцев О.В., Кротов А.С., Кириллов В.Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения.
III. Значимые факторы // Деформация и разрушение материалов. – 2011. – №1. – С.34-40.

- Каблов Е.Н., Старцев О.В., Деев И.С., Никишин Е.Ф. Свойства полимерных композиционных материалов после воздействия открытого космоса на околоземных орбитах // Все материалы. Энциклопедический справочник. – 2012. – №11. – С.2-16.

- Гуляев И.Н., Гуняев Г.М., Раскутин А.Е. Полимерные композиционные материалы с функциями адаптации и диагностики состояния // Авиационные материалы и технологии. – 2012. – №5. – С.242-253.

- Федотов М.Ю., Сорокин К.В., Гуляев И.Н., Шиенок А.М. Изменение геометрического профиля ‒ инновационное решение для аэродинамики // Авиационные материалы и технологии. – 2012. – №4. – С.55-57.

- Гуляев И.Н., Гуняев Г.М. Использование непрерывных армирующих волокон в качестве тензорезисторных сенсорных элементов // Авиационные материалы и технологии. – 2010. – №2. – С.22-27.

- Сиваков Д.В., Гуляев И.Н., Сорокин К.В., Федотов М.Ю., Гончаров В.А. Особенности создания полимерных композиционных материалов с интегрированной активной электромеханической // Авиационные материалы и технологии. – 2011. – №1. – С.31-34.

- Takeda N. Fiber optic sensor-based SHM technologies for aerospace applications in Japan / Proc. SPIE 6933 «Smart Sensor Phenomena, Technology, Networks, and Systems». 2008. (doi:10.1117/12.776838; http://dx.doi.org/10.1117/12.776838).

- Takeda N., Tajima N., Sakurai T., Kishi T. Recent advances in composite fuselage demonstration program for damage and health monitoring in Japan // Structural control and health monitoring. – 2005. – Vol.12. – Р.245-255.

- Childers B.A., Froggatt M.E., Allison S.G., Moore T.C., Hare D.A. Use of 3000 Bragg grating strain sensors distributed on four 8-m optical fibers during static load tests of a composite structure / Proc. SPIE 4332 «Smart Structures and Materials–2001»: Industrial and Commercial Applications of Smart Structures Technologies. 2001 (doi:10.1117/12.429650; http://dx.doi.org/10.1117/12.429650).

- Honglei Guo, Gaozhi Xiao, Nezih Mrad, Jianping Yao Fiber optic sensors for structural health monitoring of air platforms // Sensors J. – 2011. – Vol.11. – P.3687-3705.

- Venu Gopal, Madhav Annamdas Review on developments in fiber optical sensors and applications // Intern. J. of Materials Engineering. – 2011. – N1. – P.1-16.

- Harrison J.S., Wise S.A., Bryant R.G., Cano R.J., Gates T.S. Innovative materials for aircraft morphing / Proc. SPIE 3326 «Smart Structures and Materials 1998: Industrial and Commercial Applications of Smart Structures Technologies» (doi:10.1117/12.310639; http://dx.doi.org/10.1117/12.310639).

- Wild G., Hinckley S. Acousto-ultrasonic optical fiber sensors: overview and state-of-the-Art IEEE // Sensors J. – 2008. – Vol.8. – N7. – P.1184-1193.

- Mizutani T., Takeda N., Takeya H. On-board strain measurement of a cryogenic composite tank mounted on a reusable rocket using FBG sensors // Structural Health Monitoring. – 2006. – Vol.5. – P.205-214.

- Carman G.E., Sendeckyj G.E. Review of the mechanics of embedded optical sensors //J. of Composites Technology & Research. – 1995. – Vol.17. – N3. – P.183-193.

- Махсидов В.В., Федотов М.Ю., Гончаров В.А., Сорокин К.В. Механические свойства полимерных композиционных материалов с интегрированным оптическим волокном //Деформация и разрушение материалов. – 2014 (в печати).

- Scott S.J., Davidson R., Davidson R. Mechanical properties of composite materials containing embedded fiber-optic sensors / Proc. SPIE «Fiber Optic Smart Structures and Skins IV». 1991 (doi:10.1117/12.50193; http://dx.doi.org/10.1117/12.50193).

- Carman G.P., Paul C.A., Sendeckyj G.P. Transverse strength of composites containing optical fibers / Proc. SPIE «Smart Structures and Materials 1993: Smart Structures and Intelligent Systems» (doi:10.1117/12.152769; http://dx.doi.org/10.1117/12.152769).

- Leka L., Bayo E. A close look at the embedment of optical fibers into composite structures // J. Compos. Tech. Res. – 1989. – Vol.11. – P.106-112.

- Sirkis J.S., Dasgupta A. The role of local interaction mechanics in fiber optic smart structures // J. of Intelligent Material Systems and Structures. – 1993. – N4. – P.260-271.

- Bhargava A., Shivakumar K., Emmanwori L. Stress concentration and failure in composite laminates embedded with fiber optic sensor / In: 44-th AIAA/ASME/ASCE/AHS «Structures, Structural Dynamics and Materials Conference» 2003.

- Abhijit Dasgupta, Ying Wan, Sirkis J.S., Hemant Singh Micromechanical investigation of an optical fiber embedded in a laminated composite / Proc. SPIE «Fiber Optic Smart Structures and Skins» III. 1990 (doi:10.1117/12.24836; http://dx.doi.org/10.1117/12.24836).

- Kunigal Shivakumar, Legunchim Emmanwori Mechanics of failure of composite laminates with an embedded fiber optic sensor //J. of Composite Materials. – 2004. – Vol.38. – N8. – P.669-680.

- Brown T.L., Wood K.H., Childers B.A., Cano R.J., Jensen B.J. Fiber optic sensors for health monitoring of morphing aircraft / Proc. SPIE «Smart Structures and Materials 1999: Industrial and Commercial Applications of Smart Structures Technologies». 1999. (doi:10.1117/12.351590; http://dx.doi.org/10.1117/12.351590).

- Nobuo Takeda, Yoji Okabe, Junichiro Kuwahara, Seiji Kojima, Toshimichi Ogisu Development of smart composite structures with small-diameter fiber Bragg grating sensors for damage detection: Quantitative evaluation of delamination length in CFRP laminates using Lamb wave sensing // Composites Science and Technology. – 2005. – Vol.65. – P.2575-2587.

- Akihito Hongo, Keisuke Fukuchi, Seiji Kojima, Nobuo Takeda Embedded small-diameter fiber Bragg grating sensors and high speed wavelenth detection / Proc. SPIE «Smart Structures and Materials 2003: Smart Sensor Technology and Measurement Systems» (doi:10.1117/12.484249; http://dx.doi.org/10.1117/12.484249).

- Kouji Satori, Keisuke Fukuchi, Yoshinori Kurosawa, Akihito Hongo, Nobuo Takeda Polyimide-coated small-diameter optical fiber sensors for embedding in composite laminate structures / Proc. SPIE «Smart Structures and Materials 2001: Sensory Phenomena and Measurement Instrumentation for Smart Structures and Materials» (doi:10.1117/12.435531; http://dx.doi.org/10.1117/12.435531).

- Ilda Abe, Orlando Frazão, Marcelo W. Schiller, Rogerio N. Nogueira, Hypolito J. Kalinowski, Joao L. Pinto Bragg gratings in normal and reduced diameter high birefringence fibre optics // Measurement Science and Technology. – 2006. – Vol.17. – P.1477-1484.

- Kang H.K., Park J.W., Ryu C.Y., Hong C.S., Kim C.G. Development of fiber optic ingress/egress methods for smart composite structures // Smart Mater. Struct. – 2000. – Vol.9. – P.149-156.

- Green A.K., Shafir E. Termination and connection methods for optical fibres embedded in aerospace composite components // Smart Mater. Struct. – 1999. – Vol.8. – P.269-273.

- Green A.K., Zaidman M., Shafir E., Tur M., Gali S. Infrastructure development for incorporating fibre-optic sensors in composite materials // Smart Mater. Struct. – 2000. – Vol.9. – P.316-321.

- Sjögren B.A. Static strength of CFRP laminates with embedded fiber-optic edge connectors // Composites: Part A. – 2001. – Vol.32. – P.189-196.

- Sjögren A., Lindström B. Connection of optical fibers embedded in aircraft composite components / In: Smart Structures and Materials 2000. – 2000. – Vol.3985. – P.533-542.

- Репин В., Шеховцева В. Что нужно знать о волоконной оптике? // Алгоритм безопасности. – 2005. – №4. – С.50-55.

- Комаров М., Слепов Н. Оптические разъемные соединители для WAN и LAN // Электроника: Наука, технология, бизнес. – 2006. – №1. – С.36-41.

- Teitelbaum M.E., O’Brien D.J., Wetzel E.D., Goossen K.W. Passive and active data porting to composite integrated optical fibers via integrated optics / Active and Passive Smart Structures and Integrated Systems 2008 / Proc. of SPIE. – 2008. – Vol.6928. (doi: 10.1117/12.799244).

- Teitelbaum M.E., Shridhar Yarlagadda, O’Brien D.J., Wetzel E.D., Keith W. Normal incidence free space optical data porting to embedded communication links // IEEE transactions on components and packaging technologies. – 2008. – Vol.31. – N1. – P.32-38.

- Hosono H., Abe Y., Kinser D.L., Abe Y., Kinser D.L., Weeks R.A., Muta K., Kawazoe H. Nature and origin of the 5-eV band in SiO2:GeO2 glasses // Phys. Rev. B. – 1995. – Vol.46. – P.II-445-II-451.

- Tasi T.E., Williams G.M., Friebele E.J. Index structure of fiber Bragg gratings in Ge–SiO2 fibers // Opt. Lett. – 1997. – Vol.22. – P.224-226.

- Poumellic B., Gu´enot P., Riant I., Sansonetti P., Niay P. UV induced densification during Bragg grating inscription in Ge: SiO2 preforms // Opt. Mat. – 1995. – Vol.4. – P.441-449.

- Васильев С.А., Медведков И.О., Королев И.Г., Божков А.С., Курков А.С., Дианов Е.М. Волоконные решетки показателя преломления и их применени // Квантовая электроника. – 2005. – Т.35. – №12. – С.1085-1103.

- Fiber optic sensors / In: An Introduction for Engineers and Scientists. Edit Udd E. – New York: Wiley, 1990.

- Culshaw B., Dakin J.P. Optical fiber sensors. Vol.1-4. – Norwood: Artech House, 1988-1997.

- Kersey A.D., Davis M.A., Patrick H.J., Le Blanc M., Koo K.P., Askins C.G., Putnam M.A., Freibele E.J. Fiber grating sensors // J. Lightwave Technol. – 1997. – Vol.15. – P.1442-1463.

- Hill K.O., Meltz G. Fiber Bragg grating technology fundamentals and overview //
J. Lightwave Technol. – 1997. – Vol.15. – P.1263-1276.

- Measures R.M. Structural monitoring with fiber optic technology. – San Diego: Academic, 2001.

- Pinnow D.A. Elastooptical materials: handbook of lasers. – Cleveland: CRC Press, 1971.

- Guemes J.A., Menendez J.M. Response of Bragg grating fiber-optic sensors when embedded in composite laminates // Compos. Sci. Technol. – 2002. – Vol.62. – P.959-966.

- Muller M.S., Hoffmann L., Sandmair A., Koch A.W. Full strain tensor treatment of fiber Bragg grating sensors // J. Quantum Electron. – 2009. – Vol.45. – P.547.

- Müller M.S., Buck T.C., El-Khozondar H.J., Koch A.W. Shear strain influence on fiber Bragg grating measurement systems // J. of Lightwave Technology. – 2009. – Vol.27. – N23. – P.5223-5229.

- Xiaoming Tao, Liqun Tang, Wei-chong Du, Chung-loong Choy Internal strain measurement by Fiber Bragg grating sensors in textile composites // Compos. Sci. Technol. – 2000. – Vol.60. – P.657-669.

- Lawrence C.M., Nelson D.V., Udd E., Bennett T. A fiber optic sensor for transverse strain measurement // Experimental Mechanics. – 1999. – Vol.39. – N3. – P.202-209.

- Leduc D., Lecieux Y., Morvan P.-A., Lupi C. Architecture of optical fiber sensor for the simultaneous measurement of axial and radial strains // Smart Mater. Struct. – 2013. – Vol.22. – P.9.

- Kollar L.P., Van Steenkiste R.J. Calculation of the stresses and strains in embedded fiber optic sensors // J. Compos. Mater. – 1998. – Vol.32. – P.1647-1679.

- Muller M.S., Schnarr C.D.A. Analytical coherency matrix treatment of shear strained fiber Bragg gratings // Optics express. – 2009. – Vol.17. – N25. – P.22624-22637.

- Kim K.S. A model of embedded fiber optic Fabry-Perot temperature and strain sensors / PhD Dissertation. – Stanford University, 1992.

- José R. Alves da Cunha, Petrus Alcantara JR., Angela Santa Brígida, Gilvan Borges, João Weyl Costa New approach to the strain analysis of Bragg grating sensors // Photonic Sensors. – 2013. – Vol.3. – N1. – P.74-80.

- Mohanraj Prabhugoud, Kara Peters Finite element model for embedded fiber Bragg grating sensor // Smart Mater. Struct. – 2006. – Vol.15. – P.550-562.

- Каблов Е.Н., Сиваков Д.В., Гуляев И.Н., Сорокин К.В., Федотов М.Ю., Дианов Е.М., Васильев С.А., Медведков О.И. Пpименение оптического волокна в качестве датчиков деформации в полимерных композиционных материалах // Все материалы. Энциклопедический справочник. – 2010. – №3. – С.10-15.

- Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Наука, 1977. – 416 с.

- Cox H.L. The elasticity and strength of paper and other fibrous materials // Br. J. Appl. Phys. – 1952. – Vol.3. – P.72-79.

- Timoshenko S., Goodier J.N. Theory of elasticity. – New York: McGraw-Hill, 1969.

- Barybin A., Dmitriev V. Modern electrodynamics and coupled-mode theory. – Rinton Press, 2002.

- McCall M. On the application of coupled mode theory for modeling fiber Bragg gratings // J. of Lightwave Technology. – 2000. – Vol.18. – N2. – P.236-242.

- Erdogan T. Fiber grating spectra // J. of Lightwave Technology. – 1997. – Vol.15. – P.1277.

- Sirkis J.S. Unified approach to phase-strain-temperature models for smart structure interferometric optical fiber sensors: Part 1. Development // Optical engineering. – 1993. – Vol.32. – N4. – P.752-761.

- Jackson D.A., Jones J.D.C. Fiber optic sensors // Pot. Acta. – 1986. – Vol.33. – P.1469-14503.

- Yariv A., Yeh P. Optical waves in crystals. –New-York: J. Wiley & Sons, 1984. – 589 p.

- Muller M.S., El-Khozondar H.J., Buck T.C., Koch A.W. Analytical solution of four-mode coupling in shear strain loaded fiber-Bragg-grating sensors // Opt. Lett. – 2009. – Vol.34. – P.2622.

- Gil J. Polarimetric characterization of light and media // The Europ. Physical J. Applied Physics. – 2007. – Vol.40. – P.1.

- Bertholds A., Dandliker R. Determination of the individual strain-optic coefficients in single-mode optical fibers // J. Lightwave Technol. – 1988. – Vol.6. – P.17-20.

- Primak W., Post D. Photoelastic constants of vitreous silica and its elastic coefficient of refractive index // J. Appl. Phys. – 1959. – Vol.30. – P.779-788.

- Wagreich R.B., Atia W.A., Singh H., Sirkis J.S. Effects of diametric load on fiber Bragg gratings fabricated in low birefringent fiber // Electron. Lett. – 1996. – Vol.32. – P.1223-1224.

- Bosia F., Giaccari P., Botsis J., Facchini M., Limberger H.G., Salathe R.P. Characterization of the response of fiber Bragg grating sensors subjected to a two-dimensional strain field // Smart Mater. Struct. – 2003. – Vol.12. – P.925-934.

- Udd E., Schulz W.L., Seim J.M. Measurement of multidimensional strain fields using fiber grating sensors for structural monitoring / Proc. SPIE Conf. on Fiber Optic Sensor Technology and Applications. – Boston, 1999.

- Mawatari T., Nelson D. A multi-parameter Bragg grating fiber optic sensor and triaxial strain measurement // Smart Mater. Struct. – 2008. – Vol.17. – P.19.

- Fernandez A.F., Ottevaere H., Van Ierschot C., Panajatov K., Berghmans F., Thienpont H. Multi-parameter force sensing with fiber Bragg grating sensors / Proc. Symp. IEEE/LEOS Benelux Chapter. – Amsterdam, 2002. – P.139-142.

- Chen-Chun Ye., Staines S.E., James S.W., Tatam R.P. A polarization-maintaining fiber Bragg grating interrogation system for multi-axis strain sensing // Meas. Sci. Technol. – 2002. – Vol.13. – P.1446-1449.

- Chehura E., Chen-Chun Ye., Staines S.E., James S.W., Tatam R.P. Characterization of the response of fiber Bragg gratings fabricated in stress and geometrically induced high birefringence fibers to temperature and transverse load // Smart Mater. Struct. – 2004. – Vol.13. – P.888-895.

- Rui Suo, Xianfeng Chen, Kaiming Zhou, Lin Zhang, Ian Bennion In-fiber directional transverse loading sensor based on excessively tilted fiber Bragg gratings // Meas. Sci. Technol. – 2009. – Vol.20. – 6 p.

- Dyer S.D., Williams P.A., Espejo R.J. Key metrology considerations for fiber Bragg grating sensors // Smart Structures and Materials. – 2004. – Vol.5384. – P.181-189.

- Li Ji-long, Zhou Zhi, Ou Jin-ping Interface transferring mechanism and error modification of embedded FBG strain sensor //Smart Structures and Materials. – 2004. – Vol.5384. – P.190-198.

- Rose A.H., Wang C.-M., Dyer S.D. Round robin for optical fiber Bragg grating metrology // J. of Research of the National Institute of Standards and Technology. – 2000. – Vol.105. – N6. – P.839-866.

- Matrat J., Levin K., Jarlås R. Implementation of a Bragg grating strain rosette embedded in composites smart structures and materials / In: Sensory Phenomena and Measurement Instrumentation for Smart Structures and Materials. – 2001. – Vol.4328. – P.168-179.

- Levin K., Matrat J. Strain measurements using an interferometrically interrogated embedded fiber optic rosette / In: Third European Workshop on Optical Fiber Sensors. – 2007. – Vol.6619. – P.661945.

- Luyckx G. Multi-axial strain monitoring of fiber reinforced thermosetting plastics using embedded highly birefringent optical fiber Bragg sensors / PhD Dissertation. – Department of Materials Science and Engineering, Ghent University, 2009–2010.

- Kehrli M., Tosin P., Luthy W., Weber H.P. Manufacture of fibers with multiple claddings // Laser Phys. – 2000. – Vol.10. – P.458-460.

- Fleming J.W., Wood D.L. Refractive index dispersion and related properties in fluorine doped silica // Appl. Opt. – 1983. – Vol.22. – P.3102-3104.

- Mashinsky V.M. et al. Germania-glass-core silica-glass-cladding modified chemical-vapor deposition optical fibers: optical losses, photorefractivity, and Raman amplification // Optics Lett. – 2004. – Vol.29. – P.2596-2598.

- Triollet S., Robert L., Marin E., Ouerdane Y. Discriminated measures of strain and temperature in metallic specimen with embedded superimposed long and short fibre bragg gratings // Meas. Sci. and Tech. – 2011. – Vol.22. – N1 (doi:10.1088/0957-0233/22/1/015202).

- Hao Chi, Xiao-Ming Tao, Dong-Xiao Yang Simultaneous measurement of axial strain, temperature, and transverse load by a superstructure fiber grating // Optics letters. – 2001. – Vol.26. – N24. – P.1949-1951.

- Udd E. Review of multi-parameter fiber grating sensors // Fiber Optic Sensors and Applications. – 2007. – Vol.6770. – P.677002.

- Kuang K.S.C., Quek S.T., Koh C.G., Cantwel W.J., Scully P.J. Plastic optical fiber sensors for structural health monitoring: are view of recent progress // J. of Sensors. – 2009. – Article ID 312053 (13 pages) (doi:10.1155/2009/312053).

- Scully P.J., Jones D., Jaroszynski D.A. Femtosecond laser irradiation of polymethylmethacrylate for refractive index gratings //J. of Optics. A. – 2003. – Vol.5. – N4. – P.S92-S96.

- Liu H.Y., Liu H.B., Peng G.D. Strain sensing characterization of polymer optical fiber Bragg gratings / In: 17-th International Conference on Optical Fibre Sensors. SPIE, 2005. – Vol.5855 – P.663-666.

- Liu H.B., Liu H.Y., Peng G.D., Chu P.L. Strain and temperature sensor using a combination of polymer and silica fiber Bragg gratings // Optics Communications. – 2003. – Vol.219. – N1-6. – P.139-142.

- Large M.C.J., Poladian L., Barton G.W., van Eijkelenborg M.A. Microstructured polymer optical fibers. –New York: Springer, 2007.

- Van Eijkelenborg M.A., Large M.C.J., Argyros A. et. al. Microstructured polymer optical fiber // Optics Express. – 2001. – Vol.9. – P.319-327.

- Dobb H., Webb D.J., Kalli K., Argyros A., Large M.C.J., van Eijkelenborg M.A. Continuous wave ultraviolet light-induced fiber Bragg gratings in few- and single-mode microstructured polymer optical fibers // Optical Letters. – 2005. – Vol.30. – P.3296-3298.

- Hiscocks M.P., van Eijkelenborg M.A., Argyros A., Large M.C.J. Stable imprinting of long-period gratings in microstructured polymer optical fibre // Optics Express. – 2006. – Vol.14. – N11. – P.4644-4649.

- Dobb H., Kalli K., Webb D.J. Measured sensitivity of arc-induced long-period grating sensors in photonic crystal fiber // Optics Communications. – 2006. – Vol.260. – N1. – P.184-191.

- Large M.C.J., Moran J., Ye L. The role of viscoelastic properties in strain testing using microstructured polymer optical fibres (mPOF) // Measurement Science and Technology. – 2009. – Vol.20. – N3. – 6 p.

- Щетанов Б.В., Купцов Р.С., Свистунов В.И. Методы получения монокристаллических волокон оксида алюминия для создания композиционных материалов и высокотемпературной волоконной оптики // Труды ВИАМ. – 2013. – №4. – Ст.01 (viam-works.ru).

- Luyckx G., Voet E., De Waele W., Degrieck J. Multi-axial strain transfer from laminated CFRP composites to embedded Bragg sensor: I. Parametric study // Smart Mater. Struct. – 2010. – Vol.19. – 9 p.

- Voet E., Luyckx G., De Waele W., Degrieck J. Multi-axial strain transfer from laminated CFRP composites to embedded Bragg sensor: II. Experimental validation // Smart Mater. Struct. – 2010. – Vol.19. – 9 p.

- Udd E., Schulz W.L., Seim J.M. Measurement of multidimensional strain fields using fiber grating sensors for structural monitoring / In: Part of the SPIE Conference on Fiber Qptic Sensor Technology and Applications. – Boston, 1999. – Vol.3860. – P.24-34.

- Tadamichi Mawatari, Drew Nelson A multi-parameter Bragg grating fiber optic sensor and triaxial strain measurement // Smart Mater. Struct. – 2008. – Vol.17. –
19 p.

Поступила в редакцию 18 августа 2014 года.

Сведения об авторах:

Махсидов Владимир Владимирович – к.т.н., вед. инж., ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва, Россия; e-mail: makhsidov@ya.ru

Федотов Михаил Юрьевич – нач. сектора, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва, Россия

Шиенок Антон Михайлович – инж. 2-й кат., ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва, Россия

Зуев Михаил Артемович – инж. 1-й кат., ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва, Россия